                             无烟煤滤料生产厂家

无烟煤具有机械强度高，化学性质稳定，不含有毒有害物质，在一般酸性、碱性、中性水中均不溶解，粒径配级合理，比表面积好，它在过滤过程中所起作用的好坏，直接影响着滤后的水质， 无烟煤滤料采用优质碳块经精选、破碎、筛选加工而成，外观光泽度好，呈多棱形颗粒状，抗压耐磨性强。无烟煤滤料是目前普通采用双层、三层快速过滤材料，登封市鑫凯源环保材料厂的无烟煤滤料主要用于无阀滤池、虹吸滤池、高速中速过滤器.

包装及储运
　　用耐用织物袋包装，净重50kg。运输储存期间防止包装破损，以免漏失或混入杂物．不宜与承托料及其他滤料一起运输堆放。

无烟煤滤料物理性质分析(以0.8-1.8为例)

| 分析项目 | 单位 | 分析结果 | 分析项目 | 单位 | 分析结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含泥量 | % | ≤2 | 洗净度 | % | 95 |
| 密度 | g/cm3 | 1.60 | 密度不大于1.8g/cm3 | % | 6% |
| 磨损率 | % | ≤0.35 | 有效颗粒 |  |  |
| 碎碎率 | % | ≤0.35 | 不匀系数(K80) |  | ≤2 |
| 盐酸可溶率 | % | ≤0.70 | 孔隙率 | % | 52.65 |
| 灼烧减重 | % | ≤0.98 | 容量 |  | 0.974g/cm3 |

滤料化学性质分析

| 分析项目 | 单位 | 分析数据 | 分析项目 | 单位 | 分析数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定碳(C) | % | 85 | 铜 | % | 0.045 |
| 硫元素 | % | ≤0.5 | 其他重金属 |
| 灰份 | % | ≤6 | 含量均不超过国家饮用水标准 |
| 挥发度 | % | ≤8 |  |

我公司主要产品有:椰壳活性炭，柱状活性炭，煤质活性炭，无烟煤滤料，锰砂滤料，海绵铁除氧剂，活性氧化铝球，火山岩，硫酸亚铁，硫酸锌，结晶氯化铝，石英砂，泡沫滤珠，空心球，覆盖球，斜管，滤头滤帽，不锈钢水帽，纤维球等，广泛应用于石油、化工、冶金、电力、工业污水和城市给排水领域，是理想的净化填料。