### 2011年百名海外博士江苏行泰州洽谈会项目简介（一）

| 项目编号 | 96 | 姓名 | 凌勇 | 所在国家 | 比利时 | 邮箱 | yongbe8@hotmail.com yong.ling@experto.be |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 持 有 项 目 情 况 | 项目名称 | 中文：钛合金航空及生物医用铸件的工艺技术 |
|  |  | 英文：The casting technology for Ti-alloy aero-castings and medical-bio parts |
|  | 项目所属领域 | 现代制造 |
|  | 项目技术所处阶段 | 中试阶段 |
|  | 在哪国登记了专利 |  |
|  | 转让或对外合作情况 | 钛合金铸件工艺在德国RWP实验工厂运用，在国内寻找合作企业。 |
| 项 目 具 体 描 述 | 钛合金航空及生物医用铸件的工艺技术 钛合金具有强度高密度小，机械性能好，耐蚀性和韧性好等特点。主要用于制作飞机，火箭的发动机部件、结构件。随着我国航天航空工业的发展，对钛合金及其产品的需求将迅速增长。同时，钛合金在生物兼容性，耐腐蚀性，机械性能和工艺性能等方面拥有其他医用材料无可比拟 的优越性。近10 多年来，生物医用材料及制品的市场增长率一直保持在20-25%左右，预计10-15年内，包括生物医用材料的医疗器械产品市场规模，将成为21世纪新的经济增长点。因此，近年来钛合金产品和生产企业大量发展。但目前我国在钛合金标准及加工工艺等方面的缺乏，在产品质量上仍存在许多问题。 德国RWP 与比利时Sirris 的Experto 整合， 拥有完整的钛合金铸件生产工艺，技术，设备。 形成了快速成型制模，真空离心浇注，热处理及表面加工处理的全套工艺技术。 其中使用Wincast-Experto铸造过程模拟软件对整个过程进行模拟计算，参数优化设计，对钛合金制品生产工艺制定和质量实现预测可控。该软件同样适合于其它轻合金铸件的离心铸造，高压铸造，可顷式重力浇注等铸造过程的铸件和浇铸系统的优化设计。使其制订出合理优化的铸造系统和工艺保证一次浇铸出合格的铸件。 |

### 2011年百名海外博士江苏行泰州洽谈会项目简介（二）

| 项目编号 | 96 | 姓名 | 凌勇 | 所在国家 | 比利时 | 邮箱 | yongbe8@hotmail.com yong.ling@experto.be |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 持 有 项 目 情 况 | 项目名称 | 中文：高强度薄壁球铁汽车铸件制造工艺优化设计及CAE现代虚拟制造工艺优化过程模拟软件云计算设计平台 |
|  |  | 英文：The Optimal Design of high strength( ADI) thin wall automobile castings with CAE virtual engineering and cloud design platform |
|  | 项目所属领域 | 现代制造 |
|  | 项目技术所处阶段 | 产业化阶段 |
|  | 在哪国登记了专利 |  |
|  | 转让或对外合作情况 | 开发的铸造工艺软件已在欧洲和国内两百多家用户使用，云计算平台刚建立在国内寻找合作伙伴及用户。 |
| 项 目 具 体 描 述 | 高强度薄壁铸件越来越多的被用于汽车零部件，液压泵壳体，阀体及各类工程机械零部件等， 以铸件替代焊接件已成为节能省材的首选，近些年来欧美汽车及工程车辆制造行业投入大量的资金用于开发球铁铸件替代钢铸件或钢焊接件。最近几年来球铁铸件产量的比重也呈持续上升趋势。 此外很重要的是中国是目前世界上最大的铸件生产国及出口国。铸件产品质量问题已越来越成为主要焦点问题。这几年我们在工作中已遇到过多起由中国产的铸件因质量问题而导致的重大设备断裂或泄漏，破损等事件。再者西方将制造业向中国和第三世界国家装移，其技术也要相应的得到应用。提高铸件成品率，优化铸件及铸造系统是直接最好的节能减排，降低能耗。 随着计算机技术的发展，虚拟制造已被越来越广泛地应用到铸造行业，无论哪种材料的铸件，何种铸造方式，方法，用数值虚拟技术都能帮助我们做到实际生产之前预见可能产生的问题，在屏幕这个虚拟铸造空间先生产出合格的铸件。这个技术如今已被广泛采用，并已产生很大的直接经济效益。 Experto 是基于有限体积元和有限元的铸造过程模拟软件。通过数值模拟，它可以显示铸造过程中液态金属充型和凝固过程，确定缩孔和缺陷的位置。Experto同时还提供冒口和浇铸系统的计算。特别对多规格多品种汽车零件，泵体，阀体铸件生产行业有很大的帮助。其可用于低压铸造，高压铸造，重力铸造等铸造过程的铸件和浇铸系统的优化设计。使其制订出合理优化的铸造系统和工艺保证一次浇铸出合格的铸件. 设计模块能自动设计铸件结构及优化.用应力及变形分析模块可用于分析铸件，热处理件以及大型焊接件的残余变形和应力,为压铸模模具设计提供参考.此软件在比，荷，卢，法国及德国有150多家企业用户,自两年前引入国内后，也已有近二十家大中小铸造企业和铸模生产企业用户。 当前云计算技术发展迅速，这种方式无疑更适合地域辽阔中小企业分布各地，技术力量不均衡的中国制造业，其提供了快速，灵活，方便的服务计算平台。 基于这个平台企业可根据自身的需求购买设计或计算服务，也可通过网络租赁使用软件自行设计计算等。 在短时间里高效率的实现现代化虚拟设计和制造。 |