美标不锈钢无缝管尺寸公差表：   技术文献由：天津武进不锈钢制品销售有限公司提供

| 标准 | 外径(mm) | 厚度(mm) | 长度(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| ASTM A312 | ≤48.26 | +0.40 -0.80 | +未特别规定(Unspecified) -12.50% | 指定长度 Definite cut length +6.40 -0 |
|  | ＞48.26~114.30 | +0.80 -0.80 |  |  |
|  | ＞114.30~219.08 | +1.60 -0.80 |  |  |
|  | ＞219.08~457.20 | +2.40 -0.80 |  |  |
|  | ＞457~660 | +3.20/-0.80 |  |  |
|  | ＞660~864 | +4.00/-0.80 |  |  |
|  | ＞864~1219 | +4.48/-0.80 |  |  |
| JIS G3459 | ＜30.00 ±0.30 ≥30.00 ±1.00% | ＜2.00 ±0.20 ≥2.00 ±10% | 指定长度 Definite cut Length |
| GB/T 12771 | ＜13.00 ±0.20 13.00~40.00 ±0.30 ≥40.00 ±0.80% | ≤4.00 +0.50 -0.60 ＞4.00 ±10% | +20.00 -0 |
| EN 10217-7 | D1±1.50% with±0.75mm(min) D2±1.00% with±0.50mm(min) D3±0.75% with±0.30mm(min) D4±0.5% with±0.10mm(min) | T1±15.00% with±0.60mm(min) T2±12.5% with±0.40mm(min) T3±10.00% with±0.20mm(min) T4±7.50% with±0.15mm(min) T5±5.00% with±0.10mm(min) EN ISO 1127 | ≤6000 +5.00 -0 6000~12000 +10.00 -0 |

天津武进不锈钢制品销售有限公司的不锈钢材质：0Cr18Ni9（304不锈钢管）、00Cr19Ni10（304L不锈钢管）、（316不锈钢管）、00Cr17Ni14Mo2（国标316L不锈钢管）、1Cr18Ni9Ti（国标321不锈钢管）、0Cr18Ni10Ti（美标321不锈钢管）、0Cr25Ni20（310S/2520耐热不锈钢管），TP316Ti（不锈钢管），904L（超级双相不锈钢），2205（双相钢不锈钢），2507（双相钢不锈钢）均可定做成高精度抛光的卫生饮水用管

不锈钢无缝管执行标准：DIN11850 IOS2037 3A饮水标准流体输送用不锈钢无缝钢管GB/T14976-2002，锅炉、热交换器用不锈钢无缝管GB/T13296-91等。

不锈钢焊管执行标准：GB/T12771-2000流体输送用不锈钢焊接钢管，GB/T12771-20008流体输送用不锈钢焊接钢管。

不锈钢饮水管 规 格：φ6×1～830×30mm范围内各种规格（退火,酸洗,粗抛,精抛）；

不锈钢食品管：φ159×4～2000×20mm范围内各种规格（抛光,喷砂,拉丝,镜面）

不锈钢卫生管 规 格：φ6×1～245*3mm m范围内各种规格（普通,粗抛,拉丝,镜面）；

执行标准Standard

GB：13296 T14975 T14976 T12771 T12770 T3624 T3625 T21832 T21833 DIN IOS2037 11850

ASTM/ASME：A213/SA213 A249/SA249 A268 A312/SA312 A269 A358 A376 A409 A511 A688 A789 A790 A803 A928 SB161 SB163 SB167 SB338 SB407 SB423 SB444 SB619 SB622 SB626 SB668 SB677 SB829

JIS：G3459 G3446 G3447 G3448 G3459 G3463 G3468

DIN：17455 17456 17457 17458

EN：10216-5 10217-7

GOST/NFA

规格尺寸Specification

挤压成型无缝管：O.D.51-242mm W.T. 5-40mm

冷加工成型无缝管：O.D.6-711mm W.T. 0.5-65 mm

焊接管：O.D.6.0-3000mm W.T. 0.5-80 mm

特殊规格经双方协商也可生产

生产标准：GB/T14976-2002 流体输送用不锈钢无缝钢管 GB/T12771-2000 流体输送用不锈钢焊接钢管 ASTM A312 无缝和焊接奥氏体不锈钢管 ASTM A789 一般用途铁素体/奥氏体不锈钢无 缝和焊接钢管 JIS G3448 一般配管用不锈钢钢管

主要牌号： TP304, TP304L, TP316, TP316L, TP321, UNS S31803，S32205

联系方式电话：022-26625236

传真：022-26625326

业务手机：13389076199  王强

13820090852  卜卫东

18876785076  张祥青

18522061122  张一鸣

邮箱：tjbxgg@qq.com

网址：http://www.tjwsjbxgg.com

生产标准：GB13296 《锅炉、热交换器用不锈钢无缝管》 ASME SA213《锅炉、过热器和换热器用无缝铁素体 和奥氏体合金钢管子》 ASME SA249《锅炉、过热器、换热器和冷凝器用焊 接奥氏体钢管子》 ASME SA688 《给水加热器用焊接奥氏体不锈钢管》 ASME SA789 《一般用途用无缝和焊接铁素体/奥氏体 不锈钢管子》 ASME SB-167 ASME SB-423 ASME SB-163 ASEM SB338

主要牌号：TP304, TP304H, TP316, TP316L, TP316Ti, TP316LN, TP317L, TP321, TP321H, TP347, TP347H, TP310S, S32750, S32760, 904L, S31803(S32205), N06600, N08825, N04405, Ti Grade2

公司产能强大，品种齐全。产品规格达到外径ф9.5mm至ф1200mm，壁厚0.5mm至20mm。钢一管业品牌系列产品已遍及海内外，得到广大顾客的推崇和好评。