品质卓越               （12000.00）

优质铸造设备碗型混砂机|S20系列碗型混砂机

用途：混制树脂固化剂

产品说明：用于树脂自硬砂的间歇式混砂机一般将混砂室做成球体通过位于下半球特殊的高速搅拌叶片，将砂以涡流运动翻起，上半球固定叶片再将砂反射下来，这样反复循环使砂与固化剂、树脂砂粘结剂快速拌匀，并有位于球体下方的出砂口放出型砂，根据每次混砂量及粘结剂粘度、种类的不同，混砂时间在10～40s变化。

用途：本设备只用作混制自硬芯砂和型砂。它可以单独使用，也可以与其它自硬砂设备一起组合自硬砂生产线。

技术说明：

| 型号 | S201 | S202 | S204 | S206 | S210 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产率（t/h） | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| 混砂器容量（kg） | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 |
| 混砂时间（s） | 10 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| 混砂周期（s） | 20～30 | 30～40 | 40～50 | 55～65 | 60～70 |
| 叶片形状 | 弧形 |
| 叶片转速（r/min） | 320 | 270 | 210 | 136 | 120 |
| 功率（kw） | 3 | 5.5 | 7.5 | 10 | 18.5 |
| 重量（t） | 0.42 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5.3 |
| 外形尺寸（l×b×h）（m） | 1×0.5×1.2 | 1.5×1.1×2.4 | 1.9×1.3×2.7 | 2.1×1.3×2.9 | 2.6×1.5×3.4 |