Q7耐酸耐高温型瓷砖粘结剂

一，产 品 说 明

该产品在原来的基础上又增加了新的防老剂、促进剂、组凝剂等多种化学助剂，使产品的质量大大的提高，使耐火度、抗折强度大大提高、粘结性能又有新的提高，易于挂料，固化快、无泡不裂、耐磨性能增强，使用范围更广。 该系列耐高温粘结剂可广泛适用于各种工业、民用锅炉的高温炉膛、炉墙、前后拱等部位的砌筑、修补和喷涂，更广泛适用于各种高温窑炉热修，特别是机焦炉炭化室各部位出现的凸凹、剥蚀、裂缝、熔融、掉砖、错台的热修以及电熔炉、冶炼炉的喷堵和砌筑。 二，技 术 指 标 ： 性能 指 标 喷补料 抹补料 外观及颜色 稀泥浆 浅绿色 泥浆状 浅绿色 湿容重（kg/m3） 2000—2100 2000—2100 耐火度℃ 1700—1750 1700—1730 抗折强度MPa 500℃烧后≥3.5 1300℃烧后≥4.5 500℃烧后≥3.0 三，使用方法： 本粘结剂略带酸性，使用前应搅拌均匀,在喷补炉墙面时应先将墙面吹扫干净，使泥料易于挂结。吹干净后再按喷——抹——喷的顺序进行操作，喷抹面应平整光滑，不得高于墙面。 四包装储运： 1、包装规格为25公斤/袋，无毒不燃，可按一般货物运输。 2、应储存在通风、干燥的专用仓库内，应严防潮湿和暴晒，保持期为12个

声明；大连格润特建材有限公司长期供应灌浆料、高强无收缩灌浆料，混凝土添加剂，瓷砖粘结剂，瓷砖填缝剂，防水砂浆，保温砂浆，快速堵漏王，自流平砂浆 地面耐磨原浆 混凝土密封固化剂 以上产品均厂价直销，避免了中间商从中牟利，给您和您的工程节省开销