航空航天用高温钛合金棒材 （GB/T ××××-××××）

编制说明

（征求意见稿）

2018-5

《航空航天用高温钛合金棒材》

编制说明（征求意见稿）

一、工作简况

1、任务来源

根据国家标准委《国家标准委关于下达2017年第四批国家标准制修订计划的通知》（国标委综合[2017]128号）的要求，由宝钛集团有限公司和宝鸡钛业股份有限公司负责起草《航空航天用高温钛合金棒材》国家标准。项目计划编号：20173780-T-610，计划完成年限为2019年。

2．起草单位简况

宝钛集团有限公司（简称宝钛集团）始建于1965年，是国家“三五”期间为满足国防军工、尖端科技发展的需要，以“九0二”为工程代号而投资兴建的国家重点企业，原名902厂，1972年更名为宝鸡有色金属加工厂，隶属于国家冶金工业部；1983年划归中国有色金属工业总公司主管；1999年划归中国稀有稀土集团公司管理；2000年划归到陕西省，隶属于陕西有色金属控股集团有限责任公司；2005年，为建立现代企业制度、理顺国有资产管理关系，工厂整体改制为宝钛集团有限公司。

历经近50年的艰苦磨砺，宝钛集团现已发展成为中国最大、实力最雄厚、体系最完整的以钛及钛合金为主的稀有金属材料专业化科研生产基地，是我国钛工业的摇篮和旗帜。是中国钛、锆国标、军标、行规的制定者，代表着我国钛、锆材加工技术的最高水平，是“中国钛谷”和“国家高技术新材料产业基地”的龙头企业。目前，公司主导产品钛材年产量已位居世界同类企业第二。

我国第一颗氢弹的爆炸成功、第一艘核潜艇的胜利下水、第一颗软着陆卫星顺利返回地面、首次向太平洋海域成功发射运载火箭、“嫦娥”奔月成功都有宝钛集团的功绩。系列歼击机、直升机、各型运载火箭、卫星、系列导弹和神舟飞船，以及核动力船舶等都使用了宝钛集团研制生产的钛及钛合金稀有金属材料。它不仅使中国摆脱了重点型号和武器装备关键材料受制于人的局面，丰富了我国航空用钛合金材料体系，而且大大提升了我国军事装备水平和国产化能力，为国防现代化建设和尖端科技发展做出了巨大贡献。

二、标准编制原则和确定标准主要内容的论据

1、标准编制原则

本标准在编制时，主要参考了宝钛集团企业标准、协议标准、内控标准及国外相关棒材标准，结合市场调研，完成了标准征求意见稿。同时，项目组确定出以下主要原则：

- a）标准应严格按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第一部分：标准的结构与编写》

- 的规定格式进行编写。

- b）所列材料均为已大量批产并广泛使用的牌号。

- c）产品的技术指标应均得到相应印证，确保合理性。

2．确定标准主要内容的论据

- 材料熔炼

因铸锭质量对钛合金棒材质量有重要影响，因此本标准依据N/BS5302、N/BS5303《钛及钛合金棒》等标准对材料熔炼建立了相应规定。棒材生产用铸锭应经多次熔炼，熔炼次数应不少于两次。首次熔炼可使用自耗电极、非自耗电极、电子束冷床炉或等离子体冷床炉熔炼。随后的一次或多次熔炼应采用真空自耗电弧炉熔炼，且最后一次熔炼不允许添加任何元素。

2.2化学成分

本标准的化学成分直接引用GB/T3620.1-2007《钛及钛合金牌号和化学成分》及GB/T 3620.2《钛及钛合金加工产品化学成分允许偏差》。

2.3交货状态

本标准鉴于产品规格范围较大，部分产品对订购方属于坯料标准，后续还需进行热加工，故规定棒材交货状态为热加工态。

  - 规格及性能

本标准规定各牌号的规格如下表1：

- 表1

| 牌 号 | 直径/mm | 长度/mm |
| --- | --- | --- |
| TA7、TA11、TA13、TA15、TA18、TA19、TA32、TA33、TA35、 TC1、 TC2、TC4、TC6、TC11、TC17、TC19、TC25、TC25 | 100～250 | 1000～5000 |

本标准规定了高温钛合金棒材的室温、高温拉伸性能。

本标准规定的棒材的最小规格为Φ12mm。典型牌号具体指标及制定依据如下：

- TA7

试样热处理制度：参照GB/T 2965-2007《钛及钛合金棒材》为定750℃～850℃，保温1h～3h，空冷。

室温力学性能指标见表2：本标准规定的强度指标与XJ/BS5434-2010《TA7和TC2钛合金大规格棒材技术协议》相同。但由于试样取样为横向，塑性比纵向低，所以按照规律，塑性指标降低了20%。

高温力学性能指标表3： XJ/BS5434-2010均相同。

- 表2

| 规格（㎜） | 温度℃ | 力学性能 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Rm,MPa | Rp0.2,MPa | A% | Z% |
| Φ12～300 | 室温 | 785 | — | 8 | 20 |

- 表3

| 规格（㎜） | 温度℃ | 力学性能 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Rm,MPa | Rp0.2,MPa | A% | Z% |
| Φ12～300 | 350 | 490 | 持久440 MPa/≥100h |

从数批大规格棒材积累的数据看，性能可稳定满足上述指标和使用要求，以上指标制订合理。

- TA13

试样热处理制度：参照GB/T2965-2007《钛及钛合金棒材》和XJ/BS5246-2002《Ti-230合金轧环件用环坯技术条件》，定为780℃～800℃，保温0.5h～2h，空冷（GB/T2965-2007为780℃～800℃，保温0.5h～2h，空冷；XJ/BS5246-2002为780℃～800℃，保温＞0.5h，空冷）。

室温力学性能指标见表4：与Q/BS5320-2007《钛合金大规格棒材》中规格Φ100～Φ250mm的指标相同。

- 表4

| 规格（㎜） | 室温拉伸 |
| --- | --- |
|  | Rm,MPa | Rp0.2,MPa | A% | Z% |
| Φ12～250 | 540～770 | 400 | 16 | 35 |

从数批大规格棒材积累的数据看，性能可稳定满足上述指标和使用要求，以上指标制订合理。

- TA15

试样热处理制度：参照GJB3763A-2004《钛及钛合金热处理标准》，为700℃～850℃，保温1h～4h，空冷（与XJ/BS5267-2003《TA15钛合金棒材协议标准》、XJ/BS5231-2008《TA15钛合金棒材技术条件》及XJ/BS5288-2004《TA15合金棒材协》相同规定相同）。

室温力学性能指标见表5：φ100～φ150mm参照XJ/BS5267《TA15钛合金棒材协议标准》、XJ/BS5203-2011《TA15合金棒材》及XJ/BS5231-2008《TA15钛合金棒材技术条件》指标制定；φ150～φ300mm性能与XJ/BS5339-2006《航空用TA15钛合金大规格棒材技术条件》中φ300～φ400mm规格性能完全相同。

高温力学性能（抗拉强度、持久）指标见表5：与XJ/BS5157-2006《TA15钛合金棒材》和XJ/BS5339-2006《航空用TA15钛合金大规格棒材技术条件》的相同。

从数批大规格棒材积累的高温性能实测数据看，可以满足要求。

- 表5

| 规格（㎜） | 室温拉伸 | 500℃ |
| --- | --- | --- |
|  | Rm,MPa | Rp0.2,MP | A% | Z% | Rm,MPa | 持久τ/h（≥） |
| Φ12～200 | 930～1130 | 855 | 8 | 20 | 570 | 470 MPa /50 h |
| ＞Φ200～300 | 885～1130 | 815 | 8 | 20 |  |  |

- TA18

试样热处理制度：参照GJB3763A-2004《钛及钛合金热处理》，为600℃～815℃，保温1h～3h，空冷。比MIL-H-81200B《钛及钛合金热处理》规定的范围（650℃～790℃，保温1h～3h，空冷）宽。

室温力学性能指标见表6：与XJ/BS5194-2000《航空用钛合金棒材技术条件》中Φ75～90mm的横向指标完全相同。ASTM348中规定直径不大于3英寸（75mm）的指标为：Rm≥620MPa，Rp0.2≥483 MPa，A4D≥15%，Z≥25%。

- 表6

| 规格（㎜） | 室温 | 350℃ | 400℃ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rm,MPa | A% | Z% | Rm,MPa | 持久τ/h（≥） | Rm,MPa | 持久τ/h（≥） |
| Φ12～250 | 590～735 | 12 | 25 | 340 | 320 MPa/100h | 310 | 280 MPa/100h |

高温力学性能（抗拉强度、持久）指标：与XJ/BS5194-2000《航空用钛合金棒材技术条件》中Φ75～90mm的横向指标完全相同。

从数批大规格棒材积累的数据看，性能可稳定满足上述指标和使用要求，以上指标制订合理。

- TA19

试样热处理制度：参照XJ/BS5195-2000《Ti6242合金棒材技术协议》，定为955℃～985℃，保温1h～2h，空冷；575℃～605℃，保温8h，空冷。与GJB3763A-2004规定（Tβ-15～30℃，保温1h～2h，空冷；595℃，保温8h，空冷）基本一致。

室温力学性能指标见表7：参照XJ/BS5195-2000《Ti-6242合金棒材技术协议》中直径不大于Φ130mm的指标制定。但由于试样取样为横向，塑性比纵向低，所以按照规律，塑性指标降低了20%。

高温力学性能（抗拉强度、持久、蠕变）指标见表7：与XJ/BS5195-2000《Ti-6242合金棒材技术协议》中直径不大于Φ130mm的指标完全相同。

该牌号目前生产最大规格为Φ300mm，所有指标均能满足XJ/BS5195-2000。

- 表7

| 规格（㎜） | 室温 | 480℃ | 525℃ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rm,MPa | Rp0.2,MPa | A% | Z% | Rm,MPa | 持久τ/ h（≥） |
| Φ12～250 | 895 | 825 | 8 | 20 | 620 | 480MPa /35 h |

从数批大规格棒材积累的数据看，性能可稳定满足上述指标和使用要求，以上指标制订合理。

- TC1

试样热处理制度：参照GB/T2965-2007《钛及钛合金棒材》及XJ/BS5149-2005a《TC1钛合金棒材技术条件》，定为700℃～850℃，保温1h～3h，空冷。比GJB3763A-2004规定（700℃～800℃，保温1h～2h，空冷）的范围宽。

室温力学性能指标见表8：较XJ/BS5149-2005a《TC1钛合金棒材技术条件》中φ100～φ280mm规格强度一致，塑性略有降低。

高温力学性能指标见表8：与XJ/BS5164-2001《TC1和TC2棒材补充协议》相同。

- 表8

| 规格（㎜） | 室温 | 350℃ |
| --- | --- | --- |
|  | Rm,MPa | Rp0.2,MPa | A% | Z% | Rm,MPa | 持久τ/h（≥） |
| Φ12～250 | 585 | 460 | 12 | 24 | 345 | 325 MPa/100 h |

从数批大规格棒材积累的数据看，性能可稳定满足上述指标和使用要求，以上指标制订合理。

- TC2

试样热处理制度：参照GB/T2965-2007《钛及钛合金棒材》，定为700℃～850℃，保温1h～3h，空冷。

室温力学性能指标见表9：与XJ/BS5434-2010《TA7和TC2钛合金大规格棒材技术协议》相同。因试样取样差异，塑性指标较GB/T 2965降低了20%。

高温力学性能（抗拉强度、持久）指标见表9：与XJ/BS5434-2010《TA7和TC2钛合金大规格棒材技术协议》中Φ250～Φ300mm指标及XJ/BS5164-2001《TC1和TC2棒材补充协议》指标相同。

从前期积累的生产数据看，棒材质量可稳定达标且能很好满足使用要求。

- 表9

| 规格（㎜） | 室温 | 350℃ |
| --- | --- | --- |
|  | Rm,MPa | Rp0.2,MPa | A% | Z% | Rm,MPa | 持久τ/h（≥） |
| Φ12～300 | 685 | 560 | 10 | 24 | 420 | 390 MPa /100 h |

- TC4

试样的热处理制度：参照GJB3763A-2004（比GB/T 2965的热处理温度范围宽），定为700℃～850℃，保温1h～2h，空冷。

室温力学性能指标见表10：Φ100～Φ150mm指标与XJ/BS5393-2008《TC4钛合金棒材技术条件》中规格Φ100～Φ150mm指标相同；Φ150～Φ300mm指标与XJ/BS5427-2009《TC4钛合金大规格棒材技术条件》中规格Φ350～Φ500mm指标及XJ/BS5429-2009《TC4钛合金大规格棒材技术协议》中规格Φ250mm指标相同。

高温力学性能（抗拉强度、持久）指标见表10：与XJ/BS5393-2008《TC4钛合金棒材技术条件》中规格Φ100～Φ150mm指标相同。本标准对Φ100～Φ300mm棒材引用本标准。前期生产数据表明，实物性能均能稳定达到该指标。

- 表10

| 规格（㎜） | 室温 | 400℃ |
| --- | --- | --- |
|  | Rm,MPa | Rp0.2,MPa | A% | Z% | Rm ,MPa | 持久τ/h（≥） |
| Φ12～150 | 895 | 825 | 9 | 20 | 600 | 560MPa/≥100 h |
| ＞Φ150～300 |  |  | 8 | 15 |  |  |

大批量生产检验数据表明，实物性能均能稳定达到以上指标并可满足使用要求。

- TC6

试样热处理制度：普通退火制度参照XJ/BS5167-2004《航空用TC6钛合金棒材》，为800℃～850℃，保温1h～2h，空冷；双重退火制度参照GB/T2965-2007《钛及钛合金棒材》的规定，为860℃～880℃，保温1～3h，炉冷至650℃，保温2h，空冷。鉴于大规格棒材性能通常采用双重退火，本标准推试样坯热处理采用双重退火，定位860℃～920℃，保温1～3h，随炉（或转炉）冷至600℃～650℃，保温2h，空冷。

室温力学性能指标见表11：与XJ/BS5167-2006中Φ110～150mm及XJ/BS5352-2008《TC6大规格棒材协议》中Φ100～250mm规定的横向指标基本相同。

高温力学性能（抗拉强度、持久）指标见表11：与XJ/BS5167和XJ/BS5352-2008中规定的指标相同。

- 表11

| 规格（㎜） | 室温拉伸 | 400℃ |
| --- | --- | --- |
|  | Rm,MPa | Rp0.2,MPa | A% | Z% | Rm/MPa | 持久τ /h（≥） |
| Φ12～250 | 935～1180 | 840 | 9 | 20 | 685 | 685 MPa /50 |

从数批大规格棒材积累的数据看，性能可稳定满足上述指标和使用要求，以上指标制订合理。

- TC8

试样热处理制度：N/BS(Y)5314-2009《TC8钛合金棒材技术条件》，定为900℃～950℃，保温1h～4h，空冷；570℃～600℃，保温1～3h，空冷。

室温力学性能指标见表12：参照N/BS(Y)5314-2009《TC8钛合金棒材技术条件》规定的规格范围为Φ150～Φ250mm横向性能制定。

高温力学性能指标见表12：参照与N/BS(Y)5314中规定的指标制定。

- 表12

| 规格（㎜） | 室温拉伸 | 450℃ |
| --- | --- | --- |
|  | Rm,MPa | Rp0.2,MPa | A% | Z% | Rm/MPa | 持久τ /h（≥） |
| 12～150 | 930～1180 | 840 | 9 | 25 | 660 | 610 MPa /50 |
| >150～250 | 900～1180 | 800 | 8 | 23 |  |  |

从数批大规格棒材积累的数据看，性能可稳定满足上述指标和使用要求，以上指标制订合理。

- TC9

试样热处理制度：参照GB/T 2965-2007《钛及钛合金棒材》，规定为950℃～1000℃，保温1h～3h，空冷；530℃～580℃，保温2h～12h，空冷（GB/T 2967-2007为950℃～1000℃，保温1h～3h，空冷；520℃～540℃，保温6h，空冷）。

室温力学性能指标见表13：参照GB/T 2965-2007《钛及钛合金棒材》。该标准的力学性能本为Φ90mm以下棒材的指标。

高温力学性能指标见表13：与Q/BS 5320-2013《钛合金大规格棒材》相同。

- 表13

| 规格（㎜） | 室温拉伸 | 500℃ |
| --- | --- | --- |
|  | Rm,MPa | Rp0.2,MPa | A% | Z% | Rm/MPa | 持久τ /h（≥） |
| Φ12～250 | 1060 | 910 | 9 | 25 | 785 | 590MPa /100 |

从数批大规格棒材积累的数据看，性能可稳定满足上述指标和使用要求，以上指标制订合理。

- TC10

试样热处理制度：结合GJB3763A-2004《钛及钛合金热处理》和GB/T2965-2007《钛及钛合金棒材》的规定，为700℃～850℃，保温1h～3h，空冷。GJB3763A-2004为710℃～850℃，保温1h～2h，空冷；GB/T2965-96为700℃～800℃，保温1h～3h，空冷。

室温、高温力学性能指标见表14：与Q/BS 5320-2007《钛合金大规格棒材》中Φ100～Φ250mm规格指标相同

该牌号国内需求虽较少，但国外市场较好。

- 表14

| 规格（㎜） | 室温拉伸 | 400℃ |
| --- | --- | --- |
|  | Rm,MPa | Rp0.2,MPa | A% | Z% | Rm,MPa | 持久τ/h（≥） |
| Φ12～250 | 1030 | 900 | 10 | 20 | 835 | 785 MPa /100 h |

- TC11

试样热处理制度：参照GJB3763A-2004，定为940℃～960℃，保温1h～2h，空冷；520℃～540℃，保温6h，空冷。首次退火温度允许在β转变温度以下30℃～50℃范围内调整。与GB/T2965-2007《钛及钛合金棒材》、XJ/BS5392-2008《TC11钛合金大规格棒材技术协议》及XJ/BS5446-2010《TC11钛合金棒材技术条件》相同。

室温力学性能指标见表15：Φ100～Φ150mm指标与XJ/BS5446-2010《TC11钛合金棒材技术条件》中Φ100～Φ150mm规定的指标相同；Φ150～Φ250mm指标参照XJ/BS5446-2010《TC11钛合金大规格棒材技术条件》中Φ150～230mm规定的指标与XJ/BS5392-2008《TC11钛合金大规格棒材技术协议》指标制定。

高温抗拉强度、持久指标见表15：与XJ/BS5392-2008《TC11钛合金大规格棒材技术协议》、GB/T2965规定的指标完全相同，但GB/T2965的指标仅适用于直径不大于Φ90 mm的棒材。

- 表15

| 规格（㎜） | 室温拉伸 | 500℃ |
| --- | --- | --- |
|  | Rm,MPa | Rp0.2,MPa | A% | Z% | Rm,MPa | 持久τ/ h（≥） |
| Φ12～150 | 1030 | 910 | 8 | 23 | 685 | 640 MPa /35 h |
| Φ150～250 | 950 | 850 | 6 | 15 |  |  |

大批量生产检验数据表明，实物性能均能稳定达到以上指标并可很好满足使用要求。

- TC17

试样热处理制度：参照XJ/BS5127-95《航空用Ti-17钛合金大规格棒材试制批技术条件》和XJ/BS 5435-2010《TC17钛合金大规格棒材技术协议》，定为830℃～850℃，保温1h～4h，空冷；790℃～810℃，保温4h，水冷；620℃～640℃，保温8h，空冷。

室温及高温力学性能指标见表16：参照XJ/BS 5435-2010《TC17钛合金大规格棒材技术协议》中规格Φ200～Φ350mm横向性能指标制定。

- 表16

| 规格（㎜） | 室温 | 370℃ |
| --- | --- | --- |
|  | Rm,MPa | Rp0.2,MPa | A% | Z% | Rm,MPa | 持久τ/h（≥） |
| Φ12～250 | 1120 | 1030 | 7 | 15 | 900 | 685 MPa /100 h |

该牌号大规格棒产量较大，大批量生产检验数据表明，实物性能均能稳定达到以上指标并可很好满足使用要求。

- TC18

试样热处理制度：参照XJ/BS 5338-2006《TC18钛合金棒材技术条件》和XJ/BS 5382-2008《TC18钛合金大规格棒材》，规定为820℃～850℃，保温1h～3h，炉冷至740℃～760℃，保温1h～3h，空冷；500℃～650℃，保温2h～6h，空冷（XJ/BS5338-2006及XJ/BS5246-2002相同，为820℃～850℃，保温1h～3h，炉冷至740℃～760℃，保温1h～3h，空冷；500℃～650℃，保温2h～6h，空冷）。

室温力学性能指标见表17：与XJ/BS 5382-2008《TC18钛合金大规格棒材》规定的规格范围为Φ150～Φ350mm横向性能相同。

- 表17

| 规格（㎜） | 室温拉伸 |
| --- | --- |
|  | Rm,MPa | Rp0.2,MPa | A% | Z% |
| Φ12～250 | 1080～1280 | 1010 | 6 | 14 |

- TC19

试样热处理制度：参照XJ/BS 5420-2009《Ti6246钛合金棒材技术条件》及AMS 4981《Ti6246棒材》，定为815℃～915℃，保温1h～2h，空冷；575℃～605℃，保温4～8h，空冷。

室温及高温力学性能指标见表18：室温力学性能结合XJ/BS 5420-2009《Ti6246钛合金棒材技术条件》中规格Φ100～Φ150mm的横向指标与实测数据制定；高温力学性能结合AMS 4981及相应实测数据制定。

- 表18

| 规格（㎜） | 室温拉伸 | 425℃ |
| --- | --- | --- |
|  | Rm,MPa | Rp0.2,MPa | A% | Z% | Rm,MPa |
| Φ12～150 | 1100 | 1035 | 6 | 12 | 930 |

- TC25

试样热处理制度：参照XJ/BS5325-2006《BT25钛合金锻制棒材技术协议》、XJ/BS5399-2008《BT25钛合金锻制棒材技术条件》及XJ/BS5316-2006《BT25钛合金锻制棒材技术条件》，定为950℃～970℃，保温1h～4h，空冷；530℃～570℃，保温6h，空冷。首次退火温度允许在β转变温度以下30℃～50℃范围内调整；

室温、高温力学性能指标见表20：与XJ/BS5325-2006完全相同。XJ/BS5325-2006规定的规格范围为Φ150～250mm。较XJ/BS5399-2008《BT25钛合金锻制棒材技术条件》及XJ/BS5316-2006《BT25钛合金锻制棒材技术条件》相应规格指标塑性略低。

- 表20

| 规格（㎜） | 室温 | 500℃ | 550℃ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rm,MPa | A% | Z% | Rm,MPa | 持久τ/h≥ | Rm,MPa | 持久τ/h（≥） |
| Φ100～250 | 980 | 8 | 18 | 735 | 635MPa/50 h | 686 | 441 MPa/50 h |

2.5超声波探伤

棒材应进行超声波探伤。超声波探伤应符合GB/T 5193的规定，其验收级别见表21。

表21 探伤验收级别

| 棒材直径 | 验收级别 |
| --- | --- |
| 12～60 | A1 |
| ＞60～150 | A |
| ＞150～250 | B |

2.6金相检验

低倍组织：横向低倍组织不应有裂纹、缩尾、气孔、金属或非金属夹杂、影响使用的偏析及其他目视可见的冶金缺陷。横向低倍组织不应有目视可见的清晰晶粒。

显微组织：显微组织为两相区加工产生的组织，无完整的原始β晶界。组织可为在转变的β基体上的等轴α组织，或等轴α和拉长α组织，以及部分破碎和扭曲的晶界α及片状α组织。

2.7表面状况

根据超声波检验对棒材表面质量的要求和实际生产水平,规定了机加工棒材表面粗糙度要求Ra值不大于3.2μm。

2.8 外观质量

棒材表面不允许有裂纹、折叠等缺陷。棒材表面的局部缺陷应予以清除，清理深度不超过棒材的相应尺寸允许偏差之半；且其清除部位的深度与宽度之比应不大于1:8。

棒材表面允许存在不大于直径允许偏差之半的个别轻微划伤、压痕、啃伤、麻点等缺陷。

三、标准水平分析

3.1 采用国际标准的程度

- 本标准参考了ASTM B348、AMS4967、AMS4928、OCT1 90107等标准制定。其中尺寸规格及相应力学性能指标与国外标准一致或更严，进一步提高了产品的质量水平。

  - 国际、国外同类标准水平的对比分析

在国外先进标准(ASTM B348、AMS4967、AMS4928等)中，一般仅对直径不大于152.4mm的棒材的力学性能有强制性指标考核，更大规格的棒材则由供需双方协商。但在国际几个著名航空公司和发动机厂，均都有自己的企业标准规定了大规格棒材的技术要求，如波音公司的BMS 7-348，Ti-6Al-4V钛合金棒材的最大规格为508mm，SNECMA公司的企业标准DMD0776-24，规定的最大规格也达500mm。国外大规格棒材的采购一般采用这些企业标准。

部分常用牌号的国外标准指标见表22、表23：

- 表22  TC4钛合金棒材横向室温力学性能

| 标准 | 直径或厚度，mm | 室温力学性能，不小于 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Rm,MPa | Rp0.2,MPa | A% | Z% | KIC，MPa∙m1/2 |
| AMS 4928R | > 101～152 | 896 | 827 | 8 | 20 | － |
| AMS-T-9047G | > 101～152 | 896 | 827 | 8 | 20 | － |
| BS 2TA11 | > 101～152 | 900 | 830 | 8 | 25 | － |
| BMS 7-348 | >152～203 >203～304 | 882 860 | 794 772 | 8 8 | 15 15 | 55 |
| DMD 0776-24 | > 101～508 | 900 | 830 | 10 | 25 | － |

表23  OCT1 90107《钛合金锻制棒材》的横向室温拉伸性能

| 牌号 | 直径或边长，mm | 室温力学性能，不小于 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Rm/MPa | Rp0.2/MPa | A% | Z% |
| OT4-1（TC1） | ≤150 | 550～750 | - | 12 | 23 |
|  | > 150～250 | 550～750 | - | 10 | 23 |
| OT4(TC2) | > 140～250 | 650～900 | - | 8.5 | 20 |
| BT5-1(TA7) | > 140～250 | 760～1000 | - | 6.0 | 16 |
| BT6(TC4) | > 140～250 | 850～1070 | - | 6.0 | 20 |
| BT3-1(TC6) | > 140～250 | 950～1200 | - | 8.0 | 20 |
| BT9(TC11) | ≤150 | 1000～1250 | - | 6.0 | 14 |
|  | > 150～250 | 950～1200 | - | 6.0 | 14 |
| BT20(TA15) | > 140～250 | 900～1150 | - | 8.0 | 20 |

- 通过上述综合分析，本标准的制定达到了国际先进水平。

四、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

- 该标准的制定符合现行法律、法规的要求，本标准与其他强制性国家标准无矛盾与不协调之处。

五、重大分歧意见的处理经过和依据

- 无。

六、标准作为强制性或推荐性标准的建议

鉴于国内目前没有关于航空航天用高温钛合金棒材专用的国家标准，因此建议该标准作为推荐性国家标准。

七、贯彻标准的要求和措施建议，包括：组织措施、技术措施、过渡办法

- 无。

八、废止现行有关标准的建议

- 无。

九、其他应予说明的事项

- 无。

十、预期效果

- 本标准是新制定国家标准，具有普遍性、广泛性和适用性。本标准的实施，将为航空航天用高温钛合金棒材质量控制提供指导，在满足国内需求的同时提高了在国际市场上的竞争实力；同时可促进该行业的健康、可持续发展，进一步提高和完善我国航空航天钛合金棒材生产及装备技术水平，对我国钛行业的发展会产生重要的影响。

航空航天用高温钛合金棒材标准编制组

2018年5月