反射隔热涂料

隔热防晒涂料

隔热涂料

保温涂料

保温腻子

太空反射隔热涂料

建筑隔热涂料

外墙隔热涂料

建筑反射隔热涂料

抗紫外线反射隔热涂料

我们厂（13407748336 蓝）多年来一直致力于生产专业的隔热防晒涂料、保温腻子等建筑专用节能产品。我厂生产的隔热防晒涂料采用的是进口柔性丙烯酸树脂作为主成膜剂，并且增加复合纳米反热材料和UV因子，最后经过科学方法精制而成。主要用于建筑外墙实现反太阳紫外线从而达到建筑节能的要求，太阳反副射率高达≥85%，进而使外墙表面不吸热，从而实现建筑节能要求。经过有关部门与设计院测算，通过使用我厂的隔热防晒涂料可以取代20mm—40mm厚的玻化微珠保温砂浆或聚苯颗粒保温砂浆隔热效果。如果外墙壁使用玻化微珠保温或聚苯颗粒保温的话，不仅成本高、施工时间长，同时容易出现开裂、渗水等一系列的质量问题。但是,如果使用的是我厂的隔热防晒涂料不仅性能好施工简单，最重要的是能降低外墙饰面总造价的30~50%的成本。马上拨打电话咨询！
产品主要性能：太阳反射比：0.86≥  （主要通过这个指标计算节能）
     半球发射率：0.89≥
 耐老化、耐候性：10年≥  （10年以上的质量保证）
施工工序：基墙面——抹灰——底腻子——面腻子（保温腻子，设计有时）——隔热涂料底漆（一道）——隔热涂料面漆（两道）——节能验收

经营产品有：保温腻子、隔热涂料、水泥聚苯板、泡沫颗粒、无机保温砂浆、EVB保温砂浆、玻化微珠保温砂浆、胶粉聚苯颗粒保温砂浆等等。

销售局域：广西/南宁/柳州/桂林/来宾/河池/北海/钦州/崇左/玉林/贵港

海南/海口/三亚/琼海/万宁/文昌/五指山

广东/广州/深圳/佛山/东莞/茂名/湛江
公司名称：广西科卓建材有限公司（贵州、重庆、四川、海南分公司）

地址：南宁市安吉大道里坡62号

产品介绍

（13407748336 蓝春鹏）主要从事建筑隔热涂料、建筑外墙涂料及保温材料等节能产品的研制和销售。是一家集科生产销售工程施工于一体的高科技建材企业。 公司拥有一流的自动化生产线和实验检测设备年生产能力达50万吨以上。现代化的办公设备及高雅舒适的办公场所一流的技术研发及营销管理人才队伍一流的质量保证及售前售后服务体系成为公司飞速发展稳固的基石及不竭的动力。 
    公司集生产、销售、施工及售后服务于一体，先后曾为北海深海豪庭、北海圣美阳光、防城港万佳园小区、玉林富林双泉、崇左公务员小区、崇左市商务局、崇左东盟广场、上海豪庭商住楼、香港翠竹苑公寓楼、深圳金湾楼、新加坡新华广场、香港富华商务区、香港大学、宝山人民医院、惠州龙光别墅区、香港龙科大厦、等各大项目进行材料配套供货、施工，赢得了客户的广泛认可和赞誉。 
    公司将以市场为导向，以科技为源泉，大力开发具有国际先进水准的高新技术产品，以一流的管理水平，优质的服务，竭诚为顾客服务。

公司主营产品有：

水泥聚苯板、胶粉聚苯颗粒保温砂浆、建筑防晒隔热涂料、反辐射隔热涂料、保温砂浆、保温腻子、EVB保温砂浆、无机保温砂浆、无机玻化微珠保温砂浆、加气砖专用砂浆、蒸压加气混凝土砌块专用砂浆、加气砖专用砂浆抗裂剂、等等相关建材产品。

公司名称：广西科卓建材有限公司（贵州、重庆、四川、海南分公司）

公司地址：南宁市安吉大道里坡62号

产品介绍

产品名称：隔热涂料（134-0774-8336 蓝先生）

适用范围
适合用于写字楼、医院、学校、住宅等高层建筑墙面的隔热装饰保护。同时也适合彩钢瓦厂房、油罐、粮仓的隔热保护。
产品特点
①热反射率≥86％、半球发射率≥88％、导热系数≤0.096。
②太阳暴晒，室内外温差可达8～12℃，隔热性能优异。
③隔热、装饰一体化，施工简便，节约施工成本，降低能耗。
④紫外线屏蔽率≥95％，使漆膜耐候性达到十年以上。
⑤弹性抗开裂、防水耐污。

产品说明
①光泽：锻光。
②耗漆量
理论值8～10m2／kg（一道），实际使用量会因基面的表面状况、施工方法的不同而有所差异。

施工说明
①涂刷区域表面必须牢固、干燥、清洁、平整和无松脱物质。确保涂刷区域湿度＜10%，PH值＜10。
②请不要在潮湿或寒冷气候（相对湿度＞75%，气温＜5℃）环境下施工，否则达不到预期涂装效果。
厂家：广西科卓建材有限公司

地址：广西南宁市安大道高速路口

广西科卓建材有限公司（贵州、重庆、四川、海南分公司）

产品介绍

隔热反射涂料（13407748336 蓝春鹏）建筑隔热反射涂料

广西科卓建材有限公司是一家集科研、生产、销售、工程施工于一体的现代专业涂料厂，本厂实力雄厚，技术先进，质量保证体系严密，产品质量均达到或超过捕办法的国家标准。

随着我国建筑事业的蓬勃发展、建筑科学技术的日新月异和对建筑工程的更高要求。本厂坚持“科技以人为本、科技服务人类”的高新产品开发理念，近年来，本厂投入大量的科研力量，不断扩大生产规模，不断研究开发新产品。产品各项技术性能指标经国家权威机构检测，均达到和超过行业标准及国家标准。帝洪人将不断慎思进取，追求卓越完美！坚持“团结、务实、诚信、创新”的企业理念，以“经营品牌，销售服务”为指导方针，以“让顾客满意”为工作目标，热忱期待同社会各界朋友真诚合作

施工工序：基墙面——抹灰——底腻子——面腻子（保温腻子，设计有时）——隔热涂料底漆（一道）——隔热涂料面漆（两道）——节能验收

公司名称：广西科卓建材有限公司（贵州、重庆、四川、海南分公司）

联 系 人：蓝春鹏

电　　话：+86-0771-3921332

传　　真：+86-0771-3921332

移动电话：13407748336

电子邮件：447039585@qq.com

邮政编码：530001

地　　址：广西南宁市安吉大道里坡62

产品介绍

科卓（134-0774-8336 蓝春鹏） 专业生产销售保温隔热涂料、保温腻子等保温产品。该涂料主要由保温隔热材料、水、钛白粉、分散剂、防霉剂　、成膜助剂、轻质碳酸钙、立德粉　、纤维素、纯丙乳液、增稠剂、消泡剂等组成。该涂料的导热系数小于0.096 W/m·K，太阳光反射率大于等于88%，半球反射率大于等于89%，耐老化时间为12年，不褪色、不粉化。本发明属于建筑材料领域，可应用于建筑物外墙、屋顶、水泥等材料表面。该涂料除了具有外墙装饰材料的功能，还具有保温隔热等的功能。在建筑物外表面喷涂，就可形成一个保护罩，保持内部的热量或冷气，节省供暖及空调费用。夏季：直接涂在外墙壁上即可，盛夏天气不到一小时即可将屋里外温差降低3—6度以上，有效抑制太阳和大地辐射热，减少室内温度和烘烤，经测试在屋顶表面喷涂0.3～0.5mm厚的节能隔热涂料，在日照系数最大时，顶部表面温度可降低13℃以上，同时也告别防水、沥青、油膏架空隔热层的历史，同时减轻屋面和墙身的负荷，减少投资。冬季：可减少外墙和屋顶的散热，可减少结露现象，保持屋内63%左右热量不散失。

规格：20公斤/桶，铁桶。两遍成活20公斤可以喷涂、刷涂、辊涂100平方米。

质量标准：符合GB/T9756-2001国家标准。

稀释剂：水

稀释比例：建议加水稀释，不超过的20%

施工方法：辊涂。

涂刷面积：7平方米/公斤（单遍）（干膜厚度大于3毫米）

细度：≤25（微米）

指触干：25℃：<2小时

实干24小时以上。

光泽：10-20℃

颜色：各种颜色都可以，请阅读色卡

耐擦洗次数：大于3000次

施工温度：≥5℃。

施工工艺：刮涂腻子二遍---保温隔热中涂一遍---底漆一至二遍---保温隔热面漆二遍。

储存：在阴凉、通风、干燥处，温度为5-25度范围内贮存。严防霜冻。

公司名称：广西科卓建材有限公司（贵州、重庆、四川、海南分公司）

联 系 人：蓝春鹏  传　　真：+86-0771-3921332

电　　话：+86-0771-3921332  移动电话：13407748336

产品介绍

广西隔热涂料厂（13407748336 蓝）是一家集涂料系列产品研发、生产、销售服务为一体的高新技术企业。

公司致力于新型节能、环保涂装产品的研发和生产，依托强有力的研发团队，不断推出新型节能、环保产品、为提高人们的生活品质做不懈努力。

公司主要产品包括：建筑反射隔热涂料、保温系统、建筑内外墙涂料，珠光涂料，高光涂料，丝绸涂料，防霉涂料，真石漆，负离子健康漆，弹性艺术漆，保温砂浆，外墙腻子等。

Kez科卓建筑反射隔热涂料

科卓建筑反射隔热涂料是一种具有隔热反射功能的节能产品，能隔绝太阳光线中具有发热特性的红外线，达到很好的隔热效果。由于采用了新型的节能技术，产品的材料成本与施工成本都大大的降低。

该产品符合建设部标准：《建筑反射隔热涂料》，（标准号：JG/T235-2008）经国家权威机构检测，本公司产品的太阳反射比为87%、半球发射率为87%，均高于该标准。产品的物理性能也大大优于国标优等产品。

产品适合用于南方夏天阳光照射强烈的南方地区，其个人效果好，施工简便，价格经济。

施工难度低 ，施工方法与普通涂料施工相同，隔热性能好，经检测、使用广毅建筑反射隔热涂料后，可使温度降低10-20摄氏度，绿色环保，超低VOC排放，不含有害重金属，无毒无污染，质轻、超薄，材料厚度大大低于普通隔热材料，粘结强度高、耐候性好，耐碱耐酸雨、耐洗刷，可保证5-10年的使用寿命

使用范围：以无机硅酸盐材料、金属材料为墙面的住宅、工厂等建筑。

包装规格：20KG/桶

单位涂刷面积：1/桶（100㎡）两遍

诚招商：广东省 海南省 各低级市、行业领域、如房地产、工业建筑设计、节能改造、节能公司、等。合作 经销 代理商。欢迎来公司考察，洽谈合作！

联系人： 蓝先生   13407748336   0771-3921332    QQ447039585

广西省南宁市安吉大道里坡62号

产品介绍

防晒隔热涂料（13407748336 蓝春鹏），又名隔热涂料,防晒隔热漆,隔热涂料,隔热漆，是由用于航天器保温隔热的太空技术衍生出来的新材料，具有高效、薄层、装饰、防水、防火、防腐、绝缘等多种优点，涂料集反射、辐射与空心微珠隔热等功能于一体，能对400～2500nm范围的太阳红外线和紫外线进行高反射，不让太阳的热量进行累积升温，又能在阴天和夜晚下进行热量辐射散热降温，降低物体的表面温度，同时在涂料中放入导热系数极低的空心微珠隔绝热能的传递，即使在大气温度很高时也能隔住外部热量向物体内部传导，三大功效保证了涂刷涂料的物体降温，确保了物体内部空间能保持恒温的状态。

防晒隔热涂料,防晒隔热漆,隔热涂料,隔热漆应用范围：厂房屋顶、库房屋顶、建筑外墙、化工储罐、石化储罐、医药储罐、航天设备、交通设备、海上设备、轻纺设备、等需要反射太阳光并隔热的建筑或设备表面。

RLHY-A03型防晒隔热涂料涂料参数：

颜色：	多种	使用温度范围:	-30～130℃

热反射率：	92％	热辐射率：	89～90％

导热系数：	0.04W/m.K	辐射波长：	8-13.5ｕm

太阳反射比：	≥0.95	半球发射率：	≥0.9

硬度：	4H	抗拉强度：	2500kpa

附着力：	1级	延展性：	好

加速老化：	＞500h	耐盐雾实验：	＞500h

表干时间：	20分钟	完全固化时间：	24小时

防火等级：	A级

涂料特点：

反射90%的太阳光，降低表面温度，保持表面阴凉；

较低的热传导系数(0.04w/m·k)，阻止热量从表面向基材转移；

可防止基材因冷/热引起的在不同温度下的扩张与收缩，具有良好的抗张强度和弹性；

涂料自身或在使用中、使用后产生的废弃物都不会对环境造成污染，对人体无害；

低成本，高性能/价格比，高效益，综合成本低于传统材料；

优良的耐腐蚀性，提高使用年限；

节省制冷所需的能源；

提高基体使用年限；

倡导“节约”型社会理念 ；

改善环境，减少污染。

施工

1、涂层施工

本涂层只需涂刷两层,每两层之间的施工时间间隔为2小时。

单层喷涂厚度为0.3～0.5mm（需使用无气喷涂）。

使用刷子、滚子刷涂时，每道之间衔接时需要重合10cm，防止漏涂。

3、设备清理

喷涂设备和导管应及时用清水冲洗，基层或地板上的涂层材料可用肥皂和水清洗，清洗必须在产品变干之前进行

联系人：13407748336 蓝春鹏

广西科卓建材有限公司（贵州、重庆、四川、海南分公司）

产品介绍

科卓（13407748336 蓝先生）外墙隔热涂料是采用丙烯酸乳液、进口颜料及助剂组成，是一种经济型优质外墙涂料。

适用范围：

适用于经济型公寓、厂房、围墙等建筑物外墙装饰。

产品特性：

• 丙烯酸外墙涂料，经济、实用

• 附着力强，流平性好

• 防水透气

• 水性环保

物理参数：

光泽：	哑光；

颜色：	多种流行色（参见色卡）；

反射率：≥80%

半球发射率：≥88%

表面养护：20天以上

导热系数：≤0.096

厂家：广西科卓建材有限公司（四川、贵州、成都分公司）

13407748336 蓝

介绍

产品特征（13407748336 蓝）：水性环保、缎光、单组份产品概况：科卓水性反射隔热涂料，选用自交联硅改性核壳乳液、热反射因子、热辐射因子以及采用欧克公司独有的UV和SFR成膜技术设计开发的，该成膜技术可使涂膜表面强度和密度提高到极致，还能使热反射因子和热辐射因子更好的平铺排列,提高对光热反射率和辐射热的半球发射率；硅改性材料使涂膜具有非常突出耐沾污性、耐老化性和保色性，长期保持热反射性能，隔热节能效果明显；与OKE抹灰保温砂浆配套使用，其隔热效果可替代20～30mm厚的玻化微珠保温砂浆层和外墙普通涂料，又可避免玻化微珠保温砂浆空鼓、开裂、渗水等弊端。解决了建筑外墙隔热、保温、装饰的系统产品，。

适用范围：主要用于建筑外墙面隔热节能，也适用于粮库、彩钢瓦等外表面隔热装饰保护

产品特性：★涂膜对太阳能具有优异的反射性，隔热效果好；★涂膜具有杰出的红外线发射能力，降低基面温度；★优异的紫外线屏蔽性，耐候性能突出；★自交联核壳结构，漆膜坚韧致密，抗污性能优异；★漆膜光洁饱满，视觉和手感效果佳；★优秀的装饰性能，可保墙面历久亮丽如新。

产品搭配：

基面处理：选用柔性抗裂水泥腻子找平处理，用量2.5-3.0kg/㎡/二遍

底层处理：配套水性或油性隔热专用底漆，用量8～10㎡/㎏/一遍

面层处理：面层涂刷科卓反射隔热涂料，用量4.0～5.0㎡/㎏/二遍

产品参数：

涂 布 率：理论值9～10㎡/kg/遍

稀 释 比：漆：水=1:0.1-0.2

干燥时间：表干≤2h；实干≥24h

颜    色：可任意调色（千色卡）

施工说明：

施工流程：基面抗裂腻子处理→打磨并清理→养护2～3天→隔热涂料专用底漆→科卓建筑反射隔热涂料

施工方法：辊涂、喷涂或刷涂

施工条件：基面温度5℃～35℃；环境温度≥5℃，环境湿度≤75％、风力≤5级。

包装与贮存：20㎏／桶    产品于荫凉干燥处存放，保质期12个月。

注意事项：

★施工前按配比稀释，充分搅拌均匀；未用完的漆料要密封保存。

★有些深色或艳色涂料遮盖力稍差，涂装时要适当厚涂，确保达到满意效果。

★要得到满意的覆盖裂纹效果，应尽量不加水或少加水稀释施工。

★漆料不慎溅入眼中，马上用大量清水冲洗，并及时就医。

厂家：广西科卓建材有限公司（四川、贵州、成都分公司）

13407748336 蓝

产品介绍

科卓（13407748336蓝）隔热涂料采用纯进口的丙稀酸性乳液及特殊的复合材料、助剂等高科技精制而成，可有效地抵御外界酸、碱、气、水的侵蚀，防止漆膜的霉变，渗水。瓦良格智能隔热水性涂料是水性涂料，产品质量优于国家规定标准，漆膜结构致密稳定，简单不粉化，不含有害金属，无毒，无腐蚀性，无污染，安全环保。在通信机房上太阳光照射升温时，瓦良格智能隔热涂料可将太阳光热能反射回大气。当无太阳光照射时，可将机房积蓄的高温向外散射，传导出去，有效减少空调用电量。以一个建筑面积约20m2室外机房为例，在夏季高温季节，一个月的空调用电量大约750-800度电，如果在机房外表面涂刷瓦良格智能隔热涂料后，用电量大约520-550度，可明显减少用电量约35%以上。因其能根据机房内外温度变化自动选择反射太阳光照射热能或通过散热形势将机房内积蓄的热量传导出去，既具备了传统的隔热效果，又能散射内部热源，所以称之为瓦良格智能隔热涂料.

使用范围：

适用于公共建筑、通信系统室外基站等、

技术参数：

理论用量：6m2/kg（两遍）

色泽：（千色卡）

涂层厚度：0.2-0.3mm

干燥时间：表干2小时，实干24小时，成膜168小时；

厂家：广西科卓建材有限公司（四川、贵州、成都分公司）

13407748336 蓝

产品介绍

简介（13407748336 蓝先生）

科卓牌建筑反射隔热涂料外墙漆是由优质纯丙烯酸酯共聚乳液最新反射隔热功能性涂料，金红石型钛白粉及其它颜填料，进口助剂，应用独特工艺技术精制而成，是一种具有各种优异性能的外墙面用漆，反射隔热性能效果突出，本品为安全无毒，为绿色环保节能涂料。

用途：

适用于各种新旧外墙体的装饰节能保护，（包括储罐，粮仓，铁皮瓦等须隔绝太阳辐射热的物体表面）

特点：

1.优异的反射隔热性能

晨光牌建筑反射隔热涂料外墙漆由于它的太阳反射比达到0.85，半球发射率高达0.86，所以他能够大大降低太阳辐射吸收系数P值，增加当量热阻附加值，起到节约能源，降低能耗，提高经济效益的作用。

2.优异的抗沾污性能，漆面可洗刷，清洗维护简单。

3.优异的抗碱防霉抗藻功能。

4.优异的耐候性及保色性，极佳的附着力。有着与普通外墙涂料同样施工方法的特点。

施工方法：

可刷涂、滚涂、喷涂等施工方法。

使用前需充分搅拌均匀；被涂物表面之油脂、灰尘及其它附着污物必须清除干净，保证墙面干燥，平整，坚固方可施工；如要求抗碱、封固粗糙表面或为获得最佳效果，须先刷一道晨光建筑反射隔热涂料专用底漆（GRQ-103外墙用）。高湿度会导致涂料缺陷，涂刷前按标准测定湿度，砖石低于6%；最佳施工温度为5摄氏度以上。实际涂刷面积会因施工方法，表面光滑度及施工环境而有差异。

性质：	颜色：多种标准色；光泽：哑光

固体份：约45%

遮盖率：理论涂刷值每公斤涂料两遍约为3-4平方米。

干燥时间：指触干1小时，硬干2小时

重涂时间：3-4小时

安全性：原来哦不含汞及铅

稀释：可加入不超过5%的清水稀释

注意事项：

使用前应先阅读使用说明，以获得可靠和满意的涂装效果。必须存放于阴凉干爽的地方，严防霜冻（不低于0℃），保质期为12个月。本品不应与其他品牌油漆混合使用。施工时应配戴面罩。如沾上眼睛，应及时用清水冲洗。施工后应立即用自来水清洗工具。用后罐盖应盖紧密封保存，以防涂料沾染灰尘和污物。

符合标准：GB/T 25261-2010

广西科卓建材有限公司（贵州、四川、云南分公司）

13407748336 蓝先生

产品介绍

反射隔热保温涂料 134-0774-8336 蓝先生

广西科卓建材公司生产的反射隔热保温涂料是太空节能隔热保温涂料的一种(太空节能隔热保温涂料包括常温型和高温型)，单组分改性无机水性涂料，骨白色浆体，涂料固化后比重只有0.46g/ml，具有高效、薄层、隔热保温、装饰、防水、防火、防腐、绝缘于一体的新型太空节能反射隔热保温涂料，涂料能在物体表面形成由封闭微珠连接在一起的三维网络空心结构，这样的纳米空心陶瓷微珠和微珠之间形成了一个个叠夹的静态空气组，也就是一个个隔热保温单元。涂料的绝热等级达到R-30.1，热反射率为90％以上，可以大量的反射红外线，防止红外线对物体进行加热，涂料的导热系数为0.04W/m.K，能有效抑制太阳和红外线的辐射热和热量传导，隔热保温抑制效率可达90％左右。

主营产品：各种隔热涂料、加气砖专用砂浆、保温腻子、水泥聚苯板、保温砂浆

建筑隔热涂料

产品属性：

计量单位：公斤 供货总量： 最小起订量：0 产品单价： 品牌： 规格型号： 包装说明：

建筑隔热涂料产品概况

透明隔热保温涂料，其主要成分是氧化铟锡，涂料根据不同使用环境分为有水性(无机型)和溶剂性(防水型)两种类型，涂料不但透光性好，而且能有效隔绝太阳热辐射热，只需涂刷几个微米的厚度，就可使室内外温差达到6摄氏度左右，志盛玻璃涂料红外屏蔽率达到86%，可见光透过率达到80%，紫外线阻挡达到99%，即使不开空调也能达到“冬暖夏凉”的效果，可广泛应用于汽车、设备及各类建筑物上，该产品选用纳米无机材料，具有优异的耐老化、耐沾污、防静电、防眩光、防辐射、使用寿命长等特点。

广西科卓建材有限公司（贵州、四川、云南分公司）

13407748336 蓝先生