STR-630Y移动式高压手控喷砂机

规格: 磨料桶直径(mm)：600

磨料桶高度(mm):1500

磨料桶容积(m3)：0.3

工作压力：4-8kg（空压机产气量3m3/min）

喷枪数量：1

喷嘴直径(mm)：Φ8--Φ12 （根据客户的选择，标配的是钨钢双（单）进风喷砂枪*10）

喷砂机砂料装满所喷时长：:40-45分钟

效率(m2/h)：17-20 （按喷平板来计算）

磨料：棕刚玉    玻璃珠  钢砂等

特点： a.可移动操作，功能全，配套齐，操作简单方便。

b.只要具备压缩空气源，就能进行高效率的表面清理及光饰喷砂处理。

c.可根据需要选择手控式或电控喷砂操作方式。

d. 处理等级：Sa2-3粗糙度①、除锈、除油漆 ②、焊缝处理 ③、去毛刺、飞边、氧化皮 ④、不锈钢、铝材表面的典雅型亚光处理（耐污性较好、可遮盖划伤）⑤、去混凝土、石雕表面污圬等处理。

适用范围：适用于大型工件的喷砂处理(如钢结构、船舶修造、钢板、锅炉、集装箱等)清理工作，服装行业牛仔服修饰喷砂；

标配:主机1个、高压喷砂管10米、高速型喷砂枪1把（硬质合金材料）、喷砂防护服1套、砂枪连接器1套、快速接头1套、油水过滤器1只、（铸铁）手控砂阀1个、产品说明书1份、保修卡1份、合格证1份等；

名称：张家港市斯特尔涂装设备有限公司

地址：江苏省张家港市经济开发区长兴路19-2号

联系人：金婷    电话：0512-56795267  手机：18921958159  传真：0512-56715306

E-mail:str01@zgstr.com  网站:http://www.zgdatong.com