| 法奥迪 产品名称 | 产品 形态 | 主要成分 | 硬度 | 特性 | 应用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | HV30 | HRC |  |  |
| VAUTID-30 | 焊条 焊丝 | 低合金Fe,Cr,C,Si,Mn | 300 | 30 | 高冲击强度；抗龟裂；中度耐磨；可机加工 | 作为打底层；起重机轮；绳索滑轮的修复与再造 |
| VAUTID-40 | 焊条 焊丝 | 低合金Fe,Cr,C,Mo | 600 | 52 | 焊接硬化；抗磨损；抗冲击；堆焊硬面无裂缝；退火后可机加工 | 挖掘机前齿；冲击钻头；导轨；拉丝盘 |
| VAUTID-50 | 焊条 焊丝 | 高合金 Fe,Cr,C,Mn | 220 520* | 10 50* | 具有韧性；抗龟裂；受冲撞时材料变硬 | 破碎机的辊；敲击臂；锤头；有撞击的挖掘机齿轮；轨道道闸 |
| VAUTID-60 | 焊条 焊丝 | 高合金 Fe,Cr,C,Mn | 220 450* | 10 45* | 极有韧性；抗龟裂；受冲撞时材料变硬；与可焊钢有极好的相容性 | 锤头；搅拌（打浆）臂；挤压辊 |
| VAUTID-70 | 焊条 焊丝 | 高合金 Fe,Cr,C,Ti | 600 | 50 | 焊接硬化；抵抗冲击与磨损；硬面无裂缝；抵抗热磨损温度670℃ | 振动钻孔机；凿锤；挖掘机前齿；积压辊；导轨 |
| VAUTID-70Nb | 焊条 焊丝 | 高合金 Fe,Cr,C,Nb | 620 | 50 | 焊接硬化；抵抗冲击与磨损；硬面无裂缝；抵抗热磨损温度670℃ | 振动钻孔机；凿锤；挖掘机前齿；积压辊；导轨 |
| VAUTID-100(P) | 焊条 焊丝 | 高合金 Fe,Cr,C | 750 | 62 | 高抗磨损性；材料易于抛光；不能机加工；有裂缝形成；应用温度不能高于350℃ | 螺旋桨；挖掘机前部边缘；筛板；搅拌器叶片；刨沙机；挖泥齿顶部的表层；粉碎机轧辊 |
| VAUTID-100 Mo | 焊条 焊丝 | 高合金 Fe,Cr,C,Mo | 800 | 63 | 高抗磨损性；材料易于抛光；不能机加工；有裂缝形成；应用温度不能高于350℃ | 螺旋桨；挖掘机前部边缘；筛板；搅拌器叶片；刨沙机；挖泥齿顶部的表层；粉碎机轧辊 |
| VAUTID-100 C | 焊条 焊丝 | 高合金 Fe,Cr,C,Ni,Mo | 450 | 45 | 抗高温；抗腐蚀；抗剥落 | 刮刀；混合器部件；纸浆搅拌器；造纸、食品加工行业；船舶工程 |
| VAUTID-100 T | 焊条 焊丝 | 高合金 Fe,Cr,C | 750 | 62 | 高抗磨损性；材料易于抛光；抗剥落；不能机加工；抗热性能强，温度不超过550℃ | 螺旋器；筛网；风机叶轮；衬板；护栅棒；焦炭推杆；熔渣破碎机 |
| VAUTID-143 | 焊条 焊丝 | 低合金 Fe,Cr,C,Nb | 800 | 63 | 高抗磨损性；一般抗冲击性；不能机加工 | 挖泥斗前部边缘；筛板；刨沙机；挖泥齿的顶部；粉碎机轧辊 |
| VAUTID-145 | 焊条 焊丝 | 高合金 Fe,Cr,C,Mo,W,V,Nb | 850 | 65 | 最高级别抗磨损性；抗冲击能力有限；不能机加工；应用温度不超过850℃ | 风机部件；高炉炉盖表面；热尘传输管；筛板；烧结矿破碎机 |
| VAUTID-147 | 焊条 焊丝 | 高合金 Fe,Cr,C,Si,B | 850 | 65 | 高等级别抗磨损性；V-145替代品，不能机加工 | 风机部件；高炉炉盖表面；热尘传输管；筛板；烧结矿破碎机；煅烧机 |
| VAUTID-150 | 焊条 焊丝 | 高合金 Fe,Cr,C,B | 880 | 66 | 硬度特别高；会形成应力腐蚀裂缝；抗冲击性弱 | 压缩及螺旋输送机；烟、尘管道；筛网；选粉机部件；溜槽 |
| VAUTID-29/9 | 焊条 焊丝 | 高合金 Fe,Cr,C,Ti | 210 | - | 堆焊后焊道均匀、平滑；高度抗裂缝，抗腐蚀；特别针对难焊的钢 | 过度层；连接硬面复合板的过度焊条 |
| VAUTID-18/8/6 | 焊条 焊丝 | 高合金 Fe,Cr,C,Mn,Ni | 220 400* | 40* | 耐腐蚀；有良好的延伸性 | 导轨；转换器；滚筒齿轮；螺栓面；易受热应力的部件，如熔渣棉生产 |
| VAUTID-80 | 焊条 焊丝 | 高合金 Fe,Cr,C,Mo | 570 | 53 | 高性能的药芯焊丝，熔敷率可达15kg/h;焊接硬化；抵抗冲击与磨损；不能机加工 | 圆锥破碎机；风镐；十字镐；挖掘机前齿；粉碎机轧辊；导轨 |
| VAUTID-16 | 焊条 焊丝 | 高合金 Fe,Cr,Ni,Mo | 590 | 54 | 最高级别的抗磨损性；非常高的耐热性；抗冲击能力有限；会形成应力腐蚀裂缝；不能机加工；应用温度不超过850℃ | 风机部件；高炉炉盖表面；热尘传输管；筛板；烧结矿破碎机 |
| VAUTID-105 | 焊条 焊丝 | 高合金 Fe,Cr,C,B | 800 | 63 | 抗磨损性；中度抵抗冲击 | 螺旋输送机；铲斗齿；颚式破碎机；磨辊 |
| VAUTID-110 | 焊条 焊丝 | 高合金 Fe,Cr,C,Mo | 690 | 59 | 焊接硬化；抗冲击；抗磨损 | 破碎机锤头；打孔机部件；剪切机刀片；钻头 |

法奥迪耐磨材料

| 系列产品 | 基础材料 | 堆焊层主要成分及硬度 | 应用场合 | 应用行业 | 应用案例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VVP-100 | 各种可焊钢材，几乎所有的结构钢材 | 成分；C,Cr 700HV10约60HRC焊层厚度:3-20毫米 | 高度磨损，中度腐蚀。环境温度不高于350℃ | 钢铁，水泥，发电站，矿山，制沙业，混凝土，玻璃，回收业，伐木，化工，石油 | 溜槽，筛板，输送通道，铲斗，管道，混凝土搅拌站，磨机衬板，选粉机，分离机，轮式铲斗衬板，挖掘铲斗衬板，拖拉机铲斗前齿，粉尘管道，风机，风机，风机外壳等 |
| VVP-100T | 各种可焊钢材，几乎所有的锅炉钢材 | 成分；C,Cr，Ni,Mn 700HV10约60HRC焊层厚度:3-20毫米 | 高温，高度磨损，中度腐蚀和冲击。环境温度不高于550℃ | 冶金，水泥，化工，石油 | 溜槽，筛板，风机，风机外壳，选粉机，传送通道，栅板等 |
| VVP-143 | 各种可焊钢材，几乎所有的结构钢材 | 成分；C,Cr，Nb 750HV10约62HRC焊层厚度:3-20毫米 | 高度磨损，中度腐蚀。环境温度不高于350℃ | 矿山, 玻璃制造，冶炼厂，水泥，发电站 | 溜槽，筛板，输送通道，铲斗，磨机衬板，粉尘管道等 |
| VVP-145 | 各种可焊钢材，几乎所有的锅炉钢材，高合金耐热铬镍钢材调制钢 | 成分；C,Cr，Mo,Nb,W,V 820HV10焊层厚度:3-15毫米 | 高温，高度磨损，中度腐蚀,轻微冲击。环境温度不高于850℃ | 冶炼厂，水泥，石油化工 | 溜槽，筛板，风机，风机外壳，栅板，卸料台，钟型衬板，分离机，转炉，热粉尘管道等 |
| VVP-147 | 各种可焊钢材，几乎所有的锅炉钢材，高合金耐热铬镍钢材调制钢 | 成分；C,Cr，Si,B 900HV10焊层厚度:3-10毫米 | 高温，高度磨损，中度腐蚀,轻微冲击。环境温度不高于850℃ | 冶炼厂，水泥，石油化工 | 石料破碎机，溜槽，筛板，风机，风机外壳，栅板，卸料台，钟型衬板，分离机，转炉，热粉尘管道等 |
| VVP-150 | 各种可焊钢材，几乎所有的结构钢材 | 成分；C,Cr，Si,B 750HV10约63HRC焊层厚度:3-6毫米 | 极高的耐磨性能，只允许堆焊一层，中度腐蚀，轻微冲击。环境温度不高于350℃ | 冶炼厂，水泥，玻璃制造，发电站，矿山 | 溜槽，输送通道等 |

法奥迪碳化钨材料

| Ultra 系列产品 | 产品形式 | 结构 | 主要成分 | 焊接工艺 | 注释 | 应用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V-Vltra301 | 碳化钨芯焊棒；碳化钨颗粒：0.3-0.7mm | 碳化钨于铁基中 | 2C,40Fe,其余；碳化钨 | 气体焊接，中度熔敷率：0.8公斤/小时。最大焊层厚度约为10mm | 中度熔入的碳化钨颗粒。中度的基硬度，较低的熔敷率，良好的成形能力。 | 强的耐磨性能。 小的抗冲击能力。 应用：如螺旋输送机的边缘的堆焊 |
| V-Vltra302 | 碳化钨芯焊条，外包药粉。采用明弧焊，碳化钨颗粒：0.3-0.7mm | 碳化钨于铁基中 | 2C,40Fe,其余；碳化钨 | 手工焊条，中度熔敷率：1.5公斤/小时。最大焊层厚度约为10mm，堆焊三层。 | 较多熔入的碳化钨颗粒。采用明弧焊，为此，形成高的基硬度，同时含有小颗粒碳化钨。中度熔敷率 | 强的耐磨性能。 小的抗冲击能力。 应用：螺旋输送机的边缘的堆焊，犁头边缘的堆焊，搅拌器，钻、凿工具。 |
| V-Vltra303 | 镍基材料，碳化钨包裹。碳化钨颗粒：0.3-0.7mm | 碳化钨于铁基中 | NiCrBSi 合金：36% 碳化钨：64% | 气体焊接，中度熔敷率：1.0公斤/小时。最大焊层厚度约为10mm.熔点温度：1050℃ | 较少熔入的碳化钨颗粒。碳化钨在镍基中有较小的熔性。为此，在基中留有较大颗粒的碳化钨。低到中的熔敷率 | 强的耐磨性能，同时具有高的抗冲击能力和抗腐蚀能力。应用：挤压式和制砖工业的螺旋推进器的堆焊，抛丸机的堆焊，挖掘机、装卸机、铲斗齿堆焊。 |
| V-Vltra304 | 药芯焊丝，铁材料包裹。直径：2.4mm-2.8mm碳化钨颗粒：0.1-0.7mm | 碳化钨于铁基中 | 2C,40Fe,其余；碳化钨 | 明弧焊，中度熔敷率：3公斤/小时。最大焊层厚度约为3mm，仅一层堆焊。 | 较多熔入的碳化钨颗粒。采用明弧焊，为此，形成高的基硬度，同时含有小颗粒碳化钨。有较高的熔敷率。 | 强的耐磨性能。 小的抗冲击能力。 应用：螺旋输送机的边缘的堆焊，犁头边缘的堆焊，搅拌器，钻、凿工具。 |
| V-Vltra305 | 药芯焊丝，镍材料包裹。直径：2.4mm-2.8mm碳化钨颗粒：0.1-0.7mm | 碳化钨于铁基中 | 1.5C,45Ni,其他是硬质金属 | 明弧焊，中度熔敷率：3公斤/小时。最大焊层厚度约为10mm， | 较少熔入的碳化钨颗粒。碳化钨在镍基中有较小的熔性。为此，在基中留有较大颗粒的碳化钨。有较高的熔敷率 | 强的耐磨性能，同时具有高的抗冲击能力和抗腐蚀能力。应用：挤压式和制砖工业的螺旋推进器的堆焊，抛丸机的堆焊，挖掘机、装卸机、铲斗齿堆焊。 |
| V-Vltra306 |  |  |  |  |  |  |