THI®F-611系列导热油

一 、产品简介

该系列产品是由高度精炼脱硫、脱氯、脱芳烃、馏分馏程窄、分子量发布集中、并进行加氢处理各种不饱和健为饱和健的基础油以及各类功能添加剂合成。

二、产品特征

◎无味、无毒、无腐蚀性、无环境污染，安全可靠不易燃烧

◎产品热稳定，耐高温抗氧化性能强，不易结焦，使用寿命长

◎在循环系统中无须采取氮封措施，降低设备投资

◎导热系数高，携带热量大，传热能力强

◎产品粘度适中，有利与泵输送

◎低温性能良好，凝固点低，适于寒冷地区和冬季使用

◎在循环系统中无须采取氮封措施，降低设备投资

三、性能指标 项目/型号 611-300 611-320 611-330 611-340 611-350 611-350 (合成型) 外观 浅黄色 浅黄色 浅黄色 浅黄色 浅黄色 浅黄色 密度20g℃/cm2 0.84-0.86 0.85-0.87 0.85-0.88 0.86-0.89 0.86-0.9 1.100-1.010 运动粘度50℃ mm2/s 17-24 19-25 19-25 20-26 20-26 16-20 酸值mgkH/g≤ 0.05 0.05 0.05 0 0.05 0.05 残碳%≤ 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 闪点(开口)℃≥ 160 170 175 185 190 170 镏程5%流出点≥ 310 330 340 350 360 335 水份% 痕迹 痕迹 痕迹 痕迹 痕迹 痕迹 凝点℃≤ -10 -15 -15 -15 -15 -25 腐蚀T3铜片100℃.3H 合格 合格 合格 合格 合格 合格 膨胀系数1/℃×10-4 8.0-8.2 7.8-8.0 7.7-7.9 7.6-7.8 7.5-7.7 7.8-8.0 导热系数Kcal/mh·℃ 100℃ 0.125 0.115 0.11 0.105 0.1 0.099 200℃ 0.115 0.105 0.1 0.095 0.09 0.091 比热 Kcal/mh℃ 100℃ 0.576 0.565 0.56 0.555 0.55 0.445 200℃ 0.67 0.66 0.655 0.655 0.645 0.532 最高使用温度℃ 300 320 330 340 350 350 热稳定性实验 通过 通过 通过 通过 通过 通过

四、使用指南

在加热循环系统中心必须安装膨胀槽和贮油槽，并且有一定的容积，以确保操作安全运行。
循环系统管路中最好加有过滤器，并定期清洁和更换。保持整个加热、循环系统不能混进水或其他杂物。阀门及法兰连接处应使用耐油、耐压和耐高温石墨类垫片，以防止热油泄漏。不同牌号的导热油混用，需得到本厂的认可，方能进行加装使用。严禁超温运行。导热油使用温度在280℃以上，性能指标每半年应进行一次测试。

五、应用领域

导热油应用领域很宽，如适用于石油、化纤、化工、食品、医药、建材、公路沥青、能源、造纸造革、新材料、碳素、木业、纺织、油脂、纤维、空调、金属工业等各行业，THI®F 611是一种非常理想的加热载体。

六、包装

- 170公斤/桶