硅酸铝耐火陶瓷纤维板

产品介绍：

硅酸铝耐火纤维板是由硅酸铝耐火纤维加入定量结合剂，真空成型而成。产品外形平整，尺寸偏差小，安装使用方便，是各种工业窑炉理想的保温、隔热材料。

产品特性：

1、耐高温，抗热震；

2、低导热率和低热容；

3、外观平整，安装使用方便；

4、常温下具有一定强度。

理化指标：

| 品种 性能 | 普通型 （STD） | 高纯型 （HP） | 高铝型 （HA、ST） | 含锆型 （ZA） | 混配型 （MCA） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 连续使用温度 | ≤1100℃ | ≤1100℃ | ≤1200℃ | ≤1350℃ | ≤1450℃ 1400℃ 1350℃ |
| 最高使用温度 | 1100℃ | 1260℃ | 1400℃ | 1430℃ | 1500℃ 1450℃ 1400℃ |
| 加热收缩率% | 1150℃×6h≤4 | 1260℃×6h≤4 | 1400℃×6h≤4 | 1400℃×6h≤3 | 1150℃×6h 1.2 ≤1.6 2.0 |
| 典型化学成分 |  |
| Al2O3 | ≥45 | 45—47 | ≥55 | ≥35 | 93—98 |
| Al2O3+SiO2 | ≥96 | ≥98 |  | + ZrO2≥98 | 99 |
| Fe2O3 | ≤1.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | —— |
| CaO+MgO | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | —— |
| K2O+Na2O | ≤0.50 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.20 | —— |
| ZrO2 | —— | —— | —— | ≥15 | —— |
| 容量kg/m2 | 200-350 | 200-350 | 200-350 | 200-350 | 250-350 |

注：纤维板       我厂可生产≤600mm×400mm×0.5mm～180mm规格

≤1000mm×600mm×10mm～150mm规格

≤1200mm×1200mm×10mm～150mm规格

根据使用情况的不同可选用有机粘接剂或无机粘接剂。

我厂普通耐火纤维板根据市场要求份三个品种，档次

- 使用温度低于1000℃，此产品采用电弧炉生产渣球含量大，平整度差，不符合国标，主要用于保温、隔热。价格较低，目前我厂出厂价为2500元/吨。

- 使用温度标准1000℃，平整度好，渣球符合标准， 此产品可广泛用于工业窑炉，工业设备的高温区域，价格较低，我厂出厂价为3500元/吨。

- 使用温度1000℃，符合国标：GB/T16400-2003标准，此类产品颜色洁白，渣球含量少，纤维分布均匀，导热系数低，但价格成本高，我厂目前出厂价为：4500元/吨。

硅酸铝耐火陶瓷纤维折叠块

产品介绍：

硅酸铝耐火纤维模块，是用硅酸铝耐火纤维针刺毯，通过折叠、加装锚固件和其它附件捆扎而成。纤维毯直接折叠后捆扎而成的折叠块，它也是模块的一种形式。由于纤维块处于压缩状态，在是用安装完毕后，模块因纤维的回弹而膨胀。炉衬无缝隙，抵消了纤维的热收缩，提高炉衬的绝热性能。根据锚固件方式不同，本厂有多种结构形式的模块，也可按客户的要求设计制作模块。根据使用环境的不同，可在模块表面喷上表面处理剂，提高模块的高温使用性能。

陶瓷纤维锚固件

产品介绍：

锚固件它能够硅酸铝纤维制品牢固的固定在窑炉及相关设备上，并有安装简便、快捷可靠的性能。

理化指标：

| 品 种 项 目 | 金属件 | 陶瓷件 |
| --- | --- | --- |
| 结构 | 钉状、锯齿状、梯形 | 钉状瓷管 |
| 材质 | 1Cr18Ni9Ti Cr25Ni20Ti | 氧化铝质 |
| 产品规格（mm） | 可按用户要求设计加工 |

硅酸铝耐火陶瓷纤维棉

产品介绍：

散棉是硅酸铝纤维的基本形态，不同的散棉用不同的原料及工艺制得。其品种为普通型（STD）、高纯型（HP）、高铝型（HA）、含锆型（ZA）、和95%多晶氧化铝纤维。它是生产毯、毡、板、砖、喷涂料的基础材料。

产品特性：

- 耐高温，抗热震；

- 耐腐蚀，抗氧化；

- 低导热，低热容，低容量，保温效果好；

- 良好的吸音性。

理化指标：

| 品种 性能 | 普通纤维 （STD） | 高纯纤维 （HP） | 高铝纤维 （HA） | 含锆纤维 （ZA） | 95%多晶氧化铝纤维 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 连续使用温度 | ≤1100℃ | ≤1100℃ | ≤1200℃ | ≤1350℃ | ≤1500℃ |
| 颜色 | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 |
| 纤维平均直径 | 3—5 | 2—5 | 2—4 | 1.5—4 | 6—8 |
| 典型化学成分 |  |
| Al2O3 | ≥45 | 45—47 | ≥55 | ≥35 | 93—96 |
| Al2O3+SiO2 | ≥96 | ≥98 | ≥98 | + ZrO2≥98 | ≥99 |
| Fe2O3 | ≤1.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | —— |
| CaO+MgO | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | —— |
| K2O+Na2O | ≤0.50 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.20 | —— |
| ZrO2 | —— | —— | —— | ≥15 | —— |

注：以上数据根据国标GB/T16400-2003规定方法测定         使用温度：标准氧化气氛下

硅酸铝耐火陶瓷纤维异型制品

产品介绍：

我厂生产的耐火纤维异型制品，按材质分为普通、高纯、高铝、含锆、莫来石纤维和95％多晶氧化铝耐火纤维，根据使用温度和使用情况的不同，多晶氧化铝纤维又可分为4：6/3:7/2:8三种混配型，使用温度从1350℃-1600℃。我厂利用耐火纤维耐高温、极好的耐热震性、极好的高温稳定性、耐腐蚀、低热容和柔软易加工、易密封的特性，采用真空成型工艺，按不同配方制作的产品。

产品应用：

- 冶金行业的冒口套组件。

- 金属熔融用的熔沟、槽垫、堵头、铸咀、高温设备的保护层。

- 热工窑炉中的挡火板。

- 热力管道绝热保温管件，隔热密封垫。

- 石油化工裂变炉用烧咀组件，看火孔。

- 防火门、防火卷帘材料、汽车消.音器、排气管的消音隔热、电热器隔热绝缘材料及其它代替石棉和硬质耐火材料应用的领域。

理化指标：

| 品种 性能 | 普通型 （STD） | 高纯型 （HP） | 高铝型 （HA、ST） | 含锆型 （ZA） | 混配型 （MCA） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 连续使用温度 | 1100℃ | ≤1100℃ | ≤1200℃ | ≤1350℃ | 1350-1450℃ |
| 最高使用温度 | 1100℃ | 1260℃ | 1400℃ | 1430℃ | 1400-1500℃ |
| 加热收缩率% | 1150℃×6h≤4 | 1260℃×6h≤4 | 1400℃×6h≤4 | 1400℃×6h≤3 | 1400-1500℃×6h≤3 |
| 容量kg/m2 | 软制品 | 硬制品 | 软制品 | 硬制品 | 软制品 | 硬制品 | 软制品 | 硬制品 | 软制品 | 硬制品 |
|  | ≤200 | 200-320 | ≤200 | 200-320 | ≤200 | 200-320 | ≤200 | 200-320 | ≤200 | 200-320 |
| 抗压强度(压缩10%)MP | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 |
| 导热系数w/m.k | 800℃ 0.23 | 800℃ 0.20 | 800℃ 0.23 | 800℃ 0.20 | 800℃ 0.19 | 800℃ 0.18 | 800℃ 0.18 | 800℃ 0.18 | 800℃ 0.18 | 800℃ 0.17 |
| 典型化学成分% |
| Al2O3 | ≥45 | ≥45-47 | ≥55 | ≥35 | —— |
| Al2O3+SiO2 | ≥96 | ≥96 | ≥98 | + ZrO2≥98 | ≥98 |
| ZrO2 | —— | —— | —— | ≥15 | —— |
| Fe2O3 | ≤1.20 | ≤0.05 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.20 |
| K2O+Na2O | ≤0.50 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.20 |
| 灼碱 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |

注：我厂积累十多年生产经验，采用真空成型工艺，根据客户要求设计不同模具，选用合理粘接剂，可生产各种复杂几何形状，现我厂产品已达几十种型号，为国内多家厂家生产，替代了8家进口，为厂房降低了成本，减轻了费用。

硅酸铝耐火陶瓷纤维毡

产品介绍：

硅酸铝耐火纤维毡是由硅酸铝耐火纤维加入定量结合剂，真空成型而成。产品外形平整，尺寸偏差小，安装使用方便，是各种工业窑炉理想的保温、隔热材料。

产品特性：

1、耐高温，抗热震；

2、低导热率和低热容；

3、外观平整，安装使用方便；

4、常温下具有一定强度。

理化指标：

| 品种 性能 | 普通型 （STD） | 高纯型 （HP） | 高铝型 （HA、ST） | 含锆型 （ZA） | 混配型 （MCA） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 连续使用温度 | ≤1100℃ | ≤1100℃ | ≤1200℃ | ≤1350℃ | ≤1450℃ 1400℃ 1350℃ |
| 最高使用温度 | 1100℃ | 1260℃ | 1400℃ | 1430℃ | 1500℃ 1450℃ 1400℃ |
| 加热收缩率% | 1150℃×6h≤4 | 1260℃×6h≤4 | 1400℃×6h≤4 | 1400℃×6h≤3 | 1150℃×6h 1.2 ≤1.6 2.0 |
| 典型化学成分 |  |
| Al2O3 | ≥45 | 45—47 | ≥55 | ≥35 | 93—98 |
| Al2O3+SiO2 | ≥96 | ≥98 |  | + ZrO2≥98 | 99 |
| Fe2O3 | ≤1.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | —— |
| CaO+MgO | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | —— |
| K2O+NaO | ≤0.50 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.20 | —— |
| ZrO2 | —— | —— | —— | ≥15 | —— |
| 容量kg/m3 | 200-350 | 200-350 | 200-350 | 200-350 | 250-350 |

注：毡        我厂可生产≤600mm×400mm×0.5mm～180mm规格

≤1000mm×600mm×10mm～150mm规格

≤1200mm×1200mm×10mm～150mm规格

根据使用情况的不同可选用有机粘接剂或无机粘接剂。

我厂生产的硅酸铝耐火纤维毡，平整度好，颜色洁白，尺寸精确。价格系同行业最低。

硅酸铝耐火陶瓷纤维针刺毯

产品介绍：

硅酸铝耐火纤维针刺毯分别由优质天然硬质粘土熟料（焦宝石孰料），高纯度的二氧化硅，氧化铝粉及锆英石粉等原料，经特定工艺生产加工而成。根据所用原材料及工艺不同其产品分为普通型、高纯型和含锆型等纤维针刺毯。

产品特性：

- 优良的隔热性能；

- 抗热震，乃侵蚀、抗结晶性能好；

- 低热容

- 优良的抗拉性能：

- 易加工、安装：

- 不含任何化学添加剂。

理化指标：

| 品 种 性 能 | 普通型 （STD） | 高纯型 （HP） | 高铝型 （HA、ST） | 微晶型 （ST） | 含锆型 （ZA） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 连续使用温度 | ≤1000℃ | ≤1000℃ | ≤1200℃ | ≤1250℃ | 1350℃ |
| 最高使用温度 | 1100℃ | 1260℃ | 1400℃ | 1400℃ | 1430℃ |
| 颜色 | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 |
| 纤维平均直径 | 3-5 | 2-5 | 2-4 | 2-4 | 1.5-4 |
| 抗拉强度 | 0.040 | 0.035 | 0.030 | 0.025 | 0.030 |
| 加热收缩率% | 1150℃×6h≤4 | 1260℃×6h≤4 | 1400℃×6h≤4 | 1400℃×6h≤4 | 1400℃×6h≤3 |
| 容重（±15%）kg/m3 | 92 128 160 | 92 128 160 | 128 160 192 | 128 160 192 224 | 128 160 192 224 |
| 导热系数w/m.k | 128kg/m3 160kg/m3 | 128kg/m3 160kg/m3 | 160kg/m3 192kg/m3 | 160kg/m3 192kg/m3 | 160kg/m3 192kg/m3 |
| 400℃ | 0.09 0.07 | 0.07 0.06 | 0.06 0.05 | 0.08 0.06 | 0.08 0.06 |
| 600℃ | 0.13 0.12 | 1.10 0.18 | 0.08 0.06 | 0.08 0.06 | 0.08 0.07 |
| 800℃ | 0.19 0.15 | 0.15 0.14 | 0.14 0.09 | 0.14 0.09 | 0.16 0.10 |
| 1000℃ | 0.21 0.19 | 0.20 0.17 | 0.17 0.12 | 0.17 0.15 | 0.17 0.15 |
| 典型化学成分 |  |
| Al2O3 | ≥45 | 45—47 | ≥55 | ≥55 | ≥55 |
| Al2O3+SiO2 | ≥96 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | + ZrO2≥98 |
| Fe2O3 | ≤1.20 | ≤0.50 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 |
| K2O+NaO | ≤0.50 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 |
| ZrO3 | —— | —— | —— | —— | ≥15 |

硅酸铝耐火陶瓷纤维纸

产品介绍：

硅酸铝（陶瓷）耐火纤维纸，是以硅酸铝（陶瓷）耐火纤维为原料，添加适量的结合剂，经过机制或人工工艺制成的薄型（或超薄型）的耐火纤维制品，有卷材和非卷材两种。

产品品种：

普通、高纯、高铝含锆型硅酸铝（陶瓷）耐火纤维纸。

产品特性：

- 双面光滑，优良的弹性和柔韧性，便于加工、安装；

- 高抗撕性，锆柔韧性；

- 导热系数低，蓄热小，良好的隔热性能。

应用范围：

- 金属熔沟，熔槽隔热垫衬，密封垫；

- 电热器隔热绝缘材料；

- 汽车消.音器，排气管的消音隔热性能

- 日用电器保温阻热垫；

- 窑炉砌体膨缝密材料。

理化指标：

| 品 名 项 目 | 普通纸 | 高铝纸 |
| --- | --- | --- |
| 颜色 | 白 | 白 |
| 分类温度（℃） | 1100 | 1350 |
| 工作温度（℃） | 1000 | 1200 |
| 容重（平均）（kg/m3） | 210 | 230 |
| 抗拉强度(MPa) | 0.65 | 0.75 |
| 灼减(%) | 6 | 6 |
| 有机物含量(%) | 10 | 8 |
| 导热系数(w/m.k)(500±25℃) | 800℃ 0.195 | 800℃ 0.19 |
| 加热线收缩率(%) | ≤3.5 | ≤3.0 |
| 化学成分 |  |  |
| Al2O3 | ≥45 | ≥53 |
| Al2O3+SiO2 | ≥96 | ≥99 |
| Fe2O3 | ≥2.0 | ≥1.2 |
| 规 格 | 厚度0.2-0.6 宽度50、600、1200 |
|  | 可按用户设计要求加工 |

硅酸铝耐火陶瓷纤维绳

产品特性:

- 优良的高温强度；

- 优良的电绝缘性能；

- 优良的抗酸、油、水汽的腐蚀能力；

- 低导热率；

- 优良的绝热性能。

产品应用：

高温管道、容器的绝热              工业窑炉幕帘，炉门密封

接火花卷帘                         高温防护

电缆活燃料管道保护                 防火卷帘门

防火包缠、覆盖                     复合材料制造

理化指标：

| 项目 品名 | 型号 | 分类温度 | 工作温度 | 容重 | 抗拉强度 | 外形尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纤维绳 | FZS | 1200 | 650（玻璃纤维增强型） 1000（合金丝增强型） | 350-600 | ＞1.2-2.8 | 织编绳￠5～50，扭绳￠3～40，方绳5×5,50×50 |
| 纤维编织物含有10～20%的有机成分，在初次升温时产生烟气，属正常现象 |