HJ-1010F型推车转盘喷砂机说明

1、本机优点：

1、此机种是模具或大型较重异型之工件所设计专用机。 
2、加装活动台车和转盘，操作时仅需将工件放在台车转盘上，然后将推入机内即可从事喷砂作业，十分简单省力, 推车可在车间推动行走。

3、可依客户提供工件尺寸、重量、型状订做转盘转动360度，可加装电动调速转盘，加快加工速度，较易控制喷砂品质。可用气缸开门，方便工件进出。 
4、视窗由钢化玻璃制成，内面有一层普通玻璃，更换非常方便快捷，视线非常清晰。  
6、本机使用粉体烤漆以达到美观、耐久使用的要求。 
7、使用砂材为：石英砂（矿砂）氧化铝砂（刚玉砂）,碳化矽（绿碳化矽、黑碳化矽）、玻璃珠、核桃砂、树脂砂、 塑胶粒（尼龙砂）、陶瓷珠等。

（联系时请说明是在机电之家网上看的的信息内容，感谢您的支持！）

2、方案慨述

本公司是一家专业从事表面处理及相关非标产品研究开发、设计、制造、销售、技术服务于一体的现代化企业，先后为国内外许多知名大型企业和国家级重点企业提供表面处理设备。

3、设备名称：HJ-1010F

数量：1台

设备外形尺寸：            长1200mm宽1200mm高1750mm

设备工作室内尺寸：        长1000mm宽1000mm高800mm

除尘器外形尺寸：          长800mm  宽800mm  高 1680mm

除尘方式：                冲脉除尘，气流控制。

除尘风机：                0.55KW  220V  50HZ

手动转盘(1个):             Ø600mm

分离器尺寸：              850高*300直径

照明：                    18w日光灯2只

枪的数量：                1只（铝合金带碳化硼喷嘴）

外壳：                    2.5mm冷轧钢板焊接制成

透视窗：                  1个镜框

下砂斗：                  1个

脚踏开关：                1个

工作台开孔：              2个、共1双手套

门：侧开门                760mm高*800mm宽

空气压力因大于:           5-7bar(kg/cm2)（空压机是需方设备1立方左右]

工作转盘最大载重量：      150公斤

总功率：                  0.85KW左右

总重量:                    约1.5吨

4、用途：

用于清理模具、皮革、玻璃、陶瓷，石碑的雕花、喷花加工、工件的粗糙表面，除锈、除油、去氧化皮、毛刺、亦可用于喷涂、电镀前处理工序，以提高涂（镀）层表面的附着力及所有的表面处理。

- 机器安装

喷砂机应安装在地夹带坚实的地面上，不需要地脚螺栓，连接气源及电源。

全国销售热线：18922871990广东省珠三角内免费送货上门安装设备。

怎样选择五金制品、件塑料产品、专喷毛边毛刺的喷砂机呢？

1.要看工件的大小，选择箱式喷砂机、移动喷砂机，以及自动喷砂机；

2.要看产品的形状，选择喷砂机的规格，一般一米以下的都有固定的规格，特别大的要订做或选择开放式的。

3.对产品表面要求程度，这个具体要看是用干喷或湿喷，如果是干喷的话，磨料的选择就很多，湿喷一般是玻璃砂等。

4.喷砂机的一些配件要熟悉，喷砂枪和喷砂手套是经常要换的东西，因为喷砂其实磨损很厉害。 
全国销售热线：18922871990
喷砂机特点： 
  1.喷砂机金属零件的基本不受损坏，尺寸精度不会改变；

2.零件表面不受污染，磨料不会与零件的材质发生化学反应；

3.喷砂机可以很容易的处理凹槽，凹等难以接触的部位，多种粒度的磨料可以选择使用；

4.处理成本大幅度降低，主要体现在喷砂机工作效率的提高，能满足各种各样的表面光整要求；

5.能耗低，费用省；

6.喷砂机不污染环境，省去了环境治理费用 喷砂机适用范围：  喷砂机是新型的表面处理加工设备，广泛应用于机械、锁具、电子钟表、眼镜、五金工具、模具、玻璃、陶瓷、工艺品、医疗器械等行业，可清除铸件毛坯、锻、冲压、焊、热处理及机加工零件的氧化皮、残渣和毛刺、玻璃立体雕刻、喷花等工艺。对钟表、眼镜等装饰物表面起到仿合金的美观效果。是目前较为理想的表面加工及处理设备。

全国销售热线：18922871990
一、前处理—喷砂机 　　对于工件在被喷涂、喷镀保护层（油漆或其它防腐物料）之前，工件表面均应进行认真的处理，称之为前处理。 　　前处理质量好坏，影响着涂层的附着力、外观、涂层的耐潮湿及耐腐蚀等方面，因最好的涂膜（层）都是粘附到被认真清理的表面。前处理工作做的不好，锈蚀仍会在涂层下继续蔓延，使涂层成片脱落。经过认真清理的表面和一般简单（手工用砂纸或刷子）清理的工件，用暴晒法进行涂层比较，寿命可相差4-5倍。表面清理的方法很多，但被接受最普遍的方法是：A.溶剂清理B.酸洗C.手动工具D.动力工具。 　　在这几种方式中，每种方式都有各自的适用范围，但在所有表面清理方法中，喷砂方法是最彻底、最通用、最广泛的方式，原因是： A喷砂比其它方式对工件表面清理的速度和彻底最佳。 B没有其它哪种工艺方法允许你在四种公认的、普遍接受的清洁度之间进行任意选择。

全国销售热线：18922871990
  喷砂

是采用压缩空气为动力形成高速喷射束，将喷料（铜矿砂、石英砂、铁砂、海砂、金刚砂等）等高速喷射到需处理工件表面，使工件外表面的外表发生变化，由于磨料对工件表面的冲击和切削作用，使工件表面获得一定的清洁度和不同的粗糙度，使工件表面的机械性能得到改善，因此提高了工件的搞疲劳性，增加了它和涂层之间的附着力，延长了涂膜的耐久性，也有利于涂料的流平和装饰。

与其它前处理工艺（如酸洗、工具清理）对比

- 喷砂处理是最彻底、最通用、最迅速、效率最高的清理方法。

- 喷砂处理可以在不同粗糙度之间任意选择，而其它工艺是没办法实现这一点的，手工打磨可以打出毛面但速度太慢动作，化学溶剂清理则清理表面过于光滑不利于涂层粘接。

喷砂机应用：

（一）工件涂镀、工件粘接前处理 　　喷砂能把工件表面的锈皮等一切污物清除，并在工件表面建立起十分重要的基础图式（即通常所谓的毛面），而且可以通过调换不同粒度的磨料，达到不同程度的粗糙度，大大提高工件与涂料、镀料的结合力。或使粘接件粘接更牢固，质量更好。

（二）铸锻件毛面、热处理后工件的清理与抛光 　　喷砂能清理铸锻件、热处理后工件表面的一切污物（如氧化皮、油污等残留物），并将工件表面抛光提高工件的光洁度，起到美化工件的作用。

（三）机加工件毛刺清理与表面美化:  喷砂能清理工件表面的微小毛刺，并使工件表面更加平整，消除了毛刺的危害，提高了工件的档次。并且喷砂能在工件表面交界处打出很小的圆角，使工件显得更加美观、更加精密。

(四）改善零件的机械性能: 　机械零件经喷砂后，能在零件表面产生均匀细微的凹凸面（基础图式），使润滑油得到存储，从而使润滑条件改善，并减少噪声提高机械使用寿命。

（五）光饰作用: 　对各种工件表面抛光，使工件表面更美观, 喷砂清理能使工件露出均匀一致的金属本色，使工件外表更美观，达到美化装饰的作用.
设备环保标准

喷砂机类别：喷砂机设备有机械喷砂与空气压力喷砂两种。每一种又可分手工、半自动或连续自动多种方式，国内广泛使用的是手工空气压力喷砂机。它适用各种复杂形状的中、小型零件。

1.喷砂机设备金属零件的基本不受损坏，尺寸精度不会改变；

2.零件表面不受污染，磨料不会与零件的材为发生化学反应；

3.喷砂机可以很容易的处理凹槽，凹等难以接触的部位，多种粒度的磨料可以选择使用；

4.处理成本大幅度降低，主要体现在喷砂机工作效率的提高，能满足各种各样的表面光整要求；

5.能耗低，费用省；

6.喷砂机设备不污染环境，省去了环境治理费用

喷砂机发货货运：一律纸皮钉木箱子包装。

喷砂机的安装：

首先，在喷砂机安装过程中，喷砂设备的管道、接头等地方一定要安装牢固，做到保险安全。在工作的时候也要经常查看有无漏气和管道损坏的问题，严重磨损的管道应立刻更换，以防止爆开伤到周围的人；
　　其次，在喷砂机操作过程中，喷砂设备的喷枪绝对不能对向他人；
　　第三就是，在进行喷砂设备维修中，要注意将空压设备关掉，一定要让气管中的空气全部都放掉，才能进行维修或零件更换。加砂材磨料时，应将筒内的压缩空气排完，才可以打开顶盖；
　　第四，在喷砂的时候，操作者应穿戴头盔和专业喷砂工作服以及喷砂专用橡胶手套。特别是移动喷砂机和开放式喷砂设备的使用中；
　　第五，操作喷砂机者的喷砂头盔中的空气一定要经过过滤器过滤，气压一般调节到1.2Kg/cm2为宜;
　　第六，喷砂机工作中应及时打扫脚手板及结构上的砂粒，一定要注意防止滑到摔到。

喷砂机适用范围：

喷砂机是新型的表面处理加工设备，广泛应用于机械、锁具、电子钟表、眼镜、五金工具、模具、玻璃、陶瓷、工艺品、医疗器械等行业，可清除铸件毛坯、锻、冲压、焊、热处理及机加工零件的氧化皮、残渣和毛刺、玻璃立体雕刻、喷花等工艺。对钟表、眼镜等装饰物表面起到仿合金的美观效果。是目前较为理想的表面加工及处理设备。

怎么样选择喷砂机：

1.要看工件的大小，选择箱式喷砂机设备、移动喷砂机设备，以及自动喷砂机设备；

2.要看产品的形状，选择喷砂机的规格，一般一米以下的都有固定的规格，特别大的要订做或选择开放式的。

3.对产品表面要求程度，这个具体要看是用干喷或湿喷，如果是干喷的话，磨料的选择就很多，湿喷一般是玻璃砂等。

4.喷砂机的一些配件要熟悉，喷砂枪和喷砂手套是经常要换的东西，因为喷砂其实磨损很厉害。

根据《中华人民共和国环境保护标准》及《水排放标准GB 8978-1996》、《大气排放标准GB 16297-1996》、《噪声与振动标准GB 12348-90》等相关规定，本机各项环保指数均完全符合要求。

设备质保系统

为健全、完善我公司的质量保证体系，结合公司产品及各类工程设计，制造中的实际情况，对质量管理贯彻全面、有效的方针，特制定公司的质量保证大纲。

    - 满足规定的需要和用途；

    - 满足用户对产品质量的要求和期望；

    - 符合国家和企业有关的技术规范；

    - 价格合理，在竞争中获得良好的经济效益。

    - 各生产部门均严格把关，所有出厂设备均需经多道多次多人检验。

温馨提示：

以上设备常规尺寸设备均匀大量库存，我公司专业生产及定做自动输送式喷砂机械设备，也可以根据客户来图样非标定做设备，交换快捷。质量保证欢迎您来电咨询！

（本公司秉承“顾客至上、锐意进取的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务）

售后服务：

产品免费质量保证一年（易损件除外），产品终身维护。

● 接到用户维修电话后，全国范围内36小时到达现场进行维修。

● 提供产品更新、功能改进的专业咨询服务。

● 建立表面处理设备及产品零部件备仓库，满足用户在维护中更换零部件的需要