山东莱芜金德土工材料有限公司，位于全国土工材料生产基地--莱芜，是专业生产土工合成材料和防水卷材生产厂家，公司专业生产；土工膜（防水板），隧道复合防水板，复合土工膜，针刺无纺土工布，编织土工布，膨润土防水毯（GCL），塑料排水板（双面凹凸型，方块型），软式透水管（弹簧盲管），塑料盲沟（板），双（单）臂打孔波纹管，土工格栅（玻纤 钢塑 单双向），复合排水网，土工格室，隔音毡等产品。

我公司秉承“一诺千金，德行天下”宗旨，愿竭诚为海内外客户服务！

排水板；又名导水板，滤水板。分为；双面凹凸型和方块状。双面凹凸型是由高密度聚乙烯（HDPE）塑胶底板经过冲压制成圆锥突台或者加劲肋的凸点（或中空圆柱形多孔）而成主要规格有；H08，12，16，20，25，30毫米。圆锥突台的顶面胶接一层过滤土工布，以阻止泥土微粒通过，从而避免排水通道阻塞使孔道排水顺畅。 传统的排水方式使用砖石瓦块作为导滤层、使用较多的鹅卵石或碎石作为滤水层、将水排到指定地点。而用排水板取代鹅卵石滤水层来排水则省时、省力又节能、节省投资、还能降低建筑物的荷载。良好的排水系统对土建的施工周期及构筑物的正常使用和寿命具有重要的作用。排水板与多孔渗水管组成一个有效的疏排水系统，圆柱形的多空排水板与土工布也组成一个排水系统，从而形成一个具有渗水、贮水和排水功能的系统.

方块状蓄排水板采用高密度聚乙烯（HDPE）或聚丙烯（PP）经加热加压定型形成的一种既能营造具有一定立体空间支撑刚度的排水通道，又可蓄水的一种轻型板材，主要规格有40*40H20，50*50H20.50*50H25,50*50H30.

该种板材自身就具有蓄水、排水两种综合功能，板材具有空间刚度极高的特点，抗压性明显优于同类产品（可以通过现场试验检验），能够承受400Kpa以上的高抗压负荷，同时可以承受在种植顶板回填土过程中机械碾压的极端负荷情况。

一；主要功能;

导水,防排水保护板都有的凹凸式中空立筋结构，可以快速有效导出雨水，大大减少甚至消除防水层的静水压，通过这种主动导水原理可以达到主动防水的效果。

防水性能：聚乙烯（HDPE）防排水保护板材料本身就是一种很好的防水材料。通过采用可靠的连接方式，使防排水板成为一种很好的辅助防水材料。

二；保护防护性

防排水保护板可以有效地保护构筑物和防水层，并且抵抗土壤中的各类酸碱和植物的根刺。在地下室外墙回填土时，它可以保护建筑物和防水层免遭破坏.

三；隔音及通风防潮功能：

实验室数据表明，聚乙烯（HDPE）防排水保护板可有效降低室内14分贝，500HZ的噪音，具有明显的减噪隔音功能。 防水导水板在地面或墙面使用时，亦可起到很好的通风防潮作用。

四；.应用范围

绿化工程：车库顶板绿化、屋顶花园、垂直绿化、斜屋顶绿化、足球场、高尔夫球场。

市政工程：机场、道路路基、地铁、隧道、垃圾填埋场。

建筑工程：建筑物基础上层或下层、地下室内外墙体和底板以及顶板、屋面防渗和隔热层等。交通工程：公路、铁路路基、堤坝和护坡层。

水利工程：水库防渗水、蓄水池、人工湖防渗水。

交通工程：公路、铁路路基、堤坝和护坡层

五；质量指标；

| 产品标准 | 排水板 |
| --- | --- |
|  | 材质 | 高度（mm） | 抗压强度>=Mpa | 抗拉强度（>=N/50mm） | 延伸率（>=%） | 纵向通水量>=cm3/s | 穿刺强度（N） |
| DXY-08 | HDPE | 8 | 300 | 260 | 25 | 5 | 300 |
| DXY-12 | HDPE | 12 | 300 | 260 | 25 | 5.9 | 300 |
| DXY-16 | HDPE | 16 | 300 | 260 | 25 | 6.2 | 300 |
| DXY-20 | HDPE | 20 | 300 | 260 | 25 | 11 | 300 |
| DXY-25 | HDPE | 25 | 300 | 260 | 25 | 14 | 300 |
| DXY-30 | HDPE | 30 | 300 | 260 | 25 | 18 | 300 |

园林 小区绿化；塑料排水板顶部铺150,200克短丝土工布，200-600克HDPE土工网。

土工布；是一种新型建筑材料，原料是涤纶、丙纶、腈纶、锦纶等高分子聚合物的合成纤维。按纤维类型分为；长丝和短丝两种类型。它具有防渗、反滤、排水、隔离、加固、防护、密封等多种功能，它与常规的砌石及砼材料防渗效果相比，具有投资低，施工工艺简单，工期短，防渗效果好，渠道有效利用系数高等优点。

一；特点

1、强力高，由于使用塑料纤维，在干湿状态下都能保持充分的强力和伸长。

2、耐腐蚀，在不同的酸碱度的泥土及水中能长久地耐腐蚀。

3、透水性好 在纤维间有空隙，故有良好的渗水性能。

4、抗微生物性好 对微生物、虫蛀均不受损害。

5、施工方便，由于材质轻、柔，故运送、铺设、施工方便。

6、规格齐全： 幅宽可达8米。是目前国内最宽产品，单位面积质量：100-1000g/㎡

二作用

1：隔离

利用涤纶短纤针刺土工布对具有不同物理性质（粒径大小、分布、稠度及密度等）的建筑材

料（如土体与沙粒、土体与混凝土等）进行隔离。使两种或多种材料间不流失，不混杂，保持材

料的整体结构和功能，使构筑物载承能力加强。

2：过滤（反滤）

当水由细料土层流入粗料土层时，利用它良好的透气性和透水性，使水流

通过，而有效地载流土颗粒，细沙、小石料等，以保持水土工程的稳定。

3：排水

涤纶短纤针刺土工布具有良好的导水性能，它可以土体内部形成排水通道，将土体结构内多

余液体和气体外排。

4：加筋

利用它增强土体的抗拉强度和抗变形能力，增强建筑结构的稳定性，以改善土体质量。

5：防护

水流对土体冲刷时，有效的将集中应力扩散，传递或分解，防止土体受外力作用而破坏，其保护土壤。

6：防穿刺

与土工膜结合成为复合防水防渗材料，起到防穿刺的作用。

抗拉强度高、渗透性好、透气性能、耐高温、抗冷冻、耐老化、耐腐蚀、不虫蛀。

涤纶短纤针刺无纺布是一种应用广泛的土工合成材料。广泛用于铁路路基的加筋、公路路面

的养护、运动馆、堤坝的防护、水工建筑的隔离、遂洞、沿海滩涂、围垦、环保等工程。

土工网主要应用在软基处理、路基增强、边坡防护、园林绿化，桥台加固、以及海岸边坡防护、水库库底加固等工程。 在道路边坡上铺设土工网，可防止岩块滑落，避免对人或车辆造成危害； 用土工网包裹住道渣，可防止道渣流失和路基变形，提高路基稳定性； 铺设土工网可加固路面，防止反射裂缝的发展； 土工网作为挡土墙体填土中的加筋材料，可分散土体应力，限制侧向位移，增强稳定性； 用土工网制成石笼用于堤坝、岩石表面的防护，可防止侵蚀、避免塌方、和水土流失。

土工网是高密度聚乙烯（HDPE）加抗紫外线助剂加工而成，具有抗老化

土工网、耐腐蚀等特征。公路、铁路路基中使用可有效地分配荷载，提高地基的承载能力及稳定性，延长寿命。在公路边坡上铺设，可防止滑坡，保护水土.一般排水板，土工布，土工网相结合使用。