# 目  录

# 澳洲青苹快速繁殖方法	1

# 面粉中过氧化苯甲酰的检测装置及检测方法	2

# 杀菌自洁窗纱	4

# 中央空调回风净化杀菌装置	5

# 高含量喜树碱的喜树愈伤组织培养方法	6

# 聚能超声水垢清洗器	8

# 纳米光催化不锈钢纤维及其制备方法	8

# 凝胶推进剂用耐温高的燃油凝胶	9

# 酸性红枣松仁复合蛋白饮料及其制备方法	10

# 羔羊皱胃酶超声提取方法	12

# 影音录入型警用武器	14

# 化学发光有机磷农药残留分析仪及其检测方法	15

# 野葛花中尼泊尔鸢尾异黄酮的提取分离及其磺化物

# 制备方法和药物用途	16

# 染料木素-3’－磺酸钠、双甲基化大豆甙元-3’－磺酸钠及
其制备方法和药物用途	17

# 白杨素-6-磺酸四核钙配位化合物及其制备方法和
光致发光性能的应用	18

# 白杨素-6-磺酸钠的合成方法和制备光致发光性能材料的应用	20

# 连翘苷用于制备减肥药物或保健食品的用途	21

# 高温超导磁悬浮宇宙飞船模型设计制作方法	22

# 2-(9-蒽基)-2-羰基乙酸乙酯的简便合成方法	24

# 立式光催化空气杀菌净化装置	25

# 床头柜式空气净化调温清新器	27

# 中央空调通风系统光电催化空气杀菌净化装置	28

# 中央空调通风系统光声催化空气杀菌净化装置	30

# 新概念汽油的生产	31

# 低温、高速化学镀铜溶液的开发及应用	33

# 甲醇汽油多效乳化稳定剂	34

# 一种高分子基正温度系数过电流保护元件及其
组成物的制备方法	36

# 直接观看的立体电视系统	38

# 用双菌二次发酵法制备猕猴桃低醇型饮品	39

# 耐热菌的QC-PCR快速定量检测方法	41

# 耐热菌的QC-PCR快速定量检测所用竞争模板的制备方法	42

# 冬枣鲜果保藏工艺	43

# 一种用于耐热菌PCR快速检测的试剂盒	46

# 耐热菌的PCR快速检测方法	47

# 一种去除苹果汁中有害金属离子所用吸附分离材料的
制备方法	48

# 一种苹果汁有害金属离子吸附分离交换器	49

# 单细胞凝胶电泳装置	50

# 一种黄姜专用肥	52

# 一种超低损耗低温烧结微波介质陶瓷的制备技术	53

# WM－90催化清净燃油添加剂	55

# WM－19电化学催化氧化污水处理工艺技术	57

# 键合有羧甲基β环糊精的二氧化钛光催化剂	58

# 蜂蜜灵芝酸牛奶及其制备方法	59

# 硝基苯敏感荧光传感薄膜的制备方法	60

# 香紫苏内酯的绿色合成方法	61

# 一种合成环氧香紫苏醇的新方法	62

# 草酸盐沉淀法制备球形Y2O3:Eu荧光粉	63

# 一种醇催化合成二茂钛配合物的新方法	64

# 数码脑功能仪	65

# 钛酸锶钡/正钛酸镁复合陶瓷及其制备方法	67

# 夹心式径向振动压电陶瓷超声换能器	68

# 富氧磁化水制备方法与装置	69

# 富氧空气发生装置	70

# 空气清新装置	71

# 挂式四氢双环戊二烯的制备方法	72

# 组合式空气净化系统	73

# 一步制备挂式四氢双环戊二烯的方法	74

# 在超临界二氧化碳流体中β-羟基酮化合物的制备方法	75

# 在超临界流体中制备聚乙烯衍生物的方法	76

# ＺnＳe纳米带的温化学制备方法	76

# 微波辅助固化反应制备酚醛纤维的方法	78

# 一种在多孔不锈钢基体上制备TiO2微滤膜的方法	78

# 聚氨酯泡沫填缝剂在修复潮湿古代墓室壁画空鼓中的应用	80

# 单晶ZnO纳米线的锌—草酸盐的水热法制备	81

# 用于烯烃二羟基化反应的固载离子液体催化剂及其
制备和用法	82

# 枢纽互通式立体交叉设计	83

# 芳基乙醛酸乙酯的无溶剂合成方法	84

# 固载离液体-纳米金属粒子催化剂及其制备和在
芳胺合成中的应用	85

# 固载多层离子液体及其制备方法和用途	87

# 环已烷室温一步制备苯酚的方法	88

# 甲醇下游产品卞基甲基醚的制备方法	89

# 对硝基芳烃敏感的单分子层聚硅烷荧光传感薄膜的制备方法	91

# 一种一锅法合成多取代苯的方法	92

# 一种从荞麦皮中提取荞麦黄酮的方法	93

# 荞麦黄酮无糖饮料及其制备方法	94

# 一种合成碳酸二甲酯的催化剂及其制备方法	95

# 一种制备三醋酸纤维素的方法	96

# 十二钼酸铵的制备方法	97

# 抗疲劳药物——水飞蓟宾提取物	98

# 抗疲劳药物——大豆总皂甙	100

# 抗疲劳药物—Ebselen	102

# 6,8-二羟甲基基白杨素和6,8-二羟甲基醚白杨素及其
制备方法与药物用途	104

# 芒柄花素-3`一磺酸钠、樱黄素-3`一磺酸钠及其
制备方法和药物用途	105

# 3,4-二芳基吡唑类化合物及其制备方法和药物用途	106

# 低温合成颗粒形状规则硅酸锌锰绿色荧光粉的方法	108

# 一种利用浮力的药剂缓释装置	109

# 水氟浓度指示笔	109

# 一种新型水砷浓度比色测定方法及其装置	110

# 一种水处理材料及其制备方法	111

# 推管式过滤器	112

# 一种新型除砷、氟材料及其制备方法	112

# 用于改善混凝土耐久性能的组合物	113

# 不对称吲哚菁染料的固相合成方法	114

# 一种制备具有亲水或疏水性纤维的方法	115

# 甲醇与一氧化碳、氧反应制取碳酸二甲酯的方法	116

# 钽取代的铌酸钾钠基无铅压电陶瓷及其制备方法	117

# 高分子-钨-脲醛树脂复合微球的制备方法	118

# 一种能分解涩柿单宁的单宁酶的制备方法	119

# 抗疲劳物质锌---金属硫蛋白	121

# 抗疲劳药物---云芝多糖	121

# 抗疲劳药物---仙人掌提取物	124

# 抗疲劳药物---沙苑子	126

# 水性聚氨酯在工笔画用绢处理剂中的应用	128

# 低温真空油炸涩柿片的制备方法	129

# 中药白芨治疗烧烫伤	130

# 风化褪色的古代壁画、文物彩绘、建筑彩画的显现加固剂	132

# 石榴乳的制作方法	134

# 古建筑木构件防火防腐腻子	135

# 一种苎麻纤维超临界二氧化碳染色新工艺	136

# 一种羊奶茶的生产技术	137

# 静电强化纳米光催化空气杀菌净化方法与装置	138

# 呼吸传染性病房壁挂式空气杀菌消毒装置	139

# 一种制备醋酸纤维素微晶颗粒的方法	140

# 红枣羊奶粉及其制作方法	142

# 4’-酰胺基二苯乙烯烷氧基衍生物	143

# 4’-氧代羧酸二苯乙烯烷氧基衍生物	144

# 一种可生物降解醋酸纤维膜的制备方法	145

# 一种制备具有抗紫外、抗菌性能纤维的方法	146

# 聚乙烯醇与糖的共聚物及其制备的方法	148

# 抗疲劳药物---巴戟天提取物	149

# 抗疲劳药物---雨生红球藻粉	150

# 酸羊奶及其制作方法	152

# 红枣发酵起泡酒的制备方法	153

# 高温超导磁悬浮列车实验和演示装置	154

# 超声协同纳米光催化空气杀菌净化方法与装置	156

# 超声雾化催化空气净化方法与装置	157

# 澳洲青苹快速繁殖方法

## 一、发明创造简介

一种澳洲青苹快速繁殖方法，采用了组培苗的制备、组培苗生根培养、长苗炼苗培养、移栽组培方法，在暗室进行组培苗的制备和组培苗生根培养，并在自然光下长苗、长根、炼苗同步进行，组培步骤采用了适合于澳洲青苹快速繁殖的增殖培养基和生根培养基，增殖和生根效果好，使澳洲青苹生根率达79％以上，而且根系粗壮整齐，同时组培苗生长健壮，叶色浓绿，有效地节约了人力和物力，移栽成活率可达85.07％，为工厂化生产奠定了基础。本发明组培方法具有简便易行、简化了程序、提高了工效、降低了成本等优点，可用于澳洲青苹的快速繁殖。

二、创新点

1.利用IBA、NAA和多效唑配合促进组培苗生根，效果佳1/2MS中附加NAA0.1mg/L+IBA0.7mg/L+1mg/L多效唑的培养基上促进生根和长芽，利用暗培养技术促进生根和培育壮苗。

2.首创了自然光下长苗、生根、炼苗同步进行的快速成苗法，研制成功两步成苗一次移栽的快繁体系。简化了快繁程序，不仅实现了澳洲青苹苗的工厂化生产，而且为所有植物再生植株快繁体系的建立提供了一条简便易行的技术方法。

三、发明的应用价值和市场前景

澳洲青苹是我国70年代由阿尔巴尼亚引进的品种，果实色泽翠绿、汁液多、耐贮藏，是加工、鲜食兼用的优良品种，曾在许多果区推广，但由于果味酸在国内市场出售困难而被放弃。近年随着我国加入WTO以及国际市场高酸苹果和高酸果汁的流行，澳洲青苹鲜果外贸出口前景看好，以其为原料的加工果汁不需人工调酸，酸度即可达4.5以上，不但价格高而且深受外商青睐，因此澳洲青苹的需求量也正在迅速扩大，呈供不应求趋势。澳洲青苹组培苗生根困难，移栽成活率低使其一直无法实现大规模工厂化生产，针对这种状况，本发明提供了一种利用组培苗快速、大规模繁殖澳洲青苹的技术方法。

### （发明人：肖亚萍等）

# 面粉中过氧化苯甲酰的检测装置及
检测方法

## 一、发明创造简介

过氧化苯甲酰是一种面粉改良剂（增白剂），它可使面粉中叶黄素破坏而增加白度。但过氧化苯甲酰的超量使用将使面粉中的维生素被大量破坏，同时其分解产物苯甲酸、苯酚等毒物对人体造成危害，甚至诱发肝癌。因此在面粉中加入氧化苯甲酰过多不利于人们的身体健康，故各国都规定了其限量标准。美、英等国充许在面粉中使用过氧化苯甲酰的最大量为0.05g/kg，我国在1996年修订的《食品添加剂使用卫生标准》（GB2760－96）中规定面粉中过氧化苯甲酰最大使用量为0.06g/kg。

目前，过氧化苯甲酰测定装置及检测方法，国外多采用乙醚提取，还原为苯甲酸后进行比色法测定或气相色谱法测定。以上方法须进行反复除杂手续，操作繁琐，测定时间长。国内目前采用的方法一般是将过氧化苯甲酰还原为苯甲酸后用高效液相色谱法测定。但此法灵敏度不高且所需仪器昂贵，难以推广。

本发明基于过氧化苯甲酰（BPO）在碱性介质中能直接氧化鲁米诺反应产生化学发光，设计了一个高灵敏，准确，快速，简便测定面粉中过氧化苯甲酰的气动毛细管微滴进样－化学发光检测器。该检测器利用细内径毛细管作为分析样品通道，以气体压力作为进样推动力，在毛细管端口形成微升级的试样微量液滴，并在重力作用下自动滴入反应池内与发光试剂反应产生化学发光。由于进样无须液体载流，因而有效地避免了样品进样过程中的扩散现象及稀释效应，提高了测定的灵敏度。方法测定过氧化苯甲酰线性范围为5×10-10～1×10-6g/mL，检出限为：1.4×10-10g/mL(3σ)，对2.0×10－8g/mL过氧化苯甲酰11次平行测定的相对标准偏差为1.5％。样品加标回收率为97％～103％。面粉中过氧化苯甲酰直接以无水乙醇提取测定，常见共存组分无干扰。方法可用于市售面粉中过氧化苯甲酰含量的在线监测。

## 二、创新点

传统的化学发光分析有分立式取样和流动注射式两种方式，各有优缺点。由于分立式取样法测量的是总的发光信号，进样时又无需液体载流，有效地避免了流动射法进样过程中由于样品扩散现象而导致的稀释效应，因而具有较高的测定灵敏度。但在分立式取样法中要得到高灵敏度和重现性，加样量必须准确，加样速度必须快且恒定。目前国内外的仪器都是采用手动进样或电动进样方法，速度和进样量很难精确控制，特别对微升级的样品就更加困难。另外也不能实现在线分析。本发明设计了一种气动毛细管微滴进样－化学发光检测器。克服了以上两种方法的不足。兼有分立式取样法的高灵敏度及流动注射法的重现性。发明的装置用于过氧化苯甲酰检测的灵敏度是所报道的方法中最高的，高于UV法3－4个数量级。而且方法使用简便，快速。

## 三、发明的应用价值和市场前景

目前，有的私人企业，为了追求企业利润，只管生产产品的感官效果，如在食品包括面粉，牛奶，植物油，冻鱼等中加入大量的过氧化苯甲酰，以达到增白效果，不仅损害了消费者的利益，而且对一个国家整个民族体质的危害将不可估量，因而建立一个快速，准确，灵敏测定过氧化苯甲酰的方法是十分重要的。

目前，我国对面粉中过氧化苯甲酰的测定尚未建立标准方法，而UV法灵敏度低，操作繁琐，测定时间长。显然不足为国标法。本发明装置简单，操作简便，方法测定过氧化苯甲酰的灵敏度是所报道的方法中最高的，而且具有很好的选择性和准确性，有望发展成为行业标准，企业标准，进而发展成为国家标准。具有十分重要的应用价值。

### （发明人：章竹君等）

# 杀菌自洁窗纱

## 一、发明创造简介

窗纱是空气进入室内的第一道屏障。本发明是采用表面沉积有TiO2纳米光催化薄膜的不锈钢丝（或由具有杀菌功能的化学纤维）织成，较现行使用窗纱网格小一半的网孔，使其透风效果不受影响，但吸附灰尘能力增强。附着在灰尘上吸附于窗纱的病菌和有害气体在太阳紫外线的照射下，会被杀死和分解。对于阴面窗纱，可定期放置于太阳下照射一，即可达到杀菌和解吸灰尘的目的。

该窗纱替代现有窗纱材料，市场极其广阔。

## 二、创新点

该发明首次将TiO2纳米光催化材料用于窗纱，使窗纱具有杀菌自洁功能。

## 三、发明的应用价值和市场前景

是现用各类窗纱的替代品。

### （发明人：张宗权等）

# 中央空调回风净化杀菌装置

一、发明创造简介

由于中央空调“循环送风”的工作模式及管道系统的“并联”结构特点，极易造成污浊空气和浮游病菌的交叉污染。

本发明旨在杀除中央空调进风中的浮游病菌，吸附分解空气中的有害气体，达到防止交驻污染和净化送风的目的。

本装置主要功能是对传统虑尘后空气的“精”处理，主要由高压静电发生装置、TiO2纳米吸尘杀菌三维网及紫外光源等组成。结构简单、重量轻、自洁免清洗。可连结于中央空调器回风管末端，实现除去进气灰尘，杀灭空气中的浮游病菌，分解有害气体，清洁空气的目的。

本装置可广泛应用于建筑物中央空调、火车空调、公共汽车空调等场所空调回风的净化杀菌。

二、创新点

1.该装置首次将滤尘、高压静电除尘杀菌和TiO2纳米光催化材料于一体，对中央空调回风路中的浮游病菌和有害气体进行吸附分解和联合灭杀，防止了中央空调气流重新分配中造成交叉污染的问题。

2.首次提出使用三维网“静电吸附TiO2纳米光分解系统”该系统具有“电离电场与紫外光杀菌区叠加、吸附与光分解网并用”的特点。

3.杀菌及有害气体分解系统具有高效、自洁、免清洗、长期使用的特点。

三、发明的应用价值和市场前景

中央空调造成的交叉污染已为世人所关注，本装置杀菌净化空气效率高速度快，可广泛应用于建筑物、火车、汽车等空调上。

### （发明人：张宗权等）

# 高含量喜树碱的喜树愈伤组织培养方法

一、发明创造简介

本发明涉及一种具有抗癌功能的活性成分——喜树碱。喜树碱是一很有发展前途的植物性抗癌药，是迄今为止发现的唯一一种专门通过抑制拓扑异构酶I发挥细胞毒性的抗癌药物。本发明介绍了一种利用植物细胞工程技术生产高喜树碱含量的喜树愈伤组织的新方法。通过此法得到的喜树愈伤组织经高效液相测定，其中喜树碱含量可达0.8‰以上，远远高于原植物叶中喜树碱含量，和原植物果实中喜树碱含量，而且其含量高于现有报道中的各种喜树愈伤组织中喜树碱的含量。为喜树碱的大规模生产奠定了基础。

二、创新点

采用本法所获得的喜树愈伤组织中喜树碱的含量，高于现有报道中的各种喜树愈伤组织中喜树碱的含量。

喜树愈伤组织中喜树碱含量远远高于原植物中喜树碱的平均含量。

可利用细胞工程大规格生产喜树碱。

三、发明的应用价值和市场前景

目前抗癌药物在药品市场前景十分广阔。用此法生产喜树碱，制备工艺简单，操作方便成本小，而且有利于喜树资源的可持续利用，应该具有较好的市场前景。

现代医学研究表明，喜树碱可强力抑制肿瘤细胞分裂，使肿块体积缩小。自1996年美国FDA批准第一个喜树碱类抗癌新药拓朴替康上市后，伊诺替康、9－氨基喜树碱、10羟基喜树碱等新药不断问世。预计到2010年，喜树碱及其系列生物类抗癌药的总销售额将超过10亿美元，并成为一大类重要临床用抗肿瘤制剂。世界卫生组织已经把喜树碱衍生物的研究，作为抗癌药物的主攻方向。

### （发明人：王喆之等）

# 聚能超声水垢清洗器

一、发明创造简介

聚能超声水垢清洗器，将超声能量加以聚焦到管子内部，使超声对水或其它液体产生空化，并在压力的作用下流过较长距离，水或其它液体空化后对水中钙镁离子进行粉碎，不会沉积到水管、锅炉内，因为本方法为物理方法对环境没有污染，所以可广泛的应用到油田、炼油、化工、食品、采暖等领域。

二、创新点

将超声能量充分集中到管内，可作为管道的一部分连接到管道中，能达预防水垢的沉积和清除已沉积的水垢、安装和拆卸十分方便。

三、发明的应用价值和市场前景

本专利解决长期以来困扰，油田、炼油、采暖、化工、食品等领域水垢沉积问题，有广泛应用前景和经济价值。

### （发明人：牛勇等）

# 纳米光催化不锈钢纤维及其制备方法

一、发明创造简介

空气净化是环保问题中最主要的一个方面，本发明是采用目前最先进的非平衡磁控溅射对靶方法，在不锈钢镜面泊上沉积纳米TiO2光催化膜，然后剪切成丝状纤维，根据需要可将其无序缠绕各种形状和尺寸的三维过滤毡网。即构成纳米光催化不锈钢过滤毡网。该材料可作为空调管道空气净化装置、汽车尾气净化、污染液体等净化处理的核心部件，具有极其广阔的应用前景。

二、创新点

首次给出纳米TiO2光催化不锈钢纤维（毡）的制备方法。

### （发明人：张宗权等）

# 凝胶推进剂用耐温高的燃油凝胶

一、发明创造简介

研究发现将某些化合物作为添加剂以特定方式加入到羟丙基纤维素/航空煤油凝胶中，可以显著改善此类有机凝胶的热稳定性。考虑到作为胶凝剂的羟丙基纤维素是一类多羟基天然高分子化合物，添加剂的加入有助于稳定凝胶的三维网络结构，提高抗衡因温度升高胶凝剂分子的布朗运动加剧所引起的凝胶破坏作用。实验表明，不同配方的羟丙基纤维素/航空煤油凝胶体系的稳定化所需要的稳定剂最佳用量不同。稳定剂的引入不仅可以改变凝胶的热稳定性，而且可以改变凝胶形成动力学和所形成凝胶的力学性能。

稳定剂的加入方式和加入量适当时，羟丙基纤维素/航空煤油凝胶的相转变温度可提高差不多30℃，一些凝胶体系的相转变温度高达95℃。此外，稳定剂的加入对凝胶的燃烧性能没有显著影响。

本成果是陕西师范大学与兵器工业第204研究所的合作成果（发明人中带星号的为204所的同志）。

二、创新点

首次发现能有效提高羟丙基纤维素/航空煤油凝胶燃料热稳定性的添加及其添加方式。

三、发明的应用价值和市场前景

航空煤油是火箭液体推进剂的基础燃料，将火箭推进剂凝胶化是国内外推进剂研究的大趋势，近年美国军方试验成功的灵巧火箭推进剂用的就是凝胶燃料，凝胶燃料的形成动力学、热稳定性是决定其实际使用价值的主要考虑因素。此发明的实际意义在于可以直接推进此类凝胶燃料的实际使用。发明的实际意义可能并不限于火箭推进剂，性能良好的有机凝胶也可能用于非军事目的。

### （发明人：房喻等）

# 酸性红枣松仁复合蛋白饮料及其制备方法

一、发明创造简介

以红枣、松仁为原料，制备成蛋白质含量≥0.5％，pH值4.00±0.20，乳白中略具枣红色，兼具枣香及松仁香味，酸甜可口的浊状复合饮料。

生产工艺流程

松仁→去皮→加水研磨→蛋白酶处理→过滤除渣→松仁浆→均质

↑

蔗糖＋PGA（乳化剂）→溶解

磷酸盐→溶解

↓

红枣→破碎→浸提→过滤→澄清→过滤→红枣汁

蔗

柠檬酸

→复合→均质→脱气→装瓶→杀菌→冷却→贴标→产品

配方：松仁浆60％，红枣汁30％，蔗糖3.3％，蛋白糖0.02％，海藻酸丙二醇酯（PGA）0.40％，柠檬酸0.33％，银杏茶提取液0.03％，没食子酸丙酯（PG）0.03％，磷酸二氢钠（NaH2PO4）0.05%，水5.84％。

二、创新点

1.红枣富含维生素、矿质元素及芦丁、红枣多糖等多种营养物质，松仁富含优质蛋白质（14～20％）、18种氨基酸、不饱和脂肪酸等多种营养物质，通过两者营养、风味互补，制备成一种新型的复合型蛋白饮料。

2.本饮料符合GB16322-1996植物蛋白饮料卫生标准，蛋白质含量≥0.5％，在松仁浆等电点pI=4.4的情况下，本饮料pH＝4.0±0.2，但蛋白质不变性。

3.本制备方法中饮料稳定的加样顺序：将PGA、蛋白糖、蔗糖混匀溶解，加入到搅拌中的松仁浆中，将NaHPO4溶解于红枣汁，加入蔗糖溶解，再加入柠檬酸。最后将红枣汁徐徐加入到搅拌中的温度为50℃松仁浆中。

三、发明的应用价值和市场前景

1.红枣系中国特产，栽培面积和产量均占世界的95％以上，松籽出口量占世界松籽贸易量的40～60％，两者均系中国丰富优质资源，但两者产区多为经济落后山区，综合两者特点，开发本产品，振兴产区经济，具重大应用价值。

2.红枣、松仁营养保健价值极高，但市场交易多为原品。两者所制饮料多为单一型，深加工产品很少。以红枣、松仁为原料，两者营养风味互补，制备的本产品，可望具有广阔市场前景。

### （发明人：陈锦屏等）

# 羔羊皱胃酶超声提取方法

一、发明创造简介

我国是一个后起的乳业生产大国，干酪规模化生产是近年来才发展起来的，随着我国对外交流的进一步扩大和加入WTO后面临的挑战，干酪生产和消费逐年上升，但所需的皱胃酶全靠进口，而且对皱胃酶的开发利用研究起步较晚，报道很少，特别是对羔羊皱胃酶的系统研究还是空白。传统皱胃酶通常采用犊牛皱胃为原料，在5～10％的盐溶液中需要浸提2～3天才能完成提取过程，由于提取时间长，提取效率较低，特别是在提取温度较高的环境中，微生物污染程度较大，甚至使皱胃原料腐败变质，影响产品质量。本发明采用出生3周内的羔羊皱胃为原料，应用超声波在溶液中产生的空穴作用，破坏皱胃细胞结构，加速提取液在溶液中的渗透速度和细胞中酶的溶出速度，大大缩短了提取时间。超声提取30～40分钟可达到传统方法提取2～3天的酶活性产量，且产品微生物污染程序较低。该方法具有操作简单，提取效率较高，产品质量较好的特点，可满足工业化生产皱胃酶的需要。

二、创新点

1.应用超声波可大大缩短提取时间，在超声频率为20KHz，超声强度为30W/cm2下提取40min获得的羔羊皱胃酶活性明显高于传统方法提取的活性。

2.应用超声提取羔羊皱胃酶，其微生物污染程度明显低于传统方法。

三、发明的应用价值和市场前景

皱胃酶（rennet）是从反刍哺乳动物皱胃中提取的一种酸性蛋白酶，在干酪生产中广泛应用，可使液态乳转变为凝乳。目前干酪生产中大量应用的皱胃酶是从小牛皱胃中提取的；由于近年来干酪产量逐年上升，皱胃酶供应短缺，导致价格上涨。而羔羊皱胃在我国资源丰富，应用超声波提取，其酶活性产量较高，品质优良这对缓解我国目前干酪生产紧缺状况降低干酪成本具有十分重要的现实意义。

### （发明人：张富新等）

# 影音录入型警用武器

一、发明创造简介

本创造的基本之处是将摄影与录音装置与常用的警用武器结合为一体，使警用武器的使用性能大大提高。

本创造主要采用可靠性高、体积小巧、装配灵活、使用方便的数码影音录入装置。

本创造主要是考虑用于制造公安人员执行任务所使用的小型武器。

本创造用于公安人员能够在紧急状态下迅速捕捉到现场的影音纪录，用时留下当时开枪必要性的有力证据，使其在减少顾虑的状态下迅速做出决断。从而大大减少公安人员的伤亡代价。另一方面，即使罪犯现场逃脱，也很容易及时捕捉到其影像。

二、创新点

使像机与武器结合为一体，可以单选录入影音，也可以与射击同时进行。同时在武器上还可以选用变焦光学镜头、安装显示屏，使录入影像的效果更清晰、更准确，在射击时对准目标也可以更加迅速、更加准确。

三、发明的应用价值和市场前景

用于公安系统有可能大大减少公安人员的伤亡代价，在追捕罪犯时更有可能向其相当的部位准确射击，在解救人质时也能够将该武器精确的击中罪犯的相关部位。在世界各个地区都具备着广泛的应用价值。

### （发明人：杨怡平）

# 化学发光有机磷农药残留分析仪及其
检测方法

一、发明创造简介

本发明要提供一种设计合理、体积小、重量轻、抗干扰能力强、灵敏度高、线性范围宽、自动化程度高、易于操作、适合于现场测定的化学发光有机磷农药残留分析仪。

本发明所要解决的另一个技术问题在于提供一种实验误差小、灵敏度高、线性范围宽、易于操作、适合于现场测定的化学发光有机磷农药残留检测方法。

二、创新点

本发明有机磷农药残留检测仪器与现有的检测仪器相比，具有体积小、重量轻、抗干扰能力强、灵敏度高、线性范围宽、自动化程度高、易于操作、适合于现场测定等优点，可用于食品、水果、蔬菜中有机磷农药残留的检测。本发明方法可方便测定任意有机磷农药的残留量，对农药中含有的有机物抗干扰能力强，本发明检测方法与现有的检测方法相比，具有灵敏度高、线性范围宽、易于操作、适合于现场检测等优点，可用于食品、水果、蔬菜中有机磷农药残留的检测。

三、发明的应用价值和市场前景

本发明在保障人们健康、食品安全，解决国际贸易争端方面具有很好的应用前景和市场前景。

### （发明人：章竹君等）

# 野葛花中尼泊尔鸢尾异黄酮的提取分离及其
磺化物制备方法和药物用途

一、发明创造简介

本发明属于杂环化合物技术领域，具体涉及到杂环不氢化的含六节环，有一个氧原子作为仅有环杂原子，与苯环稠合有芳环仅连在位置2的杂环化合物。

本发明提供了一种从野葛花中提取分离尼泊尔鸢尾异黄酮的方法和尼泊尔鸢尾异黄酮-3′－磺酸钠制备方法。尼泊尔鸢尾异黄酮提取分离工艺为：野葛花粉末，加溶剂加热回流或超声波提取，提取液蒸馏至膏状，加适量水搅拌成悬浮液用正丁醇萃取，将正丁醇萃取物用稀酸水解有白色沉淀出现，过滤出沉淀用水洗并烘干，以无水乙醇重结晶，抽滤、烘干得尼泊尔鸢尾异黄酮纯品。尼泊尔鸢尾异黄酮-3′－磺酸钠制备工艺包括：在溶剂中加入反应物尼泊尔鸢尾异黄酮，再加入磺化剂，反应物与磺化剂进行化学反应，得到本发明化合物与未反应物的混合物，用常规分离方法并使其纯化，得到本发明的尼泊尔鸢尾异黄酮-3′－磺酸钠纯品。还提供了一种治疗心、脑血管疾病的药物和组合物，其中有治疗有效量的尼泊尔鸢尾异黄酮或尼泊尔鸢尾异黄酮-3′－磺酸钠和药学上可接受的载体以及尼泊尔鸢尾异黄酮和尼泊尔鸢尾异黄酮-3′－磺酸钠在制备治疗心、脑血管疾病的药物中的应用。

二、创新点

1.发明了一种从野葛花中提取分离尼泊尔鸢尾异黄酮的方法，该方法操作简便，提取率高。

2.发明了一种新化合物尼泊尔鸢尾异黄酮-3′－磺酸钠及其制备方法。

3.发明了一种治疗心、脑血管疾病的药物和组合物。

三、发明的应用价值和市场前景

脑心血管疾病是人类面临的三大疾病之一，随着人们生活水平的提高发病率愈来愈高。市场上治疗心血管疾病的药品竞争激烈。从天然植物中寻找异黄酮活性成分并进行结构改造，克服了异黄酮的药用弊端，将尼泊尔鸢尾异黄酮-3′－磺酸钠-3′－磺酸钠开发成新药产品，将会以疗效佳、显效快、服用量小占据脑心血管疾病医药市场，预计有着广阔的市场前景。

### （发明人：张尊听等）

# 染料木素-3′－磺酸钠、双甲基化大豆甙元-3′－磺酸钠及其制备方法和药物用途

一、发明创造简介

本发明属于杂环化合物技术领域，具体涉及到杂环不氢化的含六节环，有一个氧原子作为仅有环杂原子，与苯环稠合有芳环仅连在位置2的杂环化合物。

本发明了提供了一种染料木素-3′－磺酸钠和双甲基化大豆甙元-3′－磺酸钠制备方法，其工艺包括：在溶剂中加入反应物染料木素或双甲化大豆甙元，再加入磺化剂，反应物与与磺化剂进行化学反应，得到本发明化合物与未反应物的混合物，用常规分离方法并使其纯化，得到本发明的化合物纯品。又提供了一种治疗心、脑血管疾病的药物和组合物，其中有治疗有效量的染料木素-3′－磺酸钠或双甲基化大豆甙元-3′－磺酸钠和药学上可接受的载体；以及染料木素-3′－磺酸钠或双甲基化大豆甙元-3′－磺酸钠在制备治疗心、脑血管疾病的药物中的应用。

二、创新点

以染料木素和大豆甙元为先导化合物，利用磺化反应，合成水溶性很好的异黄酮衍生物，大大地改善了染料木素和大豆甙元水溶性，提高其生物利用度。

三、发明的应用价值和市场前景

脑心血管疾病是人类面临的三大疾病之一，随着人们生活水平的提高发病率愈来愈高。市场上治疗心血管疾病的药品竞争激烈。以前的芦丁产品逐渐被银杏黄酮、葛根异黄酮等产品代替。合成水溶性好的异黄酮衍生物，克服了异黄酮的药用弊端，将染料木素-3′－磺酸钠、双甲基化大豆甙元-3′－磺酸钠开发成新药产品，将会以疗效佳、显效快、服用量小占据脑心血管疾病医药市场，预计有着广阔的市场前景。

### （发明人：张尊听等）

# 白杨素-6-磺酸四核钙配位化合物及其制备方法
和光致发光性能的应用

一、发明创造简介

本发明属于杂环化合物技术领域，具体涉及到杂环不氢化的含六节环，有一个氧原子作为仅有环杂原子，与苯环稠合有芳环仅连在位置2的杂环化合物。

本发明介绍了一种新的光致发光材料白杨素-6-磺酸四核四核钙配位化合物｛Ca(C15H8O7S)(H2O)(DMSO)3{Ca(C15H8O7S)2}·4DMSO和其配体新的水溶性黄酮化合物——白杨素-6-磺酸钠（5，7－二羟基黄酮-6-磺酸钠），以及它们的制备技术。白杨素-6-磺酸四核钙配位化合物固体在λex=410nm条件下激发，可发出λex=520nm绿色荧光，具有强的光致发光性能，是一种荧光或光致发光材料。白杨素-6-磺酸四核钙配位化合物固体加入塑料薄膜中或人民币中，再印上各种防伪标志，制成塑封证件、护照、信用卡和文件等，可防变造或伪造。

二、创新点

1.发明了新化合物白杨素-6-磺酸四核钙配位化合物及其配体白杨素-6-磺酸钠。

2.发明了制备白杨素-6-磺酸四核钙配位化合物配体——白杨素-6-磺酸钠的方法。

3.发明了以白杨素-6-磺酸钠为原料制备白杨素-6-磺酸四核钙配位化合物的方法。

4.发明了白杨素-6-磺酸四核钙配位化合物在作为光致发光材料中的应用。

三、发明的应用价值和市场前景

白杨素-6-磺酸四核钙配位化合物固体，具有强的光致发光性能，是一种荧光或光致发光材料。将白杨素-6-磺酸四核钙配位化合物式（I）固体加入塑料薄膜中或人民币中，再印上各种防伪标志，制成塑封证件、护照、信用卡和文件等，可防变造或伪造。

### （发明人：张尊听等）

# 白杨素-6-磺酸钠的合成方法和制备
光致发光性能材料的应用

一、发明创造简介

根据国家专利局审查员的意见，本发明是我们申请的“白杨素-6-磺酸四核钙配位化合物及其制备方法和光致发光性能的应用”发明专利的分案申请。原申请的申请日：2004年5月19日；申请号：200410026142.1发明创造名称：白杨素-6-磺酸四核钙配位化合物及其制备方法和光致发光性能的应用。

本发明，具体涉及到杂环不氢化的含六节环，有一个氧原子作为仅有环杂原子，与苯环稠合有芳环仅连在位置2的杂环化合物。介绍了一种光致发光材料白杨素-6-磺酸四核钙配位化合物｛Ca(C15H8O7S)(H2O)(DMSO)｝3{Ca(C15H8O7S)(DMSO)2}·4DMSO的配体——白杨素-6-磺酸钠（5，7－二羟基黄酮-6-磺酸钠）的合成技术，及以白杨素-6-磺酸钠为原料制备白杨素-6-磺酸四核钙配位化合物的应用。

二、创新点

1.提供一种制备白杨素-6－磺酸钠的方法。

2.提供一种以白杨素-6-磺酸钠为原料制备白杨素-6-磺酸四核钙配位化合物的应用。

三、发明的应用价值和市场前景

本发明的化合物白杨素-6-磺酸四核钙配位化合物可用于制备防伪标志的应用，还可用于夜间路标指示灯的应用，具有较大的应用价值和较好的市场前景。

### （发明人：张尊听等）

# 连翘苷用于制备减肥药物或保健食品的用途

一、发明创造简介

本发明涉及一种具有减肥功能的口服药物活性成分——连翘苷。连翘苷是从中药连翘果实或者连翘叶中提取出来的一种木脂素甙类化合物，是中药连翘的活性组分之一，本发明发现了连翘苷具有降低营养性肥胖小鼠的脂肪积累、降低肥胖小鼠的脂肪系数，降低其体重增长率，使脂肪细胞变小，降低肥胖小鼠血清总胆固醇和甘油三酯的含量等功能；急性毒性试验证明，连翘苷对小鼠的LD50＝8.30g/㎏,属于基本无毒化学物质。本发明为连翘苷作为药活性组分在减肥药或者相关保健食品中的开发应用奠定了基础。

## 二、创新点

首次发现了连翘苷具有抑制肥胖动物脂肪积累、降低体重增长率、使脂肪细胞变小等生理效应。

首次对连翘苷的急性毒性进行测定，结果显示连翘苷按国际卫生组织化学物质毒性分级标准属于实际无毒物质。

三、发明的应用价值和市场前景

肥胖病，是人体体重超常的疾病，是当今社会的常见和多发性疾病，也是世界卫生组织确定的疑难性疾病之一。肥胖症已成为世界范围内的流行病，在我国城市有10％～15％左右的发病率，在经济发达国家发病率高达20％～30％，而且有逐年增高和年轻化倾向。现在市场上应用的减肥药的主要缺陷在于副作用大、或者缺乏长期疗效，停药后体重有反弹现象、价格昂贵等缺憾，开发新型的，毒性小的减肥药必将有很好的前景，连翘苷资源丰富，制备工艺相对简单，是比较有开发前景的药物资源。

### （发明人：李发荣等）

# 高温超导磁悬浮宇宙飞船模型设计制作方法

一、发明创造简介

超导体本身就是一种极具特色的高新技术材料，其大规模应用更是将来高新技术发展的重要领域之一。但是，对传统的低温超导体而言，这些特性都无法让人们在大气环境下亲眼看到。只有在高温超导体发现后，人们才有机会亲眼目睹超导体的磁悬浮特性，这主要依赖于超导体与永久磁体之间的自稳定磁悬浮特性。我们已从事超导材料及其应用基础研究十几年，主要研究工作也都集中在超导体的磁悬浮特性方面。因此，非常了解超导体独特的磁学特性，在这方面的研究成果具有独特鲜明的特色，为了让更多的群众、学生和广大的青少年了解超导这一高新技术材料及其在高新技术领域的应用前景，加强人们对超导及其相关技术的了解，进一步宣传和普及科学技术教育，提高全民素质，我们特意设计制作了一台超导磁悬浮飞船演示模型。

这个模型主要演示超导磁悬浮的两个特性：

1、超导磁悬浮技术

2、超导磁悬浮轴承的应用

3、超导磁侧挂技术演示

模型原理图见末页图1。一个地球仪被悬浮在空中，可自由、无摩擦地绕地轴旋转。同时，一个小飞船无任何接触的侧悬挂于地球仪赤道上，并可自由的环绕“地球”飞行，犹如“神五”遨游太空。

本模型也可以作为一套创新性的、高技术综合性提高实验。具有重要的科学技术教育意义。

二、创新点

1.充分的展示了超导体与永久磁体之间的磁悬浮、磁倒挂和磁侧挂技术。

2.将超导体的磁悬浮、磁倒挂和磁侧挂技术与悬浮于太空的地球及绕地球飞行的宇宙飞船巧妙地结合在一起，让人们可以亲眼看到一个宇宙飞船环绕悬浮于太空的“地球”飞行的奇妙现象。

3.本设计巧妙地利用了磁路设计原理，采用了7列形状不同的磁体，使得设计的永磁轨道在其法向和垂直轨道切向的磁场强度较大，而沿轨道方向磁场则均匀分布，提高了超导体的磁悬浮、磁倒挂和磁侧挂力。

三、发明的应用价值和市场前景

设计的是一个全新的模型，模型具有更新颖的外观、更高的技术含量，全面的展示超导材料独特的抗磁特性。让更多的人了解超导这一高新技术材料及其在高新技术领域的应用前景。更可以作为一套创新性的、高技术综合性提高实验。也可直接用于高校、中学、科技馆等实验和演示，有推广价值，具有良好市场前景。具有重要的科学技术教育意义。

### （发明人：杨万明等）

# 2-(9-蒽基)-2-羰基乙酸乙酯的简便合成方法

一、发明创造简介

2-(9-蒽基)-2-羰基乙酸乙酯是手性识别试剂2-(9-蒽基)-2-羟基乙酸乙酯和2-(9-蒽基)-2-甲氧基乙酸的前体化合物。本发明以无溶剂的固相合成方法来制备2-(9-蒽基)-2-羰基乙酸乙酯。反应过程为：蒽和草酸一乙酯一酰氯在无水三氯化铝和少量的1-甲基-2-吡咯烷酮的催化下，发生傅克酰化反应。将上述几种物质混合后研磨1～2小时，加入碎冰，待冰完全融化后抽滤，即得到产物。产率为87％～92％，产物易于分离，产品纯度高。

二、创新点

1.本发明采用了无溶剂的固相方法来合成2-(9-蒽基)-2-羰基乙酸乙酯，与以往文献报道的该化合物制备的液相反应相比，产物易于提纯，反应后处理简单。

2.本发明为无溶剂操作，反应成本较低，而且污染小，符合绿色化学发展的趋势。

3.本发明以1-甲基-2-吡咯烷酮为助催化剂，使产率大幅度提高。

三、发明的应用价值和市场前景

手性是自然界的基本属性之一，一对对映异构体的不同立体构型在生物体内常常会表现截然不同的生理和药理活性，因此，手性合成、拆分、确定等显得极为重要。

目前，2-(9-蒽基)-2-羟基乙酸乙酯和2-(9-蒽基)-2-甲氧基乙酸两种手性识别试剂在国内尚属空白，而它们的制备是以2-(9-蒽基)-2-羰基乙酸乙酯为原料。本发明建立的2-(9-蒽基)-2-羰基乙酸乙酯的无溶剂固相合成方法，为手性识别试剂2-(9-蒽基)-2-羰基乙酸乙酯和2-(9-蒽基)-2-甲氧基乙酸的合成提供了原料制备的简便方法。

### （发明人：李宝林等）

# 立式光催化空气杀菌净化装置

一、发明创造简介

室内空气污染对健康的危害已人所共知，特别是对少年儿童和老弱病患者的影响更严重。科学家指出，人类在享受工业发展所带来的物质文明的同时，正面临着随之而来的危害。在经历了煤烟型污染、光化学烟雾型污染后，人类已经进入室内污染时期。但是人们并没有因为家庭装饰装修的负面作用而停止，由此而促使了空气净化产业的快速发展。

目前市场上销售的室内空气净化的产品很多，向中国专利局提交的专利申请已达几百件。这些室内空气净化产品和专利，其结构仍以传统的过滤、活性炭吸附、紫外杀菌、臭氧杀菌、静电除尘为主。上述室内空气净化产品和专利普遍存在效率低、能耗高，只对空气污染物的部分成分有作用，存在二次污染的问题。

本发明所要解决的技术问题在于克服上述室内空气净化产品和专利的缺点，提供一种设计合理、结构简单、净化速度快、效率高、无二次污染、并能清新空气的立式光催化空气杀菌净化装置。

二、创新点

本发明采用了左光催化风轮、右光催化风轮、含有H2O2的净化液，并在净化液中设置净化液紫外灯，左光催化风轮和右光催化风轮反向旋转，左光催化风轮和右光催化风轮的下半部风轮光催化网浸入净化液中，风轮光催化网在光催化净化和过滤空气污染物的同时，表面吸附的净化液，对颗粒状污染物和有害气体分别起到强烈的粘附和吸附作用，并将捕集到的空气中的污染物迅速转移到净化液中，在左光催化风轮和右光催化风轮的风轮光催化网光催化降解水中污染物的同时，净化液中的H2O2和净化液紫外灯发出的紫外光对水中收集的污染物进行快速杀除和降解。

三、发明的应用价值和市场前景

目前大气污染的加重，装饰装修材料的“疯狂”使用与各种呼吸道疾病的频发，对人们健康造成越来越大的危害。开发真正高效的人居环境空气净化装置其市场之大难以估量。

### （发明人：张宗权）

# 床头柜式空气净化调温清新器

一、发明创造简介

室内空气污染对健康的危害已人所共知，特别是对少年儿童和老弱病患者的影响更严重。因室内装修已经进入室内污染时期。室内空气污染相对于大气污染有其特殊性，室内污染物包括飘尘、病毒、病菌等颗粒污染物，还有因室内装修装饰材料中的甲醛、氨气等有害气体进入室内。甲醛的比重为1.06，略重于空气，人们在晚上休息时，甲醛气体会逐渐下沉到低处。据报道，当人们沉睡一个晚上后，距地面1米内，甲醛气体浓度明显高于1米以上空间，而床高一般在0.5米左右，说明人们晚上一直休息在甲醛浓度较高的环境中，而且悬浮于空气中较大颗粒飘尘的病毒病菌载体，也在陆续沉降，因此人们在睡觉中受有害物质侵害被白天更为严重。

本发明所要解决的技术问题在于克服上述室内空气净化产品和专利的缺点，提供一种设计合理、结构简单、净化速度快、效率高、无二次污染、能清新空气、并能调节输出气流温度的床头柜式空气净化调温清新器。

二、创新点

本发明技术方案中，以提高室内空气（颗粒状和有害气体）污染物在纳米TiO2催化剂表面的富集能力为着眼点，并采用已被证实非常有效的化学方法抑制纳米TiO2光生电子与空穴的自然复合，既提高其量子效率，来保证光催化净化的高效和快速。同时装置中采用了活性碳纤维网和负离子发生系统，进一步保证了净化装置的高效能。本装置中还应用了半导体制冷系统，对净化后的空气进行调温。从而实现了整个装置净化效率高、速度快，同时又能清新空气，调节输出气流温度的高效与多能的特点，用以给人们提供一个安全舒适的休息环境。

三、发明的应用价值和市场前景

因室内装修已经进入室内污染时期。室内空气污染相对于大气污染有其特殊性，开发卧室空气净化装置具有巨大的市场潜力。

### （发明人：张宗权）

# 中央空调通风系统光电催化空气
杀菌净化装置

一、发明创造简介

中央空调的污染已成为全世界环境污染一大问题，美国70年代由于中央空调造成大面积“军团菌”群体性交叉污染，致使近百人死亡，全世界每年由于中央空调造成的病菌交叉污染时有报道，中央空调已成为重要的室内空气污染源，所造成的污染则有可能引发大面积群体性病菌扩散。为此，我国于03年颁布了《室内空气质量标准》，卫生部也颁布了《公共场所中央空调通风系统卫生规范》。卫生部“规范”中明确规定每年春秋季都要对公共场所中央空调的卫生状况进行检查。尽管从管理角度按卫生部颁布的《中央空调通风系统卫生规范》要求，定期清洗过滤网与通风管道对减轻系统污染，防止病毒病菌传播扩散有一定的作用，但只能清洗留存于过滤网及管道中的污染物，而大量的污染物仍通过送风系统流向人居空间。因此，只有从技术上对通风系统气流在线杀菌净化，才能真正解决中央空调通风系统污染及其潜在的病毒病菌传播扩散问题。

本发明所要解决的技术问题在于克服上述中央空调空气净化装置的缺点，提供一种设计合理、结构简单、使用维护方便、捕集污染物能力强、净化速度快、效率高、无二次污染的中央空调通风系统光电催化空气杀菌净化装置。

二、创新点

本发明采用了光电催化网传动带，光电催化网传动带表面吸附的水溶液，使其粘附颗粒状污染物和吸附有害气体的能力显著增强，同时光电催化网传动带不断的将污染物转移到净化液中，由于液体扰动作用，使移出液面的光电催化网传动带的光催化网表面始终保持清洁状态，保证了再次吸附污染物与纳米TiO2的密切接触，达到了净化装置对污染物的高效捕集，又保证了污染物在纳米TiO2光催化剂表面的有效富集。

三、发明的应用价值和市场前景

本发明装置可广泛用于商场超市、医院、影剧院、宾馆饭店、写字楼、地铁车站及各种空调车辆（火车、汽车）上的集中空调系统的技术改造，也可作为新造健康空调的关键组件，其市场之大难以估量。

### （发明人：张宗权）

# 中央空调通风系统光声催化空气杀菌净化装置

一、发明创造简介

中央空调的污染已成为全世界环境污染一大问题，美国70年代由于中央空调造成大面积“军团菌”群体性交叉污染，致使近百人死亡，全世界每年由于中央空调造成的病菌交叉污染时有报道，中央空调已成为重要的室内空气污染源，所造成的污染则有可能引发大面积群体性病菌扩散。为此，我国于2003年颁布了《室内空气质量标准》，卫生部也颁布了《公共场所中央空调通风系统卫生规范》。卫生部“规范”中明确规定每年春秋季都要对公共场所中央空调的卫生状况进行检查。尽管从管理角度按卫生部颁布的《中央空调通风系统卫生规范》要求，定期清洗过滤网与通风管道对减轻系统污染，防止病毒病菌传播扩散有一定的作用，但只能清洗留存于过滤网及管道中的污染物，而大量的污染物仍通过送风系统流向人居空间。因此，只有从技术上对通风系统气流在线杀菌净化，才能真正解决中央空调通风系统污染及其潜在的病毒病菌传播扩散问题。

本发明所要解决的技术问题在于克服上述中央空调空气净化装置的缺点，提供一种设计合理、结构简单、使用维护方便、捕集污染物能力强、净化速度快、效率高、无二次污染的中央空调通风系统光声催化空气杀菌净化装置。

二、创新点

本发明采用了光催化风轮，光催化风轮表面吸附的水溶液，使其粘附颗粒状污染物和吸附有害气体的能力显著增强，同时光催化风轮不断的将污染物转移到净化液中。由于液体扰动和超声作用，使转出液面的风轮光催化网表面始终保持清洁状态，保证了再次吸附污染物与纳米TiO2密切接触，使净化装置对污染物既高效捕集，又保证了污染物在纳米TiO2光催化剂表面的有效富集。同时风轮转动中将表面吸附的空气带入净化液中，给净化液中的光催化反应提供了充分的氧气，对增强超声空化效果产生有益作用。

三、发明的应用价值和市场前景

采用物理化学方法对人居环境空气净化是防止呼吸道疾病传播，减小甲醛等有害气体对健康危害的最有效手段。以本发明为核心技术可构成多种形式的空气净化装置，广泛用于建筑物、汽车、火车等环境中的空气净化。

### （发明人：张宗权）

# 新概念汽油的生产

一、发明创造简介

汽油的生产是由石油首先经过常压及减压下蒸馏得到直馏汽油，又叫石脑油，研究法辛烷值一般为40-66，剩余的渣油直接进行催化裂化或掺入原油进行催化裂化，得到催化汽油，研究法辛烷值一般为88-90，这两种汽油不论单独或按任意比例直接用做汽车的燃料汽油都不能达到国际标准，为此，现在世界各国普遍采用了二次加工工艺，如加氢重整、异构化、烷基化、醚化等以提高汽油的标号，其他还有临氢裂化和加入助辛剂，添加辛烷值提高剂等来提高汽油的标号和改善性能。

石油的氧化产物，醇、醛、酮、酸、醚和酯等，这些化合物的辛烷值都高于它们相应的烃类物质，因此，把烃类物质部分氧化后作为燃料使用，既提高了利用效率，又因为燃料中增加了氧含量使燃料燃烧得更充分，从而也就相应降低了汽车尾气对环境的危害。正是基于这一理念，我们完成了新概念汽油的生产技术的开发，而且通过实验证明了这一发明的合理性和科学性。

二、创新点

1.直馏汽油易挥发，辛烷值低，使用效率低，造成难再生能源的极大浪费，并且对环境造成很大污染，针对我省及国内各大炼油厂现状，以直馏汽油为原料，积极开发清洁、环保的高性能、高效率的燃料已势在必行。

2.饱和烃类C-H键的活化与官能团化具有广阔的应用前景和重要意义。但目前主要是利用过渡金属络合物或利用化学模拟生物酶的方法，作为一类新型的、催化活性优异的催化剂，金属配合物固定床催化剂已广泛用于烯烃、芳烃和烷烃的催化氧化研究，但作为均相催化剂，存在反应过程分离复杂、回收困难、循环使用率低、寿命短等缺点，所以将性能优异的配合物固定床催化剂多相化，在工业上具有重要的应用价值。

三、发明的应用价值和市场前景

目前世界原油紧缺，汽车工业的迅速发展，油价不端上涨，尤其近年更为突出，油价出现历史新高，而且据预测未来燃料油短缺的这种局面还将持续至新能源的问世，所以节约用油、提高燃油利用率尤为必要！本研究正是考虑市场及环保之所需，研制开发的适合市场及能源紧缺之现状的新概念燃油，具有重要的工业应用前景和经济效益！

### （发明人：王博等）

# 低温、高速化学镀铜溶液的开发及应用

一、发明创造简介

目前印刷电路板制造中，铜互连线的形成普遍采用化学镀铜工艺来形成铜种子层，然后通过电镀形成连线或填充微孔。现行的化学镀铜溶液除含有硫酸铜，络合剂，还原剂和pH调节剂外，还含有用于改善镀层机械性能和提高镀液稳定性的添加剂等。目前化学铜镀液的还原剂主要为甲醛。甲醛是一种挥发性较大，有毒性和致癌作用的小分子有机化合物。通常的化学镀溶液温度为70～75℃，其挥发和扩散性增强，严重危害现场操作人员的身体健康。同时，较高的反应温度也导致高的能源消耗和操作难度。我们通过往化学镀液加入一种或多种辅助络合剂（有机多醇化合物）和有机添加剂，在较低的温度下（45℃左右），获得在通常70～75℃下的沉积速率（约4μm/h）、且铜膜均匀性良好，镀层与基板间的粘接性强，很好的解决了目前印刷电路板制造行业所面临的实际困难，具有很高的应用价值和经济效益。

二、创新点

通过往化学镀液加入辅助络合剂和添加剂，在较低的反应温度下（45℃左右），能够达到通常70～75℃的沉积速率。实验表明，在这种沉积条件下得到的铜膜的均匀性，致密性和粘接性良好。该工艺的实施，不仅方便生产、减少了生产过程中的能耗，而且大大度减少了因甲醛的挥发和扩散而造成的环境污染，实现了环境友好的生产过程。

三、发明的应用价值和市场前景

国内印刷电路板工业发展迅速，但国内生产的化学镀液的质量和性能不能满足目前电子工业的要求，这就致使厂家不得不使用国外的化学镀液，使之生产成本升高。我们研究发明的化学镀液，在不增加现行化学铜镀液成本的前提下，降低了生产过程的能量损耗，大大降低了生产成本，同时，与国外的同类产品相比，具有绝对的价格优势，完全可以替代国外进口产品，填补市场空缺。

### （发明人：王增林等）

# 甲醇汽油多效乳化稳定剂

一、发明创造简介

汽油一直是汽车的传统燃料，但其来源——石油是一种不可再生的资源。据预测，按目前石油产量的增长率估算，全世界的石油储量大约在2015－2035年就要消耗掉总量的80％。因此，寻找一种新的汽车燃料势在必行。甲醇具有合成原料的多样性，燃烧时污染小、有较高的辛烷值，因此，最有希望成为未来的汽车代用燃料。

研究发现，随甲醇汽油混合物中甲醇含量的增加，相溶性变差，相分离温度上升很快。当甲醇含量达到40％时，相分离温度达到最大值；当甲醇量继续增加，相溶性能变好，相分离温度迅速下降。这是因为汽油的水容限极小，当甲醇含量少时，混合物中主要存在着水与汽油间的溶解问题；当可以与水互溶的甲醇含量达到主控地位后，混合物中水容限增大，因而相分离温度下降。另外，甲醇汽油混合物中混入微量水分，对其相溶性的破坏作用是很大的。因此，在生产使用甲醇汽油燃料时，要严防水份混入。

本发明基于国内甲醇汽油应用情况，利用廉价的原材料制备性能优良，添加量少，可以普遍使用的甲醇汽油多效乳化稳定剂。

二、创新点

由于经济性和环保性，甲醇汽油的研制开发应用为诸多国家所重视，但是由于相溶性问题、动力下降问题、遇水分层问题、冷启动问题一直是制约甲醇汽油发展的世界公认的四大难题。本发明研制的甲醇汽油多效乳化稳定剂基本解决了甲醇汽油使用中存在的四大难题。

三、发明的应用价值和市场前景

甲醇汽油替代传统汽油作汽车燃料，不但燃烧清洁，而且来源丰富，是理想的石油替代品，甲醇燃料的大力推广和应用是加快新能源开发，克服能源消费制约，促进经济协调发展的必由之路。中国经济的快速发展，为甲醇汽油提供了巨大的市场需求。

本发明正是基于国内甲醇汽油应用情况，利用廉价的原材料制备性能优良，添加量少，可以普遍使用的甲醇汽油多效乳化稳定剂。具有广阔的市场前景及巨大的应用空间。

### （发明人：马红竹等）

# 一种高分子基正温度系数过电流保护元件及其
组成物的制备方法

一、发明创造简介

本发明公开了一种制备自复式保险丝的组合物及其制备方法。主要由（10－20）wt％经甲基丙烯酸甲酯或马来酸酐接枝修饰的低压法高密度聚乙烯；（3－10）wt％乙烯－丙烯酸共聚物（EAA）或乙烯－丙烯酸乙酯共聚物（EEA）或乙烯/甲基丙烯酸共聚物（EMA）或聚偏氟乙烯（PVDF）；65－90wt％TiNC、TiB2、TiB、TiC、Cr3C2或TiN导电性填料；0.5－5wt％钛酸酯偶联剂或铝钛复合偶联剂、（0.5－2）wt％抗氧剂1010组成，经过加工过程中的不均匀的选择性分散，再掺混5％以下三烯丙基三聚氰酸酯（TAIC）或多官能度丙烯酸酯类单体如三甲基丙烯酸三羟甲基丙烷酯、二甲基丙烯酸甲酯等作为交联敏化剂。必要时加入弧光控制剂A12O3、助导电剂ZnO或其晶须、TiO2等无机氧化物，可通过压制、挤塑和注塑成型，具有开关温度100℃。元件经105℃退火热处理0.5－1h，获得室温电阻为0.1－30Ω的自复式保险丝样品。样品可经辐射交联，也可不采用此项技术。辐射采用的是西北核技术研究所辐照中心能量为2.0MeV的ELV-8型电子加速器，辐照剂量20-50Mrad，辐照能量为1.2MeV，束流20mA，辐照气氛为空气。其特点是自动恢复，无需更换，稳定性良好。

二、创新点

创新性地采用经马来酸酐及甲基丙烯酸甲酯接枝改性的半结晶的高密度聚乙烯－聚偏氟乙烯或乙烯－丙烯酸共聚物或乙烯－不相容聚合物共混物作为基体，经过加工过程中的不均匀的选择性分散，将经过钛酸酯偶联剂或铝钛复合偶联剂修饰的钛系导电细粒复配掺混入其中，借助偶联剂分子与聚合物基体和钛系导电细粒之间的化学与物理桥接作用，从而在导电钛化合物与聚合物基体间架起一座桥梁，获得了一种新颖的制备自复式保险丝的组合物及其制备方法，其PTC强度高于6个数量级、甚至达到9个数量级以上；元件的耐压能力可达到250V、耐流能力高于10A，甚至40A，使元件的静态PTC性能及动态PTC性能均得到大幅度提高，从而获得了一种电性能稳定的具有广泛围适用性的制备自复式保险丝的组合物及其制备方法。本研究无论在配方体系还是加工工艺方法上均突破了传统加工制备原理，改变了导电粒子一般采用碳系、金属粉末等的手法；另一方面，通过工艺方法的改进，获得了具有不均匀选择性分散的高性能聚合开关材料及其元件，减少了导电细粒用量，改善因填料用量太大对加工性能的不利影响。

三、发明的应用价值和市场前景

可广泛用于通信设备，汽车、摩托车电子，家用电器，工业控制设备，仪器仪表，保安与防火报警系统，电池、局域网络，计算机，医疗系统，马达，电源供应器等的过流过热保护，其特点是自动恢复，无需更换。目前国内市场的自复式保险丝主要为美国Raychem公司所垄断，年销售5亿块以上，利润10多亿元。

### （发明人：罗延龄）

# 直接观看的立体电视系统

一、发明创造简介

到目前为止，在国内市场上还没有不用眼镜就能够直接观看的立体电视，由于这一类电视机其因为构成立体图像所必须具备的左右图像的合成与重放对电路的多方面要求极高，至今难以应用到大众化的显示系统中。应用具有本专利的创新采用的显示方式制造的动态图像立体显示系统可以在这一领域取得突破性的进展，不但可以达到实际应用的程度，而且因为此种扫描显示方式与立体光学屏幕的结构相对应，使得左右图像的合成与重放使用的电路结构非常的简单，其电路部分的成本与现行的显示系统基本上相当，不但能够用于专业电视领域和其它科学领域，也能够应用于普通个人使用的电视机、摄像机、图像播放器等电子电器中，到目前为止在国内市场上还没有这一类电子光学设备。

二、创新点

在立体电视的应用时，模仿与人的双眼距离相距90毫米的两只同样规格的并列摄像头同时对准同一物体摄取的左右图像传入左右输入信号合成器转换为立体图像底图信号，再经信号放大处理器输出立体视频信号到立体显示器，产生的左右复合底图经微柱体阵列立体成像板分离左右图像，在视觉上得到与原物一致的立体图像。立体视频信号如果输入到电视编辑发射机经发射天线发射，被立体电视机接收，也同样在视觉上得到与原物一致的立体图像。

本发明的基本特征是采取了与现行的各类图像显示器根本不同的扫描方式，隔行交换左右图像信号，非常简单、非常可靠地得到极为稳定的立体图像信号。在高于普通电视机的图像分辨率的对应不同显示分辨率要求则可以分别选择二条交换、三条行扫描线交换对左右图像交替转换合成整幅立体合成图像。

三、发明的应用价值和市场前景

能够直接观看立体电视和具备立体显示特点的其它显示设备在国内基本上处于空白状态。本专利还能够用于制造生产多种规格的高、中、低档次的立体数码照像机，也可以非常方便地少量或者大量制作多种规格的高质量的直接观看的立体照片。在科技、军工、工业、医学和民用领域中都具有广阔的应用价值。而且完全不受国外知识产权的限制。

### （发明人：杨怡平）

# 用双菌二次发酵法制备猕猴桃低醇型饮品

一、发明创造简介

本发明属于发酵低醇型饮品技术，特别是以猕猴桃（Actinidia）属，尤其是中华猕猴桃（Actinidia chinenisis）的果实为原料制备的发酵型饮品技术方法。本发明技术在榨汁步骤之前采用二氧化硫和氧化钠混合水溶液防腐保鲜，在榨汁工艺中，采用低温灭菌法和系统补加二氧化硫防腐方法，保护了叶绿素和Vc等营养，解决了猕猴桃低醇饮品生产中的褐变和营养保护问题，使猕猴桃低醇饮品保留了原果实的天然色泽和营养；通过特有的氮素营养强化配比，改善了酵母菌的生长和代谢，提高了饮品品质；针对目前猕猴桃果汁发酵饮品生产技术中的技术弊端，通过双菌二次发酵技术对猕猴桃果汁酒精发酵后粗制品进行二次强化产香和特有的澄清、下胶和过滤工艺，使得依据本发明技术生产制品赋予更多香味和品质，并缩短了生产时间。

二、创新点

1.双菌二次发酵技术对猕猴桃果汁酒精发酵后粗制品进行二次强化产香，使得依据本发明技术生产制品比传统工艺赋予更多的香味和优良品质。

2.通过特有的氮素营养强化配比，改善了猕猴桃汁中酵母菌的生长和代谢，提高了饮品品质。

3.采用低温灭菌法和系统补加二氧化硫防腐方法，保护了叶绿素和Vc等营养。

4.在榨汁步骤之前采用二氧化硫和氯化钠混合水溶液防腐保鲜。

5.特有的澄清、下胶和过滤工艺参数。

三、发明的应用价值和市场前景

我国猕猴桃资源丰富，发展迅速，有关人士预测，现有的猕猴桃产量将会超过人们的消费需求。但猕猴桃的贮藏保鲜技术尚不完善，销售多以鲜销为主，造成大量鲜果积压腐烂，本发明技术提供了一种利用丰富的猕猴桃资源生产低醇型发酵饮品的方法，利于解决猕猴桃产业发展中的重大问题，而且依据本发明技术制备的猕猴桃低醇型饮品属于酿造类制品，酒度低、营养丰富，有利于维护消费者身体健康。目前市场上猕猴桃依醇型饮品较少，本发明技术由技术体系新颖、系统，生产工艺经中试验证，可为生产厂家使用，有市场前景。

### （发明人：马小魁等）

# 耐热菌的QC-PCR快速定量检测方法

一、发明创造简介

中国苹果浓缩汁生产量及出口量均居世界第一，然而苹果浓缩汁中耐热菌含量常常超标，影响苹果浓缩汁质量安全，耐热菌检测是控制苹果浓缩汁质量安全的必备技术，目前通用方法是传统的细菌平皿培养记数法，检测周期长（4－5d），检测结果不能及时有效的反馈生产线以控制产品质量。本发明公开了一种QC-PCR（竞争定量PCR）快速定量检测耐热菌的方法，其技术路线是：用针筒式滤器过滤被检样品，捕集耐热菌，将滤模上捕集的耐热菌转入1.5mL的Eppendorf离心管中，采用氯化苄法提取耐热菌DNA，用本方法设计的引物1、引物2、引物3与提取的耐热菌DNA（目标模板）和特制的竞争模板进行PCR共扩增（同时设阳性和阴性对照），再经凝胶电泳检测，进行耐热菌的定量或定性判断。本发明可在10h内实现被检样品中有（≧1CFU/mL）或无（<1CFU/ mL）耐热菌的快速定性检测。也可不经预增菌环节，在4-5h内实现快速定量检测，最低检测限为5×102个目标模板/反应体系，或5×103－5×104个耐热菌/反应体系样品。此方法比传统的4-5d时间大大缩短。

二、创新点

1.成功设计了耐热菌DNA特异扩增引物和竞争模板引物。

2.首次建立了耐热菌的QC-PCR（竞争定量PCR）快速定量检测方法，比传统方法的检测时间大大缩短。

三、发明的应用价值和市场前景

本发明主要应用于浓缩苹果汁中耐热菌的快速检测，也适用于其他果汁或其他食品中耐热菌的快速检测。仅果汁厂，我国目前就有近100家，年生产苹果浓缩汁50多万吨，耐热菌常常超标，为果汁厂必检项目。本发明能在4-10h内实现耐热菌的快速定性及定量检测，检测结果可及时反馈生产线，以有效控制果汁质量安全，具有很高的应用价值和市场前景。

### （发明人：李建科等）

# 耐热菌的QC-PCR快速定量检测
所用竞争模板的制备方法

一、发明创造简介

耐热菌检测是控制苹果浓缩汁质量安全的必备技术，目前通用方法是传统的细菌平皿培养记数法，检测周期长（4-5d），检测结果不能及时有效的反馈生产线以控制产品质量，普通PCR法检测耐热菌可以达到快速，但只能定性，不能定量，QC-PCR（竞争定量PCR）可实现定量，但需制备被检测菌的特制竞争模板。本发明公开了一种耐热菌QC-PCR快速定量检测所用竞争模板的制备方法，其技术路线是：提取耐热菌DNA作为目标模板，用本方法设计的引物1、引物3经一般PCR扩增，凝胶电泳检测，再用DNA凝胶分离纯化试剂盒分离纯化回收竞争模板，即可制备得到除比目标模板（298bp）中间少51bp外，其它部分相同的耐热菌QC-PCR所用竞争模板（247bp）。本发明所制备的竞争模板经与目标模板共扩增，当竞争模板与目标模板浓度相近时，二者具有相近的扩增效率，且两者扩增产物能够在凝胶电泳上清楚的分开，可成功的用于QC-PCR对耐热菌的快速定量检测。

二、创新点

1.成功设计出构建QC-PCR检测耐热菌所用的竞争模板扩增引物。

2.制备出了QC-PCR定量检测耐热菌所用的竞争模板。

三、发明的应用价值和市场前景

本发明主要应用于浓缩苹果汁中耐热菌的QC-PCR快速定量检测，也适用于其他果汁或其他食品中耐热菌的快速检测。仅果汁厂，我国目前就有近100家，年生产苹果浓缩汁50多万吨，耐热菌常常超标，为果汁厂必检项目。本发明为QC-PCR快速定量检测耐热菌提供了专用竞争模板，能在4-5h内实现耐热菌的快速定量检测，检测结果可及时反馈生产线，以有效控制果汁质量安全，具有很高的应用价值和市场前景。

### （发明人：李建科等）

# 冬枣鲜果保藏工艺

一、发明创造简介

冬枣皮薄肉脆，酸甜适口，鲜食风味极佳，维生素C含量高达300～500㎎·100g-1，可溶性固形物含量30～36％，矿物质和微量元素丰富，且富含环磷酸腺苷（cAMP）和环磷酸鸟苷(cGMP)，深受人们喜爱，成为世界珍稀水果，市场价格非常昂贵。由于冬枣组织结构特殊，采后生理变化复杂，鲜果贮期易褐变、酒化和腐烂，并伴有维生素C大量损失，常温下4～5天便失去商品价值，机械冷库也只能贮藏50～60天，且贮后好果率低，商品化程度不高。减压的基本原理是给密封室造成一定的真空度，降低氧气分压，促使果实体内二氧化碳、乙醇、乙醛、a－法呢烯等有害气体向外扩散，尽快排除田间热，降低呼吸速率，延长果实贮藏期。臭氧（O3）具有氧化果实产生的乙烯、乙醇等有害物质和杀灭霉菌的作用，且安全无毒，是良好的杀菌防腐剂。我们鉴定了冬枣贮期主要病害，通过压力、O3浓度和贮藏温度单因素试验，测定了冬枣各处理贮期呼吸速率、淀粉酶活性和淀粉含量、抗坏血酸氧化酶活性和抗坏血酸含量、霉菌孢子数和果实腐烂率、果肉组织电导率和果实硬度等指标，在探讨各单因素对冬枣生理生化效应的基础上，进行了正交试验。试验数据采用微软公司Excel软件进行方差分析和F检验，多重比较采用Duncan新复极差测验，成对数据比较采用Student检验，显著水平取P＝0.05（差异显著）或0.01（差异极显著），得出了冬枣低温、减压、O3贮藏保鲜方法，经7年研究和3年生产实践，性能稳定，技术参数可靠。

我们的主要研究成果：

1.分离鉴定出交链孢霉菌（Alternaria Nees ex wallr）是冬枣贮期主要病害浆胞病的病原菌之一。

2.减压具有降低冬枣呼吸速率，抑制淀粉酶活性，保持冬枣淀粉含量，维持果实硬度，抑制抗坏血酸氧化酶活性，保存维生素C，抑制霉菌孢子繁殖和降低枣果腐烂率的作用。减压还具有减缓冷害，使冬枣贮藏温度得以降低，减缓冬枣失水的作用。

3.O3具有降低冬枣呼吸速率，抑制淀粉酶活性，保持冬枣淀粉含量，维持果实硬度，抑制抗坏血酸氧化酶活性，保存维生素C，抑制霉菌孢子繁殖和降低枣果腐烂率的作用。O3还具有降低果肉组织相对电导率的作用。

4.在压力、O3浓度、温度单因素试验的基础上，筛选出较好水平，展开正交试验。优水平组合为A2B2C2，即给贮藏环境提供充足水分，温度恒定在－2℃，每隔10天用300㎎·m-3处理0.5，之后立即排去O3，每天抽真空一次，使压力保持40.5～47.0KPa，上述条件下冬枣可贮藏140天，好果率达92.6％。

二、创新点

1.搞清了低温、减压和臭氧对冬枣贮期的主要生理作用。

2.给贮藏环境提供充足水分，温度恒定在－2℃，每隔10天用300㎎·m-3O3处理0.5h，之后立即排去O3，每天抽真空一次，使压力保持40.5～47.0KPa，上述条件下冬枣可贮藏140天，好果率达92.6％，比目前机械冷库贮藏冬枣（50～70天）延长贮期70天以上，属国内首创。

三、发明的应用价值和市场前景

冬枣口味独特、鲜食品质极佳，国内外市场供不应求，其经济效益是其他农作物的几倍甚至十几倍，黄河三角洲地区种植面积已达8万hm2。预计到2010年该地区种植面积将达到10万hm2以上，总产量达到8亿㎏，贮藏保鲜量至少达到2亿㎏。另外，冬枣已在河北、北京、陕西、河南、新疆等地引种栽培，成为全国许多地区农民增收的又一经济增长点，具有巨大的经济效益、社会效益和生态效益。

但是，由于冬枣固有的生物学、生理学特性，在常温下仅能贮藏3～5天，严重制约了冬枣业的发展。据市场实践，如果将冬枣贮藏100天，经济效益将会上升4～5倍。所以该工艺具有很高的应用价值和广阔的市场前景。

### （发明人：张有林等）

# 一种用于耐热菌PCR快速检测的试剂盒

一、发明创造简介

苹果汁是中国产量最高的果汁，而耐热菌即酸土环脂芽孢杆菌（Alicyclobacillusacidoterrestris），是苹果汁生产中最为棘手的技术难题。目前的耐热菌检测方法检测周期长，一般需要4～5天，检测结果的滞后性使之无法及时指导生产，所以苹果汁生产中迫切需要一种快速、准确的耐热菌检测试剂盒和检测方法。

本发明公开了一种用于耐热菌PCR快速检测的试剂盒，含有DNA提取试剂：含细菌裂解剂A，PCR反应预混试剂B和反应引物试剂C。阴性品控标准品D和弱阳性品控标准品E，电泳和显色试剂F、试剂G和试剂H。试剂A将细菌裂解，释放出细菌DNA，通过试剂C中所含的耐热菌特异DNA片断引物和试剂B中的聚合酶等成分，对样品中释放出的DNA进行特异性的扩增，浓度将达到百万倍以上，经电泳和溴化乙锭染色后，紫外光检测就可以探测到一定分子量的DNA条带，由于苹果浓缩汁出口贸易中对耐热菌的要求为“不得检出”，因此利用本发明的检测结果完全可以满足实际生产的要求，且能实现多样品的同时检测，重复性好，有效期长。

二、创新点

1.本试剂盒检测结果准确，操作简便，并易于实现标准化

2.使用本试剂盒检测耐热菌，检测时间仅为10小时，比传统培养检测法4～5日的检测周期大大缩短，检测结果满足生产的需求，且能实现多样品的同时检测。

三、发明的应用价值和市场前景

我国目前有果汁厂近100家，年生产苹果浓缩汁50多万吨，耐热菌是苹果汁生产中普遍遇到的技术难题。使用本检测试剂盒，能快速检测出苹果浓缩汁中的耐热菌（10小时内实现检测），大为缩短了检测时间，具有很高的应用价值和市场前景。

### （发明人：仇农学等）

# 耐热菌的PCR快速检测方法

一、发明创造简介

苹果汁是中国产量最高的果汁，而耐热菌即酸土环脂芽孢杆菌（Alicyclobacillusacidoterrestris），是苹果汁生产中最为棘手的技术难题。目前的耐热菌检测方法检测周期长，一般需要4～5天，检测结果的滞后性使之无法及时指导生产，所以苹果汁生产中迫切需要一种快速、准确的耐热菌检测方法。

本发明公开了一种对苹果汁中耐热菌的快速检测方法，其技术原理是利用PCR技术，快速特异扩增核酸的方法，使浓缩汁中极微量的核量的核酸在数小时之内扩增至原来的数百万倍以上，选择合适的引物，PCR就可特异性地扩增目标DNA片断至易检测水平，从而实现对耐热菌的快速检测目的。本方法的检测时间仅为10小时，比传统培养检测法4～5日的检测周期大大缩短，并可实现多样品的同时检测。

二、创新点

本检测方法操作简便，检测时间仅为10小时，比传统培养检测法4～5日的检测周期大大缩短，检测结果满足生产的需求。

三、发明的应用价值和市场前景

我国目前有果汁厂近100家，年生产苹果浓缩汁50多万吨，耐热菌是苹果汁生产中普遍遇到的技术难题。本发明能快速检测出苹果浓缩汁中的耐热菌（10小时内实现检测），大为缩短了检测时间，具有很高的应用价值和市场前景。

### （发明人：仇农学等）

# 一种去除苹果汁中有害金属离子所用
吸附分离材料的制备方法

一、发明创造简介

我国苹果浓缩汁的生产量及出口量均居世界第一，但随着国际贸易市场的竞争日益激烈，对产品质量的要求越来越高。由于受苹果生长地理环境的影响，苹果中常含有一定量的有害金属离子，另外受苹果汁生产加工设备条件的限制，致使有害金属离子无法去除，导致苹果汁色泽混浊，不能达到食品安全及理化标准，直接影响到我国苹果汁的出口及在国际贸易市场上的竞争力，因此，选择一种有效的金属离子去除方法，是保证果汁质量的重要途径之一。

本发明公开了一种去除苹果汁中有害金属离子所用吸附材料的制备方法，所制备的材料是一种纤维吸附材料，可有效去除苹果汁中有害金属离子，提高苹果汁质量，使其达到食品卫生安全及理化标准。

二、创新点

目前普遍使用的吸附材料主要是吸附树脂，吸附设备一般采用固定床，属间歇操作，利用效率低。而吸附纤维相对吸附树脂具有吸附速度快、吸附容量大、选择性好、易洗脱、容易再生等优点，已应用于从废水溶液中回收、浓缩、富集和分离金属离子，但在食品中的应用研究尚处于起步阶段，特别是利用纤维吸附材料去除苹果汁中有害金属离子仍属空白。

三、发明的应用价值和市场前景

我国目前有果汁厂近100家，年生产苹果浓缩汁50多万吨，有害金属离子超标是苹果汁生产中的技术难题之一。

本发明所制备的纤维吸附材料，可有效去除苹果汁中有害金属离子，提高苹果汁质量，使其达到食品卫生安全及理化标准，具有很高的应用价值和市场前景。

### （发明人：仇农学等）

# 一种苹果汁有害金属离子吸附分离交换器

一、发明创造简介

苹果汁是中国产量最高的果汁，苹果受生长地理环境及生产加工设备的限制，果汁中可能存在的有害金属离子难以去除，并导致果汁色泽混浊，不能达到果汁食用安全及理化标准。本发明公开了一种去除苹果汁中有害金属离子的吸附分离交换器，其技术方案是在机架上装有定阀片，其外缘开有接管进口及出口，动阀片装在定阀片下的传动轴上且开有接管出口及进口，其每个出口分别与吸附分离膜柱相连，吸附分离膜柱内装有螯合吸附材料。将苹果汁、清洗液、再生液、淋洗液接入定阀片的各个进口，随着转动机架的旋转，分离膜柱完成吸附、清洗、再生和淋洗工序，将果汁中的有害金属离子完全去除。本发明结构简单紧凑，工作稳定可靠，可使果汁色泽清亮透彻，提高质量等级，增强其在国际贸易中的竞争力。

二、创新点

1.定阀片和动阀片同轴连接，各具有数量不同的接管进口和接管出口，可连续完成吸附、清洗、再生和淋洗四道工序

2.吸附分离膜柱内装有特制螯合吸附材料，能有效去除果汁中有害金属离子，并可重复使用。

三、发明的应用价值和市场前景

我国目前有果汁厂近100家，年生产苹果浓缩汁50多万吨，约有5%-8％的苹果汁因有害金属离子超标及由其导致的混浊问题而不能销售。本发明能有效去除果汁中的有害金属离子，使果汁达到有关标准的要求，具有很高的应用价值和市场前景。

### （发明人：仇农学等）

# 单细胞凝胶电泳装置

一、发明创造简介

单细胞凝胶电泳，又称彗星实验，是在单细胞水平检测微DNA损伤的检测技术，具有简单、灵敏、快捷和方便的特点，可广泛应用于环境监测，流行病学生物监测和毒理学的DNA损伤检测领域。彗星实验中要求在电泳过程中电场力应保持恒定，电场性质稳定。恒定的电场力可由稳定的直流电源提供，同时需要恒定的温度环境和电泳槽的绝对水平，以避免外界因素干扰电泳结果。目前尚无专门用于彗星实验的电泳装置，对彗星实验的标准化及应用带来不便。

为了解决现时彗星电泳中电泳装置的问题，进一步提高彗星电泳流程的可靠性与简便性，本电泳装置提供了一整套能够提供稳定电压并且能更方便的测量与调整电压的电泳装置，能够为单细胞凝胶电泳提供恒定电场，电泳槽能保持恒定低温，具有水平调节功能，电压测试探头能够方便快捷地根据载玻片的位置测试电泳槽中各个位置的电势降。

二、创新点

1.将直流稳压电源、可调式水平控温电泳槽与电压测量装置有机结合，实现了整体设计。

2.在电泳槽底面中点加装水平指示计，能直观快速地将电泳槽调整至水平。

3.自行设计可调整探头间距的电压计，且探头间距可读，能方便快捷地根据载玻片的长度来测量其两端的电势降。

三、发明的应用价值和市场前景

应用价值：此电泳装置可极大简化单细胞凝胶电泳实验流程，使其广泛应用于环境监测、人群生物监测等领域，用于微DNA损伤的检测。

市场前景：环境评价、食品卫生、法医等各种检验机构都可能采用单细胞凝胶电泳进行环境因子的遗传毒性检验、食品安全性评估、尸检等，且DNA损伤和修复研究是细胞生物学的一个重要研究领域，各种研究性机构和大学都可能进行DNA损伤的研究。

### （发明人：肖佳等）

# 一种黄姜专用肥

一、发明创造简介

研究了植物营养元素对黄姜根茎产量和皂素含量的影响、如何利用植物营养元素人为提高盾叶薯蓣根茎产量和皂素含量、以及针对盾叶薯蓣主栽地区土壤条件研制合理和盾叶薯蓣专用肥配方。

首先，采用土壤和植物样品对等采样的方法进行了大量的野外调查，经过对土壤营养元素盾叶薯蓣根茎和薯蓣皂素含量分析，统计分析结果，筛选出对盾叶薯蓣根茎产量和皂素含量和影响比较明显的植物营养元素种类；此后，以筛选出的主要营养元素为试验对象，设计严格方案，进行田间和盆栽定量试验，总结出各元素对盾叶薯蓣根茎产量和皂素含量的效应值和彼此间的交互作用，得出最合理的营养元素肥料配比并研制出了黄姜专用肥，已经在生产上推广应用，取得了明显的经济效益。

专用肥施用效果试验结果证明，与普通化肥相比，增加根茎产量11.86％-34.64％，平均增加21.03％增加皂素含量5.23％-15.02％，平均增加9.10%增加皂素产量28.67%-41.69％,平均增加32.19％。

二、创新点

通过对黄姜需要肥规律的研究，总结出了土壤营养元素与黄姜薯蓣皂素含量之间的关系，研制出了专用肥料。

三、发明的应用价值和市场前景

全国黄姜栽培面积达到200万亩以上，需求量很大。

### （发明人：李向民等）

# 一种超低损耗低温烧结微波介质陶瓷的制备技术

一、发明创造简介

随着现代化通信技术的飞速发展，特别是移动卫星通信和全球定位系统等的快速发展，小型化和轻量化的微波器件日益受到重视，低温烧结多层陶瓷器件（LTCC）可以有效的减小器件尺度，实现集成化，因而已受到人们的广泛关注。然而，目前大多数商用微波介质陶瓷的烧结温度都在1200℃～1500℃之间，无法与铜（Cu，熔点为1083℃）或银（Ag，熔点为961.93℃）等内电极共烧，因此，研制开发具有优异性能的降低烧结微波介质陶瓷已成为微波元器件领域的一个关键技术。

随着社会信息化的发展，高频微波成为了未来通信的发展方向。在高频微波范围（1GHz～300GHz），微波器件应具有小的损耗和优良的频率选择性，即微波材料具有高的Q值（品质因数）显得非常重要；在高速的信息传输过程中，为了减少线路中的迟豫效应，应用于信息收发元器件上的陶瓷基材料具有小的介电常数ε是很必要的。因此，高Q、低ε材料在陶瓷基板方面具有重要的用途。

本专利发明一种性能优异的微波介质材料的组成与制备技术，可用于（1）低温烧结LTCC多层微波滤波器。（2）用于低温烧结陶瓷线路基板。本专利采用国产氧化镁（MgO），基准试剂（含量，99.9%）中国上海，同济微量元素研究所；五氧化二铌（Nb2O5），基准试剂（含量，99.5%），中国上海，中国医药（集团）上海化学试剂公司。采用标准电子陶瓷工艺，制备工艺，制备工艺简单，易于工业化推广。将氧化镁和五氧化二铌按Mg4Nb2O9化学计量比称料混合，在920℃、2小时合成物相。添加1%～8%的某低熔点的氧化物，能使该材料的烧结温度低到920℃。X射线衍射结果显示，材料的主晶相为有序型刚玉结构的Mg4Nb2O9。发现在TS＝1000C烧结温度下得到Q·f＝151042GHz和,εr＝12.89；TS＝920C，性能达到：εr＝12.72；Q·f=77800GHz的最好值，烧结过程的X，y,z三向收缩率≤15％该陶瓷不与Ag内电极反应。

二、创新点

1.采用国内原材料，首次合成了Mg4Nb2O9并研究了其优良的高Q、低ε微波性能，通过添加低溶点的氧气化物的方法，形成液相烧结，将Mg4Nb2O9微波介质陶瓷的浇结温度由1400℃降低到了1000～1050℃，分别得到了中温烧结Ts=1050℃,εr=12.72,Q·f＝151042GHz

2.近一步采用多组员添加（V2O5和LiCO3），烧结温度降到了Ts=920C，性能达到：εr＝12.72

Qf=77800GHz的国际最好值。

三、发明的应用价值和市场前景

微波电子陶瓷是当前先进陶瓷材料领域最具活力、最有前途的组成部分，是电子、信息、计算机、通讯、激光、自动化、航空航天等领域的关键材料。移动通信、全球定位系统的快速发展，对微波陶瓷介质材料及其微波谐振器、微波滤波器等提出了广阔的市场需求。微波介质材料的应用很广泛，包括用作微波电路的载体，MW波导、MW屏。我们研究的Mg4Nb2O9微波介质陶瓷，具有优良的性能（Q·f≥135000GHz、ε＝12～13），可以作为微波谐振器和滤波器，广泛的应用于微波通信的器件上，尤其是高频微波通信的器件上，同时由于它的介电常数比较低，可以作为微波电路的载体—基板材料广泛的应用于微波通信。而使线路中的迟豫效应很小。

高温烧结型的微波元器件（烧结温度在1300℃以上），由于其电极材料必须采用耐高温的贵重金属，如白金（Pt）、钯（Pd）等，产品的成本很高。而烧结温度为1000～1250℃的材料（国内称为中温烧结型，国外称为低温烧结型），可用Cu，Ni或者高银/钯（Ag/Pd）比的内电极，使得产品的成本有很大的降低。

### （发明人：刘鹏等）

# WM－90催化清净燃油添加剂

一、发明创造简介

1.一种适合做汽油抗爆剂，汽油和柴油清净燃烧的添加剂，其特征是核心原料由指定厂家为适合本专利用途特别加工生产，该原料系铅，铁、锰以外的金属有机化合物，无毒，对环境友好，并与其他各原料组分按下列配比范围取值：金属有机化合物5-10，二氯乙烷5-10份，C5-C20有机酸钾5－10份，有机酸锂10-20份，有机酸5-10份，C5-C20有机胺5-10份，混合丁醇5-10份，二甲苯60-20份。

2.根据权利要求1所述的一种WM－90催化燃油清净添加剂的生产工艺，其特征在于依次包括以下步骤：

(1)在二甲苯中依次加入有机酸、氢氧化锂、氢氧化钾，搅拌均匀使其反应，并控制反应温度在80-100℃/4h，蒸去水分得到有机酸盐

(2)在二甲苯中依次加入有机酸、有机胺，搅拌均匀使其反应，并控制反应温度在100℃/3h，蒸去水分得到有机酰胺

(3)把上述两种混合组分与二氯乙烷、混合丁醇和金属有机化合物按比例复配，达到最终产品。

该发明的产品生产技术是新型添加剂，可以替代目前的Pb,Mn,Fe添加剂，在技术上具有领先地位，市场前景广阔。

二、创新点

是替代Pb,Mn,Fe添加剂的新型添加剂，在技术上具有领先地位，市场前景广阔。该发明的产品生产技术成熟，产权明晰自主。

三、发明的应用价值和市场前景

是市场急需要的产品，技术领先，市场前景广阔。

### （发明人：王博等）

# WM－19电化学催化氧化污水处理工艺技术

一、发明创造简介

1.一种电化学催化氧化污水处理新工艺技术，适应于一般工业废水，生活废水，河流湖泊等含有有机和无机污染物的污水连续处理，其特征是采用多电极，在5-20V，10－300A的直流电源作用下，发生多种电化学效应。

阳极：M+ne→Mn+以及4OH-+4e→2H2O+O2↑和2C1-＋2e→C12↑

阴极：2H++2e→H2↑

电解产生的Mn+也可以与水中OH-和O2作用，进一步水解、氧化为：

Mn++2(OH-)→M(OH)n    4M(OH)n-1+O2+2H2O→4M(OH)n

以达到自絮凝净化污水，为了提高废水处理效果和扩大范围，加入特制的固载化催化剂。该工艺技术具有脱硫、除铁、杀菌、絮凝、降低COD等功效，处理的水质分别达到相应指标，具有工艺简便、适应性强、成本低、劳动强度低、无二次污染等优点。

2.根据权利要求1所述WM－19电化学催化氧化污水处理工艺技术，其特征在于依次包括以下步骤：设备的加工生产，催化剂和备用调节剂的生产，设备的安装运行。

二、创新点

是污水处理，尤其油田注水处理的换代技术，在技术上具有领先地位，市场前景广阔。该发明的产品生产技术成熟，产权明晰自主。

三、发明的应用价值和市场前景

是市场急需的产品，技术领先，市场前景广阔。

### （发明人：王博）

# 键合有羧甲基―β―环糊精的二氧化钛光催化剂

一、发明创造简介

本发明介绍了一种键合有羧甲基-β-环糊精的二氧化钛光催化剂。该光催化剂由溶胶凝胶法制备，以钛酸丁酯为无机前驱体，以乙醇为分散剂，以冰醋酸为缓凝剂，引入羧甲基-β-环糊精，制得溶胶，再经水解聚合形成凝胶。以甲基橙为有机底物模型，测试了键合有羧甲基-β-环糊精的二氧化钛和单纯二氧化钛的光催化性能，结果表明前者光催化降解甲基橙15min时，脱色率即达到96.0％30min后，脱色率已大于99.2％，而此时后者的脱色率仅为47.6％。

二、创新点

该光催化剂中含有与二氧化钛直接键合的羧甲基-β-环糊精，其光催化性能比单纯的二氧化钛显著提高，且制备方法简便，设备要求低，组成容易控制。

三、发明的应用价值和市场前景

本发明涉及光催化降解有机物的键合有羧甲基-β-环糊精的二氧化钛光催化剂，其光催化性能显著，制备方法简便，设备要求低，组成容易控制，有一定的市场前景。

### （发明人：高子伟等）

# 蜂蜜灵芝酸牛奶及其制备方法

一、发明创造简介

本发明属于乳制品制备技术领域，涉及蜂蜜灵芝酸奶的生产方法，它包括对原料奶的处理，发酵剂的制备及酸奶发酵过程的各工序处理方法。本发明的产品与市售普通酸奶除具有蜂蜜的芳香味、含有蜂蜜和灵芝的有效成份外，在形态、口感滋味方面无过大区别，但其保健功能优于普通酸奶，特别适宜于老年、体弱多病者作为健康补品食用，对提高人民生活水平，促进人体健康具有积极意义。

二、创新点

1、酸奶发酵过程甜味剂以纯天然蜂蜜替代普通蔗糖。

2、发酵过程中甜味剂分批加入的两段工艺。

3、灵芝提取物的制备方法及与蜂蜜、乳酸发酵剂联合使用的工艺。

4、以蜂蜜、灵芝制备保健型酸奶的整体工艺技术。

三、发明的应用价值和市场前景

该发明将酸奶与蜂蜜和灵芝有机结合，既提高了酸奶的营养价值，又克服了蜂蜜与灵芝食用不方便的困难，对提高人体健康具有一定的意义，具有广阔的市场前景。

### （发明人：王喆之等）

# 硝基苯敏感荧光传感薄膜的制备方法

一、发明创造简介

将丹磺酰和芘经柔性长臂共价结合到玻璃、石英表面，实现了对硝基苯的液相和气相传感，该薄膜对硝基苯等含硝基化合物敏感，传感性能优越，有可能在爆炸品、污染物检测等方面获得应用。

将丹磺酰和芘等多环芳烃氨基衍生化，再进一步与在玻璃、石英等基片表面单层组装的3－缩水甘油丙醚基三甲氧基硅烷的环氧基反应，从而化学键合到固体基质表面，形成单层组装的荧光传感薄膜材料。由于连接荧光物种与基质的连接臂为柔性疏水长臂，其在极性介质中，会由于疏水相互作用而发生压缩、团聚，形成一层不同于本体相和固体基质的连接臂薄层。而荧光物种则由于疏水性而被包覆于连接臂层。因此，在极性介质如水中的一些猝灭剂并不能全部接触到荧光物种而发生猝灭，只有那些弱极性且能和荧光物种发生特异吸附的猝灭剂才能有效地进入连接臂层，充分接触荧光物种而有效地猝灭荧光传感薄膜的荧光发射。本发明就是基于上述考虑而设计制备了相关传感薄膜材料。

二、创新点

首次制备了对硝苯类化合物异常敏感的以丹磺酰或芘为传感元素，经由柔性长臂连接的传感薄膜材料。

三、发明的应用价值和市场前景

本发明提供了一种对硝基苯等爆炸品或有机毒性化合物选择性检测的高灵敏的荧光传感薄膜的制备方法。

本发明的突出意义在于创制了一种新材料，该材料器件化后，可以利用现行仪器实现对上述物质的特异检测，此外，此类薄膜材料传感机理与已有传感材料完全不同，仪器化前景，应用前景看好。

### （发明人：房喻等）

# 香紫苏内酯的绿色合成方法

一、发明创造简介

本发明涉及一种由二萜类化合物如香紫苏醇及其衍生物或冷杉醇合成1，2，3a，4，5，5a，6，7，8，9，9a，9b—十二氢－3a，6，6，9a－四甲基萘并〔2，1－b〕呋喃酮，即香紫苏内酯的绿色方法。该方法使用清洁、廉价的过氧化氢溶液为氧化剂，用含有过渡金属元素的化合物为催化剂，在一定温度和相转移催化剂的存在下，在无溶剂存在下或者有有机溶剂存在的情况下，一步制得香紫苏内酯，其收率高于现行生产中的实际收率。

二、创新点

本发明研究出一种新的合成香紫苏内酯的绿色、高效方法和工艺。与现行路线相比，所用氧化剂价廉、清洁、无污染、工艺过程短、生产成本低、反应后处理简单。是一条从未见文献报道的，适合于工业化大规模生产的绿色途径。

三、发明的应用价值和市场前景

香紫苏内酯是一种重要的龙涎香型合成香料，也是合成香料降龙涎醚以及合成一些具有重要药理活性化合物的重要中间体。降龙涎醚是一种价格极其昂贵的顶级合成香料之一，主要由香紫苏醇和香紫苏内酯合成而得。而香紫苏醇在陕西尤其陕北地区资源丰富。制取香紫苏内酯新方法的实施将会带来巨大的经济效益，同时对于我国的香料工业、农业都有重要意义。

### （发明人：魏俊发等）

# 一种合成环氧香紫苏醇的新方法

一、发明创造简介

本发明涉及一种合成环氧香紫苏醇〔化学名82，13—二羟基－15，16－环氧赖伯当〕的新方法。具体是以香紫苏醇化学名82，13—二羟基－15，16－二脱氢赖伯当〕为原料。用价廉、清洁的过氧化氢溶液为氧化剂，在含过渡金属元素的化合物催化下，在一定温度和有机溶剂存在下，在有相转移催化剂和无相转移催化剂的情况下，制取环氧香紫苏醇，产率几乎定量。该方法较报道的间氯过苯甲酸法和过硼酸盐法，成本低，对环境的压力小。

二、创新点

本发明提供一种合成环氧香紫苏醇的高效简洁的新工艺方法。该方法使用清洁、价廉氧化剂过氧化氢，在较短时间内得到几乎定量的收率。比起已报道的间氯过苯甲酸法和过硼酸盐法，成本低，对环境的压力小。

三、发明的应用价值和市场前景

环氧香紫苏醇是合成降龙涎醚和香紫苏内酯的重要中间体。也是制备香紫苏四醇和天然稀少的（＋）－B－Epimanoyl oxide的重要原料。它可以直接或间接合成价格极其昂贵的顶级合成香料降龙涎醚。该发明充分利用陕西丰富的天然资源香紫苏醇高效地合成环氧香紫苏醇，不仅对我国香料工业，而且对该地区的农业、生态环境都有重要意义。

### （发明人：魏俊发等）

# 草酸盐沉淀法制备球形Y2O3:Eu荧光粉

一、发明创造简介

本发明涉及一种可用于三基色荧光灯和场发射显示器的稀土激活Y2O3:Eu荧光粉及其制造方法。目前，稀土发光材料已经成为信息显示、照明光源、光电器件等领域的支撑材料，因此，新型荧光材料的研究和应用一直是材料化学和材料物理研究的重要领域之一。

本发明的目的在于提供一种能够增强Y2O3:Eu阴极射线发光强度、减小颗粒度、改善颗粒表面状态的制造方法。采用本发明制备的荧光粉具有发光强度高、粉末颗粒度可控、颗粒表面光滑的优点，可以适合不同器件的特殊要求。可控制荧光粉颗粒为粒径在2～5μm范围的近似球形颗粒，利用本发明制造的荧光粉稳定性高、成本低。

二、创新点

1.采用不同的草酸比例，控制激活剂在荧光粉中的分布，以达到提高发光强度的目的。

2.在荧光粉中采用不同的元素进行掺杂，提高荧光粉的发光强度。

3.采用多次不同温度烧结对荧光粉的颗粒进行控制。

4.在烧结过程中使用适当的无机盐以控制荧光粉的颗粒分布和颗粒形状。

三、发明的应用价值和市场前景

Eu激活的Y2O3由于具有较高的稳定性，良好的发光性能，成为场发射显示器件和三基色荧光灯选用的红色荧光粉。目前国内生产的荧光粉发光强度低于国外同类产品、颗粒形貌不规则、颗粒大小不均匀在很大程度上制约了发光器件性能的提高。生产发光强度高、颗粒形貌规则、颗粒分布均匀的荧光粉是我国荧光粉应用行业中迫切的要求。

### （发明人：焦桓等）

# 一种醇催化合成二茂钛配合物的新方法

一、发明创造简介

本发明介绍了一种醇催化合成取代水杨酸二茂钛配合物的新方法。该方法是以甲醇或乙醇为催化剂，以氢氧化钠为吸收剂，在常温常压及溶剂无需严格除水除氧的情况下，“一锅”反应即可制得取代水杨酸二茂钛配合物。具有制备工艺简单，催化剂易得，产率高，产品后处理容易，成本低廉等特点。

二、创新点

以价廉易得的甲醇或乙醇为催化剂，简便合成二茂钛配合物。其具有制备工艺简单易行，对设备无特殊要求，催化剂简单易得，溶剂无需严格除水除氧，产率高，产品的后处理过程容易实现，成本低廉等特点。

三、发明的应用价值和市场前景

本发明涉及具有潜在抗癌活性的取代水杨酸二茂钛配合物的合成方法，其简单易行，有一定的市场前景。

### （发明人：高子伟等）

# 数码脑功能仪

一、发明创造简介

跨颅电刺激是将刺激电极置于颅骨肤表面，通一微弱电流（1Ma以下）达到改变大脑活动的方法。近年来，跨颅电刺激作为一种增强大脑皮层功能的技术被重新重视，研究表明，跨颅电刺激具有以下作用：1.跨颅电刺激能增强大脑皮层的功能，哈佛大学的Fregni等最近用阳极直流电跨颅刺激人的左侧前额叶皮层，结果表明，可以提高志愿者工作记忆作业的准确度，我们的实验也观察到同样的结果，2.跨颅电刺激能引起大脑皮层功能可塑性变化，哥丁根大学的Nitsche，米兰大学的Priori等近年来用强度微弱的直流电/低频脉冲跨颅刺激大脑皮层运动区，观察到阳极电刺激提高了诱发电位的百分数且具有后作用，3.跨颅电刺激可治疗大脑疾病，我们目前用微弱的跨颅直流电，低频脉冲跨颅刺激抑郁症模型大鼠的左侧前额叶（没发表的研究），发现阳极直流电，低频脉冲电刺激能改善模型动物的抑郁行为，并使模型动物左侧大脑前额叶，海马的单胺类递质含量回转到正常水平。

基于跨颅电刺激研究结果，我们拟设计数码脑功能仪，该仪器具有安全性，多功能，小型化，低价格的特点。仪器输出直流恒稳电流，正相低频脉冲，负相低频脉冲三种型式的电流刺激信号。输出的电流强度范围为0.5-5MA。电极用能吸附溶液的凝胶材料做成，通过溶液导电进行刺激，消除金属电极直接作用于头皮而引起的皮肤和脑损伤。该仪器电路核心部分用单板机产生并处理各种信号，通过液晶屏幕显示各种刺激参数，使用触摸开关进行各种操作。电源使用干电池，减小了仪器的尺寸，便于携带和随时使用。我们企望，该仪器能够增强正常人的大脑功能/治疗患者的大脑疾病。

二、创新点

1.单板机的使用简化了电路。单板机产生和处理直流和脉冲电信号；触摸开关和液晶屏幕实现了对多个刺激参数的控制和显示。

2．输出电流保证了跨颅电刺激的安全性。由于和跨颅电刺激安全性相关的是电流而非电压，稳定的，微弱的电流刺激头皮，保证了跨颅电刺激的安全性。

3．电流的上升和降低使用阶梯式变化。直流电和正相脉冲通电时，负相脉冲断电时，会使神经细胞产生类似于损伤电位的电位变化，这对神经细胞的功能是一种损伤，为了防止电刺激的这种副作用，通过电路的编程，使输出电流的上升和降低形成阶梯式变化。

三、发明的应用价值和市场前景

1.由于能提高正常人的脑功能，可用于脑功能的开发，提高智力水平，尤其是学生。

2.由于能治疗大脑疾病，可用于大脑皮层功能低下/亢进等疾病的治疗，如抑郁症，癫痫等。另外推测对皮层语言区功能低下而引起的语言活动困难，因皮层听觉区功能障碍所致的听觉障碍、语言活动障碍有一定的治疗作用。

3.由于是一种刺激器且价格便宜，可作为中学生物实验中的刺激器而广泛使用。因此，本仪器有重要的应用价值和诱人的市场前景。

### （发明人：郭进）

# 钛酸锶钡/正钛酸镁复合陶瓷及其制备方法

一、发明创造简介

移相器是相控阵技术的关键部件，目前用作移相器的材料主要是铁氧体和PIN二极管，然而由于这类材料制作的移相器可靠性低、器件插入引起的损耗大、价格昂贵、体积大等缺点限制了它在特殊军事和商业方面的应用。铁电移相材料由于它具有诸多优异的介电性能成为目前有关移相材料领域内的一个热点。在诸多的铁电移相材料中钛酸锶钡/氧化镁复合材料的综合性能最优，但其存在介电可调度低和烧结温度高的缺点。本发明旨在提供一种介电可调度高、烧结温度低、工艺简单、稳定的移相器用新材料。

二、创新点

（1）本发明提供了一种制作移相器用钛酸锶钡基复合陶瓷新材料，能够基本上满足相器的应用要求。

（2）所制备新材料的性能可与目前报道的制作移相器用综合性最佳的钛酸锶钡/氧化镁复合陶瓷材料相媲美。

（3）该新材料比目前报道的用于制作移相器的材料具有较低的烧结温度。

三、发明的应用价值和市场前景

本发明提供的新材料除用来于移相器外，还可以在延迟线、可调带通和带阻滤波器、电压控制的振荡器、共振器等可调微波器件中。可使该类器件具有高调制速度、低损耗、体积小、质轻、价格便宜等特点。市场需量大，前景广阔。

### （发明人：刘鹏）

# 夹心式径向振动压电陶瓷超声换能器

一、发明创造简介

在功率超声技术中，功率超声换能器是一个至关重要的部分，它决定了超声设备的性能。在传统的功率超声技术中，夹心式一维纵向振动超声换能器得到了最为广泛的应用。它具有功率大、效率高等优点。但是，由于设计理论的限制，夹心式一维纵向振动超声换能器的振动方向仅仅限于换能器的纵向振动方向，即其振动能量的辐射方向是一维的，而且其横向尺寸不能超过换能器发射频率对应波长的四分之一，这就限制了此类换能器辐射能量的提高及其能量的辐射方向。

为了克服这一问题，经过多年的研究，我们提出了一种二维的大功率超声换能器，即夹心式径向复合超声换能器，此类换能器不仅可以使超声的辐射方向由一维的变成二维的，而且可以辐射大功率超声，我们希望，此类换能器可以在超声清洗、超声化学以及超声液体处理大功率超声技术中。

二、创新点

1、提出了一种新型的功率超声换能器。

2、得出了此类换能器的机电等效电路。

3、得出了此类新型换能器的工程实际理论。

三、发明的应用价值和市场前景

1、为超声清洗等液体处理技术提供一种全新的大功率声学辐射器。

2、该超声换能器可望在超声化学、超声废水处理、超声清洗以及大功率超声液体处理技术中获得广泛应用。

### （发明人：林书玉）

# 富氧磁化水制备方法与装置

一、发明创造简介

富氧水与磁化水的“生物化学效能”已为人们所认识。目前已用于生活、环境、农业等领域。但已有的富氧水和磁化水制备方法繁杂，且制备的水溶氧量低、设备造价高、耗能大、安全性差，不能很好的满足生产与生活需要。

本发明采用磁聚氧技术从空气中直接取氧，然后对水体进行同步的富氧与磁化，在脉冲超声的作用下，使吸附氧快速解吸并溶于水中，制备出高溶氧量的富氧磁化水。本发明可使静态水富氧与磁化，也可对大流量水体进行富氧与磁化。可广泛用于污水净化、空气净化、活性水制备及农业灌溉等领域。

二、创新点

本发明首次将磁性聚氧、磁化水溶氧及脉冲超声解吸技术高效集成，将水体的磁化与富氧同步进行，显著提高了水体的溶氧能力与溶氧量。

三、发明的应用价值和市场前景

可广泛用于污水净化、空气净化、活性水制备及农业灌溉等领域。

### (发明人：张宗权)

# 富氧空气发生装置

一、发明创造简介

生活在封闭空间（如空调房间、空调火车、空调汽车中）及高海拔地区的人们，常产生头痛、疲劳和工作效率低下等问题。其主要原因空气污浊和缺氧所致。尽管空调房间及车辆中可通过供新风解决补氧换气问题，但必然造成能源的巨大浪费，高海拔地区更无法解决补氧问题。向封闭空间供给适量洁净的富氧空气，既可补充氧气消耗、又不致增加多少电能损耗，被认为是一种可行的方法。同时高海拔地区工作人员呼吸富氧空气是缓解疲劳、提高工作效率的有效方法。另外，富氧燃烧是减少氧化物排放量的有效方法，目前在节能、环保领域已获得广泛应用。因此如何用最简单的方法产生高富氧量的空气，一直是相关领域近年来的热点问题。

本发明将磁场聚氧技术与负离子空气净化技术以特有结构相结合，构成一种全新的结构简单、富氧度高同时具有空气净化功能的富氧空气发生装置。可用于密闭空间的富氧通风、高原补氧及富氧燃烧气源。

二、创新点

本发明首次将磁场聚氧技术与负离子空气净化技术相结合，利用“烟囱效应”产生的自吸作用，构成一种结构简单、耗能低，能自动连续不断的从空气中分离氧气的富氧空气发生装置。

三、发明的应用价值和市场前景

本发明可用于封闭空间的富氧通风、高原补氧及富氧燃烧气源。

### （发明人：张宗权）

# 空气清新装置

一、发明创造简介

森林中、瀑布旁往往给人一种心旷神怡、疲劳顿失的感觉。究其原因，关键是此时人们所呼吸空气的品质，即空气中的负离子和含氧量远高于城市中的室内空气。因此人们千方百计想在日常工作生活的环境中，营造一种高负离子含量和高富氧量的呼吸环境。以提高工作效率、有益健康。如新兴于城市中的“氧吧”，即是人们的有效尝试。但这种环境中往往要采用专用氧源，且成本高、危险性大，无法在普通场合推广应用。

本发明采用磁性聚氧与磁化水溶技术，从空气中直接提取氧气并溶于水中，形成富氧磁化水，同时采用超声雾化技术，将富氧磁化水快速雾化，产生高负离子与氧气含量的水雾，导入生活空间，达到清新与净化空气的目的。本发明较已有的雾化式空气净化器，其有益效果是，能源源不断的向室内补充所需的空气负离子与氧气，同时雾化后的磁化水的吸尘降尘效果明显优于普通水的除尘效果。本发明结构简单、造价低、补氧能力强。可广泛用于家庭、办公与公共场所。

二、创新点

本发明首次给出以空气为气源制备富氧磁化水并将富氧磁化水雾化用于室内空气清新与净化的技术方案。

三、发明的应用价值和市场前景

本发明可广泛用于家庭、办公及公共场所的空气净化与清新。

### （发明人：张宗权）

# 挂式四氢双环戊二烯的制备方法

一、发明创造简介

本发明采用将两种不同的催化剂分层加入到催化剂评价装置的固定床反应器上，一步将双环戊二烯与氢气进行催化反应制备成挂式四氢双环戊二烯，所使用的催化剂制备工艺简单、无腐蚀性、对设备要求低，本发明具有操作简单、重复性好、环境污染小、能耗低等优点，所制备的挂式四氢双环戊二烯经气相色谱质谱联用仪和超导傅立叶数字化核磁共振仪进行物质鉴定，鉴定结果与标准图谱一致。

二、创新点

本发明采用将两种不同的催化剂评价装置的固定床反应器上，一步将双环戊二烯与氢气进行催化反应制备成挂式四氢双环戊二烯，所使用的催化剂制备工艺简单、无腐蚀性、对设备要求低，本发明具有操作简单、重复性好、环境污染小、能耗低等优点，所制备的挂式四氢双环戊二烯经气相色谱质谱联用仪和超导傅立叶数字化核磁共振仪进行物质鉴定，鉴定结果与标准图谱一致。

三、发明的应用价值和市场前景

挂式四氢双环戊二烯应用前景广阔。

### （发明人：刘昭铁）

# 组合式空气净化系统

一、发明创造简介

空气质量对健康的影响，已引起人们的普遍关注。室内空气污染对健康造成的损害时有报道，如何向人们提供一个洁净的生活空间，近年来一直是国内外专业人员的热点课题。采用物理化学方法净化空气，是目前比较有效的方法，但不论是物理方法中的静电除尘法、机械过滤法、低温等离子法还是化学方法中的臭氧法、光催化法都存在效率低和使用方面的局限性问题。

本发明创造性的将光催化法、紫外光杀菌法、水雾空气清洗技术和离心除雾技术有机结合、高效协同，构成一种结构简单、除尘杀菌效率高，适合大流量空气净化的净化系统。

二、创新点

本发明首次采用旋转式光催化净化床，将光催化净化与水雾空气清洗技术和离心除雾技术高效结合，既保证了光催化净化效能的充分发挥，又使得整个系统具有低气阻和高净化效能的特点，更适合于净化难度较大的大流量空气的净化。

三、发明的应用价值和市场前景

本发明可广泛用于大流量污染空气的杀菌净化。

### （发明人：张宗权）

# 一步制备挂式四氢双环戊二烯的方法

一、发明创造简介

本发明所要解决的技术问题在于克服以往挂式四氢双环戊二烯制备方法的缺点，例如制备过程复杂、能耗大、环境污染严重等，提供一种一步将双环戊二烯催化合成挂式四氢双环戊二烯的工艺，操作简单、环境污染小、能耗低的挂式四氢双环戊二烯的制备方法。

二、创新点

利用固定床反应器一步将原料双环戊二烯催化合成挂式四氢双环戊二烯。

三、发明的应用价值和市场前景

能更加充分的利用石油资源，是现代新型高超音速飞行器的理想燃料，也是目前应用范围最广、用量最大、综合性能最好的高密度烃燃料。

一步合成挂式四氢双环戊二烯，对环境无污染，反应温度低，后处理简单，前景广阔。

### （发明人：刘昭铁）

# 在超临界二氧化碳流体中β-羟基酮化合物的
制备方法

一、发明创造简介

借助超临界流体密席随温度和压力的变化可连续可调的原理，通过调控超临界二氧化碳介质的性质，改变反应物、催化剂和产物在介质中的相对溶解性和传质行为，提高催化反应效率，从而实现在超临界二氧化碳流体中制备β-羟基酮化合物的方法。本发明所要解决的技术问题在于克服上述β-羟基酮化合物制备方法的缺点，提供一种工艺步骤简单、环境污染小、产率和催化剂的对映选择性高的在超临界二氧化碳流体中β-羟基酮化合物的制备方法。

二、创新点

本发明所要解决的技术问题在于克服上述β-羟基酮化合物制备方法的缺点。提供一种工艺步骤简单、环境污染小、产率和催化剂的对映选择性高的在超临界二氧化碳流体中β-羟基酮化合物的制备方法。

三、发明的应用价值和市场前景

本发明实现反应的经济性，降低产品的成本。本发明工艺步骤简单、环境污染小、产率和催化剂的对映选择性高。制备的β-羟基酮化合物可作为很多天然产物不对称合成的重要中间体。

### （发明人：刘玲等）

# 在超临界流体中制备聚乙烯衍生物的方法

一、发明创造简介

本发明所要解决的技术问题在于克服以往在超临界流体中聚乙烯衍生物制备方法工艺流程所存在的缺点,例如原料浪费、分子量分布宽、反应过程可控性差等，提供一种设计合理、方法简单、环境污染小、产率高、分子量分布小的在超临界流体中制备聚乙烯衍生物的方法。

二、创新点

提供一种设计合理、方法简单、环境污染小、产率高、分子量分布小的在超临界流体中制备聚乙烯衍生物的方法。

三、发明的应用价值和市场前景

本发明实现反应性价比的提高，降低产品的成本，提高了原料的利用率和产品的性能。本发明工艺设计合理，环境污染小，产率高，反应过程可控性增强。为原有聚乙烯衍生物生产工艺改进提供技术参考，在含氟高分子材料生产领域应用的前景广阔。

### （发明人：刘昭铁）

# ＺnＳe纳米带的温化学制备方法

一、发明创造简介

本发明提供了一种在锌片上制备硒化锌纳米带的简易湿化学方法。主要特征在于本方法属于溶剂热合成法，以金属锌片为锌源，单质硒为硒源，在乙二胺溶剂中，通过锌片与硒粉和KBH4的溶剂热反应，在具有聚四氟乙烯内衬的金属反应釜内，在预设温度保温预定时间，锌片表面原位制备出硒化锌前驱体。该前驱体在300°C下退火，锌片表面制备的前驱体释放出乙二胺分子，得到六方相纤锌矿结构的纯硒化锌。通过改变KBH4的用量、溶剂热反应温度以及溶剂热反应时间，可以获得不同尺寸的硒化锌纳米带。在最优化的条件下，可以得到长度约为20-50um,宽约为60-100nm，厚约为40nm的硒化锌纳米带。该合成技术具有工艺简单、设备成本低、制备成品重复性、一致性好的特点，可进入中间放大试验。所制备的ＺnＳe纳米带可作为制备光致发光和电致发光器件、激光器和太阳能电池等光电器件的材料。

二、创新点

本发明采用锌片作锌源，在乙二胺体系中，通过锌片与Ｓe和KBH4的溶剂热反应，通过控制KBH4的用量，在锌片表面上原位生长出不同尺寸的ＺnＳe纳米带前驱体，该前驱体在Ar气氛围中，300°C下退火1小时，释放出乙二胺，制备成ＺnＳe纳米带本发明与已有的制备ＺnＳe纳米带的湿法相比，具有工艺简单、设备成本低、重复性好、所制备的ＺnＳe纳米带长等优点，可进入中间放大试验。

三、发明的应用价值和市场前景

可以用来制作蓝绿发光二极管、光致发光和电致发光器件、激光器和太阳能电池。

### （发明人：杨合情等）

# 微波辅助固化反应制备酚醛纤维的方法

一、发明创造简介

本发明的目的是提供一种微波辅助固化反应制备酚醛纤维的方法。该方法具有固化反应时间短，制品同常规的固化反应所得酚醛纤维，结构性能相类似。本发明采用酸和醛组成的固化浴，在微波辐射作用下，通过调控升温速率和反应温度，使酚醛树脂熔融纺丝所获初生纤维，在低温下表皮的固化及高温下固化剂分子向纤维内的扩散和反应达到最佳匹配，在短时间内获得高度交联化酚醛纤维。

二、创新点

首次采用微波辅助固化制备酚醛纤维，在短时间内完成固化反应，获得高度交联化酚醛纤维，且制品性能与采用传统加热回流方法所得制品性能相当。

三、发明的应用价值和市场前景

具有潜在的市场应用前景。

### （发明人：董文生等）

# 一种在多孔不锈钢基体上制备TiO2
微滤膜的方法

一、发明创造简介

膜分离技术是二十世纪开发成功的新型、高效、精密的分离技术，广泛应用于国民经济各重要领域。在膜科学技术领域中，开发较早的膜材料是有机高分子聚合物膜，即有机膜。有机膜的热稳定性和抗腐蚀性差、不易清洗、寿命短。随后开发的无机陶瓷膜的热稳定性和抗腐蚀性比有机膜好，然而陶瓷基体脆性大，使用中容易发生突然损坏。由此可见，膜材料是制约膜分离技术发展与应用的瓶颈。

本发明的目的是公开一种在多孔不锈钢基体上制备具有分离功能的TiO2陶瓷微滤膜的制备方法。本发明的技术方案是：利用钛酸正丁酯水解得到TiO2→向溶胶中添加黏合剂→陈化制得涂膜液→将多孔不锈钢基体清洗后晾干→用浸涂法涂膜→干燥→将干凝胶膜进行热处理→得到多孔TiO2陶瓷膜。

二、创新点

1、获得一种新的微滤膜材料，进而可开发新型膜组件；

2、该膜材料可承受高温、高压、高酸碱和反向清洗。

三、发明的应用价值和市场前景

我国食品加工企业亟待用更先进可靠的不锈钢基体TiO2陶瓷微滤膜进行改造。这种膜材料还将在环境、化工、生物工程和医药等领域得到广泛应用。根据预测，我国无机膜（包括金属膜）及设备的市场容量在20亿人民币以上，年递增率在35%以上，市场前景十分看好。这给金属膜分离技术提供了很好的发展商机。

### （发明人：仇农学）

# 聚氨酯泡沫填缝剂在修复潮湿古代墓室
壁画空鼓中的应用

一、发明创造简介

空鼓是分布十分广泛的壁画病害之一，但至目前，治理壁画空鼓病害技术主要集中在干燥环境中。而对于潮湿环境中的墓室壁画空鼓病害治理未见相关报导，如陕西乾陵唐墓壁画。敦煌与西藏三大重点文物壁画空鼓病害与唐乾陵墓室壁画空鼓病害情形有本质区别，前者发生空鼓病害的壁画墙体与地仗强度高，后者由于长期处在RH大于90%的环境中，壁画墙体与地仗层潮湿酥软，不能承受重压，空鼓面积大，随时有脱落自毁的危险。对于大面积壁画空鼓，特别是处于墓室潮湿环境中悬空状态的壁画，使用比重大、固化慢的填充材料会导致其脱落自毁。当前迫切需要解决的技术问题是提供一种重量轻、粘接能力强、适应于修复古代壁画空鼓特别适应于古代墓室壁画空鼓病害的修复材料。

二、创新点

本发明所要解决的技术问题在于克服灌浆技术修复古代壁画空鼓所用无机灌浆材料的缺点，采用聚氨酯泡沫填缝剂修复潮湿古代墓室壁画空鼓。

三、发明的应用价值和市场前景

我国墓室壁画遗存丰富，因此该项技术将在治理壁画空鼓领域中具有广泛的应用前景。

### （发明人：李玉虎等）

# 单晶ZnO纳米线的锌—草酸盐的水热法制备

一、发明创造简介

一种单晶ZnO纳米线的水热制备方法，包括预处理锌片、配制草酸溶液、配制氢氧化钠溶液、配制pH为6~8的草酸钠溶液、制备单晶ZnO纳米线工艺步骤。本发明与现有的制备单晶ZnO纳米线方法相比，具有方法简单、操作简便、原料易得、产品成本低、重复性好、适合工业化生产等优点。所制备的单晶ZnO纳米线可作为制备低压和短波发光二极管、二极管激光器、化学和生物传感器等光电器件的材料。

二、创新点

本发明通过锌片在草酸钠溶液中进行水热反应制备成直径为50~300nm、长度为50um~1mm单晶ZnO纳米线。本发明与现有的制备单晶ZnO纳米线方法相比，具有方法简单、操作简便、原料易得、产品成本低、重复性好、适合工业化生产等优点。所制备的单晶ZnO纳米线可作为制备低压和短波发光二极管、二极管激光器、化学和生物传感器等光电器件的材料。

三、发明的应用价值和市场前景

所制备的单晶ZnO纳米线在纳米尺度的光电器件尤其是在O2、C2H5OH等各种化学和生物传感器中具有巨大的应用价值。

### （发明人：杨合情等）

# 用于烯烃二羟基化反应的固载离子液体
催化剂及其制备和用法

一、发明创造简介

本发明涉及一种在固载离子液体催化体系中，用稀H2O2溶液氧化烯烃二羟基化的方法。其中的催化剂是以单层或多层咪唑离子液体修饰了的无机物为载体，负载过渡金属催化活性中心制备而成。在该催化体系中，无有机溶剂或有有机溶剂情况下，在酸性条件下以H2O2溶液催化氧化烯烃，经二羟基化反应合成邻二醇。固载离子液体催化剂充分将非均相催化剂易于分离与离子液体的匀相催化的优点结合，经简单过滤处理可回收重复利用数次而活性降低不明显，而且负载的过渡金属活性中心廉价易得；与传统方法相比，反应以低浓度的H2O2做氧化剂，水是唯一副产物，清洁环保，避免了使用有机过酸造成的污染；底物转化率与邻二醇的收率较高。

二、创新点

以固载离子液体负载过渡金属活性组分作为非均相催化体系，用稀H2O2溶液直接催化氧化烯烃二羟基化制备邻二醇。

三、发明的应用价值和市场前景

本发明的固载离子液体催化体系中烯烃直接二羟基化为邻二醇是一种重要的有机氧化反应，许多二羟基化的产物都是用途广泛的有机化工原料或中间体。比如：1，2一环已二醇，环已稀直接催化二羟基化的产物，可用作医药农药、高等涂料、表面活性剂、橡胶助剂、高分子调节剂、液晶材料、增塑剂、阻燃剂等原料。尤其，以1，2-环已醇为原料催化脱氢制备邻苯二酚是一条颇有前途的工艺路线，但其关键在于获取大量廉价的1，2-环已二醇。但迄今，邻二醇尚无大规模生产方法，主要由于传统的烯烃二羟基化反应工艺中仍存在以下一种或几种缺点：催化剂或氧化剂有毒、成本高，需要高浓度的H2O2，操作危险、成本增加，反应收率低，分离纯化复杂，催化剂回收利用困难等。本发明开发的邻二醇制备工艺中尤其是无溶剂和烯烃过量工艺简单实用，反应完毕过量的烯烃可回收，催化剂过滤回收，可重复再利用至少八次而活性降低不明显，1，2-环已二醇选择性为94%，分离收率可达92%。该工艺的成功开发将有望推动邻苯二酚工业生产及相关精细化工产品的变革。

### （发明人：魏俊发等）

# 枢纽互通式立体交叉设计

一、发明创造简介

本发明公开一种新型枢纽互通式立体交叉设计。采用菱形立体交叉加一定距离建跨线桥使各转弯车辆右出右进，无冲突点，无滞留等待，且工程费用基本不变，特别是占地面积小。该设计既减少筑路征地成本，又使大量平原地区耕地得以保护，将为人类的生存和发展留出更大空间。

二、创新点

采用菱形立体交叉并在一定距离建跨线桥。

降低筑路征地成本，特别在平原地区，使立交附近土地得到更好保护。

三、发明的应用价值和市场前景

经济的发展离不开高速公路，一方面修建越来越多高速公路使中国耕地的减少愈加雪上加霜，另一方面大雪、大雾等恶劣天气道路无法正常使用，诸多原因可以证明，这种新型高速公路的应用价值和市场前景会越来越好。

### （发明人：李根明等）

# 芳基乙醛酸乙酯的无溶剂合成方法

一、发明创造简介

芳基乙醛酸（酯）是一类重要的药物、农药合成原料及手性化合物合成前体，由它可以合成许多具有重要功能的药物、农药及手性化合物。本发明公开了一种芳基乙醛酸乙酯的无溶剂合成的方法。该方法以三氯化铝为催化剂，芳烃和草酰氯单乙酯在无溶剂条件下在研钵中研磨直接可得到芳基乙醛酸乙酯，通过简单的水洗就可将催化剂与未反应的原料除去，简化了操作步骤，后处理简单；通过无溶剂的研磨反应，提高了反应的选择性，减少了副产物生成。

二、创新点

本发明采用了无溶剂的方法来合成芳基乙酫酸乙酯，与以往文献报道的该类化合物液相制备方法相比，克服了溶剂在使用前必须进行干燥处理的繁杂过程，简化了操作步骤，反应原料与催化剂通过简单的水洗就可除去，后处理简单；通过研磨反应提高了选择性，减少了副产物的生成，产率高；采用无溶剂研磨方法，大大减少了有机溶剂的用量，对环境友好，适合于大规模生产。

三、发明的应用价值和市场前景

芳基乙醛酸乙酯是一类重要的有机合成中间体，它经不对称加成或缩合可合成M受体拮抗剂；经不对称还原可得到手性芳基-a-羟基酸，该羟基酸是合成手性药物如布洛芬、萘普生等的重要中间体及核磁共振法确定手性化合物绝对构型的辅助试剂；经不对称氨化可制取一系列氨基酸，用以制取防治心血管及高血压疾病的肽类药物；与胺、肼类缩合可制取三唑啉型及三嗪型除草剂等等，而文献所报导的这类物质合成方法，具有难控制，产率低，分离复杂的缺点，本发明的方法克服了上述缺点，具有极其广泛的应用价值与市场前景。

### (发明人：李宝林)

# 固载离液体-纳米金属粒子催化剂及其制备和
在芳胺合成中的应用

一、发明创造简介

本发明涉及一种固载离子液体-纳米金属粒子催化剂及其制备和在芳胺合成中的应用。通过键合作用将离子液体固定在载体材料上制备固定的离子液体，再与含有过渡金属的催化剂活性组分或催化剂前体相结合，实现催化活性中心在基础催化剂上的负载，经过还原交换等步骤得到固载离子液体-纳米金属粒子催化剂，进一步应用于催化反应。在常温常压和无溶剂或以水作溶剂的条件下，催化芳香族硝基化合物加氢制取高品质芳胺。该工艺具有反应条件温和、反应过程清洁、没有副产物和废弃物产生，不会造成环境污染。而且固载离子液体-纳米金属催化剂能够多次循环使用，在延长催化剂寿命的同时有效的降低了催化剂的成本，具有良好的工业应用价值。

二、创新点

1、催化剂前体与固定的单层或多层离子液体作用制备固定的单层或多层离子液体稳定的纳米过渡金属催化剂；

2、第一次将此固定的单层或多层离子液体稳定的纳米过渡金属催化剂应用于芳香族硝基化合物的催化加氢反应。

三、发明的应用价值和市场前景

芳胺是一类重要的有机原料和中间体，广泛应用于化工、医药、染料、农药等领域，可用来制备农业化学品、染料、医药和高分子材料等。催化加氢是将硝基化合物还原为相应芳胺的一个简单、干净和经济的方法，也是目前工业生产中的主要方法。世界年产430多万吨苯胺中，用催化加氢工艺生产的就占85%。现行的最主要的生产方法主要是液相催化加氢。液相催化加氢工艺技术发展的核心是研究开发新型催化剂以及提高催化性能，目前存在的主要问题是催化剂的使用寿命不理想，以及必需使用大量易挥发、有害、危险的有机溶剂，容易造成环境污染、溶剂回收复杂、成本升高。在常温常压和无溶剂或以纯水为溶剂的条件下进行，可以达到定量的转化率和收率，并且具有长的使用寿命。

### （发明人：魏俊发）

# 固载多层离子液体及其制备方法和用途

一、发明创造简介

本发明涉及一类固载多层离子液体及其制备方法和用途，其特征在于：连接于载体上的有机侧链含有两个或两个以上咪唑鎓离子，并通过硅烷化连接基以共价键与载体连接。这样可避免吸附型固载离子液体的流失问题，同时与现行的固载单层洣唑离子液体相比其负载催化活性组分的量大大提高，从而增加催化活性、减少催化剂用量、延长催化剂使用寿命。它们具有更多层离子液体均相体系特征，同时具有可设计结构，使得固载多层离子液体及其复合催化剂可适用于氧化反应、付克反应、加成或消除反应、还原反应、亲核取代、烷基化等有机反应。

二、创新点

本发明的固载多层离子液体催化剂创新点在于：连接于载体上的有机侧链含有两个或两个以上咪唑鎓离子，并通过硅烷化连接基以共价键的形式与载体连接。

三、发明的应用价值和市场前景

本发明的固载多层离子液体充分将非均相催化剂易于分离和离子液体均相催化的优点相结合，可以作为一类基础催化剂直接使用，也可以作为一类催化剂载体，与其他活性催化组分结合制备成复合催化剂使用，可广泛适用于氧化反应、加成或消除反应、烷基化、羰基化反应、Heck反应、亲核取代反应、或酰基化反应等有机反应。可以预计，在离子液体中能够进行的催化反应以及目前所报道的固载单层离子液体能够催化的反应，本发明所提供的固载多层离子液体均有可能作为有效催化剂。由于具备固相催化剂特性而有望运用于固定床反应器或流化床反应器或其他类型反应器，具有广阔的工业前景。

### （发明人：魏俊发）

# 环已烷室温一步制备苯酚的方法

一、发明创造简介

1、技术背景

苯酚作为基本化工原料，主要用途是用来制备高分子材料、粘胶剂、医药、农药等，用途广泛，用量相对较大。目前苯酚的合成主要是以苯为原料，采用高温纯氧氧化法，设备投资大，运行成本高，导致目前的售价达到了12000元/吨，无价格竞争优势。为此，有必要开发一种低成本，简便易行的制备技术和方法。

2、技术介绍

以环己烷为原料，在室温条件下，使用自主合成的催化剂，用空气氧化一步法制备苯酚。

3、技术创新

以环己烷替代苯为原料，在室温条件下，使用自主合成的催化剂，用空气氧化一步法制备苯酚，避免高温和纯氧条件。降低了原料和合成反应条件的成本，技术方法的创新性突出。

二、创新点

1、以环己烷替代苯为原料。

2、在室温条件下，使用自主合成的催化剂，用空气氧化一步法制备苯酚。

3、苯酚的单程收率达到60%，选择性大于80%，而且副产物可以直接作为油品抗氧剂使用，技术方法优于高温氧化法。

4、避免高温和纯氧条件，降低了原料和合成反应条件的成本，技术方法的创新性突出。

三、发明的应用价值和市场前景

由于制备方法先进，以环己烷替代苯为原料，避免高温和纯氧条件，降低了原料和合成反应条件的成本，提升了产品的价格竞争优势，应用价值和市场前景广阔。

### （发明人：王博）

# 甲醇下游产品卞基甲基醚的制备方法

一、发明创造简介

1、技术背景

甲醇作为煤化工和石油化工的主要产品虽然有很广泛的用途，可是已经出现供大于求的形势，影响了化学工业的发展。但就能源来讲，其中添加到汽油、柴油中作为燃料替代品，受到世界各国普遍重视，而且其在油品中的用量也十分巨大。但是，使用发现存在与油品的混溶性差和对塑料的溶涨，遇水分层，以及对金属的腐蚀性等不足限制了其在油品中的使用。为此，世界各国开发了甲醇反应产物下游产品-甲基叔西基醚（MTBE），作为汽油添加剂，目前全世界在汽油中的年消耗量在500万吨左右，但应用研究表明，MTBE具有潜在致癌性、污染水质，自身挥发性高、蒸汽压高，夏天出现气阻无法使用和气味特殊，因而，世界上已经呼吁停止使用。为了有效的解决甲醇的制约因素和开发汽油添加剂的替代品，为此，我们研究开发了具有自主知识产权的卞基甲基醚的制备技术。

2、技术介绍

利用油田生产的甲苯和甲醇，采用原子经济性反应进行化学反应，得到了应用前景广阔的卞基甲基醚产品，为甲醇下游的开发和利用开辟了新途径。预期该技术的推广应用，经济效益和社会效益显著。

3、技术创新：

以甲苯和甲醇为原料，使用自主合成的催化剂，在电化学反应器中进行反应，具有原子经济性反应特点，突出了环保和节能优势，预期所制备产品-卞基甲基醚的使用比MTBE有更为广阔的前景。

二、创新点

1、形成了甲醇下游产品的新技术。

2、技术方法简便实用，突出了原子经济性反应特点。

3、技术自主性特色，卞基甲基醚的单程收率达到70%，选择性达95%。

4、所开发产品的应用目的明确，用量巨大。

三、发明的应用价值和市场前景

甲醇下游产品甲基叔丁基醚（MTBE），作为汽油添加剂，目前全世界在汽油中的年消耗量在500万吨左右，预计，卞基甲基醚产品的优越性能和先进的制造技术，有占有至少与此MTBE相当的市场份额，应用价值和市场前景广阔。

### （发明人：王博）

# 对硝基芳烃敏感的单分子层聚硅烷荧光传感
薄膜的制备方法

一、发明创造简介

本发明将末端带有氯功能团的硅烷化试剂单层组装到玻璃基片表面，利用末端带锂的聚硅烷与烷基氯的表面化学反应，将其化学结合到基片表面，得到荧光聚合物修饰的薄膜。此薄膜可用于硝基芳烃类炸药的超灵敏检测，解决了文献报道的共轭荧光聚合物薄膜传感器的稳定性和通透性问题。本发明制备的荧光传感薄膜稳定性好、使用寿命长、灵敏度高，有望构成便携式、低成本硝基芳烃类炸药超灵敏检测仪的核心部件。

二、创新点

本发明首次提出并实现了以化学单层组装技术将共轭荧光聚合物固定于基质表面，从而将共轭荧光聚合物的“分子导线效应”与化学单层组装技术的优势相结合，解决了制约旋涂、层层组装、或者L-B膜等物理技术制膜应用的通透性、稳定性等问题，实现了对硝基芳烃类炸药的超灵敏检测。

三、发明的应用价值和市场前景

本发明制备的单分子层聚硅烷荧光传感薄膜稳定性好、使用寿命长、灵敏度高，有望构成便携式、低成本硝基芳烃类炸药超灵敏检测仪的核心部件，可在反恐、反化学生物武器、非金属地雷控测、环境质量监测等领域发挥重要的作用。

### （发明人：房喻）

# 一种一锅法合成多取代苯的方法

一、发明创造简介

本发明涉及一种多取代苯及多取代苯并杂环化合物以及一种合成多取代苯及多取代苯并杂环化合物的有效方法，利用该方法可通过简单的一步合成多个位置上有各种相同或不同的取代基苯环。

本发明提供了一类多取代苯类化合物，其工艺包括：在溶剂中加入反应物，再加乙醇钠，反应物与乙醇钠进行化学反应，得到本发明化合物与未反应物的混合物，硅胶柱层析使其纯化，得到本发明的化合物纯品。本发明提供了一种多取代苯的合成方法，该发明的产物是一类重要的药物中间体及类似物，对药物筛选和制药行业具有重要的应用价值。

二、创新点

1、建立了以醛、酮为先导化合物成多取代苯类化合物的新方法。

2、该法具有原子经济性、无毒害性、反应条件温和等特点。

3、提供了一类重要的药物中间体及类似物。

三、发明的应用价值和市场前景

多取代苯是一种非常重要的一类有机中间体化合物，广泛的应用于医药、液晶、化工等领域。本方法提供了一种经济、有效、安全的合成多取代苯的方法。

多取代苯也是一类非常重要的药物中间体，通过进一步的修饰和改性可得到一类重要的药物中间体以及类似物，对药物筛选及制药行业有重要的应用价值。

### (发明人：张尊听)

# 一种从荞麦皮中提取荞麦黄酮的方法

一、发明创造简介

一种从荞麦皮中提取荞麦黄酮的方法，包括：粉碎甜荞麦皮或苦荞麦皮原料、配制浓度为0.1mo1/L的碳酸钠提取溶剂、用超声波提取、用硅藻土过滤机过滤、沉淀、离心、洗涤、干燥工艺步骤。本发明经大量的实验室研究试验，采用本发明所制备的荞麦黄酮经检测，重金属含量、农药残留六六六、滴滴涕、五氯硝基苯、黄曲霉素B1、细菌总数、霉菌及酵母菌数、大肠菌群、沙门氏菌和金黄色葡萄球菌，符合国家商务部药用植物及制剂进出口绿色行业标准的规定。本发明与现有的从荞麦皮中提取荞麦黄酮的工艺相比，具有不需有机溶剂、生产工艺简单、产品成本低、收率高、产品符合饮料要求等优点，可用于从荞麦皮中提取荞麦黄酮。

二、创新点

1、提取荞麦黄酮的提取溶剂；

2、提取荞麦黄酮的方法。

三、发明的应用价值和市场前景

本发明所要解决的技术问题在于克服已有提取荞麦黄酮方法的缺点，提供一种以甜荞麦皮或苦荞麦皮为原料，不需有机溶剂、生产工艺简单、产品成本低、收率高、产品符合饮料要求的从荞麦皮中提取荞麦黄酮的方法，具有重要的应用价值和广阔的市场前景。

### （发明人：陶树兴）

# 荞麦黄酮无糖饮料及其制备方法

一、发明创造简介

本发明所述的荞麦黄酮无糖饮料，在1000mL的饮料中含荞麦黄酮或芦丁50~80mg、木糖醇5~15g、环己基氨基磺酸钠0.2~0.6g、碳酸钾5~10 mg、柠檬酸0.05~0.2g纯净水加至1000mL制成，上述的环己基氨基磺酸钠用N-L-a-天冬氨酰-L-苯丙氨酸甲酯替换，其用量为0.05~0.15g。本发明饮料中不添加蔗糖、人工香精、色素、防腐剂，味纯正，微甜爽口，是纯正的天然功能性饮料，本发明按国家果、蔬汁饮料卫生标准进行了检测砷、铅、铜重金属含量符合国家果、蔬汁饮料卫生标准，细菌总数、大肠菌群、致病菌符合国家果、蔬汁饮料卫生标准，可作为饮料，对中老年人群尤为适宜。

二、创新点

1、含荞麦黄酮无糖饮料的配方；

2、含荞麦黄酮无糖饮料的制造方法。

三、发明的应用价值和市场前景

本发明饮料中不添加蔗糖、人工香精、白色防腐剂，口味纯正，微甜爽口，是纯正天然功能性饮料。本发明按国家果、蔬汁饮料卫生标准进行了检测，砷、铅、铜重金属含量符合国家果、蔬汁饮料卫生标准，细菌总数、大肠菌群、致病菌符合国家果、蔬汁饮料卫生标准，可作为饮料，对中老年人群尤为适宜。本发明具有重要的应用价值和广阔的市场前景。

### （发明人：陶树兴）

# 一种合成碳酸二甲酯的催化剂及其
制备方法

一、发明创造简介

本发明的目的是提供一种具有优良催化活性的用于从二氧化碳、环氧烷、甲醇直接合成碳酸二甲酯的催化剂。所述催化剂包含碱金属氢氧化物或碱金属碳酸盐：5~30%，活性炭载体60~95%。本发明还公开了其制备方法，将催化剂载体在400~600°C下焙烧活化2~6小时，然后将催化剂载体浸渍到质量百分浓度为5~30%的碱金属氢氧化物或碱金属碳酸盐的水溶液中，静置1~24小时，经80~120°C下干燥后，在500~800°C下焙烧活化2~6小时得到催化剂。本发明催化剂具有制备过程简单，所需试剂及载体价廉易得，且该催化剂具有较高的活性和选择性。反应结束后，催化剂与反应液经简单过滤即可得到分离，催化剂可重复使用。

二、创新点

首次发现以活性炭为载体，碱金属氢氧化物或其碳酸盐为活化组分的催化体系可高效地催化从二氧化碳、环氧烷、甲醇直接合成碳酸二甲酯。

三、发明的应用价值和市场前景

具有潜在的市场应用前景

### (发明人：董文生)

# 一种制备三醋酸纤维素的方法

一、发明创造简介

本发明涉及一种制备三醋酸纤维素的方法，包括以下步骤：（1）用双氧水对纤维素进行漂白；（2）醋酸在15~40°C条件下对纤维素进行溶胀0.5~2小时；（3）纤维素与醋酸酐和醋酸常压条件下进行酯化反应生成醋酸纤维素，反应温度30~80°C，纤维素与醋酸酐的投料质量比：1:5~1:8，醋酸酐与醋酸的质量比：1:0.5~1:5，以硫酸为催化剂其用量为纤维素质量的0.3~0.8%，反应时间为0.5~3小时制得醋酸纤维素黄色溶胶；（4）加水使醋酸纤维素沉淀出来，再加双氧水漂白、过滤、干燥。

二、创新点

为了提高纤维素乙酰化反应活性，以往的技术有采用氢氧化钠处理为后道工序的处理带来许多不便。同时，也引入了溶胀后废碱的处理等许多环境问题。同时，在较简单的工艺条件下制备了性能优良的三醋酸纤维素。反应时间大大缩短，从而为该方法实现工业化生产、提高经济效益带来无限生机。

三、发明的应用价值和市场前景

制备的三醋酸纤维素可用于液晶显示屏，而且可通过水解将三醋酸纤维素水解成不同取代度的醋酸纤维素，其在日常生活中有广泛的应用。同时，在较简单的工艺条件下制备了性能优良的三醋酸纤维素。反应时间大大缩短，从而为该方法实现工业化生产、提高经济效益带来无限生机。

### （发明人：刘昭铁）

# 十二钼酸铵的制备方法

一、发明创造简介

钼酸铵是由铵根阳离子与各类同多钼酸根阴离子组成的一类钼酸盐，是钼化合物之一。工业上生产金属钼一般是由鱼酸铵为原料，钼条作为钼制品的典型代表，其产品质量与加工过程的工艺条件、生产环境紧密相关。作为原料钼酸铵，其品质的优劣与钼制品如钼坯条和钼丝的结构和性能好坏有直接的关系。而传统的钼酸铵，如二钼酸铵，化学式（NH4）2Mo207,Mo%=56.47%;七钼酸铵，化学式（NH4）6Mo7024·4H20，Mo%=54.36%。由于二钼酸铵和七钼酸铵的钼含量比十二钼酸铵（化学式为（NH4）2Mo12Mo040·6H20,Mo%=61.41%）都要低,所观止它们制备得到的钼粉纯度较差。而十钼酸铵的水溶性很低，可以从钼酸铵溶液中更好的结晶出来，纯度高，杂质含量低，从而制备的钼粉和碳化钼粉等产品的纯度较高，品质较好。

二、创新点

由于操作过程中王水很容易对操作者造成伤害，在实验过程中不好操作。本发明所要解决的技术问题在于克服上述制备十二钼酸铵方法的缺点，提供一种操作安全、耗能较少、结晶度和纯度高的十二钼酸铵的制备方法。

三、发明的应用价值和市场前景

钼的熔点为2620°C，由于原子间结合力极强，所以在常温和高温下强度都很高，其膨胀系数小，导电率高，导热性能好。对于大多数液态金属，非金属熔渣或熔融玻璃亦相当稳定。因此，钼及其合金在冶金、农业、电器、化工、环保和宇航等重要领域有着广泛的应用前景，成为国民经济中一种重要原料和不可替代的战略物质。作为原料钼酸铵，其品质的优劣与钼制品如钼坯条和钼丝的结构和性能好坏有着直接的关系。而传统的钼酸铵，如二钼酸铵、七钼酸铵，由于其钼含量比十二钼酸铵都要低，所以由它们制备得到的钼粉纯度较差。而十二钼酸铵的水溶性很低，可以从钼酸铵溶液中更好的结晶出来，纯度高，杂质含量低，制备的钼粉和碳化钼粉等产品的纯度较高，品质较好。

### （发明人：陈亚芍）

# 抗疲劳药物——水飞蓟宾提取物

一、发明创造简介

水飞蓟宾由1分子紫杉叶素和1分子松柏醇构成，分子式为C25H22O10，分子量为482。能溶于丙酮、乙酸乙酯、甲醇和乙醇，略溶于氯仿，几乎不溶于水。据现代药理研究，水飞蓟宾（SB）具有清除自由基、抗脂质过氧化抑制5-脂氧合酶、抗谷胱甘肽排空、抗肿瘤、降血脂、保护肝细胞膜、促进肝细胞修复和抗肝纤维化等药理学效应。由于其具有较强的抗氧化作用，在美国及欧洲已将其作为抗氧化食品添加剂。这些药理和保健作用多与水飞蓟宾作为抗氧化剂与清除体内自由基有关，而这些研究主要在医药、保健等领域完成，有关其在运动医领域的研究未见报道。

本发明以SD雄性大鼠为实验对象，采用大强度耐力跑台训练模型，对水飞蓟宾提取物影响运动能力的相关生化指标和组织代谢指标进行了测试研究，发现水飞蓟宾可明显改善大强度耐力运动对大鼠机体组织的不良影响，提高机体大部分组织消除自由基能力，增强机体能量储备，延缓运动中疲劳的发生。补充水飞蓟宾提取物可以提高大鼠的脏器指数，改善它们的功能，同时对大鼠生长发育无不良影响；补充水飞蓟宾提取物明显减轻运动对大鼠肝脏和心肌等组织的损伤；补充水飞蓟宾提取物可以降低运动大鼠体内蛋白质分解代谢速率，防止蛋白质过度利用，保持肌力；补充水飞蓟宾提取物能够有效预防大强度耐力训练中大鼠机体血乳酸的大量积累，提高机体的有氧运动能力；补充水飞蓟宾提取物能增加肌肉中肌酸和磷酸肌酸含量，提高肌肉机能水平；水飞蓟宾中含有丰富的氨基酸和单糖等，能促进糖异生，补充水飞蓟宾提取物可以增加大鼠体内糖储备，保证中枢神经系统、运动肌及红细胞等组织的能量供给，延缓中枢疲劳和外周疲劳的同时发生；水飞蓟宾中富含黄酮类、多糖类、植物甾醇类、萜类等抗氧化剂，具有节省和补充机体内源性抗氧化剂的作用，补充水飞蓟宾提取物能够增强大鼠大部分组织的抗氧化酶活性，提高机体大部分组织消除自由基的能力，对运动引起的因自由基的过量产生而导致的运动疲劳的发生有明显的延缓作用，从而提高了机体的运动能力。

二、创新点

发现按400m/kg体重的剂量给大鼠灌喂水飞蓟宾提取物，能明显延长大强度耐力训练大鼠的跑台力竭运动时间，提高大鼠的运动能力。水飞蓟宾可以显著性延长大鼠跑台运动至力竭的时间，与运动对照组相比，运动+水飞蓟宾组力竭时间延长了19.97%。

三、发明的应用价值和市场前景

通过各种营养补剂来加速疲劳消除，帮助提高训练质量，从而提高运动员运动能力，是当今运动医学界的研究热点之一。水飞蓟宾的药理及保健作用多与水飞蓟宾作为抗氧化剂与清除体内自由基有关，而这些研究主要在医药、保健领域完成，有关其在运动医学领域的研究未见报道。本发明对水飞蓟宾在运动机体内消除自由基、抗疲劳的效果进行深入的研究和有益的探索，提供了水飞蓟宾在制备抗疲劳药物中的新用途，并为水飞蓟宾在运动保健品和运动饮料方面的开发提供实验依据。

### （发明人：熊正英）

# 抗疲劳药物——大豆总皂甙

一、发明创造简介

大豆总皂甙（total soy saponins,TS）不仅具有抗癌作用，它能增加SOD、CAT、GSH-Px、GR等抗氧化酶活性，清除自由基，具有显著的降低血及肝中过氧化脂质及心肌中脂褐素作用，并有抑制脑中单胺氧化酶及皮肤中羟脯氨酸含量的作用（羟脯氨酸是形成老年斑的重要因素）。自由基能对机体造成损害是因为它的化学性质十分活泼，自由基对机体的损伤并没有物特异性，也就是说接触到自由基的组织细胞都有可能产生自由基损伤。已经发现机体越来越多的疾病与体内自由基反应有关。基于此，提高抗氧化能力、消除自由基可能是TS最重要的生理作用。

本实验采用SD雄性大鼠32只，实验大鼠随机分为四个组：安静组，皂甙安静组，力竭组，皂甙力竭组。加药组每天经口腔灌喂TS的生理盐水溶液，灌喂剂量按20mg/kg体重，其余同对照组。连闯验结果表明：（1）TS能显著提高力竭运动大鼠SOD、CAT、GSH-Px等抗氧化酶活性，降低MDA含量，保护细胞膜，维持组织细胞的形态和功能完整性；（2）显著提高大鼠脏器GR活性，提高GSH含量，增强总抗氧化能力；（3）升高大鼠TNOS酶活性，增加组织NO含量；（4）降低血清AST、ALT及LDH水平，提高组织LDH活力，说明TS能有效保护力竭运动大鼠的心脏、肝脏、肌肉等器官，提高无氧代谢能力；（5）促进糖原合成和分解，增大糖原供能比例，升高血糖；（6）显著升高力竭运动大鼠血清睾酮和生长激素水平，促进蛋白质合成；（7）TS能显著延长运动大鼠的力竭时间，皂甙力竭组较之力竭组运动时间延长了20.62%。

二、创新点

通过本实验，首次把大豆总皂甙应用于运动科学领域，通过实验来研究大豆总皂甙对运动大鼠运动能力及抗疲劳能力的影响的生化机制。

结果显示，大豆总皂甙能显著提高大鼠跑台之力竭的时间，力竭延缓率高达20.620%，说明大豆总皂甙有较明显的抗疲劳作用。

三、发明的应用价值和市场前景

研究证明，中药补剂对减轻和消除运动性疲劳、及时恢复运动员体能有明显的效果。大豆，在全国有着广泛的分布。本发明对大豆皂甙在运动机体内消除自由基、抗疲劳的效果进行深入的研究和有益的探索，提供了大豆总皂甙在制备抗疲劳药物中的新用途，并为大豆总皂甙在运动保健品和运动营养补剂方面的开发提供实验依据。

### （发明人：熊正英）

# 抗疲劳药物—Ebselen

一、发明创造简介

Ebselen是一种有机硒杂环化合物，化学名称为2-苯基-1，2-苯并异硒唑-3（2H）-酮，是由日本第一制药和德国Nattermann公司开发的新型抗炎药，又叫PZ51。1983年由Welter等首先合成。

在剧烈运动或大强度负荷时，人和动物体内自由基代谢加强，同时自由基信号增强，肌肉和血液中MDA升高。肌肉SOD活性上升。人运动后肌肉缺血再灌注和运动诱导的脂质过氧化连锁反应也会引起自由基增多。因此，自由基的生成和消除与恢复过程有密切关系。是当前运动疲劳研究中的热点。

有研究表明，运动可导致自由基增生而消除能力下降，使自由基在体内积累，过多的自由基导致核酸链断裂，碱基缺乏，肌浆网受损，线粒体膜流动性降低，生物膜结构和功能改变，细胞内物质逸出等。从而导致机体运动能力下降并产生疲劳。随着运动医学与体育科学研究的发展，运动训练和竞赛的辅助力促手段越来越为人们所关注，维生素C、维生素E是已被公认的抗氧化剂，可以抑制消除自由基产生，延迟机体疲劳的发生，已被广泛地应用于体育运动之中。而目前关于Ebselen的研究主要集中在医药卫生领域，其在运动医学尤其是运动营养补充方向的研究尚未见报道。

本研究实验以SD雄性大鼠为实验对象，以递增强度跑台训练+力竭运动建立运动模型，研究结果发现：Ebselen可明显改善大强度耐力运动对大鼠机体组织的不良影响，提高机体大部分组织抗自由基氧化能力，提高机体能量储备，延缓运动中疲劳的发生，提高大鼠跑台运动能力。

二、创新点

Ebselen可以提高大鼠的脏器指数、提高有氧运动能力、降低运动大鼠体内蛋白质分解速率，保持肌力，增加肌肉中肌酸和磷酸肌酸含量、提高肌肉机能水平；可以增加大鼠体内糖原储备，保证中枢神经系统、运动肌及红细胞等组织的能量供给，从而延缓中枢及外周疲劳的发生，从而提高运动能力。实验结果显示，Ebselen可以明显延长大鼠跑台运动至力竭时间。在本实验中，运动力竭加药组与运动力竭对照组相比力竭时间明显延长，且两组相比具有显著性差异（p<0.05）。加入Ebselen后运动大鼠力竭时间相比运动对照组增加了26.98%。

三、发明的应用价值和市场前景

随着运动医学与体育科学研究的发展，运动训练和竞赛的辅助促力手段越来越为人们所关注，运动补剂的开发也成为热点。目前关于Ebselen的研究主要集中在医药卫生领域，其在运动医学尤其是运动营养补充方向的研究尚未见报道。我们的发明研究为Ebselen在作为运动营养补剂的开发提供了依据。

### （发明人：熊正英）

# 6，8-二羟甲基基白杨素和6，8-二羟甲基醚白杨素及其制备方法与药物用途

一、发明创造简介

本发明属于杂环化合物技术领域，具体涉及到杂环不氢化的含六节环，有一个氧原子作为仅有环杂原子，与苯环稠合有芳环仅连在位置2的杂环化合物。

本发明了提供了一种6，8-二羟甲基白杨素和6，8-二羟甲基醚白杨素的制备方法，其工艺包括：在溶剂中加入反应物白杨素，再加入甲醛，二者进行化学反应，得到本发明化合物6，8-二羟甲基白杨素与未反应物的混合物，用常规分离方法并使其纯化，得到本发明的6，8-二羟甲基白杨素纯品；以6，8-二羟甲基白杨素为先导化合物，分别与甲醇、乙醇、丁醇等在合适条件下反应，得到6，8-二羟甲基醚白杨素及其未反应物的混合物，用常规分离方法并使其纯化，得到本发明的6，8-二羟甲基醚白杨素纯品。又提供了一种治疗心、脑血管疾病的药物和组合物，即以治疗有效量的6，8-二羟甲基白杨素和6，8-二羟甲基醚白杨素和药学上可接受的载体在制备治疗心、脑血管疾病的药物中的应用。

二、创新点

以白杨素为原料，合成了6，8-二羟甲基白杨素和6，8-二羟甲基醚白杨素等结构新颖的化合物，药效试验显示，6，8-二羟甲基白杨素和6，8-二羟甲基醚白杨素等均显示了较好的抗缺氧作用，具有较好的药用价值。

三、发明的应用价值和市场前景

脑心血管疾病是人类面临的三大疾病之一，随着人们生活水平的提高发病率愈来愈高。市场上治疗心血管疾病的药品竞争激烈。6，8-二羟甲基白杨素和6，8-二羟甲基醚白杨素属于结构比较新颖的黄酮类化合物及其衍生物，在原来黄酮结构的基础上醚化可以增加药物的亲脂性，从而使药物更容易进入细胞发挥作用，同时，6，8-二羟甲基白杨素比其合成在结构上原料多了两个酚羟基，也会增强其抗氧化作用，所以将该类化合物开发成新产品，将会有更好的疗效迅速占据脑、心血管疾病医药市场，预计有着广阔的市场前景。

### （发明人：李发荣）

# 芒柄花素-3`一磺酸钠、樱黄素-3`一磺酸钠及其制备方法和药物用途

一、发明创造简介

本发明属于杂环化合物技术领域，具体涉及到杂环不氢化的含六节环，有一个氧原子作为仅有环杂原子，与苯环稠合有芳环仅连在位置2的杂环化合物。

本发明提供了一种芒柄花素-3`一磺酸钠和樱黄素-3`一磺酸钠制备方法，其工艺包括：在溶剂中加入反应物芒柄花素或樱黄素，再加入磺化剂，反应物与磺化剂进行化学反应，得到本发明化合物与未反应物的混合物，用常规分离方法并使其纯化，得到本发明的化合物纯品。又提供了一种降脂护肝和保护血管内皮的药物和组合物，其中有治疗有效量的芒柄花素-3`–磺酸钠或樱黄素-3`–磺酸钠和药学上可接受的载体；以及芒柄花素-3`–磺酸钠和樱黄素-3`-磺酸钠在制备降脂护肝和保护血管内皮的药物中的应用。

二、创新点

以芒柄花素和樱黄素为先导化合物，利用磺化反应，合成水溶性很好的异黄酮衍生物，大大地改善了芒柄花素和樱黄素水溶性，提高其生物利用度。

三、发明的应用价值和市场前景

高脂血症是导致心脑血管疾病的元凶，随着人们生活水平的提高发病率愈来愈高。市场上降血脂的药品竞争激烈。合成水溶性好的异黄酮衍生物，克服了异黄酮的药用弊端，把芒柄花素-3`-磺酸钠、樱黄素-3`-横酸钠开发成新药产品，将会以疗效佳、显效快、服用量小占据高脂血症医药市场，预计有着广阔的市场前景。

### (发明人：张尊听)

# 3，4-二芳基吡唑类化合物及其制备方法和药物用途

一、发明创造简介

本发明属于杂环化合物技术领域，具体涉及到杂环不氢化的含五节环，有两个氮原子作为仅有环杂原子，不与其它环稠合的杂环化合物。

本发明提供了一类3，4-二芳基吡唑类化合物，其工艺包括：在溶剂中加入反应物异黄酮，再加入水合肼，反应物与水合肼进行化学反应，得到本发明化合物与未反应物的混合物，用减压油滤和重结晶使其纯化，得到本发明的化合物纯品。又提供了一种治疗心、脑血管疾病的药物和组合物，其中有治疗有效量的所合成的化合物和药学上可接受的载体；以及所合成的化合物在制备治疗心、脑血管疾病的药物中的应用。

## 二、创新点

1、建立了以异黄酮为先异化合物与水合肼反应合成3，4-芳香基吡唑类化合物的新方法。

2、合成了20种具有很好生物活性3，4-芳香基吡唑类化合物。

3、提供了一类有治疗心、脑血管疾病作用的药物。

三、发明的应用价值和市场前景

吡唑类化合物在医药上的生物活性主要表现在具有止疼、消炎、抗癌抗菌、杀菌及理疗剂等作用；在农业上可作为有效的除草剂和杀虫剂。由于其在药理学、农用化学品及分析试剂上的具有广泛的应用前景，吡唑类化合物的合成一直是近几十年来有机合成上的热点之一。尽管吡唑化合物及其衍生物在自然界很少存在，但由于其潜在的医药用途，一直倍受化学家们关注。合成吡唑类化合物的方法很多，但这些方法在合成3，4-芳香基吡唑类化合物时，因产率较低并且取代位置较难控制等局取性限制了它的合成及应用。本发明以异黄酮类化合物和先导化合物可以简便的以高产率合成3，4－芳香基吡唑类化合物，预计可以使用3，4-芳香基吡唑类化合物获得广阔的市场前景。

### （发明人：张尊听）

# 低温合成颗粒形状规则硅酸锌锰
绿色荧光粉的方法

一、发明创造简介

本发明将合成硅酸锌锰绿色荧光粉的原料正硅酸乙酯水解、干燥制成的非晶二氧化硅凝胶作为烧结原料之一，与含锌原料、含锰原料以及助熔剂混合，在1000°C烧结4小时，制备出了硅酸锌锰绿色荧光粉，降低了烧结温度，使硅酸锌锰颗粒具有规则的形状。本发明具有工艺步骤简单、烧结温度低、产物颗料形状规则等优点，可用于合成硅酸锌锰绿色荧光粉。

二、创新点

1、将正硅酸乙酯水解、干燥制成的非晶二氧化硅凝胶作为烧结原料之一；

2、以CaF2和(NaPO3)6为助熔剂,产物颗粒为柱状且分散性较好;

3、以BaF2和(NaPO3)6为助熔剂,产物颗粒为柱状。

发明的应用价值和市场前景:

在整个功能材料的研究领域,如何获得较好的形貌是一个迫切需要解决的问题,也是国内功能材料与国际水平的差距之一,解决好这一问题将会促进整个功能材料领域的长足进展.本发明具有工艺步骤简单、烧结温度低、产物颗粒形状规则等优点,有利于工业生产和显示器件的涂展,使得硅酸锌锰绿色荧光粉在等离子体平板显示领域的应用成为可能.

### (发明人:焦桓)

# 一种利用浮力的药剂缓释装置

一、发明创造简介

本实用新型是农村饮用水安全保障组合技术中一项关键技术。其提供一种饮用水消毒或净化药剂的定量缓释的装置。其基本方式是通过上水平面的上升来衡量进水量的变化，并通过本装置的浮力阀门机械调节位于待处理水进水口的	药液出口流量大小，而药液的流出动力将由薄橡胶液管的附加压力来提供。本装置的优势：无外部动力输入，免外部控制，解决水处理化学缓释药剂剂型的无法依据水量变化自动调节释放量的问题，同时解决常用机械加药装置因操作复杂及成本而造成的适用面窄的问题。

二、创新点

一种有应用优势的新型药剂缓释装置。

三、发明的应用价值和市场前景

可广泛应用于水处理或其它应用领域中，定量添加液体药剂的单元操作的改进和产品开发，具有很广泛的市场前景。

### （发明人：李剑超）

# 水氟浓度指示笔

一、发明创造简介

本发明是农村饮用水安全保障组合技术中一项关键技术。通常的水氟浓度测定是通过比色、离子色谱或氟选择性电极的方法来完成的，但是这些技术所涉及的设备价格均较高，不适合普通个人和小单位使用。本技术通过对氟离子选择性电极法成套技术的改革，对敏感元件、检测显示部分进行重新设计与优化，实现一种低成本指示水氟浓度安全程度的电子检测装置。将可广泛应用于饮用水的污染物日常检测中。

二、创新点

一种有价格优势的新型水氟浓度指示笔。

三、发明的应用价值和市场前景

单只成本40元左右，可应用于涉及过滤操作的水处理过程检测，及应用于更为广阔的水质简易检测领域。具有很广泛的市场前景。

### (发明人：李剑超)

# 一种新型水砷浓度比色测定方法及其
装    置

一、发明创造简介

本发明是农村饮用水安全保障组合技术中一项关键技术。通常的水砷浓度测定是通过比色、离子色谱、原子荧光或原子吸收的方法来完成的，但是这些技术所涉及的设备价格均较高，不适合普通个人和小单位使用。本技术提出一种简易水砷浓度比色测定方法及其装置，对显色反应进行改进，对提出新的显色指示块结构，对全套反应装置进行最优化设计。实现一种低成本指示水深浓度安全程度的一次性检测包，将可广泛应用于饮用水的污染物日常检测中。

二、创新点

一种改进的新型水砷浓度比色测定方法及其装置。

三、发明的应用价值和市场前景

可应用于涉及过滤操作的水处理过程检测，及应用于更为广阔的水质简易检测领域。具有很广泛的市场前景。

### (发明人：李剑超)

# 一种水处理材料及其制备方法

一、发明创造简介

本发明是农村饮用水安全保障组合技术中一项关键技术。一种饮用水处理用材料，该材料是由豆类蛋白质胶体与具有吸附、反应功能的一种或数种材料在辅助成分的作用下，通过混合、反应、冻结塑形、干化、碳化等单元操作而得以制备。其具有很高的经济性，将可广泛应用于饮用水的污染物去除操作中。

二、创新点

一类新型反应吸附材料。

三、发明的应用价值和市场前景

可应用于饮用水深度处理，以其新颖性、高效率和低成本，将具有很广泛的市场前景。

### (发明人：李剑超)

# 推管式过滤器

一、发明创造简介

本实用新型是农村饮用水安全保障组合技术中一项关键技术。它通过对过滤管单元的分割和独立成形，以及顶推结构，使过滤材料的更换与再生实现阶段化和低成本化，并使滤料的生产实现模块化，符合现代商品生产的特点。

二、创新点

一种有应用优势的新型过滤器结构。

三、发明的应用价值和市场前景

可应用于涉及过滤操作的水处理或其它应用领域的单元操作的改进和产品开发，具有很广泛的市场前景。

### （发明人：李剑超）

# 一种新型除砷、氟材料及其制备方法

一、发明创造简介

本发明是农村饮用水安全保障组合技术中一项关键技术。一种饮用水除砷除氟用材料，该材料是由一定粒径的洁净炉渣或砖粒作为载体，利用其丰富的内表面和外表面，通过含铁、铝、锰、铜等成分及助剂的溶液进行化学表面改型，并通过破碎、筛分、浸润反应、干燥、高温处理、清洗等单元操作进行材料制备。其具有很高的经济性，将可广泛应用于饮用水的砷、氟污染物去除过程中；同时，大量利用各种炉渣、废砖瓦，对本类固体废弃物的处置及资源化回收也有很好的意义。

二、创新点

一类新型反应吸附的水处理材料。

三、发明的应用价值和市场前景

可应用于饮用水深度处理，以其高效率和低成本，将具有广泛的市场前景。

### (发明人：李剑超)

# 用于改善混凝土耐久性能的组合物

一、发明创造简介

本发明涉及一种改善混凝土耐久性能的组合物。该组合物由组分A和组分B构成，其中，组分A由单体、中和剂、氧化还原引发体系中的还原剂、交联剂、改性剂和去离子水组成；组分B由氧化还原引发体系中的氧化剂和去离子水组成。使用时将组分A和组分B按规定的比例混合均匀，喷淋或浸渍到混凝土微裂缝或孔隙中，利用远红外辐射或微波辐射原位（现场）引发合成吸水性树脂。利用原位合成的吸水性树脂吸水膨胀、阻塞微裂缝或孔隙、截断腐蚀性介质传输途径提高混凝土的耐久性能。该组合物处理混凝土后，其抗渗性、抗冻性、抗硫酸盐腐蚀、抗氯离子渗透性及抗碳化等耐久性指标较基准混凝土显著改善。

二、创新点

影响混凝土耐久性的因素主要为：冻融循环、化学腐蚀、碳酸化及钢筋锈蚀。这些因素主要是由于水的渗入和溶于水中的酸、碱或盐引起的。本发明通过在混凝土微裂缝或孔隙中原位合成高吸水性树脂，利用原位合成的吸水性树脂吸水膨胀、阻塞微裂缝或孔隙、截断腐蚀性介质传输途径提高混凝土的耐久性能。

三、发明的应用价值和市场前景

混凝土耐久性是保证混凝土使用质量和使用寿命的前提条件，而由于混凝土耐久性劣化导致的混凝土质量问题不仅影响了混凝土的使用质量，而且维修费用巨大。本发明组合物处理混凝土后，能显著改善其耐久性，使用方法简单、成本低。应用价值高和市场前景好。

### （发明人：魏俊发）

# 不对称吲哚菁染料的固相合成方法

一、发明创造简介

吲哚菁染料是一类非常重要的有机功能染料，它被广泛地应用于生物分子的标记和药物筛选。本发明公开了吲哚菁染料Cy系列的固相合成方法。这种方法是利用聚乙二醇负载甲川缩合剂，用此已负载的树脂捕获吲哚或取代吲哚的杂环季胺盐，然后再与另一吲哚或取代吲哚的杂环季胺盐发生亲核反应，得到单一产物Cy菁染料，而聚乙二醇树脂可以反复使用。

二、创新点

1.本发明采用了固相方法来合成吲哚菁染料，与以往文献报道的该化合物制备的液相反应相比，产物易于提纯，反应后处理简单，尤其是对于合成不对称的吲哚菁染料有重要意义。

2.本发明以聚乙二醇为载体，既兼顾了不溶性树脂作载体反应产物易于分离纯化、可循环使用的特点，又具有经典溶液的均相反应特点，使得反应过程可用常规分析方法如UV、IR、H-NMR和TLC等检测，而无需将产物从树脂上解脱下来，整个过程方便可行。

三、发明的应用价值和市场前景

吲哚菁染料是一类非常重要的有机功能染料，它与高新技术紧密结合。随着吲哚菁染料的广泛使用，对其需求量也越来越大。但吲哚菁染料传统的液相合成方法反应要件苛刻，操作复杂，产率低，难以提纯，因此用聚乙醇树脂负载甲川缩合剂，采用固相合成方法，可以得到高纯度的吲哚菁染料，为吲哚菁染料的合成提供了一种新方法。

### （发明人：李宝林等）

# 一种制备具有亲水或疏水性纤维的方法

一、发明创造简介

一种制备具有亲水或疏水性纤维的方法。本发明采用2-溴异丁酰溴对纤维进行改性，把纤维制备成大分子引发剂，再用大分子引发剂引发单体聚合，制备出具有亲水或疏水性的纤维。本发明克服了以往利用自由基聚合无法控制单体接枝聚合到纤维表面的缺点，尤其是克服了反应单体的利用率不高的问题。同时，由于该方法的可控性，可以调节加入的单体量来控制纤维的亲水或疏水性能。

二、创新点

本发明涉及一种制备具有亲水或疏水性纤维的方法，该方法是把纤维制备成大分子引发剂，并利用大分子引发剂引发单体聚合，解决了自由基聚合无法控制单体接枝聚合到纤维表面的缺点，可以提高单体的利用率，降低改性成本，并且可以通过单体的加入量控制纤维的亲水或疏水性能。

三、发明的应用价值和市场前景

可以控制单体接枝聚合到纤维表面，以提高单体的利用率，降低改性的成本，并且可以通过单体的加入量控制纤维的亲水或疏水性能。可以应用于纺织印染，蓄水性材料或防水性材料。

### （发明人：刘昭铁等）

# 甲醇与一氧化碳、氧反应制取碳酸二甲酯的方法

一、发明创造简介

本发明属于化工技术领域，涉及甲醇液相氧化羰化合成碳酸二甲酯的方法。其特征是采用离子液体为溶剂，金属铜盐为催化剂，在甲醇与离子液体质量比为1:4~10:1，催化剂与甲醇的质量比为1:100~1:10，反应温度为80至180℃，CO和O2初始总压为0.5~6.0MPa条件下，CO和O2摩尔数比为100:1~2:1条件下，反应时间为1~6小时，实现甲醇与CO、O2羰化合成碳酸二甲酯，甲醇单程转化率为10~20%，目标产物选择性≥95%，碳酸二甲酯时空产率。该方法的主要特点是催化剂活性高，操作简便，产物、反应物与催化剂分离、回收容易，室温离子液体催化剂构成相对简单，且可重复使用。

二、创新点

首次发现含吡啶离子的氟硼酸类离子液体可高效地促进Cu盐催化剂催化甲醇氧化羰基化合成碳酸二甲酯。

三、发明的应用价值和市场前景

具有潜在的市场应用前景。

### （发明人：董文生等）

# 钽取代的铌酸钾钠基无铅压电陶瓷及其制备方法

一、发明创造简介

本发明的钽取代铌酸钾钠基无铅压电陶瓷材料材料具有高的介电、压电性能，经材料性能测试，压电常数d33可达252Pc/N,机电耦合系数kp可达0.42，介电常数εr可达1503，介电损耗tanδ可低至0.025，而且材料的电性能具有好的时间稳定性。

二、创新点

（1）材料体系为无铅压电陶瓷；材料介电、压电性能高；

（2）材料介电、电压性能高；

（3）可采用传统陶瓷制备工艺和工业用原料获得；

（4）材料制备工艺稳定；

（5）材料的性能具有好的时间稳定性。因此，本材料具有实际应用价值。

三、发明的应用价值和市场前景

通过对KNN基无铅压电陶瓷材料体系和制备技术的研究，以获取高性能的无铅压电陶瓷材料，不仅实现材料的无污染，具有环境保护的重大意义，而且为突破无铅压陶瓷的制备关键技术奠定一定的理论经基础，为变压器、滤波器、微位移器和驱动器的更新换代提供了可靠的材料保障，具有重要的工程应用价值。此外，通过对无铅压电陶瓷材料的组成、工艺和性能的研究，不仅丰富了无铅压电陶瓷的制备科学技术，具有较大的科学意义，而且对该类材料的设计、制备和扩大工程应用具有重要的指导作用。

### （发明人：杨祖培等）

# 高分子-钨-脲醛树脂复合微球的制备方法

一、发明创造简介

提出了一种高分子-钨-脲醛树脂复合微球材料制备方法，该制备方法包括：配制油相1、制备乳化液、制备水相、制备高分子微凝胶模板、制备聚乙烯吡咯烷酮水溶液、制备钨粉悬乳液、高分子微凝胶模板的溶胀、制备高分子-钨复合微球、配制尿素溶液、配制甲醛溶液、制备高分子-钨-脲醛树脂复合微球等工艺步骤。本发明具有设计合理、工艺可行、操作简单等优点，采用本发明制备得到的高分子-钨-脲醛树脂复合微球，不仅具有无机材料的刚性和稳定性，也同时具有有机材料的柔韧性和易加工等优点。同时，这种微米尺寸的复合微球既克服了纳米尺寸材料易团聚的弱点，又具有较大的比表面积和相对小的质量，可在航空、航天和电子元器件等领域得到推广应用。

二、创新点

首次提出以高分子微凝胶为模板，制备得到了包含有金属钨和脲醛树脂的高分子-钨-脲醛树脂复合微球材料，其中金属钨具有较强的吸收电子辐射的能力，而脲醛树脂不仅具有较好的绝缘性能，而且又具有与大多数粘接剂有良好的相容性等优点。

三、发明的应用价值和市场前景

采用本发明制备得到的高分子-钨-脲醛树脂复合微球材料，不仅糅合了无机材料和有机材料各自的性能优势，同时，这种微米尺寸的复合微球既克服了纳米尺寸材料易团聚的弱点，又具有较大的比表面积和相对小的质量，可在航空、航天和电子元器件等领域得到推广应用。

### （发明人：张颖等）

# 一种能分解涩柿单宁的单宁酶的制备方法

一、发明创造简介

柿是中国的特产果品，产量和栽培面积居世界首位。但是，以柿、特别是以涩柿为原料的生产加工，在市场上除柿饼、柿干等低温干燥加工的产品外，极少见经过高温、酸碱等加工的食品。其主要原因是柿果富含单宁物质，在热、酸条件下聚合单宁分解，涩味重新出现，产品色泽劣变，严重限制了柿果的现代化加工。本发明从软烂的柿果中分离了能分泌单宁酶的黑曲霉、单胞细菌和酵母菌三株菌，经过紫外线诱变，添加诱导物柿单宁，筛选出了分泌单宁酶很强的黑曲霉新菌种，并对其进行了培养，优化了培养条件。在此基础上，对单宁酶进行了分离提取和纯化。获得分解柿单宁的酶制剂。

二、创新点

1、从柿果上分离出了三株能分泌柿单宁酶的菌。

2、添加柿单宁诱导剂，经过紫外线诱育，获得了产生单宁酶很高的黑曲霉菌株。

3、优化了黑曲霉发酵单宁酶的工艺条件。

4、确定了从微生物中提取、分离和纯化柿单宁酶的主要方法。

三、发明的应用价值和市场前景

本发明以黑曲霉为出发菌株，经过紫外线诱变，筛选出了分泌单宁酶很强的新菌种，通过微生物细胞破碎、分离、提取等步骤，获得了能降解柿单宁的酶。该酶在涩柿的加工生产中，可用来分解柿单宁，使其涩味降低，防止因单宁致使的加工品色泽劣变、果肉凝聚等现象的发生，扩大柿资源的利用，提高其经济价值。除此之外，本发明的单宁酶可广泛用于其它果汁、茶饮料生产中，可分解苹果汁、葡萄酒、茶饮料中过多的单宁，这对改善其口感、品质有明显的效果。因此，本发明有很高的应用价值和很好的市场前景。

### （发明人：张宝善）

# 抗疲劳物质锌---金属硫蛋白

一、发明创造简介：

急性大强度运动可导致机体内脂质过氧化水平升高，导致细胞或组织损伤，破坏细胞膜，从而使酶的活性下降，影响运动能力。

锌-金属硫蛋白是一类富含巯基的非酶类金属结合蛋白，其中的金属具有动力学不稳定性，巯基具有亲核性倾向，使得MT易与某些自由基结合，阻断了自由基引起的连锁反应，从而使机体的脂质过氧化水平降低。

目前关于外源补充锌-金属硫蛋白对机体运动能力影响的实验研究还尚未见到，因此本实验具有着重要的理论与实践意义。我们以急性大强度跑台训练为模型，立题研究外源补充锌-金属硫蛋白对大鼠抗氧化系统及抗疲劳能力的影响。实验表明，和运动对照组相比，补充锌-金属硫蛋白可以明显减轻大强度运动后引起的骨骼肌、心肌和肝脏等组织的损伤。另外，本实验结果还显示，补充锌-金属硫蛋白后大鼠各组织及血清中的活性氧含量明显下降，巯基含量显著上升，这说明补充锌-金属硫蛋白在一定程度上还可以增加体内巯基的含量，从而和一些抗氧化酶协同消除自由基，显著提高大鼠的运动能力，延缓疲劳。

二、创新点

通过本实验研究，首次以外源补充的方式把锌-金属硫蛋白应用于运动医学领域，通过实验来研究锌-金属硫蛋白对急性大强度训练大鼠抗氧化系统及抗疲劳能力影响的生化机制。

运动+Zn-MT组能明显增强大鼠运动能力，和运动对照组相比没有显著性差异，力竭时间延长了38.3%。

三、发明的应用价值和市场前景

由于锌-金属硫蛋白是一种强的抗氧化剂，且对机体无毒副作用，可为运动补剂的开发提供科学的实验依据，因此在运动领域中的应用将呈现出广阔的前景。

### （发明人：熊正英）

# 抗疲劳药物---云芝多糖

一、发明创造简介

云芝多糖是由15%蛋白质组成的蛋白多糖体，由葡萄糖、L-岩藻糖、D-甘露糖、半乳糖和a-鼠李糖五种单糖组成。其结构是主链由β-1,3糖苷键，支键为β-1,6糖苷键连接。研究表明，云芝多糖口服毒性极小，其主要具有以下药理作用：改善学习记忆、抗伤害、抗炎、镇痛、保肝护肝、降脂、抑瘤、抗衰老和增强免疫功能等。

在剧烈运动或大强度负荷时，人和动物体内自由基代谢加强，同时自由基信号增强，肌肉和血液中MDA升高。肌肉SOD活性上升。人运动后肌肉缺血再灌注和运动诱导的脂质过氧化连锁反应也会引起自由基增多。因此，自由基的生成和消除与恢复过程有密切关系。是当前运动疲劳研究中的热点。

有研究表明，运动可导致自由基增生而消除能力下降，使自由基在体内积累，过多的自由基导致核酸链断裂，碱基缺乏，肌浆网受损，线粒体膜流动性降低，生物膜结构和功能改变，细胞内物质逸出等。从而导致机体运动能力下降并产生疲劳。随着运动医学与体育科学研究的发展，运动训练和竞赛的辅助促力手段越来越为人们所关注，维生素C、维生素E是已被公认的抗氧化剂，可以抑制消除自由基产生，延迟机体疲劳的发生，已被广泛地应用于体育运动之中。而目前关于云芝多糖的研究主要集中在医药卫生领域，其在运动医学尤其是运动营养补充方向的研究尚未见报道。

本研究实验以SD雄性大鼠为实验对象，以递增强度跑台训练+力竭运动建立运动模型，研究结果发现：云芝多糖可明显改善大强度耐力运动对大鼠机体组织的不良影响，提高机体大部分组织抗自由基氧化能力，提高机体能量储备，延缓运动中疲劳的发生，提高大鼠跑台运动能力。

二、创新点

云芝多糖可以提高大鼠的脏器指数、提高有氧运动能力、降低运动大鼠体内蛋白质分解速率，保持肌力，增加肌肉中肌酸和磷酸肌酸含量、提高肌肉机能水平；可以增加大鼠体内糖原储备，保证中枢神经系统、运动肌及红细胞等组织的能量供给，从而延缓中枢及外周疲劳的发生，从而提高运动能力。实验结果显示，云芝多糖可以明显延长大鼠跑台运动至力竭时间。在本实验中，运动力竭加药组与运动力竭对照组相比力竭时间明显延长，且两组相比具有显著性差异（P＜0.05〉。加入云芝多糖后运动大鼠力竭时间相比运动对照组增加了24.57%。

三、发明的应用价值和市场前景

随着运动医学与体育科学研究的发展，运动训练和竞赛的辅助促力手段越来越为人们所关注，运动补剂的开发也成为热点。目前关于云芝多糖的研究主要集中在医药卫生领域，其在运动医学尤其是运动营养补充方向的研究尚未见报道。我们的发明研究为云芝多糖在作为运动营养补剂的开发提供了依据。

### （发明人：熊正英）

# 抗疲劳药物---仙人掌提取物

一、发明创造简介

仙人掌（Opuntia dillenii Haw）中化学成分比较复杂，主要包括多种氨基酸、矿物元素、维生素，还含有黄酮、萜类、甾醇、多糖、SOD、有机酸、生物碱及色素等。仙人掌中多种成份具有抗氧化的效果，到目前为止，已发现仙人掌中的抗氧化成份有：芦丁、斛皮素等黄酮类，多糖类，植物甾醇类，萜类，SOD，Vc、VE等。仙人掌的药理及保健作用极为广泛，主要有增强免疫、抑菌、消炎、抗溃疡、镇痛、降血糖、降血脂、降血压、防治心脑血管疾病、防癌抗肿瘤、减肥、美容、抗氧化和抗衰老等功效。这些药理和保健作用多与仙人掌作为抗氧化剂与清除体内自由基有关，而这些研究主要在医药、保健等领域完成，有关其在运动医学领域的研究未见报道。

本发明以SD雄性大鼠为实验对象，采用大强度耐力跑台训练模型，对仙人掌提取物影响运动能力的相关生化指标和组织代谢指标进行了测试研究，发现仙人掌可明显改善大强度耐力运动对大鼠机体组织的不良影响，提高机体大部分组织消除自由基能力，增强机体能量储备，延缓运动中疲劳的发生，提高大鼠跑台运动能力。补充仙人掌提取物可以提高大鼠的脏器指数，改善它们的功能，同时对大鼠生长发育无不良影响;补充仙人掌提取物明显减轻运动对大鼠肝脏和心肌等组织的损伤；补充仙人掌提取物可以降低运动大鼠体内蛋白质分解代谢速率，防止蛋白质过度利用，保持肌力;补充仙人掌提取物能够有效预防大强度耐力训练中大鼠机体血乳酸的大量积累，提高机体的有氧运动能力;补充仙人掌提取物能增加肌肉中肌酸和磷酸肌酸含量，提高肌肉机能水平；仙人掌中含有丰富的氨基酸和单糖等，能促进糖异生，补充仙人掌提取物可以增加大鼠体内糖储备，保证中枢神经系统、运动肌及红细胞等组织的能量供给，延缓中枢疲劳和外周疲劳的同时发生;仙人掌中富含黄酮类、多糖类、植物甾醇类、萜类等抗氧化剂，具有节省和补充机体内源性抗氧化剂的作用，补充仙人掌提取物能够增强大鼠大部分组织的抗氧化酶活性，提高机体大部分组织消除自由基的能力，对运动引起的因自由基的过量产生而导致的运动疲劳的发生有明显的延缓作用，从而提高了机体的运动能力。

二、创新点

本发明发现按400㎎/㎏体重的剂量每天给大鼠灌喂仙人掌提取物，能明显延长大强度耐力训练大鼠的跑台力竭运动时间，提高大鼠的运动能力。仙人掌可以显著性延长大鼠跑台运动至力竭的时间，与运动对照组相比，运动+仙人掌组力竭时间延长了25.22%。

三、发明的应用价值和市场前景

目前，随着竞技运动的极限化发展，人们对运动员的运动潜力挖掘越来越深入、越来越细致。通过各种营养补剂来加速疲劳消除，帮助提高训练质量，从而提高运动员的运动能力，是当今运动医学界的研究热点之一。仙人掌的药理及保健作用多与仙人掌作为抗氧化剂与清除体内自由基有关，而这些研究主要在医药、保健领域完成，有关其在运动医学领域的研究未见报道。本发明对仙人掌在运动机内消除自由基、抗疲劳的效果进行深入的研究和有益的探索，提供了仙人掌在制备抗疲劳药物中的新用途，并为仙人掌在运动保健品和运动饮料方面的开发提供实验依据。

### （发明人：熊正英）

# 抗疲劳药物---沙苑子

一、发明创造简介

本实验目的在于通过观察中药沙苑子对运动性疲劳模型大鼠不同脑区内5-HT和相关产物含量及相关酶色氨酸羟化酶（TPH）、单胺氧化酶-A（MAO-A）基因表达的影响，探讨运动性中枢疲劳的分子机制，为沙苑子作为运动保健品的开发利用提供实验依据。实验方法：采用SD雄性大鼠72只，体重190~230g，随机分为安静组18只、一般训练组18只、强化训练组18只、强化加药组18只，进行7周递增负荷跑台运动建立运动性疲劳大鼠模型，于第八周始运动即刻后取材。运用氨基酸自动分析仪测定大鼠血清、间脑、海马组织中游离氨基酸含量，运用高效液相色谱-荧光检测法测定大鼠间脑、海马组织中5-羟色氨酸（5-HTP）、5-HT、5-羟吲哚乙酸（5-HIAA）含量，运用半定量反转录聚合酶链式反应测定TPH、MAO-A基因表达水平。实验结果：（1）长时间耐力跑台运动应激使实验大鼠血清支链氨基酸含量有所下降，芳香族氨基酸尤其是游离色氨酸含量上升，沙苑子可抑制BCAA下降、AAA上升趋势。（2）长时间耐力跑台运动使实验大鼠血清f-Trp/BCAA、AAA/BCAA显著增加。（3）实验大鼠间脑、海马组织中Trp含量在长时间耐力跑台运动后显著增加。沙苑子可抑制这一现象（4）实验大鼠海马、间脑组织5-HTP、5-HT含量在耐力跑台运动后增加，导致运动疲劳的发生。沙苑子组大鼠海马和间脑组织中5-HTP、5-HT均显著下降，提示中药沙苑子可通过抑制5-HT的合成前体，减少组织中5-HT的含量。（5）长时间耐力跑台运动后，实验大鼠海马和间脑5-HIAA含量高于安静状态和一般训练状态。（6）长时间、大强度跑台运动使TPHmRNA在海马中表达显著增强。（7）长时间耐力跑台运动可使实验大鼠海马、间脑组织MAO-AmRNA表达上调，提示中药沙苑子可通过上调MAO-AmRNA在大鼠海马和间脑组织中表达，提高MAO-A活性，进而加速5-HT的代谢分解，有助于疲劳的消除。结论：长时间耐力训练使大鼠血清BCAA、AAA含量发生变化，造成海马和间脑中Trp含量适应性改变5-HT含量，显著升高，导致中枢疲劳，推测和运动诱导与合成、代谢5-HT相关的TPH、MAO-A基因表达变化有关。沙苑子对其有调节作用，推迟疲劳的发生，有助于疲劳的消除，对长时间运动时中枢机能的改善具有积极作用。

二、创新点

长时间耐力训练使大鼠血清BCAA、AAA含量发生变化，造成海马和间脑中Trp含量适应性改变，5-HT含量显著升高，导致中枢疲劳，推测和运动诱导与合成、代谢5-HT相关的TPH、MAO-A基因表达变化有关。本研究首次发现沙苑子对其有调节作用，推迟疲劳的发生，有助于疲劳的消除，对长时间运动时中枢机能的改善具有积极作用。

三、发明的应用价值和市场前景

本发明对沙苑子在运动机体内消除自由基、调节内分泌水平和基因表达、提高能量储备、抗疲劳的效果进行深入的研究和有益的探索，提供了沙苑子在制备抗疲劳药物中的新用途，并为沙苑子在运动保健品和运动营养补剂方面的开发提供实验依据。

### （发明人：熊正英）

# 水性聚氨酯在工笔画用绢处理剂中的应用

一、发明创造简介

在我国传统绘画中，工笔画是最重要的组成部分之一。作工笔画用的是熟宣纸或熟绢，熟绢是生绢经过一定比例的胶矾水刷制而成。据调研，发现明清珍贵的古旧字画中施以胶矾的熟绢画绝大多数已发黄、变脆、折断，有的甚至粉化。其原因是由于所用施胶剂中的明矾的酸使绢中的主要成分丝素蛋白水解，导致其不耐久。基于传统熟绢存在不耐久性等缺点，我们通过大量实验研究，筛选出一种作画功效较好的高分子材料——水性聚氨酯，将其与水按1：1重量比混合，搅拌均匀后，用棉球均匀的涂于生绢上，将此绢经干热、湿热和光照等人工加速老化后，测老化前后的断裂强力、顶破度和撕裂度等物理强度，大量实验数据表明：水性聚氨酯处理的绢的物理强度保持率都比传统熟绢的好。而且所研制成的绢作画功效也很好，具有可耐久保存、抗水性优良、颜料不易褪色、对颜料和染料具有润性等特点。

二、创新点

本发明具有设计合理、工艺可行、操作简便、作画艺术效果极佳、耐久性能优良等优点，与现有的传统熟绢相比，采用本发明研制的熟绢作画功效好，具有可耐久保存、抗水性优良、颜料不易褪色、对颜料和染料均具有润性等特点。

三、发明的应用价值和市场前景

作工笔画的人一直很多，对作工笔画所需材料的需求也多，传统熟绢和熟宣纸都有缺陷，含酸量太大，导致所作工笔画不易保存，使用本发明处理的绢克服了传统熟绢含酸量高等缺点，所作工笔画可耐久保存，使用本发明处理的绢有望取代传统绘画材料。

### (发明人：李玉虎)

# 低温真空油炸涩柿片的制备方法

一、发明创造简介

本发明以中国主产的涩柿为加工原料，经过脱涩，切片，护色，用甜味剂、酸味剂和鲜味剂调味，用填充剂糊精、淀粉等浸泡软化，离心脱水，处理的柿片用低温真空油炸设备在真空条件下低温油炸，再离心脱油，冷却，包装等工艺，生产一种色泽橙黄、无涩味、甜酸适口、酥脆的柿片。

二、创新点

柿是中国的特产果品，产量和栽培面积居世界首位，但是，以柿，特别以涩柿为加工原料生产的加工，在市场上除柿饼、柿干等低温干燥加工的产品外，极少见经过高温、酸碱等加工的食品。其主要原因是柿果富含单宁物质，在热、酸条件下单宁分解，涩味重新出现，产品色泽劣变，严重限制了柿果的现代化加工

该产品充分的结合了涩柿果实的加工特性和化学组成，巧妙利用柿单宁以植物油为加热媒介，迅速脱水而不返涩的技术原理生产无涩味、酥脆的柿片。

三、发明的应用价值和市场前景

在我国，柿果资源丰富，价格低廉；现在市场上有关柿果的加工品较少，且卫生质量差。用本发明通过低温油炸干燥生产的产品，不仅营养丰富，风味独特，而且成功解决了涩柿加工返涩的技术难题，相信在市场上有广泛的前景和诱人的经济效益。

### (发明人：张宝善)

# 中药白芨治疗烧烫伤

一、发明创造简介

①烧烫伤是严重的外科创伤。对烧烫伤的治疗在临床早期是确保病人度过机体应激反应所造成的生命危险期，随后便是对创面的各种处理。无论何种程度的烧伤，其中促进创面的愈合结痂、强有力的抗感染是关键环节，也是决定病人将来各种机能恢复好坏、后遗症、特别是畸形性后遗症程度的关键因素。所以，促进新生肉芽组织生长、抗菌消炎应是这个时期治疗烧烫伤药物的主要药理功能。但是，长期以来很少有药物能同时具备以上作用。例如有的药物虽然结痂速度较快，但病人易于伴发痂下化脓性感染。针对以上情况和需要，发明者基于自己一份专用治疗烧烫伤的、疗效极佳的发明——中药白芨治疗烧烫伤，改进研制成功几种以中药白芨为主药的制剂。②中药白芨促进组织再生疗效非常强大，但抗感染功能显得不足。经过研制改进，使其成为复方制剂，赋予其具有强大促进组织再生疗效的同时，也赋予了该药强大的广谱抗感染能力。同时，加入其它成分使得该药也具有了针对烧烫伤时病人所具有的其它病理表现的疗效。

二、创新点

以中药白芨为主要药物，加其它抗感染和止痛、促局部循环和收敛、促组织新生和保护等药物配制成几种复方制剂。

三、发明的应用价值和市场前景

该发明的原处方仅有白芨一味中草药，具有很好的烧烫伤治疗效果，它的最大的功能在于其强大的促新生肉芽组织生长作用。改进后的制剂大大加强了其抗感染作用，增强了其收敛作用而使结痂速度明显加快。所以，经研究改造后的制剂具有明显的促新生肉芽组织生长、强大的抗感染作用和快速的收敛结痂功能等三大特点。所以，如果以本发明为基本有效药物原料配方，经过技术极为简单的剂型改造，如改制为霜剂、乳剂或这些剂型的喷雾型制剂，将会给使用、清理带来极大方便。

该发明药物的制剂非常简单，原料价格极其低廉，所以生产成本将非常低。烧烫伤是常见的最多的临床创伤类病症之一，特别是在野战外科治疗中，更具有非常重要的意义。

所以，综上所述，该发明如果投入市场，无疑将具有很大的市场销售空间和极其丰厚的利润回报。

### (发明人：侯颖春)

# 风化褪色的古代壁画、文物彩绘、建筑彩画的
显现加固剂

一、发明创造简介

各类古代壁画、文物彩绘建筑画严重风化褪色、消失殆尽的现象普遍存在，使国宝级、国家等级文物失去原有价值，给历史与考古研究带来严重困扰。本项目研究分析了上述古代色彩风化褪色后其颜料、胶料层的微观状态和光学特性，发现该层在风化褪色后存在一种空气、空隙——粒子、间隔界面，形成对光的散射层，导致了该层原有色彩的淡化与消失，研制了由非挥发性液态抗氧、抗风化稳定剂和耐侯、抗腐蚀的有机氟材料等组成的显现加固剂，能渗入颜料、胶料层，以固态填充、消除该界面，使严重风化褪色的古代壁画、文物彩绘、建筑彩画显现原貌。

1996年以来，本项目在严重风化褪色、无法辨认的春秋彩陶、秦遗址壁画残片、西汉彩陶、东汉朱书陶瓶、唐昭陵陪葬墓壁画、唐庆山寺佛教壁画、唐法门寺彩绘石雕、唐木椟、明墓志、南唐帝陵、苏州虎丘、清故宫古建筑彩绘上实际处理，显现出了其古朴清晰的原貌，对其进行了跟踪观察，拍照，9年来未发生变化。特别是近来来完成了5项国宝级、国家一级文物和2项全国重点文物的整体显现加固修复工程，其中有唯一发现、弥足珍贵的秦遗址宫廷壁画、上世纪六十年代首次发现的大型西汉彩绘兵马俑军阵、唐乾陵永泰公主、章怀太子墓出土的精美彩陶和壁画、明西安城楼内檐彩画等，上述文物严重风化褪色，模糊不清，经显现加固后，均清晰恢复出了其原始风貌，再现了文物固有的价值，为考古、历史、书法研究提供了稳定的第一手原始资料，受到了著名考古专家的充分肯定。

二、创新点

1、文物彩绘褪色的原因：空气、空隙一粒子、间隔界面的发现

2、彩绘显现加固剂：有机氟与非挥发性液态抗氧、抗风化稳定剂，对褪色文物彩绘原貌显现的机理研究及效果

三、发明的应用价值和市场前景

全国各地的春秋彩陶、洛阳战国彩陶、秦遗址宫廷壁画、西汉彩绘兵马俑、东汉彩陶与朱书陶瓶、前秦墓志、唐昭陵韦贵妃墓和长乐公主墓壁画、唐乾陵永秦公主、章怀太子、懿德太子墓壁画和彩绘陶俑、唐法门寺彩绘石雕、唐墓志与木椟，南唐帝陵建筑彩绘、山西元永乐宫壁画、明墓志、故宫清建筑壁画与彩画等均出现了严重风化褪色现象，恢复其原貌，再现了国宝级、国家等级文物的原貌价值，为考古、历史、书法研究提供了第一手原始资料。

### （发明人：邢惠萍）

# 石榴乳的制作方法

一、发明创造简介

本发明选用风味清新、色泽鲜艳的石榴果汁为主料，以香气浓郁、营养丰富的杏仁浆等为辅料，两者进行风味和营养的互补，研制成一种新颖、独特的复合型石榴乳饮料。该发明的主要内容是：石榴果汁的制作；杏仁浆的乳化技术及稳定技术；石榴乳的调配技术；石榴乳的均质、杀菌等系列的制作技术。本发明为规模化生产提供基本的理论依据和完整的工艺流程及生产技术。

二、创新点

1、石榴果汁的澄清技术。

2、石榴乳由富含蛋白质的杏仁浆与石榴果汁互配，其蛋白质含量为0.52%，pH为4.1，本发明成功地解决了产品中的蛋白质不变性问题。

三、发明的应用价值和市场前景

本产品符合蛋白饮料国家标准GB16322-1996。具有石榴清新风味杏仁特异芳香，又含二者的丰富营养，是一种风味和营养互补的独特复合型天然饮料，符合21世纪饮料发展方向，具有很好的应用价值和市场前景。

### (发明人：张宝善)

# 古建筑木构件防火防腐腻子

一、发明创造简介:

在我国幅员广大的国土上,各个历史时期各种艺术风格的木构古建筑星罗棋布,在日、韩、东南亚等地也有广泛分布，随着旅游业的发展，各类古建筑艺术珍品还会不断出现。中华古建筑是需永久保存的珍品，历史上大量的古建筑毁于火灾，近年来，世界文化遗产武当山遇真宫、陕北白云观等建筑就毁于火灾。因此防火、防腐是木构古建筑永恒的主题。

古建筑木构件有传统的腻子与油漆彩绘，但不具防火、防腐功能。本项目研制了一种既具备防火防腐功能，又保持古建筑传统艺术韵味的防火、防腐腻子，经国家防火建筑材料质量监督检验中心检测，其耐火时间等主要防火指标超过了国家一级防火标准的数倍，经中国林业科学院检测，该防火防腐腻子具有良好的防腐性能。

二、创新点

研制了多层强力膨胀型木构古建筑防火防腐腻子，取代了传统的油漆彩画腻子，国家防火建筑材料质量监督检验中心检测，其防火性能优于国家一级防火材料，经中国林业科学院检测，具有良好的防腐性能。

三、发明的应用价值和市场前景

该防火防腐剂防火防腐性能突出，可应用于古建筑的防火防腐，具有广阔的应用前景。

### （发明人：邢惠萍）

# 一种苎麻纤维超临界二氧化碳染色新工艺

一、发明创造简介

本发明涉及一种苎麻纤维超临界二氧化碳染色新工艺。本发明以苎麻纤维为原料，经氢氧化钠溶液溶胀、苯甲酰氯改性，利用超临界流体技术在超临界二氧化碳介质中采用分散染料染色。苎麻是一种古老的植物，现主要产地是我国和其他一些亚洲国家。由于它的结晶度、取向度较高，延伸性、弹性差，染色效果不够好。另一方面，我国是纺织大国，传统染整耗水大，环境污染严重，综合成本高。随着科学技术进步及人们生态环境意识的提升，如何实现无水介质染色技术，清洁化生产，是国内外纺织专家近年来的攻关难题。从1991年超临界流体染色第一次被提出到现在，国内外仅限于化学纤维的超临界二氧化碳染色，对天然纤维尤其苎麻纤维的特性进行改性处理，对超临界二氧化碳染色的工艺技术进行系统的研究，实现了苎麻纤维超临界二氧化碳染色，且具有压力低、流程短、染色时间短的特点。

二、创新点

无废液，与湿法染色工艺相比免去大量废液的处理，无环境污染，是一种清洁化生产。染得苎麻纤维具有颜色鲜艳，且染色流程短，上染均匀，着色度好，具有综合成本低，经济效益、环境保护效益显著的特点。

三、发明的应用价值和市场前景

无环境污染，无污水处理费用，综合成本低，经济效益、环境效益显著，适于纺织印染企业推广应用。

### （发明人：刘昭铁）

# 一种羊奶茶的生产技术

一、发明创造简介

羊奶是一种营养价值较高的天然营养食品，含有丰富的蛋白质、脂防、碳水化合物、钙、磷、铁、维生素等多种营养成分，具有滋肺、健胃、利肠、养顔美容等功能。茶中含有茶多酚、咖啡碱、有机酸、多种维生素、蛋白质、游离氨基酸、多糖、矿物质、单宁等物质，具有消炎、抑菌、抗龋护齿、降低血脂、降血糖、降血压、抗衰老、抗辐射、防癌抗癌的功能。本发明用羊奶粉和茶粉为原料，添加白砂糖、凝固剂、强化剂等辅料制成的一种粉末状的固体羊奶茶粉饮料，食用前仅需用6倍50℃温水冲调，静置10min后可形成类似酸奶的凝固状态，食用方便。该产品将羊奶茶有机结合，不仅具有浓郁的奶茶香味，还有一定的保健功能，使人们在享受休闲食品的同时增进健康。

二、创新点

应用食品加工中凝乳剂的凝乳原理和茶中单宁、咖啡碱与蛋白质的作用原理，固体羊奶茶冲调后，在短时间内能由液体状态转变为凝固状体。

三、发明的应用价值和市场前景

奶茶是一种由奶粉和茶粉制成的一种固体饮料，食用时用水冲调成液体饮用。目前市场上出现的奶茶大多用牛奶粉制成，还未发现用羊奶粉的奶茶粉。本发明根据营养互补，风味协调的原则，将羊奶粉和茶粉有机结合，利用凝乳剂的凝乳作用，制成了口味独特，营养丰富的凝固型度羊奶茶，不仅增加了乳制品的花色品种，提高了养奶制品的附加值，而且可以有效地消除养奶中的膻味，在实际生产中具有一定的应用价值.

### （发明人：张富新）

# 静电强化纳米光催化空气杀菌净化方法与装置

一、发明创造简介

纳米光催化技术用于杀菌净化是近年来空气净化领域的研究热点。经检索，向国家知识产权局提交的相关专利申请目前已达数百件，并且市场上亦有很多应用光催化技术净化空气的产品。但仔细分析与考察已有的专利申请与产品，大多属于对光催化技术的概念性应用，这主要是对纳米光催化技术本身的了解不够造成的。尽管纳米光催化技术本身具有一系列优点，但由于其材料本身的光催化“量子效率”低，材料在使用特性上又属于“表面反应”，这两点对其高效应用带来了很多问题，并不能达到一般厂家所宣传的一用就灵的程度。

本发明解决上述问题的方案为：将静电集成技术与纳米光催化技术相结合，既提高了纳米光催化的量子效率（使光生电子与空穴有效分离），又保证了污染物在纳米材料表面高效富集。本发明提供一种设计合理，结构简单，净化速度快，效率高无二次污染的光催化杀菌净化装置。

二、创新点

首次明确提出将静电集成技术与纳米光催化技术相结合，既提高了纳米光催化的量子效率（使光生电子与空穴有效分离），又保证了污染物在纳米材料表面高效富集。给纳米光催化技术在空气净化方面的实质性应用提供了有效方法。

三、发明的应用价值和市场前景

本发明即可作为独立使用的空气净化装置的核心组件，也可用于中央空调通风系统空气杀菌净化，具有广阔的市场前景。

### (发明人：张宗权)

# 呼吸传染性病房壁挂式空气杀菌消毒装置

一、发明创造简介

医院病房空气杀菌消毒一直是空气净化领域的热点问题。传统的臭氧杀菌，紫外线杀菌消毒以及近年来发展的超声雾化药物消毒虽然都具有一定效果，但在有人情况下，均不宜使用，且这种方法往往是病菌病毒积累到一定程度才开始使用，显然期间病房中必然存在交叉传染问题。近年来出现的多种独立使用的空气杀菌消毒装置虽然可以人机共处，但由于均采用对病房空间空气循环杀菌净化，往往使得空间中存在着净化死角，并不能完全排除病人及与医护人员之间的交叉传染。显然这对严重的传染性呼吸病房是绝对不允许的。因此，传染性呼吸病房的空气杀菌消毒既要保证人机共处情况下的同步杀菌消毒，更要消毒效果绝对安全可靠，即不产生病人与医护人员之间交叉传染。而目前已有的消毒装置无法满足这一要求。

本发明以确保空气消毒的安全可靠性为目的，采用病床上方壁挂式单向流动空气杀菌消毒技术方案，通过抽气风扇的抽吸作用，在病人头部上方及周围形成一流动方向为自下而上，自外向内的吸入式流场，形成的空气吸入速度，大于病人呼出污染物的对流和扩散速度，保证了病人排出的病毒病菌迅速的被抽走，并同步在线进行杀菌和消毒。既解决了病人向医护人员的传染问题，又防止了病毒直接排出室外造成的环境污染。

二、创新点

首次明确提出对呼吸传染性病房采用单向抽气空气杀菌消毒方法，将化学杀菌消毒与光催化降解，活性炭吸附等有机结合，保证了通过消毒装置排向室外的空气不产生二次污染。

三、发明的应用价值和市场前景

本发明可广泛用于医院病房和手术室空气的高效杀菌消毒，具有广阔的市场前景。

### （发明人：张宗权）

# 一种制备醋酸纤维素微晶颗粒的方法

一、发明创造简介

本发明采用水对苎麻纤维进行预溶胀，再用冰醋酸溶胀的方法提高了纤维素乙酰化反应活性，克服了以往技术中采用氢氧化钠或冰醋酸直接对纤维素预处理时间长的缺点，尤其用氢氧化钠处理为后道工序带来许多不便。同时，也克服了溶胀后的废碱难于处理等环境污染问题。该方法使用清洁的水进行预溶胀，不但对环境友好而且价格廉价。同时，以廉价的苎麻纤维素为原料，以醋酸酐为醋化剂、硫酸为催化剂常压条件下在较高温度制备醋酸纤维素，克服了传统上在低温条件下制备醋酸纤维素需要制冷所消耗的大量能耗的缺点。醋酸纤维素微晶颗粒的制备过程包括以下步骤：（1）依次用水、冰醋酸在15~40°C条件下对纤维素进行溶胀；（2）纤维素与醋酸酐常压条件下进行酯化反应生成醋酸纤维素，反应温度60°C~100°C，纤维素与醋酸酐的投料质量比为1:5~1:8，以硫酸为催化剂（用量为纤维素质量的0.3~0.8%），反应时间为0.5~1小时制得醋酸纤维素黄色溶胶；（3）醋酸纤维素溶胶直接滴入体积比为1：1~1:10的水和丙酮（水的体积为5~25ml）混合液中反应，反应0.5~1小时，即得到醋酸纤维素微晶颗粒乳液；（4）用碳酸氢钠溶液或蒸馏水洗涤醋酸纤维素微晶颗粒乳液至中性、干燥、研磨可得不同形貌的醋酸纤维素微晶颗粒。

二、创新点

为了提高纤维素乙酰化反应活性，以往的技术有采用氢氧化钠或冰醋酸直接对纤维素预处理，但预处理的时间长，尤其用氢氧化钠处理为后道工序的处理带来许多不便。同时，也引入了溶胀后废碱的处理等许多环境问题。该方法使用清洁的水先进行预溶胀，不但对环境友好而且价格低廉；反应过程中的丙酮可以回收循环再利用。同时，反应时间大大缩短从而为该方法实现工业化生产、提高经济效益带来无限生机。

三、发明的应用价值和市场前景

制备的醋酸纤维素微晶颗粒可用于医用缓释制剂及辅料，高比表面积的醋酸纤维素在污水处理、环境净化领域有着广泛的应用前景。该制备方法使用清洁的水为预溶胀剂，可大缩短反应工艺流程，降低环境污染。

### (发明人：刘昭铁)

# 红枣羊奶粉及其制作方法

一、发明创造简介

羊奶是一种营养价值较高的天然营养食品，含有丰富的蛋白质、脂肪、碳水化合物、钙、磷、铁、维生素等多种营养成分，具有滋肺、健胃、利肠、养颜美容等功效。红枣既可药用也可食用，富含维生素P、粘液质、皂甙、生物碱、黄酮类、氨基酸以及苹果酸、酒石酸等有机酸，具有助脾胃、化精气、悦颜色、生血益气之功效。本发明以羊奶和红枣为原料，添加白砂糖、螯合剂等辅料制成一种新型羊奶粉。该产品将羊奶与红枣有机结合，不仅具有浓郁的羊奶风味和红枣香味，而且在人们享用奶粉丰富营养的同时，亦获得一定的食疗滋补作用。

二、创新点

应用化学螯合技术成功的解决了红枣羊奶粉生产过程中蛋白质沉淀和奶粉溶解性较差的问题。

三、发明的应用价值和市场前景

奶粉是一种常见固体饮品，目前市场上出现的奶粉大多用牛奶制成，羊奶粉较少，还未发现用羊和红枣制成的红枣羊奶粉。本发明根据营养互补，风味协调的原则，将羊奶和红枣有机结合，应用化学螯合技术成功的解决了生产过程中蛋白质沉淀和奶粉溶解性较差的问题。不仅增加了乳制品的花色品种，提高了羊奶粉的附加值，而且可以有效地抑制羊奶的膻味，在实际生产中具有一定的应用价值。

### （发明人：张富新）

# 4`-酰胺基二苯乙烯烷氧基衍生物

一、发明创造简介

本发明提供具有抗癌作用的4`-酰胺基二苯乙烯烷氧基新衍生物。通过这些化合物对人早幼粒细胞白血病细胞HL-60、人宫颈癌细胞Hela、人肝癌细胞Hep G2等的抗癌细胞Hep G2等的抗癌活性研究，表明其具有优良的抗癌活性，是一类新的二苯乙烯类抗癌化合物。

二、创新点

本发明利用化学合成的方法合成得到了一系具有抗肿瘤活性的新二苯乙烯衍生物，取得如下活性较好的优选化合物：

1.E-3,4,5-三甲氧基-4`-乙酰胺基-1,2-二苯乙烯

2.E-3,4,5-三甲氧基-4`-丙酰胺基-1,2-二苯乙烯

3..E-3,4-二甲氧基-4`-壬酰胺基-1,2-二苯乙烯

4..E-3,4,5-三甲氧基-4`-壬酰胺基-1,2-二苯乙烯

三、发明的应用价值和市场前景

二苯乙烯的多种衍生物表现出一系列的生理活性，如3,4`,5-三羟基二苯乙烯（白藜芦醇）具有预防心脏病，抑制血小板凝聚，调控脂质和脂蛋白代谢，抗氧化及对癌症的治疗等作用。本专利合成一系列4`-酰胺基二苯乙烯烷氧基衍生物在抗肿瘤活性研究中表现出优良的活性，其有可能会被进一步开发成抗肿瘤药物。也可能通过其它活性研究会表现出更多的活性，此工作正在进一步的研究中。

### （发明人：李宝林）

# 4`-氧代羧酸二苯乙烯烷氧基衍生物

一、发明创造简介

本发明提供具有抗癌作用的二苯乙烯类新化合物，这些化合物包括4`-氧代羧酸酯、4`-氧代羧酸盐的二苯乙烯类烷氧基衍生物。通过这些化合物对人早幼粒细胞白血病细胞HL-60、人宫颈癌细胞Hela、人肝癌细胞Hep G2等的抗癌活性研究，表明其具有优良的抗癌活性，是一类新的二苯乙烯类抗癌化合物。

二、创新点

本发明利用化学合成的方法合成得到了一系具有抗肿瘤活性的新二苯乙烯衍生物，取得如下活性较好的优选化合物：

1.4-（E-2-(3,4-二甲氧基苯基)乙烯基）苯氧基乙酸乙酯；

2.4-（E-2-(3,4,5-三甲氧基苯基)乙烯基）苯氧基乙酸乙酯；

3.4-（E-2-(3,4-二甲氧基苯基)乙烯基）苯氧基乙酸；

4.4-（E-2-(3,4,5-三甲氧基苯基)乙烯基）苯氧基乙酸；

5.4-（E-2-(3,4,5-三甲氧基苯基)乙烯基）苯氧基乙酸钠；

6.2-(4-（E-2-(3,4,5-三甲氧基苯基)乙烯基）苯氧基)丁酸乙酯；

7.2-(4-（E-2-(3,4,5-三甲氧基苯基)乙烯基）苯氧基)异丁酸叔丁酯；

8.2-（4-（E-2-(3,4-二甲氧基苯基)乙烯基）苯氧基）己酸乙酯。

三、发明的应用价值和市场前景

二苯乙烯的多种衍生物表现出一系列的生理活性，如3，4`，5-三羟基二苯乙烯（白藜芦醇）具有预防心脏病，抑制血小板凝聚，调控脂质和脂蛋白代谢，抗氧化及对癌症的治疗等作用。本专利合成一系列4`-氧代羧酸二苯乙烯烷氧基衍生物在抗肿瘤活性研究中表现出优良的活性，其有可能会被进一步开发成抗肿瘤药物。也可能通过其它活性研究会表现出更多的活性，此工作正在进一步的研究中。

### （发明人：李宝林）

# 一种可生物降解醋酸纤维膜的制备方法

一、发明创造简介

一种可生物降解醋酸纤维膜的制备。本发明采用水对苎麻纤维进行预溶胀，再用冰醋酸溶胀的方法提高了纤维素乙酰化反应活性，克服了以往技术中采用氢氧化钠或冰醋酸直接对纤维素预处理时间长的缺点，尤其用氢氧化钠处理为后道工序带来许多不便。同时，也克服了溶胀后的废碱难于处理等环境污染问题。该方法使用清洁的水进行预溶胀，不但对环境友好而且价格廉价。以廉价的苎麻纤维素为原料、醋酸酐为醋化剂、硫酸为催化剂常压条件下在较高温度制备醋酸纤维素，克服了传统上在低温条件下制备醋酸纤维素需要制冷所消耗的大量能耗的缺点。醋酸纤维膜的制备过程克服了传统生产塑料地膜所导致的“白色污染”以及生产过程中所消耗的大量电力能源。该生产工艺过程简便，反应时间大大缩短；而且，反应过程中的丙酮等溶剂可以回收循环使用，使生产成本降低。

二、创新点

为了提高纤维素乙酰化反应活性，以往的技术有采用氢氧化钠或冰醋酸直接对纤维素预处理，但预处理的时间长，尤其用氢氧化钠处理为后道工序的处理带来许多不便。同时，也引入了溶胀后废碱的处理等许多环境问题。该方法使用清洁的水先进行预溶胀，不但对环境友好而且价格低廉；同时，在较简单工艺条件下制备了性能优良的醋酸纤维膜，避免了传统制膜工艺中的醋酸纤维素难于溶解的缺点。反应时间大大缩短，从而为该方法实现工业化生产、提高经济效益带来无限生机。该膜具有可降解性，可减小传统的塑料薄膜废弃物对环境造成的“白色污染”等环境问题。

三、发明的应用价值和市场前景

制备的醋酸纤维素膜可用于食物保鲜和土壤保墒，且该膜可降解，避免了传统的塑料薄膜对环境造成的“白色污染”。且该种生产醋酸纤维膜的方法简单，工艺简单，有较高的工业应用价值。

### （发明人：刘昭铁）

# 一种制备具有抗紫外、抗菌性能纤维的方法

一、发明创造简介

本发明旨在提供一种具有持久性抗紫外、抗菌性能的纤维，其中包括：棉、苎麻、亚麻、黄麻、红麻、大麻、罗布麻、毛、榨蚕丝、桑蚕丝、纺织纤维、纺织制品以及含有羧基的化纤类物质。与一般抗紫外、抗菌纤维的制备方法不同，该方法是先将纤维进行羧甲基化反应生成羧甲基纤维素，之后用羧甲基纤维素与钛酸丁酯在微量水分存在下通过缓慢水解反应而生成以化学键键合的纳米二氧化钛-羧甲基纤维素。实现了纳米二氧化钛与纤维以化学键的方式连接。本研究表明：以化学键键合的纳米二氧化钛-苎麻纤维羧甲基纤维素不仅秉承了苎麻纤维固有的优良性能，而且具有较强的抗紫外、抗菌能力，此外，纳米二氧化钛与纤维结合牢固、作用持久，从根本上解决了采用传统方法所存在的易脱附的缺陷。

二、创新点

本发明涉及一种制备具有抗紫外、抗菌性能的纤维的方法，该方法是将纳米二氧化钛与纤维素以化学键的方式连接，解决了传统的以物理吸附的方式将二氧化钛沉积在纤维上所存在的易脱附的问题，用该方法制备出的纤维具有良好的长效抗紫外性能。

三、发明的应用价值和市场前景

当今社会经济高速发展，也带来了环境污染等严重问题，特别是臭氧层的破坏日趋严重，到达地面的紫外线的强度显著增加，紫外线对人体的伤害也越来越大。因此，如何解决紫外线的伤害已成为我们亟待解决的问题。由于纳米二氧化钛具有优良的抗紫外、光催化、抗菌性能，近来被广泛用于纤维及织物的添加剂以增加织物的抗紫外、抗菌性能。但是目前普遍采用将纳米二氧化钛以物理沉积的方式添加到纤维或织物中，二氧化钛与纤维或织物是通过物理吸附的方式结合的，目的必然存在纤维或织物中的二氧化钛容易脱附的问题。而我们将苎麻纤维素先进行改性生成羧甲基纤维素，再用羧甲基纤维素与钛酸丁酯通过缓慢水解反应生成键合有纳米二氧化钛的羧甲基纤维素。从而将纳米使二氧化钛与纤维以化学键的方式连接，结合牢固、持久，解决了传统的物理沉积的方式所存在的易脱附的问题。这一方法至今尚未见文献报道。

### （发明人：刘昭铁）

# 聚乙烯醇与糖的共聚物及其制备的方法

一、发明创造简介

本发明涉及的是聚乙烯醇与糖的共聚物及其制备方法。该共聚物以聚乙烯醇链为基础，将糖接枝到聚乙烯醇链上，糖可以为单糖、低聚糖、环糊精、淀粉等。其制备工艺包括以下步骤：（1）将聚乙烯醇和糖溶于热水，待全部溶解后降温至50~70°C；（2）在50~70°C加入浓度约30%NaOH水溶液，搅拌12h；（2）在50~70°C加入交联剂，搅拌反应12h，加入适量丙酮终止反应，得黄色溶胶，用稀盐酸中和。对所得溶胶进行分离和提纯，干燥即得聚乙烯醇与糖的共聚物。该发明具有制备工艺简单易得，对设备无特殊要求，成本低廉等特点。

二、创新点

以价廉易得的聚乙烯醇为原料，将糖类物质通过交联剂与其共聚，得到了具有生物可降解的多用途高分子聚合物。该发明具有制备工艺简单易行，对设备无特殊要求，成本低廉等特点。

三、发明的应用价值和市场前景

本发明涉及具有生物可降解高分子共聚物及其制备方法。该聚合物可作为生物医用材料及工业应用，合成方法简单易行，成本低。具有很大的市场前景。

### （发明人：刘昭铁）

# 抗疲劳药物---巴戟天提取物

一、发明创造简介

长时间剧烈运动会使机体产生大量的自由基。自由基进而攻击细胞膜上的不饱和脂肪酸。引起脂质过氧化反应，破坏膜的完整性、流动性及通透性，导致运动能力下降诱发运动性疲劳。

巴戟天提取物对体内产生的自由基有清除作用，而在大强度耐力运动中，会产生大量的自由基，所以探讨巴戟天与体育运动的关系有重要的理论与实践意义，但是目前国内外，对巴戟天与运动关系的研究少见报道，报道大多涉及临床领域。所以我们建立运动动物模型，立题研究补充巴戟天提取物对运动大鼠运动能力及抗疲劳能力的影响。

二、创新点

通过本实验，首次把巴戟天应用于运动科学领域，通过实验来研究巴戟天提取物对运动大鼠运动能力及抗疲劳能力的影响的生化机制。

结果显示，巴戟天提取物能显著提高大鼠跑台之力竭的时间，力竭延缓率高达25.20%，说明巴戟天提取物有较明显的抗疲劳作用。

三、发明的应用价值和市场前景

现研究证明，中药补剂对减轻和消除运动性疲劳、及时恢复运动员体能有明显的效果。巴戟天是我国著名的四大南药之一，在全国有着广泛的分布。本发明对巴戟天在运动机体内消除自由基、抗疲劳的效果进行深入的研究和有益的探索，提供了巴戟天在制备抗疲劳药物中的新用途，并为巴戟天在运动保健品和运动营养补剂方面的开发提供实验依据。

### （发明人：熊正英）

# 抗疲劳药物---雨生红球藻粉

一、发明创造简介

长时间剧烈运动会使机体产生大量的自由基。自由基进而攻击细胞膜上的不饱和脂肪酸。引起脂质过氧化反应，破坏膜的完整性、流动性及通透性，导致运动能力下降诱发运动性疲劳。

雨生红球藻含有丰富的虾青素，可以淬灭单线态氧、清除自由基。实验表明虾青素在抗氧化、清除自由基方面远远胜于许多类胡萝卜素、维生素C和维生素E；雨生红球藻中含有机体所必需的多糖类，有利于机体肌、肝糖原的储备。实验表明大鼠补充含有虾青素的雨生红球藻6周后，进行力竭训练，可以明显减轻大强度运动后引起的骨骼肌和心肌损伤；雨生红球藻中的虾青素还可以促进人体内免疫球蛋白的产生，具有较高的免疫调节活性。雨生红球藻中含有丰富的蛋白质、铁质及微量元素，有利于血红蛋白的合成，提高血红蛋白水平。所以探讨雨生红球藻与体育运动的关系有重要的理论与实践意义，但是目前国内外，对雨生红球藻粉与运动能力关系的研究少见报道。所以我们建立运动动物模型，立题研究补充雨生红球藻粉对大鼠运动能力及抗疲劳能力的影响。实验结果表明，雨生红球藻粉能够有效抑制运动训练造成大鼠Hb含量下降，增加肌肝糖原的含量，有利于提高机体的能量储备；雨生红球藻粉对运动训练大鼠心、肝、脑、肾、肌、红细胞、线粒体等都表现出一定的抗脂质氧化和清除自由基的能力，可以防止运动损伤的发生；雨生红球藻粉可以调节大强度运动造成的内分泌代谢紊乱，保证能量物质的合成与释放；由于雨生红球藻粉可以调节大强度运动中的能量代谢、自由基代谢、内分泌水平紊乱，保证机体的正常生理功能，所以可以显著提高大鼠的运动能力。

二、创新点

通过本实验研究，首次把雨生红球藻应用于运动医学领域，通过实验研究雨生红球藻对耐力训练大鼠运动能力及抗疲劳能力的影响的生化机制。

雨生红球藻粉能显著提高大鼠跑台至力竭的时间，力竭延缓率达26.39%，说明雨生红球藻粉有较有显的抗疲劳作用。

三、发明的应用价值和市场前景

雨生红球藻在特定条件下可以产生大量虾青紫，可占藻体干重的2%-4%，占红球藻中类胡萝卜素总量的75%以上，是世界上已知生产虾青素的最好天然资源。虾青素具有超强的抗氧化和捕获自由基的能力，能有效淬灭在剧烈活动过程中肌肉内产生的大量单线态氧和自由基等废物，防止脂质过氧化作用发生，其还原活性是类胡萝卜素的10倍，为维生素E的100-550倍，具有“超级维生素E”之称，并且安全可靠，不产生毒副作用。虾青素属于天然色素，动物不能合成，可用作饲料以及食品添加剂，能取得理想的着色、改善口味、保鲜的效果。本发明对雨生红球藻在运动机体内消除自由基、调节内分泌水平、提高能量储备、抗疲劳的效果进行深入的研究和有益的探索，提供了雨生红球藻在制备抗疲劳药物中的新用途，并为雨生红球藻在运动保健品和运动营养补剂方面的开发提供实验依据。

### （发明人：熊正英）

# 酸羊奶及其制作方法

一、发明创造简介

酸奶是一种的发酵乳制品，通常用牛奶制作。由于羊奶酪蛋白胶粒和乳脂肪球较小，凝乳效果较差，利用羊奶加工酸奶较少。传统酸奶加工通常要制作发酵剂，不但生产周期长，而且对环境卫生要求严格，产品保质期短。本发明以羊奶为原料，通过添加酸味剂、甜味剂，应用凝乳剂的凝乳作用，加工成一种外观和风味方面与传统发酵型酸奶相似的酸奶制品。该产品具有加工工艺简单，凝乳时间短，口感好，保质期长的特点，可增加羊奶制品的花色品种，具有一定的实用价值。

二、创新点

应用食品加工中凝乳剂的凝乳原理，将羊奶在较短时间内由液体状态转变为凝固状体。

三、发明的应用价值和市场前景

酸奶是消费者最受欢迎的乳制品之一，目前市场上出现的酸奶大多用牛奶粉制成，利用羊奶加工酸奶较少。羊奶营养价值很高，富含蛋白质、脂肪、乳糖、矿物质及多种维生素，其中酪蛋白与乳清蛋白比例接近母乳，钙和环核苷酸（cAmp）含量高于牛奶，且酪蛋白胶粒和乳脂肪球较小，容易消化吸收。同时羊奶中还含有丰富的生物活性物质，对人体健康具有特殊的营养保健作用，因此羊奶制品越来越受到人们的重视。本发明应用食品加工中凝乳剂的凝乳原理，将羊奶在较短时间内由液体状态转变为凝固状体，制成一种外观和风味与传统发酵型酸奶相似的酸奶制品，在实际生产中具有一定的应用价值。

### （发明人：张富新）

# 红枣发酵起泡酒的制备方法

一、发明创造简介

以干红枣为原料，发酵生产含高CO2气的起泡酒精饮料。主要制备工艺为：红枣挑选、清洗后，用热水提取汁液，真空浓缩至一定浓度，加入糖酸调配发酵液，接入酵母菌进行主发酵，发酵结束后倒灌，后发酵，澄清汁液，然后接入起泡葡萄酒酵母菌进行二次发酵，时间30天。

该发酵酒制备工艺可行，操作性强。产品色泽艳丽，风味独特，营养丰富，CO2压力达0.5MPa，有很好的爽口性。

二、创新点

1.以干红枣为原料发酵生产起泡果酒，在国内外资料中从未见有关的研究报道，更未见有产品生产。

2.该发明对红枣起泡酒制备工艺、操作要点和产品配方进行了详细的研究，获得了完全有别于生产其它起泡果酒、且正确可行的工艺参数。

三、发明的应用价值：

红枣是中国的特产果品，在国际上有很强的竞争优势。它富含糖类物质，适合于酿造果酒。该发明制备的起泡酒不仅营养丰富，而且风味独特、色泽美丽，有很好的爽口性，是一种大众喜爱的发酵产品，与其它果酒相比有较强的竞争力，预计会有广阔的市场前景，同样也会收到良好的经济效益。

### （发明人：张宝善）

# 高温超导磁悬浮列车实验和演示装置

一、发明创造简介

超导材料是一种极具特色的高新技术材料，利用其独特的抗磁特性，可以实现超导体与永久磁体之间的自稳定悬浮。在此基础上，我们设计制作了一个高温超导磁悬浮列车实验演示装置。它可以让人们直观地了解超导材料的基本特性，展示高温超导磁悬浮这一高新技术良好的应用前景。本模型既可以做一些与超导相关的物理实验，也可以进行产验演示，具有一定的观赏性，寓教学、科普宣传于一体。也可直接用于高校、中学、科技馆等实验和演示，可以作为一套具有高技术含量的创新性、综合性提高实验，有推广价值，具有重要的科学技术教育意义。

二、创新点

·本实验装置综合运用了超导磁悬浮的原理、磁路设计原理及其在超导磁悬浮输运系统上的应用、直线电机的工作原理及接线方法、直线电机的自动化控制原理、过热保护装置、单相电和三相电对小车的驱动原理、直线电机与超导磁浮列车之间各种参数对小车推动力的影响等多种技术。

·本实验装置是一套具有高技术含量的创新性、综合性提高实验装置，在此基础上我们可以开展多种实验研究，如磁体组合方式对超导磁悬浮力的影响、直线电机的自动化控制原理及其在超导磁悬浮实验中的应用、直线电机驱动力与模型运动速度的关系等十几个实验。

三、发明的应用价值和市场前景

·利用此模型可以进行一系列与超导和直线电机相关的物理实验与研究

·可以应用在高校实验室和中学物理课堂教学中

·可以进入科技馆和展览馆向人们演示

### （发明人：杨万民）

# 超声协同纳米光催化空气杀菌净化方法与装置

一、发明创造简介

纳米光催化技术用于杀菌净化是近年来空气净化领域的研究热点。经检索，向国家知识产权局提交的相关专利申请目前已达数百件，并且市场上亦有很多应用光催化技术净化空气的产品。但仔细分析与考察已有的专利申请与产品，大多属于对光催化技术的概念性应用，这主要是对纳米光催化技术本身的了解不够造成的。尽管纳米光催化技术本身具有一系列优点，但由于其材料本身的光催化“量子效率”低，材料在使用特性上又属于“表面反应”，这两点对其高效应用带来了很多问题，并不能达到一般厂家所宣传的一用就灵的程度。

本发明解决上述问题的方案为：将超声在空气中近距离传播过程中对空气中尘粒的“凝并效应”与置于超声场中与纳米光催化三维网的光催化净化作用相协同，使超声作用于纳米材料表面水膜，生成更多的氢氧自由基，强化光催化反应。对空气污染物达到快速彻底的净化目的。

二、创新点

首次提出将超声与纳米光催化协同用于空气杀菌净化的方法，并给出了实现这一方法的“优化结构”。

三、发明的应用价值和市场前景

本发明即可作为独立使用的空气净化装置的核心组件，也可用于中央空调通风系统空气杀菌净化，具有广阔的市场前景。

### (发明人：张宗权)

# 超声雾化催化空气净化方法与装置

一、发明创造简介

室内空气污染的危害性已引起全社会的充分关注。随之出现了各种空气净化方法与装置。超声场能在空气净化方面的应用近年来也得到了很大发展。目前应用最多的是超声雾化消毒液对空气进行杀菌消毒。其次是应用超声的“凝并效应”，对空气进行除尘净化。中国发明专利ZL200310109078提供了一种用超声波雾化液体纳米光催化剂，使气流管道中空气污染物与纳米颗粒充分接触，并在光的激发下，对空气污染物进行净化的方法。上述几种净化方法均有一定效果，但还存在不同的问题，超声雾化消毒液净化空气的方法主要用于对相对封闭的空间进行空气杀菌消毒。较之传统的人工喷洒药液消毒效果明显提高，但要求消毒期间人必须离开房间，以避免人直接吸入雾化药液而造成伤害。超声除尘技术最早用于工业除尘，效果较好，但直接用于室内空气净化效果并不理想，其主要原因是工业生产产生的尘粒浓度较高，而室内空气中悬浮尘粒的浓度相对要低的多，且尘粒线度很小，因此其超声除尘效率很难提高。将液体纳米光催化剂用于超声雾化净化空气的专利，提供了一种很好的思路，但雾化后的液体纳米颗粒很难从流速较快的气流中用简单方法有效分离，即极易造成造价较高的纳米光催化剂大量流失，且存在由纳米颗粒本身存在造成二次污染的潜在危险。

二、创新点

首次提出将超声雾化、超声凝并除尘与纳米光催化协同用于空气杀菌净化的方法，并给出了实现这一方法的“优化结构”。

三、发明的应用价值和市场前景

本发明既可作为独立使用的空气净化装置的核心组件，也可用于中央空调通风系统空气杀菌净化，具有广阔的市场前景。

### （发明人：张宗权）