附件：

铸造用生铁企业认定规范条件

为促进铸造用生铁行业健康发展，推动淘汰钢铁行业落后炼铁产能，制定本规范条件。本条件适用于现有专业生产铸造用生铁的企业（以下简称企业）。

一、基本条件

（一）产品用途和质量。企业产品主要为铸造用生铁，90%以上销往铸造行业。企业须具备完备的质量管理体系，产品质量符合《铸造用生铁》（GB/T718－2005）、《球墨铸铁用生铁》（GB/T1412-2005）等国家标准。灰铸铁件用生铁碳含量不小于3.30%、硅含量不小于1.25%，球墨铸铁用生铁碳含量不小于3.40%、硅含量0.50～1.40%。

（二）资源综合利用和环境保护。企业须具备有效的废弃物回收利用措施，高炉渣综合利用率不小于98%，高炉煤气利用率达到95%以上。企业须配备有效的污染物排放治理与监测设施，污染物排放须符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）、《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456-92）、《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）等国家标准。

（三）能源消耗。高炉焦比（含小块焦）不大于510千克/吨，工序能耗不大于520千克标煤/吨。吨铁新水消耗不大于2.6吨。

（四）工艺和装备。高炉容积须大于200立方米，但对于配套“短流程”铸造工艺的高炉容积可放宽到大于100立方米。企业须配置高炉煤气回收利用、高炉喷煤等节能减排技术措施。

未达到以上条件的企业，应按期淘汰落后的炼铁设备。符合规范条件的企业要以满足铸造行业需求为原则，加快结构调整，将淘汰落后、技术改造和兼并重组相结合，不断提升工艺装备水平和产业集中度。

二、认定管理

各地工业行业主管部门负责本地区企业的认定申请及初审工作（申报表见附表）。在工作中要严格按照本规范条件，禁止落后炼铁高炉借铸造用生铁企业之名躲避淘汰；同时可结合本地区实际，适度提高规范条件。

工业和信息化部组织有关行业协会、中介机构及专家对申报企业进行审查，对符合条件的企业予以公布。同时对认定企业实行动态管理，不定期进行抽查。对已经认定但违反本规范条件的企业，责成其限期整改，逾期仍未达到要求的，列入淘汰落后名单。

本规范条件自发布之日起实施，由工业和信息化部负责解释，并将根据行业发展情况和宏观调控要求适时进行修订。

附表：铸造用生铁企业认定申报表

附表：    铸造用生铁企业认定申报表

| 企业名称 |  | 成立时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮 编 |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
| 联 系 人 |  | 手机 |  | 传 真 |  |
|  |  | 电话 |  | E-mail |  |
| 企业性质 | 国有□ 集体□ 民营□ 外商独资□ 中外合资□ 港澳台投资□ 其它□ |
| 相关认证 | ISO9001□ TS16949□ ISO14000□ OHSAS180001□ 其它□ | 银行信用 等 级 |  |
| 员工人数 | 总人数： 人 其中（生产： 人 ，管理： 人，技术： 人） |
| 装 备 | 高炉容积 （m3） | 台数 （台） | 焦比（含小块焦）（kg/t） | 工序能耗 （kgce/t） | 吨铁新水消耗（t） |
| 产、销量 （万吨/年） | 年度 类别 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
|  | 企业生铁总量合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中： 铸造生铁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 离心铸管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 铸 铁 件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其 它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 销售收入(万元/年) |  |  |  |  |  |
| 综合利用 环保指标 | 高炉炉渣综合利用率： %，除尘灰利用率： % 废气、粉尘、废水、噪音等符合国家标准：是□ 否□（另附具体数据） |

| 市级 主管部门意见 | （盖章） |
| --- | --- |
| 省级 主管部门意见 | （盖章） |
| 专家评审组意见 |  |
| 工业和信息化部 意见 | （盖章） |

注：企业需提供相关资料复印件（原件备查）：

- 营业执照、企业代码证、税务登记证

- 纳税凭证、销售发票

- 高炉立项批复及环评批复，经改造变更情况等

- 产品年检证明、炼铁现场操作记录

- 《排放污染物许可证》、环保监测报告

- 管理体系认证书（如：ISO9001、TS16949、ISO14000、OHSAS180001等）