钢材分类

钢板（包括带钢）的分类
    1、按厚度分类：（1）薄板（2）中板（3）厚板（4）特厚板
    2、按生产方法分类：（1）热轧钢板（2）冷轧钢板
    3、按表面特征分类：（1）镀锌板（热镀锌板、电镀锌板）（2）镀锡板（3）复合钢板（4）彩色涂层钢板
    4、按用途分类：（1）桥梁钢板（2）锅炉钢板（3）造船钢板（4）装甲钢板（5）汽车钢板（6）屋面钢板（7）结构钢板（8）电工钢板（硅钢片）（9）弹簧钢板（10）其他

型线材的分类
   1.简单断面型钢：包括线、棒材和钢筋
     ①  线材（盘条、优质盘条、电焊盘条）；
     ②  螺纹钢筋（Ⅱ级螺纹钢筋、Ⅲ级螺纹钢筋、冷拔带肋钢筋）；
     ③  方钢（热轧方钢、冷拉方钢）；
     ④  圆钢（热轧圆钢、锻制圆钢、冷拉圆钢）；
     ⑤  扁钢；⑥  三角钢；⑦  六角钢；⑧  八角钢；⑨  椭圆钢。
   2.复杂断面型钢：按高度尺寸分为大型型钢（≥80mm）、中小型型钢（＜80mm）
     ①  工字钢（普通工字钢、轻型工字钢）；
     ②  槽钢（普通槽钢、轻型槽钢、弯曲槽钢）
     ③  H型钢；④  钢轨（重轨、轻轨、起重钢轨、其它专用钢轨）；
     ⑤  窗框钢；⑥  钢板桩；⑦  弯曲型钢（冷弯型钢、热弯型钢）；
     ⑧  其他型钢。
 管材的分类
    1、按生产方法分类
（1）无缝管——热轧管、冷轧管、冷拔管、挤压管、顶管
（2）焊管
（a）按工艺分——电弧焊管、电阻焊管（高频、低频）、气焊管、炉焊管
（b）按焊缝分——直缝焊管、螺旋焊管
　  2、按断面形状分类
（1）简单断面钢管——圆形钢管、方形钢管、椭圆形钢管、三角形钢管、六角形钢管、菱形钢管、八角形钢管、半圆形钢圆、其他
（2）复杂断面钢管——不等边六角形钢管、五瓣梅花形钢管、双凸形钢管、双凹形钢管、瓜子形钢管、圆锥形钢管、波纹形钢管、表壳钢管、其他
　  3、按壁厚分类——薄壁钢管、厚壁钢管
　  4、按用途分类——管道用钢管、热工设备用钢管、机械工业用钢管、石油、地质钻探用钢管、容器钢管、化学工业用钢管、特殊用途钢管、其他