沥青胶泥厂家垂询专线0318-8536808沥青胶泥相关资料网址http：//www..hs0090.com沥青胶泥产品概述：沥青胶泥为高分子防腐防水材料,本产品为永久性防腐防水材料,使用寿命长,施工方便.使用寿命在50年以上.沥青胶泥种类划分：溶剂型沥青胶泥,又分为厚浆型,和薄浆型,厚浆型适用于2毫米以上施工,厚浆型型适用于0.3毫米以上2毫米以下施工.

沥青胶泥基础防水防腐涂层厚度一般为0.3-2mm,用磙子滚一遍即可沥青胶泥相关资料网址http://wwww.hs0090.com.沥青胶泥优等特点： 具有适用范围广、寿命长,耐候性、抗变形、拉伸强度高、延伸率大,对基层收缩和开裂变形适应性强、抗酸性、抗碱性、防腐防水性能优越、任何复杂部位都容易施工,解决了传统防腐防水材料,如涂料立面下滑、卷材空鼓,以及复杂部份操作难的难题.完全取代于传统防腐防水材料.有着比之更好的防腐、防水、绝缘性能.

沥青胶泥用量大,范围广,冬天不会脆裂夏天不会流淌,是防水防腐及其嵌缝用的最佳材料,相关产品资料请拨打0318-8536808,沥青胶泥适应范围： 1、地下工程项目砼基础的底部、侧面、背面、基坑、地下室的防腐防水工程； 2、水泥基建筑物,基坑、地基、地面、桥墩、铁路、港口、码头、煤矿、油田钻探的防腐防水工程、 3、地槽、水塔、水池、冷却塔、污水池、食用清水池的防腐防水工程； 4、新旧民用建筑物、屋顶、卫生间、天沟、阳台、外墙、地下室、仓库、隧道的防腐防水及各种桥梁灌缝和各种伸缩缝的浇灌； 5、各种金属管道、钢筋、混凝土防腐工程,能防止钢筋锈蚀、延长混凝土的使用寿命.

技术参数

1;外 观 ： 黑色糊状

2；氧指数： >30%（OI）

3；粘结力： 20℃1.5kg/cm2

4;比重： 1600～1700kg/m3

5；在95℃温度下,45度斜搁4小时,温度升到120℃,45度斜搁1小时无流淌起泡现象.

6;抗冻性： -40℃～+95℃各悬挂2小时无开裂、无脱离.

7;抗腐蚀性： 40%硫酸侵泡2小时无变化.

8使用温度： -40~95℃.

9；吸 水 率： 室温浸泡24小时,吸水量不大于试料重量的1%.

10;包装规格　：　25Kg/铁桶

沥青胶泥一般为25kg/桶,每平米涂1mm厚度需要1.6kg,沥青胶泥厂家服务热线0318-8536808欢迎来电咨询.沥青胶泥贮存与运输：贮存温度为-5℃—45℃,避免暴晒.自出厂之日起,贮存期为2年；运输时不得倾斜或横放,应注意使容器不要损害. 　　注意事项： 1、 搬运过程中轻搬、轻放,防止包装破裂. 2、 存放于阴凉处,避免阳光爆晒. 3、 施工现场要通风,有利于干燥.

沥青胶泥种类划分1；沥青胶泥分为加温型,和不加温型（溶剂型）,两种相比沥青胶泥溶剂型开桶即用施工方便,更加环保.　2；溶剂型沥青胶泥,又分为厚浆型,和薄浆型,厚浆型适用于2毫米以上施工,厚浆型型适用于0.3毫米以上2毫米以下施工.沥青胶泥月销量百万吨,量大从优,欢迎来电咨询18732803508.

注：沥青胶泥和环氧沥青胶泥是不同的产品,性质、用途也不相同,使用需要重视

加热型沥青胶泥施工方式本品为配制成品,直接使用即可,把本品加热成液体后,用于施工处,涂刮皆可,固化后形成一层完整一体的橡胶高弹性胶状弹性体.为无接缝、无接头的连续封闭体系.防腐防水完工后,可做砂土掩盖保护层或其它履盖层.

沥青胶泥为的高分子沥青胶泥防腐防水材料,为环氧树脂型高分子防腐防水系列,使用寿命为永久性防腐防水材料. 沥青胶泥是以10号优质石油沥青和引入进口环氧树脂改性胶乳加入国内氯丁橡胶为主料,辅以轻柴油、油酸、煤焦沥青、煤焦油、熟石粉、石棉粉、滑石粉、云母粉、矿粉、石英粉再加以各种添加剂,填充剂配制而成的高分子沥青胶泥防腐防水材料,使用寿命长,施工方便.使用寿命在50年以上.

沥青胶泥施工注意事项:

1,溶剂型沥青胶泥搅拌均匀后用刮板刮或棍子滚都可以;

2,沥青胶泥在雨季之前不易施工,防止未彻底的沥青胶泥冲走

3,沥青胶泥可以用于铺砖,有刺激性气味,晾干后味道消失,包装一定要密封,开桶后尽量一次用完,不然里面有干粒影响施工,产品里有石棉短绒,防止表干后干裂,建议填缝使用,为不容易表干硬化施工层面必须清扫干净,潮湿（含水率不超过9%)无妨.施工直接涂,刮,均匀即可.(下雨前不得施工,防止未干透的涂膜被雨水冲掉.)注:涂抹干后,时而会粘脚,可以撒一层干水泥,扫匀.或表面用水泼湿,即可进行下道工序.

沥青胶泥表干时间为24小时,.沥青胶泥小梁手机:18732803508沥青胶泥定购网址http://www.hs0090.com沥青胶泥施工方法:

1,沥青胶泥对阵旧水泥混凝土要清除已老化的填缝料及缝内杂物,并保持缝内干燥,含水量应小于6%.

2,新水泥混凝土锯完缝后应清理.

3,将沥青胶泥成品切成2kg左右的小块投入锅内,缓慢升温,不断搅拌,熔化时温度应控制在120℃,最高温度不超过160℃,保持填缝不起泡,不冒黄烟,浓烟.如发现上述现象,应立即退火,加速搅拌,熔好的填缝料可随时取用并加补新料,连续作业.应避免长时间的加热煎熬,以防填缝料性能发生变化.熔化好的填缝料应立即用壶往缝内浇注,填缝料与路面齐平,多余的料尖用铲刀清除,以保持行车舒适.沥青胶泥

4,每次停工后,粘结在锅上的填缝料应清除干净,以免影响新填缝料的配制质量.

沥青胶泥为配制成品,溶剂型沥青胶泥直接使用即可.热熔型沥青胶泥需要把本品加热成液体后,用于施工处,涂刮皆可，固化后形成一层完整一体的橡胶高弹性胶状弹性体.为无接缝,无接头的连续封闭体系.防腐防水完工后,可做砂土掩盖保护层或其它履盖层.