产品名称：落地镗床工作台

落地镗床工作台的铸件符合HT250的化学成分标准和达到机械性能实验的标准。

铸件内、外部不允许有疏松、砂眼、气孔、夹渣、裂纹等铸造缺陷。

退火工艺：来电咨询

铸造车间各铸件分别做好炉号标记，同一炉号中有壹件附铸试棒。

每一炉的试棒分别做化学成分分析报告和机械性能试验，并出具有效报告。

铸件非加工表面要进行清砂处理。

规格型号（长×宽×高）

1120×3800×350        1200×3800×350        1500×3000×350

1400×3800×350        2000×4000×350        2000×5000×350

2000×6000×400        2500×6000×400        2000×8000×400

2000×3000×300

等等各种规格参考

公司电话：0317-8176955

公司传真:  0317-8336236

公司邮箱：xdjclj0@163.com

公司网址：www.xdjclj.com

公司名称：沧州兴达机床量具有限公司