重庆防锈漆，重庆防锈漆价格咨询13983016155采用多种方法措施比如：物理防锈、化学防锈、电化学防锈，其中化学防锈主要采用铬酸盐颜料、铅系颜料、有机磷酸，电化学防锈运用最广的就是富锌底漆，而物理防锈添加一些填料像天然铁红、云母氧化铁、铝粉等，3种防锈方式各有其优缺点，根据自身需要而具体选着性价比高的额防锈涂料，防锈漆的整体种类繁多像这些都是我们经常使用的防锈漆：锌灰防锈漆,环氧防锈漆,云母氧化铁防锈漆,过氯乙烯防锈漆、铁红醇痠漆、锌黄漆。科冠建议每个客户具体了解自己是将防锈漆用在什么地方才好正确的选着涂料，最直接的方式找到懂的人咨询13983016155 专业推荐防锈漆。

重庆防锈漆的特点：

1、防锈能力强，附着力好，用作金属的防锈漆。

2、广泛用于农机、卡车、轿车、飞机、船舶、仪器、仪表、铁道、桥梁、管道、汽车、起重机、铁塔、市政设施等制造和维修。

3、施工简单，可以直接在牢固的涂层上施工，单组分包装，打开后即可使用，常温就可固化成膜。成膜厚，溶剂挥发少，环境污染轻。

4、水溶性、不可燃，对环境无污染，使用安全。

5、适用於所有含铁的材质上，喷淋和浸渍。不含亚硝酸盐和硝酸盐。

6、在金属表面形成疏水性薄膜

7、独特的气相作用，保护未涂层或难以触及的表面。

8、适用於黑色及有色金属的防锈。

9、适用於室外有遮盖及室内条件下金属的防锈。

10、优异的防锈功能，可完全取代防锈油、脂。

11、很容易用碱性清洗方法从金属表面清除掉。在1：20以上稀释液处理过的表面上可直接进行涂层和喷漆。

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 外观及颜色 | 符合样板、平整光滑 |
| 粘度（涂-4杯），s, 250C，≥ | 35 |
| 理论固含量，% | 40+5 |
| 表面干燥时间（h）≤ | 2 |
| 施工干膜厚度um | 30-50 |
| 附着力（划格法，级），≤ | 1 |
| 施工方法 | 喷涂、刷涂、辊涂 |

1、表面处理要求：涂装金属表面干燥、无油污、灰尘等异物，将表面清理干净。

2、开桶搅拌：打开桶后将涂料彻底搅匀至桶底无沉积物无色差即可涂覆。

3、稀释剂及稀释比：本涂料专用稀释剂，1-10%  。

4、涂装间隔：环境温度在250C时，涂装间隔为20—48小时。

5、理论消耗量：如果不考虑实际施工各种因素的影响，理论耗量约0.20kg/m2。

6、有效期为一年，超过有效期，经重新检验合格后仍可使用。