前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替YS/T 627－2007。

本标准与YS/T 627－2007相比主要技术差异如下：

——增加了铸锭牌号和状态（见表1）；

——增加了标记示例（见3.1.2）；

——增加了GB/T 5153标准中没有铸锭牌号化学成分（见3.2）；

——增加了试验方法中铸锭弯曲度示意图（见4.2.3）；

——增加了试验方法中铸锭端面切斜度示意图（见4.2.4）；

——修改了铸锭尺寸偏差，将铸锭直径、长度、弯曲度和端面切斜度单列表表示（见3.3）；

——修改了铸锭低倍组织要求（见3.4）；

——修改了铸锭外观质量要求（见3.5）；

——修改了检查和验收与组批要求（见5.1）；

——修改了检验结果的判定（见5.5）。

本标准的附录A为资料性附录。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准负责起草单位：东北轻合金有限责任公司。

本标准参加起草单位：山东华盛荣镁业有限公司、淄博宏泰防腐材料有限公司、山西闻喜银光镁业有限公司。

本标准主要起草人：

本标准所取代标准的历次版本发布情况为：

——YS/T 627－2007。

变形镁及镁合金圆铸锭

范围

本标准规定了变形镁及镁合金圆铸锭的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与订货单（或合同）内容。

本标准适用于横截面为圆形的、作为挤压或锻造等其他变形用坯料使用的镁及镁合金铸锭（以下简称铸锭）。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3199  铝及铝合金加工产品包装、标志、运输、贮存

GB/T 4297  变形镁合金低倍组织检验方法

GB/T 5153  变形镁及镁合金牌号和化学成分

GB/T 13748(所有部分)  镁及镁合金化学分析方法

YS/T 695－2009 变形镁及镁合金扁铸锭

要求

3.1  产品分类

3.1.1  牌号、状态、规格

铸锭的牌号、状态及规格应符合表1的规定。需方需要其他牌号、规格时，由供需双方协商确定后在订货单（或合同）中注明。

表1

| 牌 号 | 状 态 | 规格/mm |
| --- | --- | --- |
|  |  | 公称直径 | 铸锭长度 |
| Mg99.95、Mg99.80、Mg99.50、Mg99.00、M2M 、AZ31B、AZ40M、AZ41M、AZ61A、AZ61M、AZ63B、AZ80A、AZ80M、ME20M、ZK61M、ZK40A、WE43B、WE54B、M1A | 铸态或均匀化 | ＜800 | ＜6000 |

3.1.2  标记示例

铸锭标记按产品名称、标准编号、铸锭的直径、长度的顺序表示。标记示例如下：

示例：

AZ40M牌号、铸态、直径为300mm、长度为2000mm的铸锭，标记为：

铸锭 YS/T XXX-AZ40M-ф300×2000

3.2  化学成分

铸锭的化学成分应符合GB/T 5153的规定，GB/T 5153标准中没有铸锭牌号化学成分应满足表2规定要求。

表2

| 牌号 | 化学成分（质量分数）/ % |
| --- | --- |
|  | Mg | Al | Zn | Mn | Zr | Si | Fe | Ca | Cu | Ni | Y | Nd | Re | Li | 其他元素 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单个 | 合计 |
| Mg99.80 | ≥99.80 | ≤0.05 | - | ≤0.10 | - | ≤0.05 | ≤0.05 | - | ≤0.02 | ≤0.001 | - | - | - | - | ≤0.05 | - |
| ZK40A | 余量 | - | 3.5-4.5 | - | ≥0.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ≤0.3 |
| WE43B | 余量 | - | ≤0.2 | ≤0.03 | 0.40-1.0 | - | ≤0.01 | - | ≤0.02 | ≤0.005 | 3.7-4.3 | 2.0-2.5 | 1.9E | ≤0.2 | ≤0.01 | - |
| WE54B | 余量 | - | Zn+Ag≤0.20 | ≤0.03 | 0.40-1.0 | ≤0.01 | - | - | ≤0.03 | ≤0.005 | 4.75-5.5 | 1.5-2.0 | 2.0E | ≤0.2 | ≤0.2 | - |
| M1A | 余量 | - | - | 1.2-2.0 | - | ≤0.10 | - | ≤0.3 | ≤0.05 | ≤0.01 | - | - | - | - | - | ≤0.3 |

E 其他稀土为重稀土，例如：钆、镝、铒、镱。其他稀土源生自钇，典型为80%钇、20%的重稀土。

3.3  尺寸偏差

3.3.1 直径、长度

铸锭直径和长度允许偏差应符合表3的规定。

表3                                    单位为毫米

| 铸锭公称直径 | 直径允许偏差 | 长度允许偏差 |
| --- | --- | --- |
|  | 长锭a | 中断锭b |  |
| ＜100 | ±2 | ±1 | ＋10 0 |
| ≥100～＜300 | ±3 | ±2 |  |
| ≥300～＜800 | ±4 | ±3 |  |
| a 切掉头、尾后交货的、具有原始铸造表面的长根铸锭。b 由长锭锯得的、经车皮的短铸锭。 |

3.3.2 弯曲度

铸锭弯曲度应符合表4的规定。

表4                                    单位为毫米

| 铸锭公称直径 | 弯曲度 |
| --- | --- |
|  | 每米 | 全长 |
|  | 不大于 |
| ＜300 | 5 | 15 |
| ≥300～800 | 3 |  |

3.3.3 端面切斜度

铸锭端面切斜度应符合表5的规定。

表5                                  单位为毫米

| 铸锭公称直径 | 端面切斜度，不大于 |
| --- | --- |
| ＜300 | 5 |
| ≥300～800 | 7 |

3.4  低倍组织

铸锭的低倍组织应符合表6的规定。

表6

| 缺 陷 名 称 | 低倍组织要求 |
| --- | --- |
| 裂纹 | 不允许存在。 |
| 夹渣 | 1）不允许存在熔剂夹渣； 2）允许非熔剂夹渣的存在，但单个最大线尺寸不大于2mm；在每平方米范围内尺寸≥1mm～＜2mm的非熔剂夹渣总点数不多于2个，尺寸≥0.3mm～＜1mm的非熔剂夹渣总点数不多于5个。 |
| 化合物 | 单个化合物面积≤4mm2；最大线尺寸大于0.3mm的化合物总面积≤10mm2。 |
| 柱状晶 | 挤压用AZ40M（MB2）合金铸锭，允许有柱状晶存在；作为锻造等其他变形用坯料使用的铸锭或其他合金铸锭，不允许有柱状晶存在。 |

3.5外观质量

3.5.1  铸锭表面不允许有拉裂、气泡及腐蚀斑点。

3.5.2  铸锭表面允许存在深度不大于3.0mm的拉痕、成层（冷隔）、缩孔等缺陷。

3.5.3  允许有经过铲凿修整过且不大于3.0mm的机械碰伤，且不多于4处。

3.5.4  铸锭表面应清洁、无油污及灰尘。

3.5.5  铸锭端面不允许有飞边及毛刺。

3.5.6  经车皮的铸锭，应表面光洁，刀痕均匀，且刀花深度不超过0.1mm，不允许存在任何表面缺陷或机械碰伤。

4  试验方法

4.1 化学成分

铸锭化学分析的仲裁分析按GB/T 13748规定的方法进行。

  - 尺寸偏差

4.2.1尺寸修约

尺寸测量值不允许修约。

4.2.2 直径、长度

使用相应精度的量具测量。

4.2.3 弯曲度

从铸锭的两端拉一条直线，使用相应精度量具测量直线到圆锭的最大间隙（h），该值（h）即为弯曲度，如图1所示。

图1 弯曲度测量示意图

4.2.4 端面切斜度

使用相应精度的量具测量理论垂直面与圆锭锯切端面的最大间隙（h），该值（h）即为端面切斜度，如图2所示。

图2  端面切斜度测量示意图

  - 低倍组织

铸锭低倍组织试验按GB/T 4297 规定的方法进行。

  - 外观质量

一般以目测检验外观质量。必要时可采用打磨法确定表面缺陷的深度。

- 检验规则

5.1  检查和验收

5.1.1  产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准及订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验。检验结果与本标准及订货单（或合同）的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起一个月内提出，属于其他性能的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，可委托供需双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

5.2  组批

产品应成批提交验收，每批应由同一牌号（重要产品可规定熔次）、状态（重要产品可规定热处理炉次）和规格的产品组成。

5.3  检验项目

每批铸锭均应进行化学成分、尺寸偏差、低倍组织、外观质量的检验。

5.4  取样

产品取样应符合表7规定。

表7

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 检验或试验方法 的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 每批取任意两根铸锭，选取任意部位各切取一块试片。 | 3.2 | 4.1 |
| 尺寸偏差 | 逐根检验。 | 3.3 | 4.2 |
| 低倍组织 | 从每根长锭头、尾各切取一个低倍试片。 直径大于300mm的低倍试片打“+”字断口，直径不大于300mm的试片打“—”字断口。 | 3.4 | 4.3 |
| 外观质量 | 逐根检验。 | 3.5 | 4.4 |

5.5  检验结果的判定

5.5.1  有任一试样的化学成分不合格时，产品能区分熔次的判该试样代表的熔次不合格，其他熔次依次检验，合格者交货。不能区分熔次的判该批不合格。

5.5.2  任一试样的尺寸偏差不合格时，判该试样代表的该件产品不合格。

5.5.3  低倍组织检验结果中有裂纹、熔剂夹渣时，判该批报废，但经供需双方商定，可由供方逐件检验，合格者交货。若不合格试片数大于50%，则该批判废，否则:

——某根长锭上的两个试片都不合格时，该根长锭判废；

——某根长锭上的一个试片不合格时，应在切取该试片的铸锭端头，切掉500mm长度后重取1个试片进行重复试验，如合格可判该根长锭合格，如不合格则该根长锭判废。

5.5.4  外观质量不合格时，判单根不合格，但允许供方重新加工处理至合格后交货，如处理后仍不合格，则该根判废。

6  标志、包装、运输、贮存及质量证明书

6.1  标志

6.1.1  每根铸锭或每块铸锭的端面打上牌号、熔次号及检印。

6.1.2  每一捆铸锭应设有两处标签，注明：

a） 供方技术监督部门的检印；

b） 产品名称；

c） 牌号；

d） 供应状态；

e） 熔次号。

6.2  包装、运输、贮存

铸锭的包装方式由供需双方共同商定，并在合同中注明。运输及贮存按照 GB/T 3199 执行。

  - 质量证明书

每批铸锭应有符合本标准要求的质量证明书，注明：

a） 供方名称、地址、电话、传真；

b） 产品名称；

c） 牌号；

d） 供应状态；

e） 熔次号；

f） 规格；

g） 净重和件数；

h） 各项检验结果和技术监督部门印记（检印）；

i） 本标准编号；

j） 出厂日期或包装日期。

7  订货单（或合同）内容

订购本标准所列材料的订货单（或合同）内应包括下列内容：

a） 产品名称；

b） 牌号；

c） 状态；

d） 规格；

e） 重量；

f） 本标准编号；

g） 特殊要求。

附  录  A

（资料性附录）

新、旧牌号对照表

新、旧牌号对照表见表A.1。

表A.1

| 新牌号 | 旧牌号 |
| --- | --- |
| M2M | MB1 |
| AZ40M | MB2 |
| AZ41M | MB3 |
| AZ61M | MB5 |
| AZ62M | MB6 |
| AZ80M | MB7 |
| ME20M | MB8 |
| ZK61M | MB15 |
| Mg99.50 | Mg1 |
| Mg99.00 | Mg2 |

# Text boxes

ICS

YS/T  627—20××

变形镁及镁合金圆铸锭

Wrought magnesium and magnesium alloys rotundity ingots

（审定稿）

200×-××-××发布

200×-××-××实施