我们公司是一家专业从事泡花碱设备生产的公司。是山东省淄博市唯一一家具备国家D级压力容器制造资质生产泡花碱设备的公司，公司有严格的质量管理体系。公司根据压力容器法规。技术规范规定。配备了各种加工生产制造设备，和检验试验仪器，有理化实验室，探伤实验室等检验机构。并且全程都是由山东质量技术监督局专业工作人员现场监督。http://www.liminqmj.cn

厂家直销供应泡花碱设备（无中间商）同时派技术人员上门安装调试指导生产泡花碱产品。包教包会。直到生产出合格产品。本泡花碱设备经过泡花碱厂家多年的实际使用经验经过多次改良和实践，去除弊端。留精髓。设备运行稳定，已经过30多年的实用经验。【不需要蒸汽锅炉】效率高。投资小。四五万就可以生产。回报快。当年开始盈利。工艺简单。只需要两三个人就可以操作。生产出的产品质量好。在各泡花碱厂已经广泛使用。目前泡花碱设备已销往全国！！                       【泡花碱设备厂家直销更有保障】

# 【泡花碱设备可生产产品种类及用途】

可生产30度38度.40度.48度50度.53度 水玻璃。38度 纸箱厂 纸管厂用。48度50度53度铸钢厂用。30度洗衣粉厂用。48度用于制作偏硅酸钠。www.yanengjixie.com

泡花碱设备滚筒的容积为四立方。一次可生产4.5吨至5.5吨水玻璃。使用固体料（硅酸钠）每4小时可生产一磨。石英砂 每10小时一磨。泡花碱设备产品介绍比较简单。如有介绍不详细可电话咨询。13705335822有订购意向的可来泡花碱设备厂家参观。QQ512340964. www.liminqmj.cn

| 设 计 数 据 表 |
| --- |
| 规范 | GB150-1988（钢制压力容器） TSGR0004-2009(固定式压力容器安全技术监察规程) | 压力容器类别 |
|  |  | 第Ⅱ类 |
|  |  | 设计寿命（年） |
|  |  | 10 |
| 介质 | 水、水蒸汽、泡花碱、液碱、石英砂 | 耐压试验 卧置 | 介质 | 水 |
| 介质特性 | 无毒。腐蚀 |  | 压力（Mpa） | 2.9 |
| 工作压力（Mpa） | 1.0 | 气密性试验 | 介质 | / |
| 设计压力（Mpa） | 1.6 |  | 压力（Mpa） | / |
| 工作温度（℃） | 290 | 计算厚度（mm） | 筒体 | 11.18 |
| 设计温度（℃） | 300 |  | 封头 | 11.12 |
| 腐蚀裕量（mm） | 4 | 安全阀整定压力（Mpa） | / |
| 焊接接头系数 | 0.85 | 保温层 | 材料 | / |
| 主要受压元件材料 | Q245R |  | 厚度（mm） | / |
| 热处理要求 | / | 吊装重量（kg） | 2810 |
| 装量系数 | ≤90% | 充水后重量（kg） | 6710 |
| 换热面积 | / | 全容积m³ | 3.90 |
| 地震烈度 | 七度（0.1g） | 表面防腐要求 | JB/t4711-2003规定 |
| 管口方位和铭牌位置 | 按本图 | 安装基础 | 金属支架 |

水玻璃设备，亚能公司专业生产水玻璃设备，公司经过几十年的发展和研发，生产出的设备具有生产效率高、结构简单、技术成熟、安全耐用等特点。可以生产市场上所有规格的水玻璃，在铸造造纸纸箱纸管珍珠岩保温板等行业广泛应用。

技术成熟：设备已经经过几十年的生产和运用，在全国各大水玻璃厂已经广泛的使用，技术已经非常成熟。

结构简单：传统的水玻璃生产工艺需要使用锅炉在进行加热。这样的生产方式复杂并且效率低下。我们去除了锅炉的环节，使用煤炭加热结构更为简单，投资成本更低，并且更加的高效。

安全耐用:  由于在生产水玻璃的过程中需要在一定的压力下进行，这样一来水玻璃设备就属于压力容器类设备，比较已经属于特种设备的范畴。为了保证设备的安全运行，我们对设备的质量进行了严格的管理。设备设计图为专业的特种设计院专业工程师设计。并且经过相关专家的论证。生产的过程也是由专业的持证上岗的技术人员进行生产。最后由特检所专家进行检测。并且出具产品质量证明书。保证了产品的质量和安全性！

技术帮助：由于很多客户是第一次生产水玻璃，对水玻璃的生产技术并不了解，我们特聘请有着多年生产经验的技术工程师对客户进行技术指导。由技术人员上门指导设备的调试和生产产品，为客户生产出满意的产品。并且教授技术。（需方提供食宿）

如果对水玻璃有兴趣，想生产水玻璃需要我们设备的客户，欢迎联系我们

联系人  ： 张经理

联系电话：13705335822

咨询QQ ：512340964

厂址：山东省淄博市淄川区（提前电话联系，以防出差在外）

泡花碱设备http://www.yanengjixie.com

水玻璃设备http://www.zbyn168.com

泡花碱生产设备http://www.paohuajianshebei.com