### 高强耐磨料厂家，煤矿专用高强耐磨料，高强耐磨料性能指标

### 咨询13716267347

### 厂家供应高强耐磨料丶高强耐磨料丶耐磨地坪耐磨料煤矿专用高强耐磨料浙江 上海 天津 辽宁 云南 广西 广东 安徽 北京 新疆 重庆 湖南 湖北 河北 河南 宁夏 青海 甘肃 陕西 西藏 贵州 四川 海南 黑龙江 内蒙古 山东 福建 吉林 山西 江西 江苏

高强耐磨料是一种新型无机复合型建筑材料。它具有施工简便、快捷、抗冲击、耐冲刷、耐高温、抗热震性及整体性好、易于修补等特点，且价格低廉，运输方便。

一、主要性能指标

| 抗压强度 | 磨损量 | 弹性模量 | 耐温性能 | 粗糙系数 | 使用厚度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≥ 60MPa（28d） | ≤ 0.5 kg/ m2 | ≥ 4.0×104MPa | ≤ 500℃ | ≤ 0.015 | ≥ 40～50 mm |

二、设计参考

| 接 触 材 料 | 粒 径 (mm) | 施 工 厚 度 (mm) |
| --- | --- | --- |
| 煤矸石、矿石 | ≥ 100 | 50~60 |
| 较小煤块、矿石 | ≥ 50~100 | 40~50 |
| 小颗粒煤块、矿石 | ≤ 50 | 30~40 |
| 煤粉、矿粉 | ＼ | 20~30 |

三、适用范围

适用于在冲渣沟、矿槽、下料斗等有耐磨要求的混凝土构筑物中的耐磨层。

四、施工设备及工具

强制式混凝土搅拌机或自落式混凝土搅拌机。震动棒或平板震动器。

五、施工准备

● 混凝土基层处理
　　① 清理基础表面，不得有碎石、浮浆、浮灰和脱模剂等杂物。基础表面如有疏松部位应予剔除。
　　② 对于垂直或斜度较大的混凝土基础，应布置梅花钉用Φ6～8mm钢筋，长度为30mm，形状为Y型，梅花钉间距250mm。
　　③ 施工前2小时应充分湿润基础表面。

● 钢基层处理
　　①钢板表面除锈，清除油污等杂物。 
　　②布置梅花钉（形式同上）。

● 搅拌机应尽量靠近施工位置，以利施工的连续进行。搅拌用水应为清洁水，严禁使用污水、废水、和含有杂质的水。

六、搅拌

●    将高强耐磨料倒入搅拌机内，然后开动搅拌机，干混1分钟。

●    将称量好的水（用水量约为13%）倒入搅拌机内，再搅拌2～3分钟。采用自落式搅拌机时应适当延长搅拌时间。出罐坍落度应控制在3±1cm之间。

七、施工

①    施工开始前，应除去基础表面的残余水分，用毛刷将配好的混凝土界面处理剂均匀涂刷在混凝土基础表面，然后趁其未干立即进行浇注施工。（详见混凝土界面处理剂使用说明书）

②    将高强耐磨料倒入模板内，然后采用震动器振捣，振捣时间应以高性能耐磨料表面泛浆为准。如施工层厚度较薄，不宜使用震动棒时，也可采用抹灰式施工，施工中应注意拍打压实，直至表面泛浆。然后进行压光处理，以保证施工后的平整、表面无浮浆。

③    从高强耐磨料加水搅拌到震动成型完毕应控制在1小时内为宜。

八、养护

养护措施应符合《钢筋混凝土工程施工及验收规范》中的有关规定。

本公司还生产以下系列产品：

KJ -W建筑防水材料：
KJ -W1 无机铝盐防水剂(粉体,液体)
KJ -W2 有机硅防水剂—憎水剂
      憎水粉/有机硅乳液/油性大理石憎水剂
KJ -W3 永凝液DPS
KJ -W4 抗渗微晶防水剂
KJ -W5 聚硫密封膏 双组份聚硫密封胶
KJ -W6 FS-P膨胀纤维抗裂防水剂/抗裂防水粉
KJ -W7 水泥基渗透结晶防水涂料 CCCW 
      水泥基渗透结晶防水涂料母料
KJ -W8 JS聚合物防水涂料(弹性,刚性)
KJ -W9 聚氨酯防水涂料
KJ -W10 聚丙烯酸酯乳液
KJ -W11 防水粉末甲基硅酸 防水粉
KJ -W12 超密聚合物防水剂
KJ -W13 活化改性疏水剂
KJ -W14 混凝土防水密封固化剂
KJ -W15 阻燃马蹄脂
FYT-1  桥梁防水涂料

防腐阻锈类外加剂：
KJ -C1  混凝土抗硫酸盐类侵蚀防腐剂
KJ -C4  混凝土防腐气密剂/混凝土气密剂
KJ -C5  混凝土硅质密实剂
KJ -C6  钢筋阻锈剂（粉体，液体）
KJ -C7  孔道压浆料(新老标准/铁路标准)
KJ -C8  混凝土抗渗剂
KJ -C9  抗油剂
KJ -C10 混凝土膨胀剂/HEA膨胀剂/UEA膨胀剂
       复合混凝土膨胀剂/膨胀水泥
KJ -C11 水下不分散絮凝剂
KJ -C12 缓凝剂/超缓凝剂/石膏缓凝剂
KJ-C13 混凝土早强剂 防冻早强剂 
       混凝土砂浆快速增强剂-粉体、液体
       水泥快速凝固剂/快速脱模剂
KJ -C14 沥青路面保护剂
KJ -C15 硅灰/微硅粉
KJ -C16 KPI耐酸胶泥
KJ -C17 阻燃剂

耐磨及修复加固材料：
KJ -H1  不发火砂浆/不发火耐磨硬化剂
KJ -H2  防静电不发火耐磨硬化剂
KJ -H3  金刚砂耐磨硬化剂
KJ -H4  高强耐磨料(石英砂/金刚砂)
KJ -H5  高强无收缩灌浆料(豆石/超细/超早强)
KJ -H6  道路裂缝修复料/嵌缝膏
KJ -H7  混凝土密封固化剂  
KJ -H8  沥青路面强化修复保护剂
KJ -H9  耐磨光亮剂
KJ -H10 堵漏填缝修补剂 堵漏王
KJ -H11 重力砂浆

减水剂系列材料：
KJ -WR1 高效减水剂
KJ -WR2 聚羧酸减水剂
KJ -WR3 缓凝减水剂
KJ -WR4 高效早强减水剂

隧道煤矿施工材料：
KJ -A1 混凝土速凝剂/速凝剂母料
KJ -A2 无碱速凝剂
KJ -A3 矿井早强速凝剂
KJ -A4 防水速凝剂/发泡板速凝剂
KJ -A5 锚固剂

特种砂浆/基础砂浆材料：
KJ -M1 砂浆王母料/岩砂晶母料
KJ -M2 聚丙烯酸酯乳液水泥砂浆(双组份)
KJ -M3 防静电水泥砂浆
KJ -M4 支座砂浆
KJ -M5 防水砂浆/无机铝盐砂浆
KJ -M5 防水防腐砂浆
KJ -M5 聚合物防水砂浆
KJ -M6 防辐射砂浆/防辐射重晶石材料
KJ -M7 聚合物抗裂砂浆/抗裂砂浆
KJ -M8 聚合物粘结砂浆
KJ -M10 砌筑砂浆
KJ-M11 抹面砂浆(高中低保水)
KJ-M12 透水混凝土专用添加剂
KJ -M13 活性粉末混凝土RPC
KJ -M14 塑钢泥
KJ -M15 益胶泥

基础施工材料：
KJ -F1 混凝土养护剂/乳液养护剂
KJ -F2 脱模剂(油质)/桥梁脱模剂/脱模剂(粉质)1:100兑水
KJ-F3 多功能速溶建筑胶粉/高粘速溶建筑胶粉
KJ-F4 砂浆增稠剂
KJ-F5 砂浆塑化剂
KJ-F6 液体界面处理剂/墙固/封底抗裂剂（液体）

冬季施工材料：
防冻剂/无盐防冻剂/复合防冻剂
融雪剂

备  注：
注：本公司生产销售产品，并提供施工服务【一级施工资质】与施工技术指导！！
另需要各种外加剂母料、各种砂浆母料、混凝土外加剂、特种砂浆、基础砂浆等产品配方。
请与厂家联系！

浙江 上海 天津 辽宁 云南 广西 广东 安徽 北京 新疆 重庆 湖南 湖北 河北 河南 宁夏 青海 甘肃 陕西 西藏 贵州 四川 海南 黑龙江 内蒙古 山东 福建 吉林 山西 江西 江苏