联系方式：15612772839  联系人：小付

联系QQ：2034645526 ←相册里有矩管图像

方管，是方形管材的一种称呼，也就是边长相等的的钢管。是带钢经过工艺处理卷制而成。一般是把带钢经过拆包，平整，卷曲，焊接形成圆管，再由圆管轧制成方形管然后剪切成需要长度。一般是50根每包。

方矩管的材质有Q195，Q235，Q345 等等。其中Q235 和345 是最为普遍的材质。 那这两种材质的区别又是什么呢Q 是代表的此种材质的屈服度， 235 和345 代表的这种材质的屈服值是在235 和345 左右。这两种材质的含碳量和硬度不一样，但是在价格方面也是差不多。以下是每种级别的化学成分参考 Q235A级C≤0.22% Mn ≤1.4% Si ≤0.35% S ≤0.050 P ≤0.045 Q235B级C≤0.20% Mn ≤1.4% Si ≤0.35% S ≤0.045 P ≤0.045 Q235C级C≤0.17% Mn ≤1.4% Si ≤0.35% S ≤0.040 P ≤0.040 Q235D级C≤0.17% Mn ≤1.4% Si ≤0.35% S ≤0.035 P ≤0.035Q345 是属于低合金钢，也称为16Mn. Q 也是标识屈服，345 是屈服值。Q345A：C≤0.20，Mn ≤1.70，Si≤0.50，P≤0.035，S≤0.035；Q345B：C≤0.20，Mn ≤1.70，Si≤0.50，P≤0.035，S≤0.035；Q345C：C≤0.20，Mn ≤1.70，Si≤0.50，P≤0.030，S≤0.030，Al≥0.015；Q345D：C≤0.18，Mn ≤1.70，Si≤0.50，P≤0.030，S≤0.025，Al≥0.015；通过以上分析，就可以发现q235 和Q 345 的材质的区别是什么TAG

联系座机：0317-2045575

它是种方形体的管型，很多种材质的物质都可以形成方管体，它介质于，干什么用，用在什么地方，大多数方管以

钢管为多数，经过拆包，平整，卷曲，焊接形成圆管，再由圆管轧制成方形管然后剪切成需要长度。一般是50根每包低合金方管在现货方面以大规格居多在10*10*0.8-1.5~~500*500*10-25，方管用途为结构方管，装饰方管，建筑方管，机械方管等

方矩管按生产工艺分：热轧无缝方管、冷拔无缝方管、挤压无缝方管、焊接方管。 　其中焊接方管又分为： (a)按工艺分——电弧焊方管、电阻焊方管(高频、低频)、气焊方管、炉焊方管 　(b)按焊缝分——直缝焊方管、螺旋焊方管

方管按生产标准分：国标方管，日标方管，英制方管，美标方管，欧标方管，非标方管。

硬度是衡量金属材料软硬程度的指针，目前生产中测定方矩管硬度的方法最常用的是压入硬度法，它是用一定几何形状的压头在一定发的载荷下压入被测试的金属材料表面，根据被压入程度来测试其硬度值。

方矩管壁厚分类

方矩管按壁厚分类—— 超厚壁方矩管、厚壁方矩管和薄壁方矩管

可执行标准

GB/T6728-2002,GB/T6725-2002, GBT3094-2000，JG 178-2005， ASTM A500 JIS G3466,EN10210或技术协议应用领域：广泛应用于机械制造、建筑业、冶金工业、农用车辆、农业大棚、汽车工业、铁路、公 路护栏、集装箱骨架、家具、装饰以及钢结构领域等。

流程图钢管指标

产品执行标准：GB/T6728-2002,GB/T6725-2002, GBT3094-2000 JG 178-2005 ASTM A500 JIS G3466 GB/T3094-2000 (国标) 冷压异型矩形管

GB/T6728-2002 (国标) 结构用冷弯空心型钢

ASTM A500 (美标)结构用碳素钢冷成型圆截面和异形截面焊接矩形管和无缝矩形管

EN10219-1-2006(欧标) 非合金及细晶粒的冷成型焊接空心结构型材

JIS G 3466 (日标) 一般构造用角型矩形管

无缝方矩管产品材质：Q235、Q345（16Mn）、20#、合金钢、不锈钢。

方矩管产品用途：机械设备、太阳能设备、钢结构用，汽车部件、桥梁地桩、护栏、船舶内部结构用。

方矩管中的R角就是两个平面连接处的过度圆弧。R角的大小事根据管子的壁厚来确定的，一般为1.5~2倍的壁厚就是合格的。也可以根据用户的要求生产不同R角的钢管

方管的用途有建筑，机械制造，钢铁建设项目， 造船，太阳能发电支架，钢结构工程，电力工程，电厂，农业和化学机械，玻璃幕墙，汽车底盘，机场等。

## 规格型号

| 方管 规格（mm） |  |
| --- | --- |
| 16×16×0.4～1.5 | 380×380×8.0～14.0 | 10×20×0.6～1.5 | 250×150×6～12.0 |
| 18×18×0.4～1.5 | 400×400×8.0～14.0 | 14×21×0.6～1.5 | 250×100×6～12.0 |
| 20×20×0.4～1.5 | 420×420×10.0～14.0 | 15×30×1.5～1.5 | 250×200×6～12.0 |
| 25×25×0.6～2.0 | 450×450×10.0～14.0 | 15×38×0.6～1.5 | 300×150×6～12.0 |
| 30×30×0.6～4.0 | 480×480×10.0～14.0 | 20×30×0.6～2.0 | 300×200×6～12.0 |
| 34×34×1.0～2.0 | 500×500×10.0～14.0 | 20×40×0.8～2.0 | 300×250×6～12.0 |
| 35×35×1.0～4.0 | 另改拔规格如下 | 20×50×1.0～2.0 | 400×250×8～12.0 |
| 38×38×1.0～4.0 | 550×550×10.0～40.0 | 22×35×0.9～2.0 | 400×300×8～12.0 |
| 40×40×1.0～4.5 | 600×600×10.0～40.0 | 25×40×0.9～3.75 | 450×200×8～12.0 |
| 44×44×1.0～4.5 | 700×700×10.0～40.0 | 25×65×1.0～2.0 | 450×250×8～12.0 |
| 45×45×1.0～5.0 | 800×800×10.0～50.0 | 30×40×1.0～3.75 | 400×300×8～12.0 |
| 50×50×1.0～5.0 | 900×900×10.0～50.0 | 30×45×1.0～3.75 | 400×350×8～12.0 |
| 60×60×1.5～5.0 | 1000×1000×10.0～50.0 | 30×50×1.0～4.0 | 500×200×10～12.0 |
| 70×70×2.0～6.0 |  | 30×60×1.0～4.5 | 500×250×10～12.0 |
| 75×75×2.0～6.0 |  | 40×50×1.0～4.5 | 500×300×10～12.0 |
| 80×80×2.0～6.0 |  | 40×60×1.0～5.0 | 500×350×10～12.0 |
| 85×85×2.0～6.0 |  | 40×80×1.5～5.0 | 500×400×10～12.0 |
| 95×95×2.0～8.0 |  | 40×100×2.0～5.0 | 500×450×10～12.0 |
| 100×100×2.0～8.0 |  | 50×60×2.0～5.0 | 另改拔规格如下 |
| 120×120×4.0～8.0 |  | 50×80×2.0～5.0 | 600×200×10～28.0 |
| 150×150×6.0～10.0 |  | 50×100×2.0～8.0 | 600×400×10～28.0 |
| 180×180×6.0～12.0 |  | 60×80×2.0～6.0 | 600×500×10～28.0 |
| 200×200×6.0～12.0 |  | 80×100×2.0～8.0 | 800×400×10～28.0 |
| 220×220×6.0～14.0 |  | 120×60×2.5～10.0 | 800×600×10～28.0 |
| 250×250×6.0～14.0 |  | 120×80×2.5～10.0 | 800×700×10～28.0 |
| 280×280×6.0～14.0 |  | 150×100×2.5～12.0 | 1000×400×10～28.0 |
| 300×300×8.0～14.0 |  | 180×150×2.5～12.0 | 1000×500×10～28.0 |
| 320×320×8.0～14.0 |  | 200×100×4～12.0 | 1000×600×10～28.0 |
| 350×350×8.0～14.0 |  | 200×150×4～12.0 | 1000×800×10～28 |

1.以上方矩管可做直缝方矩管及无缝方矩管，特殊规格可定做加工。

2.执行标准:GB/T6728-2002,ASTM,JIS或技术协议。

3.方矩管材质：235B,Q345(B,C)，16Mn,20# ，45#，20MN2．