产品型号：QNFG80

主要技术参数

| 额定容量 | 80Ah |
| --- | --- |
| 标称电压 | 1.2V |
| 充电时间 | 标准 | 6~9h（电流0.3I3~0.6I3） |
|  | 快速 | 2~3h（电流1I3~1.5I3） |
| 推荐放电电流 | 0.6I3~6I3(连续) |
| 内阻 | ≤0.9mΩ |
| 重量 | 1.9Kg |
| 尺寸 | 210×100.5×29mm(高×宽×厚) |
| 质量比功率 | (600W/Kg |
| 循环寿命 | (1500次 |
| 环境温度 | 标准充电 | -5℃～45℃ |
|  | 快速充电 | 5℃～40℃ |
|  | 放电 | -30℃～70℃ |
|  | 储存 | -50℃~80℃ |
| 安全性 | 满足行业标准或规范要求 |

特点说明

- 高功率特性，适合快速充放电，可以实现2小时快速充电、6I3大电流持续放电，可以实现6I3脉冲充电、9I3脉冲放电；

- 高荷电保持率，常温25℃下存放28天的剩余电量≥90%；

- 宽使用温度范围，适合-30~70℃条件下使用，特别是低温放电性能好；

- 长寿命，电池循环寿命可达1500次以上；

- 高一致性，单体电池电压偏差≤0.02V，单体电池容量偏差≤2%；

- 无记忆效应，免维护。

特性曲线