林肯管道焊药芯焊丝NR 207+

Pipeliner NR-207+是一款专门用于管道焊接的自保护药芯焊丝，非常适合野外施工操作。

林肯优势

优秀的立向下热焊性能，适用于填充及盖面。最大用于X70级别的管道焊接中。

良好的低温冲击性能，达到27J@-29°C。

Q2 Lot 证书反映实际的焊缝金属化学成分。

高熔敷率。

密封包装，可长时间野外存放。

典型应用

广泛用于X70级别以下的管道建设中。

焊接位置

全位置，除立向上焊外。

顺应标准

AWS A5.29/A5.29M: 2005  E71T8-K6

ASME SFA-A5.29: E71T8-K6

熔敷金属机械性能（根据SWS A5.29/A5.29M:2005标准）

|  | 屈服强度MPa | 抗拉强度MPa | 延伸率% | 冲击性能J@-29℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 要求AWS E71T8-K6 | 400最小 | 485-620 | 20最小 | 27最小 |
| 典型值 | 425-470 | 540-565 | 29-31 | 119-205 |

熔敷金属化学成分（根据SWS A5.29/A5.29M:2005标准）

|  | %C | %Mn | %Si | %P | %S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 要求值 AWS E71T8-K6 | 0.15最大 | 0.75-2.25 | 0.80最大 | 0.030最大 | 0.030最大 |
| 典型值 | 0.04-0.06 | 1.18-1.33 | 0.24-0.28 | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 |

典型的操作程序

| 焊丝直径/极性 | 杆伸长 (mm) | 送丝速度 (m/min) | 焊接电压 V | 焊接电流 A | 熔敷速度 kg/hr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.0mm/DC- | 19 | 1.7-3.3 | 18-21 | 210-305 | 2.0-3.7 |