恒丰牌彗星式纤维滤料

彗星式纤维滤料在过滤技术和水处理方面有广阔的前景，以该过滤材料及相关过滤技术等三项关键技术构成的水处理系统具有国际先进水平。该滤料是将纤维滤料截污性能好的特征与反冲洗效果好的特征相结合，形成的一种全新过滤材料。最显著的特征就是不对称结构和分形结构，以此材料为核心研制的D型过滤器、D型过滤池，解决了高速、高精度过滤和纳污量大三者的统一问题，具有广域、变速、自适应的特点，过滤精度大于5微米，推荐滤速达17-23米/小时，剩余积泥率小于1-2%，滤床纳污量达到15-35公斤m³，与传统砂滤器相比，体积减少1/2-1/3，反冲洗耗水量减少2/3-1/2。

恒丰牌彗星式纤维滤料各测定项目的平均去除率

| 测定项目 | 进水值 | 出水值 | 去除率 | 测定项目 | 进水值 | 出水值 | 去除率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浊度/NTU | 3.42 | 0.47 | 86.3% | 氨氮/rng/L | 1.53 | 1.32 | 13.7% |
| COD/mg/L | 33.45 | 17.83 | 46.7% | 色度/度 | 30 | 20 | 33.3% |
| BOD5/MG/L | 11.64 | 1.74 | 85.1% |  |  |  |  |

恒丰牌彗星式纤维滤料使用期限比普通纤维球长1-2倍，不容易分散，过滤精度更高，反冲洗更容易

恒丰牌彗星式纤维滤料与纤维球滤料各项指标比较

| 指标 | 彗星式滤料 | 纤维球滤料 | 指标 | 彗星式滤料 | 纤维球滤料 | 指标 | 彗星式滤料 | 纤维球滤料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 滤柱直径mm | 800 | 150 | 初滤阶段min | 3 | 60 | 产水量 M3/m3 | 330 | 220 |
| 滤速m/h | 20 | 20 | 截污量 kg/m3 | 33.04 | 10.4 | 反冲洗耗水率% | 1-2 | 5-8 |
| 进水浊度 | 62 | 50 | 去除率% | 99.47 | 94.2 | 剩余积泥率% | 0.5-2 | >11 |
| 出水浊度 | 1 | 29 | 过滤周期h | 165 | 11.0 | 容重 kg/m3 | 130 |  |

郑重承诺：
1、我厂根据消费者要求，进行有关使用等方面的技术指导；

2、保证产品的质量与供应；

3、处理消费者来信来访，解答消费者的咨询。

生产厂商：巩义市恒丰环保科技有限公司

联系人：魏先生          电话：13598858740  13949022299