奎克Quintolubric888-46抗燃液压油

特色服务

       以专有技术和15年业内经验帮助您提升未来；

       帮助增强您的竞争优势的资源；

       帮助您实现安全，健康和环境保护三体合一的生产；

       为您提供一整套改进生产成本底线的服务；

       能为您量身定制***适合的化学品管理程序

性能特点

          奎克Quintolubric888-46抗燃液压油应用专利合成脂技术开发的；

          奎克Quintolubric888-46抗燃液压油具有优异而且能有效阻止火势蔓延；

          奎克抗燃性能通过美国工厂火险联盟（FM）的检测及认证；

          奎克Quintolubric888-46抗燃液压油可解降，对人体和环境安全无害；

应用范围

   奎克Quintolubric888-46抗燃液压油广泛应用于钢厂连铸设备，炼焦炉，铸造设备，锻造炉，压机，退火炉等设备

典型数据

| 项目 | Quintolubric888-46 |
| --- | --- |
| 名称 | 抗燃液压油 |
| 粘度cst@40℃ | 46 |
| 闪点 | 275℃ |
| 燃点 | 325℃ |

是一种以有机酸酯为基础油，具有火焰自动熄灭功能和很强的生物降解性的抗燃液压油。不仅具有优秀的抗氧化、防磨损、防锈和防泡沫性能，还可以把油品与火焰或炽热表面接触时发生火灾和爆炸的危险降到最低。

抗燃液压液的发展始于第二次世界大战末，首先是在飞机液压系统上的应用，并逐步推广到民用工业上使用，主要应用于冶金、采矿、电厂、机械加工等行业易接近高温明火的液压系统，以避免因使用传统的矿物油型液压油泄露引起的火灾事故的发生。

液压传动是靠处于密闭容器内的液体压力能的传递来操作工作部件, 由于其体积小、质量轻、反应灵敏、传递平稳、安装方便、易于操作, 因而广泛用于船舶的舵机、锚机、导航系统以及阀门的开关遥控系统等。液压介质是液压传动中传递能量的介质, 在液压设备中起着传递能量、润滑设备、防腐防锈及冷却等重要作用。如果说油泵是整个液压系统的心脏, 那么液压介质就是液压系统的血液,它对液压系统的工作可靠性及寿命起着至关重要的作用。大量的事实表明, 70% 以上的液压故障是由工作介质引起的, 因此, 正确选择和使用液压介质对提高液压系统的工作性能及工作可靠性、安全性和延长寿命周期都有十分重要的意义。