本机介绍：型号HJ-108P  生产厂家：深圳惠捷机械设备有限公司    生产地址：深圳市龙岗区平湖镇鹅公岭东深公路230号

用途：表面除锈、表面去氧化皮、表面增强附着力，上漆不易脱落。应用：铁件，钢结构，箱装箱， ，船舶修造、桥梁、矿山机械、石油管道、锅炉、机床、铁路、机械制造、港口建设、水利工程、闸门、石油、​等

配套供应：HJ-喷砂机109P  空压机22kw    储气罐1.0立方 3个过滤器

1、喷砂的优点在于：
　　代替酸洗磷化工艺，没有排污费的问题。 快速喷砂除锈，在改变表面粗糙度的同时，还可以去掉焊渣、毛刺、飞边。效率高、成本低、质量好，是传统化学和手工除锈无法比拟的。喷砂后油漆质量好、涂层寿命长，是目前国际上采用的通用工艺方法。 
2、用喷砂除锈工艺，主要应解决以下3个方面的问题：
　　(1.砂子能自动多次循环使用，以降低成本。
　　(2.喷砂的粉尘应收集，达国家排放要求，不能造成污染。 
　　(3.低能耗、低成本运行，具有较好的经济性。 
　　所以，任何工厂在选择建设喷砂车间或选择喷砂工艺时，都会考虑这些问题。 
2、产品特点
一、式工作方式，工作压力高（0.5－0.8mpa），喷射力强劲效率高 。
二、快、收枪灵敏。
三、结构，移动方便。
四、小，加砂方便，适合单人操作。
五、美国先进的砂阀结构，能精确调节砂和气压的大小。
六、规范的压力容器制造标准，符合国家、行业规范，安全、可靠。
七、耐磨喷砂管和喷嘴，确保长时间正常作业。
八、作简单，易于维修、保养，使用成本低。
手控开放式加压喷砂机的基本参数指标

| 外形尺寸 | φ600*1450(mm) |
| --- | --- |
| 自重 | 260kg |
| 总容积 | 0.3m3 |
| 空气压力 | 0.6-0.8mpa |
| 型 号 主要技术参数 | 外形尺寸 | 容砂量（钢砂） | 容 积 |
| Hj106p | φ400*1000mm | 300kg | 0.2m3 |
| Hj108p | φ600*1450 mm | 500kg | 0.3m3 |
| Hj109p | φ800*1550 mm | 800kg | 0.6 m3 |
| Hj1000-2 | φ1000*1860 mm | 1000kg | 1.0m3 |

设备优势：

可以代替酸洗磷化工艺，没有排污费的问题。快速喷砂除锈，在改变表面粗糙度的

同时，还可以去掉焊渣、毛刺、飞边。效率高、成本低、质量好，是传统化学和手工

除锈无法比较的。喷砂后油漆质量好、涂层寿命长，是目前国际上采用的通用工艺方

法。

设备特点:

1.引进美国技术研制、开发的磨料阀、气动磨料控制阀、喷砂气阀和气动摇控开关等

,组成最先进、最可靠的压入式喷砂系统.

2.磨料阀和磨料控制阀更精确地控制磨料流动,能任意调节出砂流量并随意迅速反应

开启或关闭,不仅节省磨料,更达到极高的喷砂效率(约12-24m2/min)和极高的可靠性.

3.通过装置在喷枪处的气控开关,同时摇控磨料阀和喷砂气阀,操控自如.机体坚固耐

用、放置平稳而移动灵活、操作简单方便、安全可靠、喷砂效率极高、冲击力强、打

击点深、可控范围大.

4.根据您的需要,可定做大型开放式高压机,单机可配置4-8组高压喷枪.

使用范围：

，广泛应用于机械、船舶、桥梁、铁路、石油管道、锅炉和港口建设等行业的钢结构

表面除锈、边面强化;以及皮革、服装、玻璃、石材等表面的雕刻、喷花装饰性处理

。如果配上内壁喷砂器，就可以对管道内壁进行喷砂处理。

惠捷喷砂机适用范围:

开放式喷砂作业、钢结构、集装箱喷砂，船舶修造、桥梁、矿山机械、石油管道、冶

金、锅炉、机床、铁路、机械制造、港口建设、水利工程等表面除锈、去氧化层等。

广泛应用于水工、船舶、闸门、石油、热喷涂、农用机械、钻井平台、钢结构、油罐

、桥梁、大型模具、野外防腐、石材刻字、古建筑翻新、玻璃钢等喷涂前处理.方通

翻新除锈，U型钢翻新除锈，冷弯U型钢、大规格U型钢、汽车专用U型钢、热镀锌U型

钢等各种开口冷弯型钢。昆明工字钢，昆明槽钢，昆明H型钢，昆明矿工钢，昆明角

钢，昆明螺旋管，昆明球墨管，昆明镀锌管,工字钢翻新除锈，钢管翻新除锈，钢板

翻新除锈，油罐翻新除锈，集装箱翻新除锈，清理钢结构、模具、健身游乐器材。玻

璃、石碑的雕花、船舶修造、桥梁、矿山、机械、石油管道、水利工程、港口建设等

除锈、喷花加工、去氧化皮、毛刺亦可用于喷涂、电镀前处理工序，以提高涂（镀）

层表面的附着力所有的表面处理。用于喷玻璃丸、强化光饰零件的表面

2、用喷砂除锈工艺，主要应解决以下3个方面的问题:

(1.砂子能自动多次循环使用，以降低成本。

(2.喷砂的粉尘应收集，达国家排放要求，不能造成污染。

(3.低能耗、低成本运行，具有较好的经济性。

工艺控制：

喷砂除锈喷嘴到基体钢材表面距离以100～300mm为宜，喷砂前对非喷砂部位应遮

蔽保护，应有很好的防护措施。喷射方向与钢材表面的夹角以15°～30°为宜。

喷砂除锈验收合格后、进行下一道工序前，如遇下雨或其他造成钢材表面潮湿的

情况时，要待环境达到施工条件后，用干燥的压缩空气吹干表面水分后方可施工，如

须重新喷砂，不可降低磨料要求，以免降低粗糙度。喷砂时喷嘴不要长时间停留在某

处，喷砂作业应避免零星作业，但也不能一次喷射面积过大，要考虑涂装工序与表面

预处理工序间的时间间隔要求。对喷枪无法喷射的部位要采取手工或动力工具除锈。

喷砂机应用:

(一)工件涂镀、工件粘接前处理

喷砂能把工件表面的锈皮等一切污物清除，并在工件表面建立起十分重要的基础图

式(即通常所谓的毛面)，而且可以通过调换不同粒度的磨料，达到不同程度的粗糙度

，大大提高工件与涂料、镀料的结合力。或使粘接件粘接更牢固，质量更好。

(二)铸锻件毛面、热处理后工件的清理与抛光

喷砂能清理铸锻件、热处理后工件表面的一切污物(如氧化皮、油污等残留物)，并

将工件表面抛光提高工件的光洁度，起到美化工件的作用。

喷砂清理能使工件露出均匀一致的金属本色，使工件外表更美观，达到美化装饰的

作用。

(三)机加工件毛刺清理与表面美化

喷砂能清理工件表面的微小毛刺，并使工件表面更加平整，消除了毛刺的危害，提

高了工件的档次。并且喷砂能在工件表面交界处打出很小的圆角，使工件显得更加美

观、更加精密。

(四)改善零件的机械性能

机械零件经喷砂后，能在零件表面产生均匀细微的凹凸面(基础图式)，使润滑油得

到存储，从而使润滑条件改善，并减少噪声提高机械使用寿命。

(五)光饰作用

1、对各种工件表面抛光，使工件表面更美观。

2、使工件达到光滑又不反光要求。

对于某些特殊用途工件，喷砂可随意实现不同的反光或亚光。如不锈钢工件、木制

家具表面亚光化，磨砂玻璃表面的花纹图案,以及布料表面的毛化加工等。

(六)消除应力及表面强化

通过砂丸敲击工件表面，消除应力，增加工件表面强度，如弹簧、机加工刀具和飞

机叶片等工件的表面处理。

一.惠捷喷砂机除锈优点：

1.    深圳惠捷喷砂机在现代工业产品里的效率是比较高的，而且是一种投资较少

的高性价比的表面处理设备，喷砂机通常用于，工件的表面除锈、去锈、工件的翻新

、不良品的返修、零部件的热处理或易腐蚀材料，和非生锈金属的去氧化皮处理。喷

砂设备作为一种常规的砂处理设备经过不断的发展、提高和完善，具有独特的加工机

理和广泛的加工、应用范围，喷砂设备在当今的表面处理行业中越来越受到青睐。

2.      喷砂法除锈

喷砂法除锈是利用压缩空气，把一定粒度的砂子通过喷枪喷在零件锈蚀的表面上，

不仅除锈快，还可为涂装、喷涂、电镀等工艺做好表面准备，经喷砂处理的表面可达

到干净的、有一定粗糙度的表面要求，从而提高复盖层与零件的结合力。

二．双枪喷砂机任用范围广泛：

例如：方通翻新除锈，U型钢翻新除锈，冷弯U型钢、大规格U型钢、汽车专用U型钢、

热镀锌U型钢等各种开口冷弯型钢。槽钢，H型钢，矿工钢，角钢，螺旋管，球墨管，镀锌管,工字钢翻新除锈，钢管翻新除锈，钢板翻新除锈，油罐翻新除锈，集装箱翻新除锈，等等

1、用于清理钢结构、模具、健身游乐器材。玻璃、石碑的雕花、船舶修造、桥梁、

矿山、机械、石油管道、水利工程、港口建设等除锈、喷花加工、去氧化皮、毛刺亦

可用于喷涂、电镀前处理工序，以提高涂（镀）层表面的附着力所有的表面处理。用

于喷玻璃丸、强化光饰零件的表面

三．设备介绍：

深圳惠捷HJ-108P喷砂机价格：

1、机壳采用8mm冷扎钢板焊接制成，表面喷塑。

2、喷砂机设有1只喷枪，喷枪内配有8mm大的碳化硼喷嘴。

3、机体下方可通过手柄调节砂量。

4，本机配有10米砂管。

5，手动行程气控开关（方便作业）。

6，本机要求配22千瓦的空压机：

7：本机每小时可以处理200m2/h左右

四．公司介绍：

深圳惠捷有限公司经过多年的开发不论何种工件，大至船体，钢结构、集装箱，小到

表壳、钮扣、注射针等，均都能提供完善的表面处理。

五、惠捷主营产品：

自动喷砂机、手动喷砂机、标准密闭式喷砂机、台车密闭喷砂机、滚筒式喷砂机、压

力密闭式喷砂机、开发式喷砂机、湿式喷砂机、输送式喷砂机、履带式喷砂机、连续

输送式自动喷砂机、回转式圆盘自动喷砂机、抛丸清理设备、抛丸机、履带式抛丸机

、吊钩式抛丸机、环保保除尘设备等系列逾千种产品。

六、喷砂机的安全操作规程：

1、喷砂机的储气罐、压力表、安全阀要定期校验。储气罐两周排放一次灰尘，砂罐

里的过滤器最少每月检查一次。

2、检查喷砂机通风管及喷砂机门是否密封。工作前五分钟，须开动通风除尘设备，

通风除尘设备失效时，严禁启动喷砂机工作。

3、工作前必须穿戴好防护用品，不准赤裸膀臂操作喷砂机。

4、喷砂机压缩空气阀要缓慢打开，气压不准超过0.8MPa。

5、喷砂粒度应与工作要求相适应，砂子应保持干燥。

6、喷砂机工作时，禁止无关人员接近。清扫和调整运转部位时，应停机进行。

7、不准用喷砂机压缩空气吹身上灰尘。

8、工作完后，喷砂机通风除尘设备应继续运转五分钟再关闭，以排出室内灰尘，保

持场地清洁。

9、发生人身、设备事故，应保持现场，并报告有关部门。

七.喷砂工具控制

喷砂操作时，空压机气压为6.0×105～6.5×105Pa，气压变幅为0.5×105～1.0

×105Pa。一般砂桶气压为4.5×105～5.5×105Pa，不得小于4.0×105Pa。喷砂前应

检查压力容器的生产厂家是否持有有关部门颁发的生产许可证、喷砂工佩戴的防护工

具、安全带（绳）和供氧装置是否安全可靠，以及喷嘴磨损情况，当孔口直径增大

25%时宜更换喷嘴。（豪瑞斯气动工具http://www.hruis.com/）

2.喷砂除锈喷砂前，依据《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》规定，对金属结构

基体表面锈蚀等级进行评定。仔细检查，清除焊渣、飞溅等附着物，并清洗表面油脂

及可溶污物，对无用的焊接体或联接物也应作妥善处理。

3。喷砂磨料控制

喷砂除锈用的砂，要求颗粒坚硬、有棱角、干燥（含水量<2%）、无泥土及其他

杂质；以石英砂为好，粗河砂也可；同时，应考虑砂料运输条件，单价高低，回收能

力等因素；砂料粒径以0.5～1.5mm为宜，筛选前须晒干，存储于棚内、室内，筛孔大

小为：粗筛40～48孔/cm2（粒径1.2mm）、细筛372～476孔/cm2（粒径0.3mm）。

找除锈喷砂机作用或者要购买除锈喷砂机设备的朋友，来深圳市惠捷喷砂机械设备制

造厂是一个不错的选择，本公司拥有多种除锈喷砂机、价格优惠、质量可靠、喷砂机

分为移动式、固定式;气动遥控、电路遥控、手动;单喷嘴、多喷嘴;停机加料、连续

加料等多种形式，与不同罐径随意组合，充分满足不同用户的工作需要。大/中/小型

除锈喷砂机款式齐全我们可以提供喷砂机械为您免费打样品，欢迎您致电我公司咨询

洽谈商祺！

开放式加压喷砂机的工作原理

开放加压式喷砂机又称喷砂罐，借助空气压缩的动力、流速、流量，将各种磨料喷射

到金属表面，喷射到金属表面的磨料在金属表面进行冲击研磨，把表面的杂质及氧化

皮清除干净，使表面积增大，提高涂层的附着力，提高涂装质量，同时可以去除结构

体内在参与应力。在工作状态时，容器内压缩空气和磨料一边混合一边喷射，这样使

压缩空气得到充分利用，空气的流量和磨料的流量便于调节，能得到理想的混合，能

源和磨料消耗小，研磨效率高。开放式加压喷砂机具有连续喷射功能，可实现远距离

的气控制或是电动控制，操作方便安全可靠，同时本机还配置了清砂功能，既在不喷

砂的时候，实现单独喷气操作，清理工件表面在喷砂过程中残留在工件表面上的磨料

，减少了劳动强度，提高了产品的劳动效率。

惠捷移动喷砂机的售后服务有：
1：产品质量免费保修一年（除易损件外），产品终身维护。
2：全国范围内48小时到达现场进行维修，省内24小时，市内8小时。
3：提供产品更新，功能改进，非标定做的专业咨询服务平台。
4：建立表面喷砂，抛丸设备的产品易损配件和耗材仓库，满足广大用户在维修中跟换的需要。
5：产品包装：一律纸皮，薄膜，再木箱包装。

八：售后服务：

保修3年，使用寿命8年。

如果你对我公司发布的 《除锈喷砂机》 感兴趣,请拔打网站联系方便，,并告诉我你是在本网上看到我发布的产品，我会给你报价并详细的介绍我们的产品，和优质的服务。谢谢。 （本信息由深圳惠捷发布）