离心玻璃棉管是将处于熔融状态的玻璃用离心喷吹法工艺进行纤维化喷涂热固性树脂制成的丝状材料，再经过热固化深加工处理，可制成具有多种用途的系列产品。它具有阻燃、无毒、耐腐蚀、容重小、导热系数低、化学稳定性强、吸湿率低、憎水性好等诸多优点，是目前公认的性能最优越的保温、隔热、吸音材料，具有十分广泛的用途。用该材料制成的板、管、毡已大量用于建筑、化工、电子、电力、冶金、能源、交通等领域的保温隔热、吸声降噪，效果十分显著。 　　本品为玻璃棉施加树脂粘合剂，加温固化成管状的保温材料，表面可粘贴铝箔，具有防潮、防辐射等特点。
　　离心玻璃棉管专门用于各类管道（包括：冷冻、热水、蒸汽）系统的保温，能在不高于454℃的环境温度下正常工作，外露，隐蔽均可。
　　由于这种材料的管套具有防水、防腐、不发霉、不生虫的特性，因此能有效的阻止冷凝，防止管道冻结，被大量用于民用建筑，热力管线，空调、制冷设备的保温，绝热，节能效果可提高15-30%。 
容重：30-80kg/m3
管壳内径：22-1200mm 
厚度：30mm-100mm 
用途：主要用于石油、化工、电力、工业供热、民用供热等保温、保冷。

技术指标

| 项目 | 单位 | 国标 | 公司产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 密度 | kg/m3 |  | 10-100 | GB/T13350-2000 |
| 纤维平均直径 | μm | ≤8.0 | 5.5 | GB/T13350-2000 |
| 憎水率 | % | ≥98 | 98.2 | JISA9512-2000 |
| 导热系数 | w/m.k | ≤0.042 | 0.033 | GB/T13350-2000 |
| 不燃性 | 0 | 不燃 | 不燃(A级) | GB/T13350-2000 |
| 吸声系数 | 0 | 0 | 1.03产品混响定法 24kg/m32000HZ | GB/J47-83 |
| 最高使用温度 | ℃ | 400 | 410 | GB/T13350-2000 |

电话：0316-5791205