产品名称：蒸汽、电力管道 保温 陶瓷纤维保温毯   管道 设备 保温

产品说明：系长纤维甩丝成纤工艺制备，具备优良的抗拉抗折强度，丰富的气孔率保证了足够低的导热系数。软化点1890℃，在保温领域应用没有任何收缩形变，不含任何有机无机结合剂的环保保温绝热材料，完全取代石棉岩棉产品。是公认的保温、隔热、密封首选材料。为国内各大设计院重点推荐应用（火龙HLGX品牌），在国内各大电力、石化行业的保温工程中成熟应用，充分得到广大中间商及终端用户肯定。

项目咨询电话：18053169060 13964095416  柳先生

施工方法：多利用50mm厚度、宽幅610mm的纤维卷毯进行错缝，每层用镀锌铁丝捆扎紧密，最外层采用铝皮或镀锌铁皮包覆。

陶瓷纤维毯介绍：

济南火龙热陶瓷有限责任公司的陶瓷纤维毯颜色洁白，尺寸规整，集耐火、隔热保温功能于一体，不含任何结合剂。火龙陶瓷纤维毯在中性、氧化气氛下使用时能保持良好的抗拉强度、韧性和纤维结构。火龙陶瓷纤维毯不受油蚀的影响，经过烘干即可恢复其热性能和物理特性。所有纤维毯产品均采用甩丝法生产，与其对应的纤维棉比较具有同样优良的化学稳定性，常温和烧后强度较高，可广泛应用于各行业耐火、隔热、保温领域。

依据火龙陶瓷纤维毯的理论温度分类包括：1050普通型（STD普铝）陶瓷纤维毯、1260标准型（STD）陶瓷纤维毯、1260高纯型(H)陶瓷纤维毯、1400低锆型陶瓷纤维毯、1400高铝型(HA)陶瓷纤维毯、1400含锆型(HZ)陶瓷纤维毯。

依据安全工作温度（连续使用温度）分为：950℃普通型陶瓷纤维毯、1050℃标准型陶瓷纤维毯、1100℃高纯型陶瓷纤维毯、1200℃高铝型陶瓷纤维毯、1280℃含锆型陶瓷纤维毯。

依据国标及火龙公司企标产品代码分为：HLGX-112（普通陶瓷纤维甩丝毯）、 HLGX-212（标准陶瓷纤维甩丝毯 ）HLGX-312（高纯陶瓷纤维甩丝毯）HLGX-422（高铝陶瓷纤维喷吹毯）HLGX-512(含锆陶瓷纤维甩丝毯)

按照使用用途，名称可称为：硅酸铝纤维毯、陶瓷纤维卷毡、赛拉毯、陶瓷纤维模块折叠块用陶瓷纤维毯、全纤维工业炉耐火保温材料、工业炉炉底平铺陶瓷纤维毯、工业炉炉墙用陶瓷纤维毯、加热设备外保温隔热毯、导热系数最低的保温材料、耐温最高的保温材料、电厂最新保温材料、替代岩棉管壳硅酸铝管壳的新一代保温材料、不含石棉的环保无机保温耐火材料、电厂保温材料、替代岩棉的保温材料、不含石棉的保温材料、管道保温材料、陶瓷纤维垫片、陶瓷纤维隔热密封圈（密封垫）、防火阻燃材料、陶瓷纤维隔热帘、陶瓷纤维挡火帘、陶瓷纤维密封帘、耐火纤维毯等。