岩棉毡简介

岩棉毡产品采用优质玄武岩作为原料，具有良好的不燃性，熔点在1000℃以上，在隔热防火、降低或吸收噪音方面特别有效。

产品应用：

适用大型管道、容器、储罐、锅炉、输送管路的保温、隔热、隔音、消音等。岩棉毡单面加固网孔1寸（25mm）的金属丝网，其牢固的约束力保证岩棉不会有任何的撕裂和破坏。

产品性能：

不然、防火、防害虫、耐腐蚀、不含石棉、化学性能稳定，为绿色环保产品，对人体及环境无害，易于搬运与运输，维护费用低。博鑫岩棉毡低氯产品安全达到ASTM795的要求，适用于不锈钢制品。

产品尺寸：

| 厚度（mm） | 长度×宽度（mm） | 密度（kg/m³） |
| --- | --- | --- |
| 30-150 | 3000×630或4000×600 | 40-120 |

技术参数：

| 项目 | 凯华标准 | 国家标准 | 美国标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 渣球含量（粒径大于0.25mm） | 5.0 | ≤10 | 4% |
| 纤维平均直径um | 4.2 | <7 | <7 |
| 导热系数W/m·K 平均温度70℃ | 0.039 | ≤0.044 | ≤0.042 |
| 有机物含量% | 2.9 | ≤4.0 |  |
| 憎水率% | 99.8 | ≥98% | ≥98% |
| 燃烧性能 | 不燃 | 不燃 | 不燃 |
| 氯离子含量ppm | ≤10ppm | ≤25ppm |  |
| 热荷重收缩温度℃ | 700 | ≥600 | ≥650 |
| 密度允许偏差% | ±5% | ±10% | ±10% |