建设项目竣工环境保护验收

监测报告

云环监字（技）〔2016－059〕

项目名称：新建120万吨/年链蓖机—回转窑氧化球团项目

建设单位：华宁康宏球团工贸有限责任公司

云南省环境监测中心站

2016年11月

承担单位 ：	云南省环境监测中心站

站    　长 ：	施  择

项目负责人 ：	丁云东

报告编写人 ：丁云东

审      核 ：		殷丽萍

审      定 ：		艾志敏

总      审 ：	施  择

云南省环境监测中心站

地址：昆明市环城西路５３９号

电话：（０８７１）４１６９６５１

传真：（０８７１）４１６９６５１

E-mail:huanping_sky@yahoo.com.cn

邮政编码：６５００３４

目   录

1. 前言	3

2. 编制依据	3

3. 建设项目概况	4

3.1 项目基本情况	4

3.2 建设内容	4

3.3 总平布局	4

3.4 主要生产及环保治理设备	4

3.5 主要原、辅、燃料用量、来源及成分	6

3.5.1 铁精矿原料	6

3.5.2 燃料	6

3.5.3 膨润土	7

3.6 生产工艺流程及污染物排放节点	7

3.6.1 原料场	9

3.6.2 原料的接收与细化	9

3.6.3 煤粉制备	9

3.6.4 配料	9

3.6.5 烘干	10

3.6.6 润磨	10

3.6.7 造球	10

3.6.8 生球筛分和布料	11

3.6.9 生球干燥、预热	11

3.6.10 氧化焙烧	12

3.6.11 冷却	13

3.6.12 成品球团矿的贮存和外运	13

3.7 相关平衡	14

3.7.1 物料平衡	14

3.7.2 硫平衡	14

3.7.3 铁平衡	15

3.7.5 水平衡	15

3.8 污染物排放情况	17

3.8.1 废气	17

3.8.1.1 有组织排放	17

3.8.1.2 无组织排放	18

3.8.2 废水	18

3.8.3 噪声	18

3.8.4 固体废弃物	18

4. 项目环保要求及执行情况	19

5. 验收监测执行标准	22

5.1 废气	22

5.2 废水	22

5.3 噪声	23

5.4 环保项目	23

6. 验收监测内容	24

6.1 验收监测期间工况监测	24

6.2 废气排放监测	24

6.2.1 废气有组织排放	24

6.2.2 废气无组织排放	29

6.2.3 废气在线监测系统校验监测	31

6.2.4 废气及其污染物有组织排放总量统计	32

6.3 生活污水经处理后出水水质监测	32

6.4 厂界噪声监测	33

7. 环境风险防范及应急措施落实情况	34

8. 公众意见调查	34

8.1 公众调查目的	34

8.2 调查方法和范围	34

8.3 调查结果	34

9. 环境管理检查	36

9.1 环保法规执行情况	36

9.2 环保机构及环境管理规章制度执行情况	37

9.3 环保设施运行检查及维护情况	37

9.4 固体废物产生、处置和利用情况	37

9.5 项目环保对策措施及批复要求落实情况	38

9.6 排污口规范化及在线监测系统安装检查	38

9.7 污染物总量控制指标	38

9.8 环保投资	38

10. 验收监测结论及建议	39

10.1 验收监测总结论	39

10.2 要求	40

附件：

- 建设项目竣工环境保护验收“三同时”验收登记表

- 项目平面布置及监测布点图

- 玉溪市工信委投资项目备案证

- 云南省环保厅云环审〔2012〕502号文

- 玉溪市环保局玉环试〔2015〕15号文、玉环试〔2015〕42号文

- 脱硫渣外售水泥厂协议、生活垃圾等固废处置

- 突发环境事件应急预案备案证

- 在线监测系统调试运行报告

- 在线监测系统数据传输联网测试报告

- 竣工验收监测数据报告、在线监测系统校验收报告

- 环境监察报告

- 典型公众意见调查表

# 1. 前言

氧化球团是国内外高炉炼铁实现先进的炉料结构和精料，达到降低生铁生产成本的一项最基本和最重要的技术措施，也是生产直接还原铁的原料来源。

2011年3月7日，玉溪市工业和信息化委员为“新建120万吨/年链蓖机—回转窑氧化球团项目”发放投资项目备案证，编码115304010810014。

2012年8月，云南省环境科学研究院编制完成《华宁康宏球团工贸有限责任公司新建120万吨/年链蓖机—回转窑氧化球团项目环境影响报告书》。

2012年12月31日，云南省环保厅以云环审〔2012〕502号文，对《华宁康宏球团工贸有限责任公司新建120万吨/年链蓖机—回转窑氧化球团项目环境影响报告书》作出批复，同意项目建设，并提出相关要求。

2015年2月，项目主体工程基本竣工。

2015年6月3日，玉溪市环保局以玉环试〔2015〕15号文，同意“华宁康宏球团工贸有限责任公司新建120万吨/年链蓖机—回转窑氧化球团项目”试生产。

2015年9月21日，玉溪市环保局以玉环试〔2015〕42号文，同意“华宁康宏球团工贸有限责任公司新建120万吨/年链蓖机—回转窑氧化球团项目”试生产延期。

根据国家建设项目“三同时”和竣工环保验收有关规定，受华宁康宏球团工贸有限责任公司委托，云南省环境监测中心站技术人员对该项目现场进行了踏勘，查阅有关技术资料，开展项目验收监测、环保管理执行情况核查和公众意见调查，并根据环境保护法规和有关规定，编制完成《华宁康宏球团工贸有限责任公司新建120万吨/年链蓖机—回转窑氧化球团项目竣工环保验收监测报告》，作为建设项目竣工环保验收的依据。

# 2. 编制依据

2.1 国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》

2.2 国家环保总局环发[2000]38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》

2.3 国家环境保护总局令第13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》

2.4 云南省人民政府令第105号《云南省建设项目环境管理规定》

2.5 中晟环保科技开发投资有限公司编制完成的《武定县华翔经贸有限公司铁球团矿厂建设项目环境影响报告书》

2.6云南省环保厅云环审〔2012〕502号文

2.7玉溪市环保局玉环试〔2015〕15号文、玉环试〔2015〕42号文

# 3. 建设项目概况

## 3.1 项目基本情况

项目名称：新建120万吨/年链蓖机—回转窑氧化球团项目。

建设单位：华宁康宏球团工贸有限责任公司。

建设地址：玉溪市华宁县宁州街道办事处新庄社区居委会，华宁县工业园区新庄工业片区内。

建设性质：新建。

厂区占地：占地132亩(88044m2)。

建设规模：120万吨/年链篦机-回转窑氧化球团矿。

产品方案：生产酸性氧化球团矿，成品球团矿粒度为8～16mm，其中10～16mm粒度占90%以上。

项目投资：总投资估算15870万元，环保投资2268万元，约占工程总投资的14.29％；实际工程投资为 15870万元，其中：环保投资为2268万元，占工程总投资的 14.29 %。

生产制度：主机年工作日为330天，计7920小时，作业率为90.4%，每天三班，每班8小时，设计劳动定员为100人。

## 3.2 建设内容

项目主要建设内容包括原料场、球磨室、配料室、干燥室、强混室、造球室、生球筛分布料系统、主引风机系统、链篦机—回转窑—环冷机系统、成品及运输系统。主要组成见表3-1。

经调查核实，项目按环评和设计内容建成，详见表3-1。

## 3.3 总平布局

总平面布置按120万吨/年氧化球团矿生产线布置，总占地面积约87400 m2，约132亩，布置一条生产线，除成品储运系统外，其它工艺均各自独立运行。

总平面布置在满足生产要求、符合卫生、消防等国家有关规范的前提下，做到工艺流程合理；在场地条件复杂的情况下，总图布置要规整合理，交通运输分流明确。

本项目的具体总体平面布局见图2-1。经调查核实，项目按设计建成总平。

## 3.4 主要生产及环保治理设备

本项目主要设备清单及参数见表3-2。经调查核实，项目设备按设计建成配置。

表3-1  建设项目工程组成及主要内容一览表

| 序号 | 建设项目名称 | 主要建设内容 | 实际建成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主 体 工 程 | 球磨室 | 设置1台球磨机。 | 按设计建成 |
| 2 |  | 配料室 | 采用地下设置，配置4个铁精粉仓、2个膨润土仓、 1个工艺灰仓。 | 按设计建成 |
| 3 |  | 干燥室 | 配置一台Ф3.2×25m圆筒干燥机，烘干机处理能力 大于160t/h | 按设计建成 |
| 4 |  | 混合室 | 配置2台HWQ1330卧式强力混合机，1开1备。 | 按设计建成 |
| 5 |  | 造球室 | 采用5台(6000mm圆盘造球机，占地600m2。 | 按设计建成 |
| 6 |  | 布料系统 | 设施为摆头皮带机、宽皮带机、辊式布料器。 | 按设计建成 |
| 7 |  | 链篦机系统 | 设备规格4.0×36m。共13个风箱，其中3m风箱 10个；2m风箱3个。链篦机布料厚度160mm， 正常生产速度2.12m/min。链篦机分为四段，鼓风 干燥段5m；抽风干燥段9m；预热1段7m；预热 2段15m。 | 按设计建成 |
| 8 |  | 回转窑氧化焙烧 | 规格为Ф5.0×35m，斜度为4.0%，工作转速 1.1r/min，两档支承。 | 按设计建成 |
| 9 |  | 环冷机冷却系统 | 环冷机有效冷却面积为69m2，中径12.5m，台车 宽2.2m。正常处理能力135t/h。 | 按设计建成 |
| 10 |  | 煤粉制备系统 | 配置Ф1.25m中速磨煤机，处理能力为10~14t/h， 出料粒度小于200目≥90%。 | 按设计建成 |
| 11 | 辅 助 工 程 | 原料、煤粉堆场 | 原料堆场占地15000m2，煤粉堆场2000m2。 | 按设计建成 |
| 12 |  | 总变压站 | 35KV变电站占地875m2，变压器室内安装有2台 容量1000kVA变压器。 | 按设计建成 |
| 13 |  | 空压机站 | 占地432m2，20m3/min螺杆式空压机2台，微热 再生干燥器1台。 | 按设计建成 |
| 14 |  | 成品及运输系统 | 占地8000m2，含成品堆场及成品转运站、停车场。 | 按设计建成 |
| 15 | 公 用 工 程 | 生活设施、办公楼及化验室 | 新建办公楼、化验室，倒班宿舍建筑面积5000m2。 | 按设计建成 |
| 16 |  |  |  | 按设计建成 |
| 17 |  | 地磅房、泵站 | 循环泵站占地420 m2、地磅房占地54m2。 | 按设计建成 |
| 18 |  | 供排水系统 | 园区2000m3高位水池，厂内300m3高位水池， 供水管网、排污管网。 | 按设计建成 |
| 19 |  | 道路广场区 | 主要包括场内道路、进场道路、场内广场。道路及 广场区分布于整个项目区，连接项目的各个分区。 | 按设计建成 |
| 20 | 环 保 工 程 | 循环水处理系统 | 冷却塔、回用水池、沉淀池等。 | 按设计建成 |
| 21 |  | 除尘系统 | 180m2 静电除尘、多台布袋除 | 按设计建成 |
| 22 |  | 脱硫系统 | 石灰石脱硫，脱硫率为80%。 | 按设计建成 |
| 23 |  | 生活污水处理站 | 处理规模为50m3/d。 | 按设计建成 |
| 24 |  | 绿化工程 | 绿化面积13000m2，绿化率为15%。 | 按设计建成 |

表3-2    主要设备清单

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 实际建成配置情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铁精粉配料称 |  |  |  | 按设计建成 |
| 2 | 膨润土的螺旋称 |  | 套 | 1 | 按设计建成 |
| 3 | 工艺灰配料称 |  | 套 | 1 | 按设计建成 |
| 4 | 工艺灰气力输送设备 |  | 套 | 1 | 按设计建成 |
| 5 | 烘干机 | Ф3.2×25m | 台 | 1 | 按设计建成 |
| 6 | 沸腾炉 | ZDFR6 | 台 | 1 | 按设计建成 |
| 7 | 润磨机 | Ф3562m | 台 | 1 | 按设计建成 |
| 8 | 圆盘造球机 | Ф6000×600 | 台 | 5 | 按设计建成 |
| 9 | 筛分布料系统设备 |  | 套 | 1 | 按设计建成 |
| 10 | 链篦机 | 4.0×36m | 台 | 1 | 按设计建成 |
| 11 | 耐热风机 | Q=200000m3/h P=6000Pa | 台 | 2 | 按设计建成 |
| 12 | 合金旋流除尘器 |  | 台 | 2 | 按设计建成 |
| 13 | 主引风机 | Q=700000m3/h P=6000Pa | 台 | 1 | 按设计建成 |
| 14 | 四电场电除尘器 | 180平米 | 台 | 1 | 按设计建成 |
| 15 | 耐热斗式提升机 |  | 台 | 2 | 按设计建成 |
| 16 | 助燃风机 | Q=20000m3/h P=6000Pa | 台 | 2 | 按设计建成 |
| 17 | 回转窑 | Ф5.0×35m | 台 | 1 | 按设计建成 |
| 18 | 烧嘴（煤粉） |  | 台 | 2 | 按设计建成 |
| 19 | 环冷机69m2 | Ф12.5m | 台 | 1 | 按设计建成 |
| 20 | 1#环冷鼓风机 | Q=110000m3/h P=6000Pa | 台 | 1 | 按设计建成 |
| 21 | 2#环冷鼓风机 | Q=160000m3/h P=6000Pa | 台 | 1 | 按设计建成 |
| 22 | 3#环冷鼓风机 | Q=140000m3/h P=6000Pa | 台 | 1 | 按设计建成 |
| 23 | 成品链板机 |  | 台 | 1 | 按设计建成 |
| 24 | 煤粉制备和喷吹系统 |  | 套 | 1 | 按设计建成 |
| 25 | 起重设备及电动葫芦 |  | 台 | 若干 | 按设计建成 |
| 26 | 各种皮带机 |  | 台 | 若干 | 按设计建成 |
| 27 | 各种阀门及其他设备等 |  | 台 | 若干 | 按设计建成 |

## 3.5 主要原、辅、燃料用量、来源及成分

原料主要来自玉溪境内新平、大红山等周边铁精矿，采购量60%，其它40％由文山、红河州周边收购铁矿。主要原、辅、燃料用量及来源见表3-3。

### 3.5.1 铁精矿原料

球团生产线所使用的原料主要是铁精粉，其成分、化学性质见表3-4。

### 3.5.2 燃料

焙烧使用的燃料可为全喷煤，其中铁精粉干燥能耗量为10kg/t球，焙烧用燃料能耗量为30kg/t球，年总需要量4.8万吨煤，燃料为高热值烟煤。链篦机-回转窑球团工艺对煤质有一定要求。根据该工艺要求，项目焙烧用煤主要从山西购入，而干燥用煤由当地煤（富源）供给，定煤种主要技术指标见表3-5。

表3-3    主要原、辅、燃料用量及来源

| 名称 | 消耗量 | 来源 | 运距(km) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料 | 铁精粉（万t/a） | 118.8 | 玉溪、文山等 | 50~200 | 汽车、皮带运输 |
| 辅料 | 膨润土（万t/a） | 2.4 | 当地 | 3 | 汽车+皮带运输 |
| 燃煤 | 工艺用煤（万t/a） | 3.6 | 陕西 | 1200 | 火车+皮带运输 |
|  | 干燥用煤 | 1.2 | 富源 | 240 | 汽车+皮带运输 |
| 脱硫 | 生石灰（t/a） | 250 | 当地 |  |  |
| 电 | 电（万kwh/a） | 5800 |  | 厂内 |  |
| 水 | 新水用量（m3/d） | 576 |  | 厂内 | 不包括消防用水 |

表3-4  铁精粉主要物化性能表

| 化 学 成 分 (%) |
| --- |
| TFe | Fe2O3 | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | As | S | P |
| 60.60 | 微量 | 4.36 | 1.95 | 2.80 | 1.84 | 0.045 | 0.025 | 0.02 |
| 物 理 性 能 |
| 粒度(－0.074mm) | 水份(%) | 堆比重(ｔ/ｍ3) |
| 70 | 2.04 | 2.2 |

表3-5    烟煤成分

| 用煤点 | 发热值 | 挥发份 | 灰份 | 灰熔点 | 含硫量 | 粒度 | 用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 焙烧 | 29MJ/kg | 21% | 12% | 1500℃ | 0.5% | 25mm | 3.6万t |
| 干燥 | 20.7 MJ/kg | 23.05 | 30.26 | 1500℃ | 0.8% | / | 1.2万t |

### 3.5.3 膨润土

为改善生球的粒度组成，提高生球和干球的强度，在常规的球团生产中，需在球团混合料中加入2%的膨润土，膨润土年耗用量约为2.4万吨。

膨润土由周边地方采购，按膨润进厂粒度为<200目≥95%，采用编织带包装，合格袋装膨润土由罐车运输，储存在膨润土仓内。膨润土的主要成分见表3-6。

表3-6  膨润土的主要成分表

| 化 学 成 份 (%) |
| --- |
| SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | MgO | CaO | K2O | Na2O | 烧损 |
| 65.36 | 17.48 | 2.08 | 3.85 | 1.72 | 0.37 | 0.11 | ≤7.91 |
| 物 理 性 能 |
| 胶质 | －0.074mm | 膨胀倍数 | 水份 | 吸蓝量/(g/100g) |

## 3.6 生产工艺流程及污染物排放节点

工艺流程自铁精粉的受料开始至成品球团矿输出为止，包括铁精粉的受料和堆存、精矿干燥、高压辊磨、配料、强力混合、造球、生球筛分及布料、生球干燥及预热、氧化焙烧、冷却及成品球团矿落地堆存和输出等主要工序。

生产工艺流程见图3-1。工艺流程简述如下：

图3-1  工艺及污染流程图

### 3.6.1 原料场

原料场占地约13850m2，能储存5万吨的铁精粉，约半个月的生产用量，原料场建棚。膨润土库占地18 m×12m，能储存膨润土约2000吨，大约27天生产用量。

### 3.6.2 原料的接收与细化

该工程所用原料铁矿粉粒度较大，需要对其进行球磨细化，所需要细化的原料通过皮带机或抓斗机输入球磨系统，球磨系统根据矿粉性质配备球磨机。铁矿粉经球磨后，粒度达到-200网目＞70%，由球磨系统出来的铁精粉通过皮带输送至配料系统进行配料作业。

### 3.6.3 煤粉制备

- 烘干沸腾炉供煤系统

原煤经人工将煤放入给煤仓内，由输送机给入磨机高位煤仓，用给煤机给入磨机，原煤在磨机内得到干燥和研磨，产出的粉煤，不断被出磨的废气带出，经粗粉分离器分级，粗颗粒返回磨机继续研磨，细粉经旋风收尘器和滤袋收尘器捕集，进入中间粉仓储存，再由螺旋输送泵送给沸腾炉，燃烧产生的废气经收尘后从15m高排气筒排放。

2、回转窑喷煤系统

外购合格粒度的煤经铲车卸入上料溜槽，经溜槽送至斗式提升机后，卸至煤粉制备车间的原煤仓。粗煤经原煤仓下的宽度为500mm的密闭计量式给煤机给入Ф1.25m中速磨煤机进行粉磨。磨后的煤粉随气流进入气箱式脉冲收尘器。除尘处理后的气体经风机外排；气箱式脉冲收尘器下的煤粉即为成品。再经星型卸料器卸入成品煤仓。成品煤仓带料位计。

中速磨煤机的热源利用沸腾炉产生的热风，经管道、阀门向磨机供热风，要求入磨机热风温度小于350℃。

煤粉输送采用气力输送系统，经手动螺旋闸门、计量系统，用罗茨风机和气力输送泵将煤粉送至回转窑烧咀前。

为了安全，在煤粉袋式收尘器、成品煤仓上设置防爆阀，同时采用氮气保护；收尘器、成品煤仓及热风管道均采用外保温。

Ф1.25m中速磨煤机处理能力为10~14t/h，出料粒度小于200目≥90%，每天工作共约8小时。

### 3.6.4 配料

配料室采用地下设置，配置4个铁精粉仓、2个膨润土仓、1个工艺灰仓。原料由铲车给料。膨润土和工艺灰采用气体输送上料，膨润土罐车由康宏公司自备。

单个铁矿粉仓和工艺灰仓的有效容积为75m3，可贮存生产用铁矿粉约110t，4个铁精粉仓共可贮存生产用铁矿粉约5.8小时。精矿仓和工艺灰下配备变频调速的宽皮带给料机和电子皮带称进行配料(一体机)。

单个膨润土仓有效容积均为75m3，膨润土仓可储存约57吨膨润土，储存时间为36小时。膨润土仓下各设一台螺旋给料机和螺旋称（双出口）进行配料作业。膨润土配加量为矿粉的≤ 2 %。配料比的设定值由PLC微机控制、自动调节。

按生产要求配好的铁精粉和膨润土经皮带机输送到干燥室。

### 3.6.5 烘干

室内配置一台Ф3.2×25m圆筒干燥机，单台烘干机处理能力大于160t/h（在水分从小于10%到8%），还起到打碎冻块的作用。

原料烘干用燃料为煤粉，采用顺流烘干方式，配备一套沸腾炉供热系统。进口烟气温度700℃，出口废气温度120℃，从干燥机排出的废气经除尘净化后排放。

该烘干系统设置旁路皮带，如果矿粉的水分适中或烘干机检修状态下，经配料后的混合料可由旁路输送到强力混合室。

### 3.6.6 润磨

润磨室占地面积24×18m，配置一台Ф3.5×6.2ｍ润磨机，单台正常处理能力为70t/h。润磨后的混合料成份中-200目＞80%（在原料粒度-200目＞70%）。同时可以考虑润磨配有旁路系统，在润磨机进行检修和混合料粒度-200目＞80%时，混合料可走旁路系统进入造球系统。润磨产生的废气主要是铁精粉的水在润磨的过程中变成水蒸气产生的热气，粉尘量较小，类比同类企业粉尘排放浓度小于50mg/m3，排气量为3000m3/h，排放速率为0.15kg/h。

### 3.6.7 造球

经混合后的物料用胶带机运至造球室混匀料缓冲槽，仓下排料设备采用定量给料机，其排料量可按设定值自动调节。

造球设备采用5台6000mm圆盘造球机，造球盘的倾角和转速可在一定范围内调整，以满足工艺要求，确保较高的成球率和较好的生球质量。造球添加水采用雾化水，并根据适宜的生球水份自动控制加水量。

造球是球团工艺中十分重要的工序，生球质量的好坏直接影响到球团焙烧工艺的正常进行和成品球的质量。影响造球的因素很多，除设备参数的可调性外，造球盘的加料、加水方式、水量的精确控制都与造球工水平的高低有关，是影响成球率和生球质量的重要因素。对此本设计中进行了充分考虑，采用了性能较好的造球设备和较高的自动化控制水平。

一般磁铁精矿适宜的成球水分～8%，成球时间～12min。对生球的质量要求如下：

粒度9～16mm；

落下强度大于5次/0.5m；

抗压强度大于15N/个球。

### 3.6.8 生球筛分和布料

生球筛分、布料系统由大球辊筛、宽皮带机、辊式布料器和返料皮带机组成。筛辊间隙可调，筛上大于16mm的不合格生球经皮带机收集后返回重新造球，筛下小于16mm的生球经宽皮带机输送到辊式布料器上；宽皮带机可变频调速。辊辊式布料器 辊式布料器筛除残余的8mm以下不合格小球，并将8～16mm合格生球向链篦机篦床上布料。小于8mm不合格生球经皮带机收集后返回重新造球。

### 3.6.9 生球干燥、预热

链篦机、回转窑和环冷机三大主机组成焙烧系统。生球在链篦机上干燥和预热，在回转窑中焙烧、固结，环冷机中进行冷却。

1、链篦机

链篦机采用三室四段工艺，采用挠性篦床技术，减少小轴的受力负荷；采用可在线调节式的铲料板，降低机头的漏料率；三个室的隔墙砖可调节开口大小，以利于生球更好的干燥预热。

回转窑采用两支承短窑结构，可增大气体辐射层厚度，改善传热，提高产量、质量和减少结圈现象，采用起动性能好的液压马达传动，滚动轴承代替滑动轴承降低运行阻力；回转窑大齿圈与筒体的连接采用变刚度弹簧板结构，使传动平稳，减少对窑内衬的冲击负荷；托圈采用可调垫铁技术，使其更换方便。

冷却采用鼓风冷却，环形冷却机，销齿传动，环冷机设9个风箱，三台鼓风机，环冷机的转速根据回转窑的转速可以调节，环冷机罩分为三个区，一冷、二冷区回收热风至回转窑和链篦机，三冷区废气温度较低，通过烟囱排放。

在球团工程中，链篦机是最关键的设备，它关系到整条生产线的作业率和产量等。它所处的环境也是最恶劣的。该台设备承受从常温到温度700℃左右，它不同于烧结机，烧结机有铺底料，设备的材质不仅要满足强度要求，更重要的是材质的抗热疲劳性要好，要能保证材质能急热急冷

设备规格4.0×36m。共13个风箱，其中3m风箱10个；2m风箱3个。链篦机布料厚度160mm，侧板高度根据料层高度确定，正常生产速度2.12m/min。链篦机分为四段，鼓风干燥段5m；抽风干燥段9m；预热1段7m；预热2段15m。

鼓风干燥段：生球在鼓风干燥段内用160-220℃的环冷机三冷段回收热风进行干燥，除去生球的附着水份并减少后续工序的水气凝结，避免下部生球过湿。生球的湿料层起着烟尘的过滤作用，经鼓风干燥段上部钢烟囱排入大气。

抽风干燥段：在抽风干燥段，来自预热2段下部的耐热风机送来的约400℃回收热风，从料层上方往下抽风，使生球脱水干燥，生球可承受预热1段700℃以上的温度而不爆裂。抽风干燥段设有1台主引风机从风向将废气抽走，经电收尘器除尘后排入大气。

预热1段：在预热1段，700℃以上的热气流通过料层使生球继续干燥，并开始氧化，保证球团在预热2段可以经受1000℃以上的高温。预热1段的主要热源来自环冷机2冷段的热废气，通过热风管到进入烟罩，并补充部分预热2段的1000℃的热气流。预热1段废气通过风箱两侧的汇集总管与抽风干燥段的废气一起经电收尘器收尘后从烟囱排放。

预热2段：在预热2段，球团进一步加热氧化，并完成部分固结硬化作用，使球团有一定强度，能经受链篦机回落到回转窑时的冲击，在回转窑回转运动过程中不致破碎，该段热源来自回转窑窑尾1050℃热气流。生球在链篦机上干燥、预热，此时干燥段尚未脱除的部分结晶水被脱除，同时发生磁铁矿的氧化，碳酸盐的分解，硫化物的分解、氧化等化学反应，并使预热球具有一定强度后，经产料板、大溜槽进入回转窑。

为保护链篦机壁板免受高温损坏，链篦机篦床上最下层的球团在离开链篦机进入回转窑时的温度控制在750℃左右。链篦机预热2段废气回收系统配置多管除尘器和耐热风机两台，风机工作温度400℃左右；除尘灰通过灰斗下配置的灰槽气力输送至配料室灰仓。预热2段烟罩顶部设置放散烟囱和放散阀，作为烘炉和故障条件下使用。

(D)  返料系统

链篦机头部及回转窑窑尾的返料通过溜槽进入耐热斗提机，返回回转窑，链篦机灰箱和风箱灰斗下的返料由皮带机收集到料仓储运，用小车返回到配料。

### 3.6.10 氧化焙烧

回转窑规格为Ф5.0×35m，斜度为4.0%，工作转速1.1r/min，两档支承。采用磷酸盐泥耐磨砖与高强隔热浇注料复合内衬，使窑衬具有较好的抗热震、抗冲击和耐磨性能及隔热性能，延长窑衬使用寿命，降低筒皮温度。球团矿在窑内停留时间～30min，回转窑填充率约7%~8%。

链篦机预热后的球团矿通过铲料板和溜槽卸至回转窑窑尾，窑头装有专门设计的伸缩式喷枪，通过控制喷枪的伸缩和一次风量的大小来调节燃烧强度和火焰形状。球团矿在窑内主要受热辐射作用，边翻滚边焙烧，从而得到均匀的焙烧。回转窑焙烧氧化球团矿焙烧温度为1200～1250℃，回转窑的转速可以根据原料的不同调整，以确定停留时间并最终决定球团矿的质量。

窑头、窑尾采用鱼鳞片密封（耐热耐磨不锈钢）；与鱼鳞片连接部分设置耐磨环鳞片的密封装置。

在一、二档基础出处设有检修通道。采用无线测温装置检测回转窑的温度。

焙烧好的球团矿通过回转窑窑头罩内的溜槽和固定筛卸到环冷机受料斗内。

### 3.6.11 冷却

环冷机有效冷却面积为69m2，中径12.5m，台车宽2.2m。正常处理能力135t/h。正常冷却时间为45min，料层厚760mm，环冷机由回转部分、风箱、传动装置、机架和上罩组成。设有3台鼓风冷却风机。

环冷机承接回转窑排出的温度达1250℃的炽热球团矿，经过固定筛分后，其粒度为8～16mm。回转窑因高温操作间断有大块排出，通过设在窑头罩内的固定筛分离，经排大块溜槽排出处理。球团矿进入环冷机通过布料装置，将料布成760mm。根据回转窑的排料量，通过环冷机交流变频调速来保证料厚。

环冷机共9个风箱，配置三台鼓风机，每台鼓风机对应3个风箱，环冷机烟罩分三个区域，一冷段1000～1100℃热气流通过受料斗上部窑头罩和平行管道直接送回回转窑，用于提高窑内气氛的温度，改变喷枪火焰形状；二冷段500～600℃热气流直接通过热风管道返回链篦机干燥段烟罩，用于生球的干燥和预热；三冷段90～110℃废气通过环冷机上的烟囱直接排放，排放浓度＜80mg/m3。环冷机鼓风机通过风门自动调节冷却风量，控制回热风的温度。这样用于冷却球团的气流所回收的热量绝大部分都被有效地利用到立体的球团生产工艺中。

球团矿在环冷机上冷却到150℃以下，通过环冷机下的缓冲仓卸到链板机上，再经转运站及成品链斗机运至成品装车料仓。

### 3.6.12 成品球团矿的贮存和外运

链篦机—回转窑工艺生产的氧化球团矿，正常情况下产品中含粉率很低，一般-5mm粒级不超过3%。球团矿冷却后用皮带机直接送往成品仓或成品堆场贮存，通过汽车外运。

## 3.7 相关平衡

### 3.7.1 物料平衡

本项目生产过程中带入项包括：铁精矿、膨润土、焙烧过程中空气增氧；带出项包括：成品球团、除尘灰、烧损烟气和逸散形成的无组织排放污染物。除尘灰通过气力输送系统送料仓，最终随返矿送作配料利用，物料平衡见表3-7。

表3-7    物料平衡表

| 收 入 | 支 出 |
| --- | --- |
| 物料名称 | 质量（kg/t产品） | 比例% | 物料名称 | 质量（kg/t产品） | 比例% |
| 铁精矿 | 990 | 86.03 | 酸性球团矿 | 1000 | 93.87 |
| 膨润土 | 19.367 | 1.75 | 烧损及烟气 | 66.156 | 3.4 |
| 散料、除尘灰 | 39.05 | 3.53 | 散料、除尘灰 | 39.05 | 2.72 |
| 燃煤 | 30 | 2.71 | 无组织排放 | 0.11 | 0.01 |
| 增氧 | 26.899 | 2.43 |  | 0 |  |
| 总计 | 1105.316 | 100.00 | 总计 | 1105.316 | 100.00 |

### 3.7.2 硫平衡

本项目硫的带入项为铁精矿和燃煤；以及干燥过程中燃煤使用；硫带出项为成品球团、除尘灰、散料、有组织废气和逸散形成的无组织排放。硫平衡见表3-8和图3-2。

表3-8    硫平衡表

| 投入 | 产出 |
| --- | --- |
| 原/燃料名称 | 投入量 （104t/a） | 含硫率（％） | 含硫量 （t/a） | 产物名称 | 产出量 （104t/a） | 含硫率（％） | 含硫量 （t/a） |
| 铁精矿 | 118.8 | 0.025 | 297 | 球团矿 | 120 | 0.012 | 144 |
| 回转窑用煤 | 3.6 | 0.5 | 180 | 排入大气 |  | 脱硫80% | 65.5 |
|  |  |  |  | 除尘灰 |  |  | 5.5 |
|  |  |  |  | 脱硫渣 |  |  | 262 |
| 干燥用煤 | 1.2 | 0.8 | 96 | 炉渣 | 参石灰 | 脱硫60% | 57.6 |
|  |  |  |  | 外排烟气 |  |  | 38.4 |
| 合计 |  |  | 573 |  |  |  | 573 |

注：球团过程脱硫率在认知上有很大差异，可在50-90％之间。球团的主要目的在于通过焙烧增加物料强度和透气性，提高高炉冶炼的效率，同时脱除大部分硫。但球团过程不是冶炼过程，脱硫率不可能太高，本报告脱硫率按80％核算。产品含硫率为0.012%，含硫为144t/a，排入大气量为327.5t/a，经脱硫处理效率为80%，最终排入环境空气的量为65.5t/a。

图3-2    硫平衡图(t/a)

### 3.7.3 铁平衡

项目铁平衡见表3-9。

表3-9   铁平衡表

| 投入 | 产出 |
| --- | --- |
| 原/燃料名称 | 投入量 （104t/a） | 含铁率（％） | 含量 （t/a） | 产物名称 | 产出量 （104t/a） | 含硫率（％） | 含硫量 （t/a） |
| 铁精矿 | 118.8 | 60.6 | 719928 | 球团矿 | 120 | 59.8 | 717600 |
| 膨润土 | 2.4 | 1.46 | 350.4 | 散料除尘灰 | 4.68 | 22 | 10296 |
| 散料除尘灰 | 4.68 | 22 | 10296 | 损失 |  |  | 2674 |
|  |  |  |  | 烟气 | 132 | 3.3 | 4.4 |
| 合计 |  |  | 730574.4 | 合计 |  |  | 730574.4 |

### 3.7.5 水平衡

项目总需水量为7834m3/d，其中循环水需水量为7260m3/d，新水需水量为576m3/d， 其中循环系统中设备冷却用水量为7260m3/d，循环水量7240m3/d，循环系统补充水量546m3/d，其中损失水226m3/d，旁滤外排水量320m3/d，其中用于补充造球机用水250m3/d，链蓖机喷雾水用量25m3/d，堆场、成品洒水抑尘用水14m3/d，石灰石脱硫用水9m3/d，外排旁滤水量为22m3/d，循环使用率92.6%。

石灰石湿法脱硫的石灰浆循环水量20m3，循环使用不外排。

链蓖机喷雾水用量25m3/d，堆场、成品洒水抑尘用水14m3/d。由旁滤外排水补充。

项目区生活污水及车间清洁废水、化验室酸性废水产生量为18m3/d ，化验室酸性废水（经石灰中和处理）、车间清洁废水（经沉淀池）、生活污水（经化粪池）汇合后由厂内自建污水处理站处理达到GB18918—2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标后旱季用于厂区绿化，雨季送入造粒机作为添加水不外排。项目水量平衡见图3-3。

图3-3  项目水量平衡图  （单位：m3/d）

## 3.8 污染物排放情况

### 3.8.1 废气

3.8.1.1 有组织排放

（1）配料（G1）

包括配料室、膨润土及工艺灰仓等产尘点。采用设计除尘效率99%的仓顶脉冲式滤筒除尘器三台，设计除尘效率大于99.5%，由1根15m烟囱排放。

（2）煤粉制备粉尘（G2）

煤粉制备间采用两套制备系统，一为回转窑喷煤制备系统，二为沸腾炉喷煤制备。

回转窑和沸腾炉喷煤制备除尘器分别选用一台800m2和300m2脉冲布袋除尘器，设计除尘效率大于99%，除尘烟气分别经20m和15m高烟囱排放。除尘器收集的除尘灰用埋刮板输送机送至烟煤堆存间回收利用。

（3）烘干除尘产生废气（G3）

配备沸腾炉供热系统以煤粉为燃料烘干原料，系统设计风量30000m3/h，采取炉内喷钙脱硫，设计脱硫效率大于60%，除尘器选用脉冲布袋除尘器，设计除尘效率大于99%，烟气经30m高烟囱排放。除尘器收集的除尘灰与炉渣售给当地筑路或制砖综合利用。

（4）链篦机电除尘废气（G4）

对链篦机回转窑-环冷机工艺系统中的回热系统循环烟气，采用高温多管除尘器处理，低温含尘烟气由180m2电除尘器净化后，再通过烟气石灰石湿法脱硫后排入大气。系统设计风量：480000m3/h，设计除尘效率大于98%，石灰石湿法脱硫设计脱硫率大于80%，烟气净化后经70m高烟囱排放。

（5）环冷机卸料及成品储运除尘（G5）

该系统包括环冷机卸料，成品转运站等。设计选用气箱脉冲袋式（脉冲式滤筒）除尘器，系统设计风量30000m3/h，设计除尘效率大于99.7%。废气由25m高烟囱排放。

（6）链篦机鼓风干燥废气（G6）

链篦机鼓风干燥段以环冷机三段热风为热源，热风由下至上进入干燥段，由于料层厚度较大、含水，热风温度较低为180-220℃，干燥热风带入的烟尘可经含水生球料层过滤净化，干燥废气直接经干燥段30m排气筒排放。

（7）润磨机废气（G7）

润磨产生的废气主要是铁精粉的水份在润磨的过程中变成水蒸气产生的热气，粉尘量较小，经15m高烟囱排放。

3.8.1.2 无组织排放

本项目各生产环节均有粉尘产生，项目针对不同生产环节的产尘特点采取了相应的控制措施：原料堆存和配料在带棚厂房内进行，避免了风吹引发的扬尘，对堆取料引发的扬尘有阻挡作用；干燥、辊压、配料、混合、造球、筛分、破碎等环节产尘点均设置有集气系统，产生的粉尘经集气系统送入布袋除尘器收尘后排放；链篦机、回转窑、环冷机系统设置有收集除尘系统，各产尘点产生的粉尘经集气后送环境除尘系统收尘后排放。

### 3.8.2 废水

项目设计水量平衡见图3-3。

项目区生活污水及车间清洁废水、化验室酸性废水产生量为18m3/d ，化验室酸性废水（经石灰中和处理）、车间清洁废水（经沉淀池）、生活污水（经化粪池）汇合后由厂内自建污水处理站处理达到GB18918—2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标后旱季用于厂区绿化，雨季送入造粒机作为添加水不外排。

### 3.8.3 噪声

生产过程主要噪声为风机、鼓风机、空压机及各类泵等工艺生产过程会产生机械噪声，源强为80～110dB(A)之间，经过设备减振，厂房吸声、隔声并以距离衰减后，可控制厂界噪声达标，项目主要噪声源见表3-10。

表3-10  项目主要产噪声源

| 序号 | 噪声源位置 | 噪声源名称 | 台数 | 等效声级值[dB(A)] | 控制措施 | 控制后声级值[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 配料 | 球磨机 | 1 | ～95 | 厂房隔声 | 85 |
| 1 | 喷煤制粉系统 | 煤磨机 | 1 | ～100 | 厂房隔声 | 90 |
| 2 | 配料室 | 除尘风机 | 1 | ～95 | 消声器、厂房隔声 | 80 |
| 3 | 混合室 | 混合机 | 1 | ～85 | 厂房隔声 | 80 |
| 4 | 造球室 | 圆盘造球机 | 4(3用1备) | ～90 | 厂房隔声 | 85 |
| 5 |  | 生球筛分布料系统 | 1 | ～90 | 厂房隔声 | 80 |
| 6 | 焙烧冷却系统 | 主引风机 | 1 | ～110 | 消声器、厂房隔声 | 95 |
| 7 |  | 耐热风机 | 2 | ～95 | 消声器、厂房隔声 | 85 |
| 8 |  | 鼓风干燥风机 | 2 | ～95 | 消声器、厂房隔声 | 85 |
| 9 |  | 鼓干段除尘风机 | 4 | ～90 | 消声器、厂房隔声 | 80 |
| 10 |  | 环冷鼓风机 | 4 | ～95 | 消声器、厂房隔声 | 80 |
| 11 | 成品系统 | 除尘风机 | 1 | ～95 | 基座减振、机房隔声 | 80 |
| 12 | 空压站 | 空压机 | 3（2用1备） | ～100 | 泵房隔声 | 85 |
| 16 | 水泵房 | 水泵 | 8（6用2备） | ～80 | 厂房隔声 | 75 |

### 3.8.4 固体废弃物

固体废物主要为除尘系统收下的粉尘、工艺过程产生的散料、粉料、定期更换的耐火砖及生活垃圾、污水处理站污泥。

S1：各类除尘器收下的粉尘及散料4.68万t/a，收集后返回原料系统参加造球配料。

S2：回转窑大修每年一次，主要使用高铝质及粘土废耐火砖，年产生量约95吨/年，用作砌筑挡墙、地坪材料或出售给当地作为建筑材料使用。

S3：烘干用煤产生的炉渣，年产生量2600t/a，用于筑路等。

S4：石膏：350t/a，出售给通海县海东水泥厂（见销售协议）。

S5：化验室中和沉淀和车间沉淀污泥0.3t/a，返回配料综合利用。

S6：生活垃圾按1.0kg/人.天计算，合计约为36.5吨/年，定期送当地环卫部门担负垃圾清运处置的华宁县洁城服务有限责任公司统一收集处理（见生活垃圾委托处置协议）。

S7：水处理污泥产生量约0.5吨/年，委托当地环卫部门担负垃圾清运处置的华宁县洁城服务有限责任公司定期统一清理处置（见生活垃圾委托处置协议）。

以上固废均有妥善的处置措施，符合环保和卫生管理要求。

全厂固废以及处置情况见表3-11。

表3-11      固废处置一览

| 编号 | 固体废物名称 | 产生量（t/a） | 利用途径 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 散料、除尘灰 | 46800 | 收集后返回原料系统参加造球配料 |
| S2 | 废耐火材料 | 95 | 砌筑挡墙、地坪材料或出售给当地作为建筑材料使用 |
| S3 | 炉渣 | 2600 | 用于筑路等 |
| S4 | 石膏 | 350 | 出售给水泥厂 |
| S5 | 沉淀污泥 | 0.5 | 返回原料利用 |
| S6 | 生活垃圾 | 36.5 | 当地环卫部门统一收集处理 |
| S7 | 水处理污泥 | 0.5 |  |
|  | 合 计 | 49882.5 |  |

# 4. 项目环保要求及执行情况

归纳对“华宁康宏球团工贸有限责任公司新建120万吨/年链蓖机—回转窑氧化球团项目”的环评批复要求共8条，而环评报告书共提出4方面环保要求，经实地核查并参阅相关资料，建设单位-华宁康宏球团工贸有限责任公司在项目建设中，对环评批复及报告书提出的各项环保要求均予以贯彻落实，做到完全满足环保要求。详情见表4-1和4-2。

此外，经调查项目建设中未发生污染纠纷与投诉，也未有受过行政处罚。

表4-1   项目环评批复要求与执行情况

| 序 | 环评批复要求 | 执行情况 | 评判 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加强废气污染防治。配料系统采用脉冲式滤筒除尘器（效率不低于99.5%）除尘后通过不低于15米高的排气筒排放；回转窑用煤制备系统含尘废气采用袋式除尘器（效率不低于99%）除尘后，通过不低于20米高的排气筒排放；沸腾炉用煤制备系统含尘废气采用袋式除尘器（效率不低于99%）除尘后，通过不低于15米高的排气筒排放；环冷机卸料及成品储运废气采用脉冲式滤筒除尘器（效率不低于99.7%）除尘后，通过不低于25米高的排气筒排放；链篦机鼓风炉干燥废气通过不低于30米高的排气筒排放；润磨机废气通过不低于15米高的排气筒排放。上述外排废气须达到《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662-2012）表2标准限值要求。 烘干废气采用袋式除尘器（效率不低于99%）+炉内喷钙脱硫（效率不低于60%）处理后，通过不低于30米高的排气筒排放；链篦机烟气采用电除尘器（效率不低于98%）+石灰石湿法脱硫（效率不低于80%）处理后，通过不低于70米高的排气筒排放。上述外排废气须达到《工业炉窑大气污染物排放标准》( GB9078-1996)二级标准限值要求。烘干废气30米高的排气筒和链篦机烟气70米高排气筒须安装监测二氧化硫、氮氧化物及烟尘等因子的在线自动监控系统，并与省环保厅监控中心联网运行。 控制生产过程中的无组织排放，确保厂界达到《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662-2012）表4标准限值要求。加强废气处置设施的维护管理，避免非正常排放。 | 按环评和设计要求，落实生产过程各废气污染治理措施，经验收监测全厂各废气污染物有组织排放均达标准要求。废气排放污染治理与控制措施落实情况见报告中所核查的3.8节污染物排放情况。 已安装链篦机-回转窑排烟管道相关污染因子在线系统，并实现联网运行。 采取密闭、围挡、拦截、湿法生产和绿化等有效措施控制无组织排放，经验收监测厂界达标。 | 满足 |
| 2 | 厂区实行雨污分流、清污分流。冷却循环系统旁滤排水进入调节水池，用于造球机添加水、脱硫装置补充水、链篦机喷雾用水、堆场抑尘用水后，剩余清净水外排至龙洞河；经中和后的化验室废水、车间废水、职工生活废水经污水生化处理站处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后，旱季用于厂区绿化，雨季返回造球系统作为补充水，确保项目区生产废水、生活污水循环利用不外排。 | 生产厂区建成投用完善的供排水管网系统，实现“雨污”和“清污”分流，以及各类生产废水经处理后全封闭循环回用不外排。 经验收监测，污水处理站出水水质达标。 | 满足 |
| 3 | 合理布置厂区高噪声设备，通过减振、构筑物隔声、安装消声器及加强厂区绿化等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》( GBl2348-2008)3类功能区标准限值要求。 | 严格按环评和设计要求，落实噪声污染治理措施，经验收监测，厂界环境噪声全面达标。 | 满足 |
| 4 | 加强固体废物综合利用和妥善处置。除尘器粉尘、散料收集后返回原料系统造球配料；回转窑大修废耐火砖作为建筑材料、地坪材料综合利用；烘干炉渣用于筑路综合利用；脱硫石膏出售水泥厂综合利用；化验室中和污泥和车间沉淀污泥返回配料综合利用；生活垃圾统一收集，定期委托环卫部门清运。 | 各类生产固废均得以合理妥善利用处置，生活垃圾由当地环卫部门定期收运处置，符合环保和卫生管理要求。固废处置措施和要求落实情况见报告中所核查的3.8节污染物排放情况。 | 满足 |
| 5 | 按照《关于加强二噁英污染防治的指导意见》（环发〔2010〕123号）和《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662-2012）的要求，加强原料中“氯”的控制，采用低氯原料，优化操作条件，减少二噁英的产生和排放。 | 严格按要求控制原料含氯，粘合剂为膨润土，无其它含氯辅料，不涉及使用含氯回收料，规范生产程序和操作，减少或避免二噁英的产生和排放。 | 满足 |
| 6 | 该项目主要污染物二氧化硫排放总量指标初步核定为207.8吨/年、氮氧化物888.7吨/年，由玉溪市负责协调解决，纳入玉溪市“十二五”主要污染物排放总量控制计划。 | 经验收，项目SO2排放总量80.47t/a、NOx排放总量266.43t/a，未超环评初核总量指标。 | 满足 |
| 7 | 项目的原料路线、生产工艺、产品方案、污染防治措施等若发生重大变化，须依法另行开展环境影响补充评价并重新报我厅审批。 | 项目建设未发生重大变更。 | 满足 |
| 8 | 严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度，施工期间每个季度应向我厅书面报告工程建设环境保护执行情况，每年报送年度总结报告，并抄送玉溪市环保局、华宁县环保局。施工期工程环境监理须纳入工程监测内容一并实施，施工期工程环境监理报告应作为项目竣工环保验收的依据之一。项目建成须经玉溪市环保局批准后方可投入试生产，经我厅环保验收合格后方可正式投入生产。 | 严格执行环保“三同时”制度和定期书面报告项目建设环保执行情况。取得玉溪市环保局试生产批复，现正办理竣工环保验收各项事宜。 | 满足 |

表4-2   项目环评报告要求与执行情况

| 分类 | 分阶段 | 项目 | 保护措施 | 实际执行情况 | 评判 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水环境保护 | 施工期 | （1）施工废水 | 严禁油料泄漏和倾倒废油料，施工泥浆水以及养护和清洗水， 设置贮水沉淀池，经沉淀处理后进行回用不外排。 | 施工期各种物料均存放于有遮盖、围挡的固定 或专设场所。按要求建成使用施工废水收集处 理和回用设施。确保无废污水外排。 | 满足 |
|  |  | （2）生活污水 | 废水收集后经隔油沉淀池处理后用于施工现场洒水抑尘。 |  |  |
|  | 运行期 | （1）循环冷却水 | 建有冷却、旁滤、软化处理系统，冷却水循环使用，不外排。 | 按要求建成生产水循环系统。 | 满足 |
|  |  | （2）软水系统和旁滤池产生的废水 | 清净下水排入龙洞河 | 清净下水按要求排放或利用。 | 满足 |
|  |  | （3）化验室废水 | 经石灰中和处理后排入污水处理站 | 经中和处理后进建成污水处理站。 | 满足 |
|  |  | （4）车间清洁废水 | 经沉淀池后排入污水处理站 | 经沉淀处理后进污水处理站。 | 满足 |
|  |  | （5）生活污水 | 经化粪池后排入污水处理站 | 经隔油和化粪池处理后进建成污水站。 | 满足 |
| 空气环境保护 | 施工期 | 扬尘 | 运输汽车采取遮盖、密闭措施，以防泥土洒落，水泥、石灰等容易飞散的物料， 应统一存放，并采取盖棚等防风遮挡措施；配备一定数量的洒水车，定时对施 工现场相关路段洒水处理。 | 专人负责清扫保洁和洒水抑尘，有效控制扬尘 产生和环境污染。严格按密闭要求进行物料装 载，未造成沿线洒漏污染影响。 | 满足 |
|  | 运行期 | （1）配料废气 | 采用三台脉冲袋式收尘器收尘后经1根15m烟囱外排 | 按环评和设计建成投用。 | 满足 |
|  |  | （2）煤粉制备粉尘 | 经一台脉冲布袋除尘器处理后经20m高烟囱排放 | 按环评和设计建成投用。 | 满足 |
|  |  | （3）烘干除尘废气 | 经脉冲布袋除尘器后经30m高烟囱排放 | 按环评和设计建成投用。 | 满足 |
|  |  | （4）链篦机电除尘废气 | 采用高温多管除尘器处理，低温含尘烟气由一台180m2电除 尘器净化达标后，再通过烟气脱硫后经70m高烟囱排放 | 按环评和设计建成投用。 | 满足 |
|  |  | （5）环冷机卸料及成品储运粉尘 | 经气箱脉冲袋式除尘器除尘后由25m高烟囱排放 | 按环评和设计建成投用。 | 满足 |
|  |  | （6）链篦机鼓风干燥废气 | 经含水生球料层过滤净化，干燥废气直接经干燥段30m排气筒排放 | 按环评和设计建成投用。 | 满足 |
|  |  | （10）无组织排放粉尘 | 除专门设置除尘设备外，还对车间各个产生粉尘的场合设置相应的 除尘设备进行二次除尘 | 按环评和设计采取进一步粉尘控制措施， 经验收监测厂界粉尘无组织排放达标。 | 满足 |
| 噪声 控制 | 施工期 | 机械噪声 | 选用低噪声的施工机具和先进的工艺，禁止夜间大型机械施工。 | 按要求落实，无扰民和污染纠纷与投诉。 | 满足 |
|  | 运行期 | 设备噪声 | 采取选用低噪设备、厂房隔声减振、加装缓冲器、绿化等措施。 | 按要求落实，验收监测厂界噪声达标。 | 满足 |
| 固体 废物 处置 | 施工期 | 施工垃圾 | 废土、废石及建筑垃圾，应及时运到指定点（如垃圾填埋场、铺路基等）处置。 | 土石方和建筑垃圾及时送指定场所处置。 | 满足 |
|  |  | 生活垃圾 | 定点收集、施工完后及时进行填埋。 | 专人收集后，由环卫部门清运至指定场所处置。 | 满足 |
|  | 运行期 | （1）散料、除尘灰 | 收集后返回原料系统参加造球配料。 | 按设计建成投用除尘灰收集利用系统。 | 满足 |
|  |  | （2）废耐火材料 | 砌筑挡墙、地坪材料或出售给当地作为建筑材料使用 | 项目区用作筑路或建筑材料。 | 满足 |
|  |  | （3）炉渣 | 用于筑路等 | 项目区用作筑路或建筑材料。 | 满足 |
|  |  | （4）石膏 | 出售给水泥厂 | 售当地水泥厂作为原料。 | 满足 |
|  |  | （5）沉淀污泥 | 返回原料利用 | 定期清掏作为返料回用于生产。 | 满足 |
|  |  | （6）生活垃圾和污水处理站污泥 | 由当地环卫部门定期清运处置 | 生活垃圾集中后定期由当地环卫部门清运处置。 | 满足 |

# 5. 验收监测执行标准

## 5.1 废气

项目废气污染物排放环评报告执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。环评批复烘干废气、链篦机烟气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准限值要求。相应标准限值见表5-1。

表5-1  废气污染物有组织排放标准 单位：烟囱高度(m)，排放浓度(mg/m3)，排放速率(kg/h)

| 污染源名称 | 烟囱高度 | 污染物 | 排放浓度 | 排放速率 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料配备除尘系统 | 15 | 颗粒物(粉尘) | 120 | 3.5 | GB16297-1996表2二级 |
| 成品装卸除尘系统 | 25 | 颗粒物(粉尘) | 120 | 14.45 | GB16297-1996表2二级 |
| 链篦机-回转窑 除尘、脱硫系统 | 50 | 烟尘 SO2 | 100 2000 | 无标准 无标准 | GB9078-1996表2和表4 二级标准 |
| 精矿干燥 除尘系统 | 30 | 烟尘 SO2 | 200 850 | 无标准 无标准 | GB9078-1996表2和表4 二级标准 |
| 粉煤制备除尘系统 | 20 | 颗粒物(粉尘) | 120 | 5.9 | GB16297-1996表2二级 |
| 废气无组织排放 | / | 颗粒物(粉尘) | 1.0 | / | GB16297-1996表2二级 |

根据2012年10月1日起实施的《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662-2012），以及项目区环境状况，本项目铁球团烧制烟气及其污染物排放必须执行该标准中表2大气污染物排放限值，具体标准限值及要求见表5-2。

表5-2  钢铁球团现有企业大气污染物排放浓度限值  单位：mg/m3(二口恶   英类除外)

| 生产工序或设施 | 污染物项目 | 限 值 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 烧结机 球团焙烧设备 | 颗粒物 | 50 | 车间或生产设施排气筒 |
|  | 二氧化硫 | 200 |  |
|  | 氮氧化物（以NO2计） | 300 |  |
|  | 氟化物（以F计） | 4.0 |  |
|  | 二噁英类（μg-TEQ/m3） | 0.5 |  |
| 烧结机机尾 带式焙烧机机尾 其它生产设备 | 颗粒物 | 30 |  |

注：表中标准限值执行期：2015年1月1日起。

## 5.2 废水

根据工业园区废水排放要求，企业自行处理污水排放应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标，水质标准见表5-3。

生活污水经处理后回用于厂区绿化，执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）绿化标准，见表5-4。

表5-3   城镇污水处理厂污染物排放标准  （单位：mg/L）

| 项目 | pH | COD | BOD5 | 氨氮 | SS | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6－9 | 50 | 10 | 5 | 10 | 1 |

表5-4  城市杂用水水质标准

| 序号 | 项目 | 冲厕 | 道路清扫，消防 | 城市绿化 | 车辆冲洗 | 建筑施工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6~9 |
| 2 | 色（度）≤ | 30 |
| 3 | 嗅 | 无不快感 |
| 4 | 浊度（NTU）≤ | 3 | 10 | 10 | 5 | 20 |
| 5 | 溶解性总固体（mg/l）≤ | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | -- |
| 6 | BOD5（mg/l）≤ | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 |
| 7 | 氨氮（mg/l）≤ | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 |
| 8 | 表面活性剂（mg/l）≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
| 9 | 铁（mg/l）≤ | 0.3 | -- | -- | 0.3 | -- |
| 10 | 锰（mg/l）≤ | 0.1 | -- | -- | 0.1 | -- |
| 11 | DO（mg/l）≥ | 1.0 |
| 12 | 总余氯（mg/l） | 接触30min后≥1.0，管网末端≥0.2 |
| 13 | 总大肠菌群（个/l）≤ | 3 |

## 5.3 噪声

本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准，见表5-5。

表5-5    工业企业厂界噪声标准

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类标准值（Led［dB(A)］） | 65 | 55 |

## 5.4 环保项目

主要环境保护目标与环评时一致，见表5-6。

表5-6  主要保护目标及保护级别表

| 环境要素 | 保护目标 | 位置（m）人口（人） | 影响因素 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 和噪声 | 基左树村 | 东南1040m ，人口568 | 粉尘、噪声 | 空气： GB3095-1996 二类区 声： GB3096-2008 2类区 |
|  | 新庄村 | 南1060m ，人口431 |  |  |
|  | 大粟树 | 北面1300m，人口465 |  |  |
|  | 大粟树阱 | 东北面1200m，人口385 |  |  |
|  | 路麦西 | 北面2000m，人口280 |  |  |
|  | 沙锅村 | 西北1250m，人口436 |  |  |
|  | 新文 | 东南1400m，人口590 |  |  |
|  | 白塔 | 西南偏西1100m，人口960 |  |  |
|  | 灶保村 | 西南偏西1400m，人口1250 |  |  |
|  | 三家寨 | 东南1600m，人口320 |  |  |
|  | 赵家坟 | 西北2200m，人口345 |  |  |
|  | 龙洞村 | 东南偏南1900m，人口458 |  |  |
|  | 红石岩 | 东南1800m，人口342 |  |  |
|  | 山口 | 西南1800m，人口386 |  |  |
|  | 大坟 | 东南1200m，人口156 |  |  |
|  | 华宁县城 | 西南4000m，人口3万人 |  |  |
| 水环境 | 龙洞河 | 项目南1000m | 雨季生活废水排放 | 地表水： GB3838-2002IV类 |
|  | 龙珠河 | 厂区西1200m |  |  |

# 6. 验收监测内容

## 6.1 验收监测期间工况监测

2016年7月20日至22日，省环境监测中心站对华宁康宏球团工贸有限责任公司新建120万吨/年链蓖机—回转窑氧化球团项目竣工实施环保验收现状监测。根据监测期间企业生产工况记录，铁球团矿产量3000t/d，达设计生产能力3636t/d的82.51%；实际生产满足国家对设计负荷75%以上的要求，验收监测数据有效。

## 6.2 废气排放监测

### 6.2.1 废气有组织排放

1、环冷机-链篦机-回转窑尾气

监测断面：环冷机-链篦机-回转窑尾气多管旋风收尘器+四电场静电除尘器+表冷器+石灰石湿法脱硫处理系统出口，共1个断面。

监测项目：颗粒物（烟尘）、二氧化硫、氮氧化物、氟化物，共4个项目。

监测频率：连续2个生产周期，每个生产周期至少监测3组有效数据，共提供不少于6组有效数据。

监测结果：见表6-1。

根据表6-1的监测结果，按验收监测时必须执行的《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662-2012）表2标准限值，即：颗粒物（烟尘）50mg/Nm3、二氧化硫（SO2）200mg/Nm3、氮氧化物（NO2）300mg/Nm3、氟化物4.0mg/Nm3考核：

华宁康宏球团工贸有限责任公司新建120万吨/年链蓖机—回转窑氧化球团项目，环冷机-链篦机-回转窑尾气多管旋风收尘器+四电场静电除尘器+表冷器+石灰石湿法脱硫处理系统出口污染物排放浓度：颗粒物（烟尘）6.27~9.72mg/Nm3、二氧化硫（SO2）44~52mg/Nm3、氮氧化物（NO2）137~144mg/Nm3、氟化物0.28~0.33mg/Nm3，均达排放标准要求。

2、配料系统废气、煤粉制备煤磨机废气、环冷机卸料及成品储运废气、润磨废气

监测断面：配料系统袋式脉冲除尘器出口，煤磨机脉冲布袋除尘器出口，环冷机卸料及成品储运站脉冲布袋除尘器出口，铁精粉润磨废气出口，共4个断面。

监测项目：颗粒物（粉尘），共1个项目。

监测频率：以上废气污染源监测均为连续2个生产周期，每个生产周期至少监测3组有效数据，共提供不少于6组有效数据。

监测结果：见表6-2。

根据表6-2的监测结果，按验收监测时必须执行的《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662-2012）表2标准限值，即：颗粒物（烟尘）30mg/Nm3考核：

华宁康宏球团工贸有限责任公司新建120万吨/年链蓖机—回转窑氧化球团项目，配料系统袋式脉冲除尘器出口、煤磨机脉冲布袋除尘器出口、环冷机卸料及成品储运站脉冲布袋除尘器出口、铁精粉润磨废气出口颗粒物（烟尘）污染物排放浓度分别为：5.57~10.6mg/Nm3、5.18~26.5mg/Nm3、6.07~15.4mg/Nm3、9.14~21.3mg/Nm3，均达排放标准要求。

3、原料烘干系统废气

监测断面：原料烘干系统脉冲布袋除尘器出口，共1个断面。

监测项目：颗粒物（烟尘）、二氧化硫、氮氧化物，共3个项目。

监测频率：连续2个生产周期，每个生产周期至少监测3组有效数据，共提供不少于6组有效数据。

监测结果：见表6-3。

根据表6-3的监测结果，按项目环评批复执行的《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准限值及氮氧化物参照执行《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662-2012）表2标准限值，即：颗粒物（烟尘）200mg/Nm3、二氧化硫（SO2）850mg/Nm3、氮氧化物（NO2）300mg/Nm3考核：

华宁康宏球团工贸有限责任公司新建120万吨/年链蓖机—回转窑氧化球团项目，原料烘干系统脉冲布袋除尘器出口，污染物排放浓度分别为：颗粒物（烟尘）2.64~7.53mg/Nm3、二氧化硫（SO2）18~24 mg/Nm3、氮氧化物（NO2）260~266mg/Nm3，均达排放标准要求。

表6-1   环冷机-链篦机-回转窑尾气有组织排放监测结果

| 设备名称 | 污染物 | 标况流量 | 实测浓度 | 排放浓度 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | m3/h | mg/m3 | mg/m3 | kg/h |
| 环冷机-链篦机-回转窑 尾气出口 | 颗粒物 （烟尘） | 202183 | 6.27 | 6.27 | 1.27 |
|  |  | 201823 | 6.84 | 6.84 | 1.38 |
|  |  | 200530 | 8.51 | 8.51 | 1.71 |
|  |  | 204317 | 7.09 | 7.09 | 1.45 |
|  |  | 207129 | 9.72 | 9.72 | 2.01 |
|  |  | 205731 | 9.23 | 9.23 | 1.90 |
|  | 平均值 | 203619 | 7.94 | 7.94 | 1.62 |
|  | 最大值 | 207129 | 9.72 | 9.72 | 2.01 |
| 达标情况/超标倍数 | / | / | 达标 | / |
| GB28662-2012表2标准限值 |  |  | 50 |  |
| 环冷机-链篦机-回转窑 尾气出口 | 二氧化硫 （SO2） | 202183 | 44 | 44 | 8.90 |
|  |  | 201823 | 47 | 47 | 9.49 |
|  |  | 200530 | 49 | 49 | 9.83 |
|  |  | 204317 | 52 | 52 | 10.6 |
|  |  | 207129 | 47 | 47 | 9.74 |
|  |  | 205731 | 49 | 49 | 10.1 |
|  | 平均值 | 203619 | 48 | 48 | 9.77 |
|  | 最大值 | 207129 | 52 | 52 | 10.6 |
| 达标情况/超标倍数 | / | / | 达标 | / |
| GB28662-2012表2标准限值 |  |  | 200 |  |
| 环冷机-链篦机-回转窑 尾气出口 | 氮氧化物 （NO2） | 202183 | 140 | 140 | 28.3 |
|  |  | 201823 | 142 | 142 | 28.7 |
|  |  | 200530 | 144 | 144 | 28.8 |
|  |  | 204317 | 137 | 137 | 28.1 |
|  |  | 207129 | 144 | 144 | 29.7 |
|  |  | 205731 | 142 | 142 | 29.2 |
|  | 平均值 | 203619 | 141 | 141 | 28.81 |
|  | 最大值 | 207129 | 144 | 144 | 29.7 |
| 达标情况/超标倍数 | / | / | 达标 | / |
| GB28662-2012表2标准限值 |  |  | 300 |  |
| 环冷机-链篦机-回转窑 尾气出口 | 氟化物 （F-） | 202599 | 0.29 | 0.29 | 0.059 |
|  |  | 199088 | 0.28 | 0.28 | 0.057 |
|  |  | 204113 | 0.29 | 0.29 | 0.059 |
|  |  | 204072 | 0.30 | 0.30 | 0.062 |
|  |  | 206172 | 0.31 | 0.31 | 0.064 |
|  |  | 206257 | 0.33 | 0.33 | 0.068 |
|  | 平均值 | 203717 | 0.30 | 0.30 | 0.061 |
|  | 最大值 | 206257 | 0.33 | 0.33 | 0.068 |
| 达标情况/超标倍数 | / | / | 达标 | / |
| GB28662-2012表2标准限值 |  |  | 4.0 |  |

根据表6-1-1企业委托四川中晟环保科技有限公司于2017年7月3日至4日的补测结果（监测期间生产负荷为88%，实际生产满足国家对设计负荷75%以上的要求，验收监测数据有效），按现行《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662-2012）表2（2015年1月1日起）标准限值，即：二噁英类毒性当量排放浓度0.5 ngTEQ/m3考核：

环冷机-链篦机-回转窑尾气多管旋风收尘器+四电场静电除尘器+表冷器+双碱脱硫塔处理系统出口：二噁英类毒性当量排放浓度0.096~0.34 ngTEQ/m3，达标准要求。

表6.1-1   环冷机-链篦机-回转窑尾气有组织排放二噁英类补测结果

| 设备名称 | 污染物 | 标况流量 | 实测浓度 | 排放浓度 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | m3/h | ngTEQ/m3 | ngTEQ/m3 | kg/h |
| 环冷机-链篦机- 回转窑尾气 出口 | 二噁英类 | / | 0.30 | / | / |
|  |  | / | 0.34 | / | / |
|  |  | / | 0.14 | / | / |
|  |  | / | 0.13 | / | / |
|  |  | / | 0.096 | / | / |
|  |  | / | 0.15 | / | / |
|  | 平均值 | / | 0.193 | / | / |
|  | 最大值 | / | 0.34 | / | / |
| 达标情况/超标倍数 | / | 达标 | / | / |
| GB28662-2012表2标准限值 | / | 0.5 | / | / |

表6-2   配料系统废气等有组织排放监测结果

| 设备名称 | 污染物 | 标况流量 | 实测浓度 | 排放浓度 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | m3/h | mg/m3 | mg/m3 | kg/h |
| 配料系统 废气 出口 | 颗粒物 （烟尘） | 7130 | 8.63 | 8.63 | 0.062 |
|  |  | 7165 | 10.6 | 10.6 | 0.076 |
|  |  | 7110 | 7.99 | 7.99 | 0.057 |
|  |  | 7221 | 6.42 | 6.42 | 0.046 |
|  |  | 7199 | 5.57 | 5.57 | 0.040 |
|  |  | 7107 | 8.25 | 8.25 | 0.059 |
|  | 平均值 | 7155 | 7.90 | 7.90 | 0.06 |
|  | 最大值 | 7221 | 10.6 | 10.6 | 0.076 |
| 达标情况/超标倍数 | / | / | 达标 | / |
| GB28662-2012表2标准限值 |  |  | 30 |  |
| 煤粉制备煤磨机 废气 出口 | 颗粒物 （烟尘） | 28081 | 8.40 | 8.40 | 0.236 |
|  |  | 29085 | 26.5 | 26.5 | 0.770 |
|  |  | 28830 | 10.4 | 10.4 | 0.299 |
|  |  | 27862 | 5.18 | 5.18 | 0.144 |
|  |  | 28917 | 23.9 | 23.9 | 0.692 |
|  |  | 28319 | 24.8 | 24.8 | 0.701 |
|  | 平均值 | 28516 | 16.5 | 16.5 | 0.47 |
|  | 最大值 | 29085 | 26.5 | 26.5 | 0.770 |
| 达标情况/超标倍数 | / | / | 达标 | / |
| GB28662-2012表2标准限值 |  |  | 30 |  |
| 环冷机卸料及成品 储运废气 出口 | 颗粒物 （烟尘） | 10633 | 15.4 | 15.4 | 0.164 |
|  |  | 10458 | 8.02 | 8.02 | 0.084 |
|  |  | 10054 | 11.1 | 11.1 | 0.111 |
|  |  | 10371 | 8.84 | 8.84 | 0.092 |
|  |  | 10383 | 6.07 | 6.07 | 0.063 |
|  |  | 10410 | 6.42 | 6.42 | 0.067 |
|  | 平均值 | 10385 | 9.31 | 9.31 | 0.10 |
|  | 最大值 | 10633 | 15.4 | 15.4 | 0.164 |
| 达标情况/超标倍数 | / | / | 达标 | / |
| GB28662-2012表2标准限值 |  |  | 30 |  |
| 润磨 废气 出口 | 颗粒物 （烟尘） | 3653 | 15.5 | 15.5 | 0.057 |
|  |  | 3665 | 9.14 | 9.14 | 0.034 |
|  |  | 3805 | 9.53 | 9.53 | 0.036 |
|  |  | 3707 | 17.3 | 17.3 | 0.064 |
|  |  | 3665 | 21.3 | 21.3 | 0.078 |
|  |  | 3490 | 14.9 | 14.9 | 0.052 |
|  | 平均值 | 3664 | 14.6 | 14.6 | 0.05 |
|  | 最大值 | 3805 | 21.3 | 21.3 | 0.078 |
| 达标情况/超标倍数 | / | / | 达标 | / |
| GB28662-2012表2标准限值 |  |  | 30 |  |

表6-3   原料烘干系统废气有组织排放监测结果

| 设备名称 | 污染物 | 标况流量 | 实测浓度 | 排放浓度 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | m3/h | mg/m3 | mg/m3 | kg/h |
| 原料烘干系统 废气出口 | 颗粒物 （烟尘） | 18627 | 3.22 | 3.22 | 0.060 |
|  |  | 18896 | 2.64 | 2.64 | 0.050 |
|  |  | 18598 | 7.53 | 7.53 | 0.140 |
|  |  | 18216 | 4.12 | 4.12 | 0.075 |
|  |  | 17968 | 3.07 | 3.07 | 0.055 |
|  |  | 17922 | 1.96 | 1.96 | 0.035 |
|  | 平均值 | 18371 | 3.76 | 3.76 | 0.07 |
|  | 最大值 | 18896 | 7.53 | 7.53 | 0.140 |
| 达标情况/超标倍数 | / | / | 达标 | / |
| GB9078-1996）中表2二级标准 |  |  | 200 |  |
| 原料烘干系统 废气出口 | 二氧化硫 （SO2） | 18627 | 19 | 19 | 0.354 |
|  |  | 18896 | 23 | 23 | 0.435 |
|  |  | 18598 | 18 | 18 | 0.335 |
|  |  | 18216 | 19 | 19 | 0.346 |
|  |  | 17968 | 24 | 24 | 0.431 |
|  |  | 17922 | 23 | 23 | 0.412 |
|  | 平均值 | 18371 | 21 | 21 | 0.39 |
|  | 最大值 | 18896 | 24 | 24 | 0.431 |
| 达标情况/超标倍数 | / | / | 达标 | / |
| GB9078-1996）中表4二级标准 |  |  | 850 |  |
| 原料烘干系统 废气出口 | 氮氧化物 （NO2） | 18627 | 263 | 263 | 4.89 |
|  |  | 18896 | 263 | 263 | 4.97 |
|  |  | 18598 | 260 | 260 | 4.84 |
|  |  | 18216 | 265 | 265 | 4.82 |
|  |  | 17968 | 262 | 262 | 4.70 |
|  |  | 17922 | 266 | 266 | 4.77 |
|  | 平均值 | 18371 | 263 | 263 | 4.83 |
|  | 最大值 | 18896 | 266 | 266 | 4.97 |
| 达标情况/超标倍数 | / | / | 达标 | / |
| 参照GB28662-2012表2标准限值 |  |  | 300 |  |

### 6.2.2 废气无组织排放

监测断面：沿厂界外上风向设1个对照点，下风向设3个监控点，共4个点位。监测期间应根据风向适时调整监测点位。监测布点见附图。

监测项目：总悬浮颗粒物（TSP），共1个项目。

监测频率：连续3天，每天采样4次。

监测结果：见表6-4。

根据表6-4的监测结果，按《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值（1mg/m3）考核：华宁康宏球团工贸有限责任公司新建120万吨/年链蓖机—回转窑氧化球团项目生产区厂界烟（粉）尘无组织排放周界外监控点浓度值范围为0.09~0.34 mg/m3，最大值未超标，项目烟（粉）尘无组织排放厂界达标。

表6-4  项目厂界粉尘无组织排放监测结果 单位：TSP浓度mg/m3，风速m/s，气压hPa

| 测点 | 日期 | 时段 | 气压 | 风向 | 风速 | TSP浓度 | 达标情况/超标倍数 | GB16297-1996标准限值 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# 上 风 向 对 照 点 | 7月 20日 | 7:00 | 833 | C | 0.0 | 0.15 | 达标 | 1.0 |  |
|  |  | 11:00 | 833 | SW | 0.7 | 0.16 | 达标 | 1.0 |  |
|  |  | 15:00 | 833 | NW | 1.0 | 0.14 | 达标 | 1.0 |  |
|  |  | 19:00 | 833 | SW | 1.3 | 0.11 | 达标 | 1.0 |  |
|  | 7月 21日 | 7:00 | 833 | C | 0.0 | 0.11 | 达标 | 1.0 |  |
|  |  | 11:00 | 833 | SW | 1.3 | 0.09 | 达标 | 1.0 |  |
|  |  | 15:00 | 833 | SW | 1.1 | 0.09 | 达标 | 1.0 |  |
|  |  | 19:00 | 833 | SW | 1.6 | 0.11 | 达标 | 1.0 |  |
|  | 7月 22日 | 7:00 | 833 | C | 0.0 | 0.11 | 达标 | 1.0 |  |
|  |  | 11:00 | 833 | SW | 0.6 | 0.09 | 达标 | 1.0 |  |
|  |  | 15:00 | 833 | SW | 1.5 | 0.11 | 达标 | 1.0 |  |
|  |  | 19:00 | 833 | SW | 1.6 | 0.09 | 达标 | 1.0 |  |
| 2# 下 风 向 监 控 点 | 7月 20日 | 7:00 | 833 | C | 0.0 | 0.11 | 达标 | 1.0 |  |
|  |  | 11:00 | 833 | SE | 1.2 | 0.11 | 达标 | 1.0 |  |
|  |  | 15:00 | 833 | SE | 0.6 | 0.13 | 达标 | 1.0 |  |
|  |  | 19:00 | 833 | NW | 2.5 | 0.16 | 达标 | 1.0 |  |
|  | 7月 21日 | 7:00 | 833 | C | 0.0 | 0.13 | 达标 | 1.0 |  |
|  |  | 11:00 | 833 | NW | 1.5 | 0.11 | 达标 | 1.0 |  |
|  |  | 15:00 | 833 | NW | 1.7 | 0.13 | 达标 | 1.0 |  |
|  |  | 19:00 | 833 | W | 1.0 | 0.09 | 达标 | 1.0 |  |
|  | 7月 22日 | 7:00 | 833 | C | 0.0 | 0.11 | 达标 | 1.0 |  |
|  |  | 11:00 | 833 | SW | 0.8 | 0.15 | 达标 | 1.0 |  |
|  |  | 15:00 | 833 | NW | 1.4 | 0.09 | 达标 | 1.0 |  |
|  |  | 19:00 | 833 | SW | 1.5 | 0.13 | 达标 | 1.0 |  |
| 3# 下 风 向 监 控 点 | 7月 20日 | 7:00 | 833 | C | 0.0 | 0.11 | 达标 | 1.0 |  |
|  |  | 11:00 | 833 | SW. | 0.9 | 0.11 | 达标 | 1.0 |  |
|  |  | 15:00 | 833 | SE | 0.7 | 0.11 | 达标 | 1.0 |  |
|  |  | 19:00 | 833 | W | 1.5 | 0.13 | 达标 | 1.0 |  |
|  | 7月 21日 | 7:00 | 833 | C | 0.0 | 0.13 | 达标 | 1.0 |  |
|  |  | 11:00 | 833 | SW | 1.4 | 0.11 | 达标 | 1.0 |  |
|  |  | 15:00 | 833 | SW | 1.1 | 0.15 | 达标 | 1.0 |  |
|  |  | 19:00 | 833 | SW | 1.4 | 0.22 | 达标 | 1.0 |  |
|  | 7月 22日 | 7:00 | 833 | C | 0.0 | 0.15 | 达标 | 1.0 |  |
|  |  | 11:00 | 833 | SW | 0.7 | 0.15 | 达标 | 1.0 |  |
|  |  | 15:00 | 833 | SW | 1.7 | 0.13 | 达标 | 1.0 |  |
|  |  | 19:00 | 833 | SW | 1.3 | 0.11 | 达标 | 1.0 |  |
| 4# 下 风 向 监 控 点 | 7月 20日 | 7:00 | 833 | C | 0.0 | 0.13 | 达标 | 1.0 |  |
|  |  | 11:00 | 833 | SW | 0.7 | 0.34 | 达标 | 1.0 |  |
|  |  | 15:00 | 833 | NW | 1.1 | 0.25 | 达标 | 1.0 |  |
|  |  | 19:00 | 833 | SW | 0.9 | 0.32 | 达标 | 1.0 |  |
|  | 7月 21日 | 7:00 | 833 | C | 0.0 | 0.12 | 达标 | 1.0 |  |
|  |  | 11:00 | 833 | SW | 1.1 | 0.20 | 达标 | 1.0 |  |
|  |  | 15:00 | 833 | SW | 1.5 | 0.18 | 达标 | 1.0 |  |
|  |  | 19:00 | 833 | SW | 1.7 | 0.11 | 达标 | 1.0 |  |
|  | 7月 22日 | 7:00 | 833 | C | 0.0 | 0.15 | 达标 | 1.0 |  |
|  |  | 11:00 | 833 | S | 0.6 | 0.31 | 达标 | 1.0 |  |
|  |  | 15:00 | 833 | SW | 1.0 | 0.20 | 达标 | 1.0 |  |
|  |  | 19:00 | 833 | SW | 1.7 | 0.13 | 达标 | 1.0 |  |

### 6.2.3 废气在线监测系统校验监测

根据表6-5的校验监测结果，华宁康宏球团工贸有限责任公司新建120万吨/年链蓖机—回转窑氧化球团项目环冷机-链篦机-回转窑尾气出口、原料烘干系统废气在线监测系统所监测技术指标均符合中华人民共和国环境保护行业标准HJ/T75-2007《固定污染源烟气排放连续监测系统技术规范》标准中相关验收项目的要求。

上述在线监测系统已经调试运行并通过数据传输联网测试（参见相关附件）。

表6-5    废气在线监测系统校验监测结果

| 测试 地点 | CEMS型号、编号 | 验收 项目 | 考核指标 | 规定指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环冷机-链蓖机-回转窑 尾气 | TR-Ⅲ | 颗粒物 | 绝对误差 | 5.90mg/m3 | 当参比方法测定颗粒物排放浓度：≤50mg/m3时，绝对误差不超过±15mg/m3 |
|  |  | 二氧化硫 | 绝对误差 | -6mg/m3 | 当参比方法测定烟气中二氧化硫排放浓度：≤57mg/m3时，绝对误差不超过±17mg/m3 |
|  |  | 氮氧化物 | 相对误差 | 1.47% | 当参比方法测定烟气中氮氧化物排放浓度：＞41mg/m3～≤513mg/m3时，相对误差不超过±20% |
|  |  | 含氧量 | 相对准确度 | 1.28% | ≤15% |
|  |  | 烟温 | 绝对误差 | 2.80℃ | 不超过±3℃ |
|  |  | 烟气流速 | 相对误差 | -1.80% | 当流速≤10m/s时，相对误差不超过±12% |
| 原料烘干系统废气 | TR-Ⅲ | 颗粒物 | 绝对误差 | 2.50mg/m3 | 当参比方法测定颗粒物排放浓度：≤50mg/m3时，绝对误差不超过±15mg/m3 |
|  |  | 二氧化硫 | 绝对误差 | 4mg/m3 | 当参比方法测定烟气中二氧化硫排放浓度：≤57mg/m3时，绝对误差不超过±17mg/m3 |
|  |  | 氮氧化物 | 相对误差 | 5.18% | 当参比方法测定烟气中氮氧化物排放浓度：＞41mg/m3～≤513mg/m3时，相对误差不超过±20% |
|  |  | 含氧量 | 相对准确度 | 0.64% | ≤15% |
|  |  | 烟温 | 绝对误差 | -2.20℃ | 不超过±3℃ |
|  |  | 烟气流速 | 相对误差 | 9.43% | 当流速≤10m/s时，相对误差不超过±12% |
| 备注：氮氧化物以二氧化氮计。 |

### 6.2.4 废气及其污染物有组织排放总量统计

根据验收监测结果和查阅相关资料，华宁康宏球团工贸有限责任公司新建120万吨/年链蓖机—回转窑氧化球团项目废气污染物有组织排放总量为：废气排放总量215194.32万nm3/a、烟（粉）尘排放总量18.77.52t/a、SO2排放总量80.47t/a、氮氧化物排放总量266.43t/a、氟化物排放总量0.483t/a，其中：二氧化硫和氮氧化物排放总量均未超出环评批复初步核定排放总量207.8吨/年、氮氧化物888.7吨/年指标要求。详情见表6-6。

表6-6   项目废气及其污染物有组织排放总量验收监测统计

| 序 号 | 污染源 | 台 数 | 污染物 | 废气量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nm3/h | 104×Nm3/a | kg/h | t/a |
| 1 | 配料系统废气 | 1 | 粉尘 | 7155 | 5666.8 | 0.06 | 0.48 |
| 2 | 煤粉制备废气 | 1 | 粉尘 | 28516 | 22584.7 | 0.47 | 3.72 |
| 3 | 环冷机卸料及成品储运废气 | 1 | 粉尘 | 10385 | 8224.9 | 0.10 | 0.79 |
| 4 | 润磨废气 | 1 | 粉尘 | 3664 | 2901.9 | 0.05 | 0.40 |
| 5 | 原料烘干系统废气 | 1 | 烟尘 | 18371 | 14549.8 | 0.07 | 0.55 |
|  |  |  | SO2 | 18371 | 14549.8 | 0.39 | 3.09 |
|  |  |  | NOx | 18371 | 14549.8 | 4.83 | 38.25 |
| 6 | 环冷机-链蓖机-回转窑 尾气 | 1 | 烟尘 | 203619 | 161266.2 | 1.62 | 12.83 |
|  |  |  | SO2 | 203619 | 161266.2 | 9.77 | 77.38 |
|  |  |  | NOx | 203619 | 161266.2 | 28.81 | 228.18 |
|  |  |  | 氟化物 | 203717 | 161343.9 | 0.061 | 0.48 |
| 合 计（年运行时数为7920h） | 6 | 烟(粉)尘 | 271710 | 215194.32 | 2.37 | 18.7704 |
|  |  | SO2 | 221990 | 175816.08 | 10.16 | 80.4672 |
|  |  | NOx | 221990 | 175816.08 | 33.64 | 266.4288 |
|  |  | 氟化物 | 203717 | 161343.86 | 0.061 | 0.48312 |

验收监测期间项目用煤含硫仅为0.2~0.3%，二氧化硫排放浓度较低、根据验收监测核算的排放总量远低于实际排放量。按项目全年用煤平均含硫0.7%核算，二氧化硫排放量应为181.83吨/年。

## 6.3 生活污水经处理后出水水质监测

监测断面：生活污水处理站进出水口各1个断面，共2个断面。

监测项目：流量、pH、色（度）、嗅、浊度（NTU）、BOD5、氨氮、溶解氧，共8个项目。

监测频率：连续3天，每天采样2次，取日混合样监测分析。

监测结果：见表6-7。

根据表6-7的监测结果，按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标以及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）绿化标准考核：华宁康宏球团工贸有限责任公司新建120万吨/年链蓖机—回转窑氧化球团项目生活污水经处理后，所测各项指标均达相应标准要求。

表6-7 废水监测结果  单位：pH无量纲，浊度为NTU，其它为mg/L

| 样品编号 | 采样点名称 | pH | 浊度 | 溶解氧 | 臭 | 色度 | 生化需氧量 | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FS160719A-1-1 | 污水处理站进口2016.07.19 | 7.43 | 108 | 0.80 | 强 | 100 | 87 | 17.5 |
| FS160720A-1-1 | 污水处理站进口2016.07.20 | 7.21 | 152 | 0.92 | 强 | 100 | 87 | 55.4 |
| FS160721A-1-1 | 污水处理站进口2016.07.21 | 7.83 | 136 | 0.77 | 强 | 50 | 59 | 27.4 |
| FS160719A-1-1 | 污水处理站进口2016.07.19 | 8.12 | 6.72 | 5.18 | 无 | ＜2 | 4 | 0.029 |
| FS160720A-1-1 | 污水处理站进口2016.07.20 | 7.96 | 6.83 | 5.33 | 无 | ＜2 | 5 | 0.063 |
| FS160721A-1-1 | 污水处理站进口2016.07.21 | 8.28 | 6.39 | 5.57 | 无 | ＜2 | 5 | 0.236 |
| 达标情况/超标倍数 | 达标 | 达标 | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 标准限值 | 6~9 | 10 | / | 无 | 30 | 10 | 5 |

## 6.4 厂界噪声监测

监测断面：沿项目厂界均匀布设12个点。监测布点见附图。

监测项目：LeqdB（A）。

监测频次：每个点昼间、夜间各监测1次，连续监测2天。

监测结果：见表6-8。

根据表6-8监测结果，按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区：昼65dB(A)、夜55dB(A)考核：华宁康宏球团工贸有限责任公司新建120万吨/年链蓖机—回转窑氧化球团项目生产区的厂界噪声验收监测12个点位环境噪声值范围为：昼间51.4~64.8dB(A)，夜间41.5~63.0dB(A)，昼间均达标准要求，夜间4、5、6号东南面3个点位超标、最大值超标8dB(A)。

造成超标的主要原因为回转窑风机噪声。现项目所在地最近敏感关心目标为东南面的基左树村，相距1040米，项目厂界噪声超标不会造成对该村扰民影响。

表6-10   项目厂界噪声监测结果与评价

| 点 位 | Leq dB(A) | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 7月20日 | 7月21日 |  |
|  | 昼间 | 评价 | 夜间 | 评价 | 昼间 | 评价 | 夜间 | 评价 |  |
| 1 | 52.5 | 达标 | 42.3 | 达标 | 51.4 | 达标 | 41.5 | 达标 |  |
| 2 | 55.3 | 达标 | 49.4 | 达标 | 55.6 | 达标 | 49.3 | 达标 |  |
| 3 | 58.7 | 达标 | 54.3 | 达标 | 58.6 | 达标 | 53.8 | 达标 |  |
| 4 | 63.9 | 达标 | 63.0 | 超标 | 64.8 | 达标 | 62.5 | 超标 |  |
| 5 | 62.2 | 达标 | 60.7 | 超标 | 61.9 | 达标 | 60.5 | 超标 |  |
| 6 | 63.5 | 达标 | 56.9 | 超标 | 63.8 | 达标 | 58.7 | 超标 |  |
| 7 | 58.6 | 达标 | 53.9 | 达标 | 57.5 | 达标 | 54.8 | 达标 |  |
| 8 | 55.2 | 达标 | 52.0 | 达标 | 54.4 | 达标 | 53.2 | 达标 |  |
| 9 | 55.8 | 达标 | 52.2 | 达标 | 56.3 | 达标 | 51.8 | 达标 |  |
| 10 | 55.6 | 达标 | 51.8 | 达标 | 55.2 | 达标 | 52.1 | 达标 |  |
| 11 | 53.8 | 达标 | 49.7 | 达标 | 54.2 | 达标 | 49.6 | 达标 |  |
| 12 | 52.6 | 达标 | 44.5 | 达标 | 52.0 | 达标 | 45.6 | 达标 | 交通噪声背景点 |
| 执行GB12348-2008中的3类标准：昼间 65dB（A） 夜间 55 dB（A） |

# 7. 环境风险防范及应急措施落实情况

本项目不涉及重大危险源等环境风险影响因素，环评未作相关的环境风险影响专题。华宁康宏球团工贸有限责任公司根据项目建设与生产特点，及其所在地区环境特征，已按相关的安全生产及突发环境事件风险防范和应急救援要求，制定实行《突发环境事件应急救援预案》，同时报环保部门备案（见附件：应急预案备案证）。

# 8. 公众意见调查

## 8.1 公众调查目的

为了解项目建成后，从公众角度看项目对环境有什么样的影响，为企业提供环境管理方面的帮助。同时政府环境管理部门也可以掌握公众对企业在环境保护方面还应该再做些什么工作。

## 8.2 调查方法和范围

公众意见调查采用的方法有走访座谈、发放调查问卷和调查意见反馈。

走访座谈：与项目周围村民、环境管理者座谈，以了解项目建设中及建成后，当地政府及环保部门掌握的情况，对项目的建设有一个全面的了解。分析项目存在的各种环境问题和周围群众的意见、建议。

发放问卷调查表：根据走访咨询的结果和技术资料反应的情况，有目的的对重点村寨及周围环境较敏感地区人群发放调查问卷表。随机抽取调查对象，并筛选出调查对象关心的环境热点、难点问题。调查表发放对象为项目区周围的公众。

调查意见反馈：通过对调查结果的整理及综合。找到项目建设的主要环境问题，以座谈讨论的形式，结合公司实际情况，提出可行的解决方案。

本次公众意见调查主要对重点环境关心点人群随机抽取调查对象，并筛选出调查对象关注的环境热点、难点问题，分析项目存在的各种环境问题和周围群众的意见、建议，从公众角度进一步找出项目建设的主要环境问题，以座谈讨论的形式，结合公司实际情况，提出可行的解决方案。

## 8.3 调查结果

通过实地调查走访，初步了解到项目建设过程中及建成后主要的环境问题为：施工期扬尘影响，运行期道路状况仍较差、交通噪声与路面扬尘污染较重。

社会团体调查表发放6份，收回6份，回收率100%。涉及华宁县安全生产监督管理局、华宁县工业园区管理委员会、华宁县统计局、华宁县工业商贸和科技信息局、华宁县环境保护局、华宁县宁州街道新庄社区居民委员会等相关团体。均支持项目建设，并提出严格按照环评及批复意见，落实各项污染防治措施等要求。

社会公众调查表发放30份，收回30份，回收率100%。调查结果见表8-1，表中比率为实收样本率。

接受调查公众均认同项目建设有利于当地经济发展、提高就业率、增加居民收入，公众要求企业加强管理、按环保规定生产。本次公众调查范围涉及面相对较广，调查、走访人数较多，调查结果在项目建设区具有一定代表性。

公众切合实际的要求和意见，将在项目发展和周围环境建设中落实解决。

表8-1             公众参与调查意见统计表

| 调查内容 | 公众态度 | 数量 | 比率（%） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 目前公司生产与环保 设施运行状况满意度 | 满意 | 20 | 66.7 |  |
|  | 一般 | 10 | 33.3 |  |
|  | 不满意 | 0 | 0.0 |  |
| 公司仍有必要 治理的环境问题 | 废水 | 11 | 36.7 |  |
|  | 废气 | 7 | 23.3 |  |
|  | 噪声 | 1 | 3.3 |  |
|  | 固体废弃物 | 0 | 0.0 |  |
|  | 其它 | 11 | 36.7 |  |
| 项目建设所造成 的生活影响 | 好 | 11 | 36.7 |  |
|  | 坏 | 0 | 0.0 |  |
|  | 无影响 | 19 | 63.3 |  |
| 项目施工期 环境影响 | 很大 | 0 | 0.0 |  |
|  | 一般 | 4 | 13.3 |  |
|  | 小 | 4 | 13.3 |  |
|  | 很小 | 7 | 23.3 |  |
|  | 可忽略 | 15 | 50.0 |  |
| 项目运营期 环境影响 | 严重 | 0 | 0.0 |  |
|  | 有影响 | 3 | 10.0 |  |
|  | 影响不大 | 27 | 90.0 |  |
| 项目建设 社会经济影响 | 有利 | 19 | 63.3 |  |
|  | 一般 | 3 | 10.0 |  |
|  | 不知道 | 8 | 26.7 |  |
| 对项目建设的 总体态度 | 赞成 | 26 | 86.7 |  |
|  | 不赞成 | 0 | 0.0 |  |
|  | 无所谓 | 4 | 13.3 |  |
| 其它项目建设环境问题及建议或意见： 按环保规定生产。 |

# 9. 环境管理检查

## 9.1 环保法规执行情况

2011年3月7日，玉溪市工业和信息化委员为“新建120万吨/年链蓖机—回转窑氧化球团项目”发放投资项目备案证，编码115304010810014。

2012年8月，云南省环境科学研究院编制完成《华宁康宏球团工贸有限责任公司新建120万吨/年链蓖机—回转窑氧化球团项目环境影响报告书》。

2012年12月31日，云南省环保厅以云环审〔2012〕502号文，对《华宁康宏球团工贸有限责任公司新建120万吨/年链蓖机—回转窑氧化球团项目环境影响报告书》作出批复，同意项目建设，并提出相关要求。

2015年2月，项目主体工程基本竣工。

2015年6月3日，玉溪市环保局以玉环试〔2015〕15号文，同意“华宁康宏球团工贸有限责任公司新建120万吨/年链蓖机—回转窑氧化球团项目”试生产。

2015年9月21日，玉溪市环保局以玉环试〔2015〕42号文，同意“华宁康宏球团工贸有限责任公司新建120万吨/年链蓖机—回转窑氧化球团项目”试生产延期。

综上所述，华宁康宏球团工贸有限责任公司新建120万吨/年链蓖机—回转窑氧化球团项目建设严格执行了《建设项目环境保护管理规定》等相关法规，《环评》、《初设》、《试生产申请》及批复等文件资料齐全、手续完备；目前，主体工程与配套各项环保设施运转正常。

## 9.2 环保机构及环境管理规章制度执行情况

华宁康宏球团工贸有限责任公司下设安全环保部，其主要职责是根据国家的环保法规，制订公司的环保工作规划和计划，提出“三废”治理措施，建全环保资料档案，组织制订并实施各种环保规章制度的考核、监督和协调，负责内部污染源日常监测和污染监控管理工作，及时掌握污染物排放情况，并建立污染源档案。

制定的环保规章制度主要有《项目建设环境保护管理办法》、《环保设施运行管理制度》、《环境保护档案管理制度》、《污水处理设施管理制度》、《安全生产与运行管理制度》等。并完成了《突发环境事件应急预案》的备案工作。

目前，华宁康宏球团工贸有限责任公司环保机构健全，环境管理规章制度较完善，满足环保管理要求。

## 9.3 环保设施运行检查及维护情况

按环评和设计要求，华宁康宏球团工贸有限责任公司新建120万吨/年链蓖机—回转窑氧化球团项目环保设施均已实施，并运转正常，生产工况达设计能力的100%，各项环保设施与主体工程同时设专人负责运行和管理维护，经调试配合运转正常，污染治理满足环保要求。

## 9.4 固体废物产生、处置和利用情况

固体废物主要为除尘系统收下的粉尘、工艺过程产生的散料、粉料、定期更换的耐火S1：各类除尘器收下的粉尘及散料4.68万t/a，收集后返回原料系统参加造球配料。

S2：回转窑大修每年一次，主要使用高铝质及粘土废耐火砖，年产生量约95吨/年，用作砌筑挡墙、地坪材料或出售给当地作为建筑材料使用。

S3：烘干用煤产生的炉渣，年产生量2600t/a，用于筑路等。

S4：石膏：350t/a，出售给通海县海东水泥厂（见销售协议）。

S5：化验室中和沉淀和车间沉淀污泥0.3t/a，返回配料综合利用。

S6：生活垃圾按1.0kg/人.天计算，合计约为36.5吨/年，定期送当地环卫部门担负垃圾清运处置的华宁县洁城服务有限责任公司统一收集处理（见生活垃圾委托处置协议）。

S7：水处理污泥产生量约0.5吨/年，委托当地环卫部门担负垃圾清运处置的华宁县洁城服务有限责任公司定期统一清理处置（见生活垃圾委托处置协议）。

以上固废均有妥善的处置措施，符合环保和卫生管理要求。

## 9.5 项目环保对策措施及批复要求落实情况

归纳对“华宁康宏球团工贸有限责任公司新建120万吨/年链蓖机—回转窑氧化球团项目”的环评批复要求共8条，而环评报告书共提出4方面环保要求，华宁康宏球团工贸有限责任公司均予以贯彻落实，做到完全满足环保要求。

此外，经调查项目建设中未发生污染纠纷与投诉，也未有受过行政处罚。

## 9.6 排污口规范化及在线监测系统安装检查

环冷机-链篦机-回转窑废气、烘干废气已按要求安装在线监测系统，经省环境监测中心站校验合格。其它按相关要求进行规范化。

## 9.7 污染物总量控制指标

华宁康宏球团工贸有限责任公司新建120万吨/年链蓖机—回转窑氧化球团项目废气污染物有组织排放总量为：废气排放总量215194.32万nm3/a、烟（粉）尘排放总量18.77.52t/a、SO2排放总量80.47t/a、氮氧化物排放总量266.43t/a、氟化物排放总量0.483t/a，其中：二氧化硫和氮氧化物排放总量均未超出环评批复初步核定排放总量207.8吨/年、氮氧化物888.7吨/年指标要求。

## 9.8 环保投资

项目总投资估算15870万元，环保投资估算2268万元，约占工程总投资的14.29％；实际工程投资为15870万元，其中：环保投资为2268 万元，占工程总投资的 14.29 %。详见表9-1。

表9-1   环境保护设施投资额    单位：万元

| 序 号 | 项 目 | 投资估算 | 实际投资 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可研环保投资 | 2156 | 2156 |  |
| 1 | 除尘系统 | 1990 | 1990 |  |
| 2 | 噪声治理 | 100 | 100 |  |
| 3 | 绿化 | 66 | 66 |  |
| 环评提出需增加环保投资 | 112 | 112 |  |
|  | 废水预处理 | 6 | 6 |  |
|  | 生活污水处理站 | 30 | 30 |  |
|  | 雨污分流 | 5 | 5 |  |
|  | 固废暂存堆场 | 5 | 5 |  |
|  | 食堂油烟治理 | 3 | 3 |  |
|  | 排污口和环境标志规范化设置 | 3 | 3 |  |
|  | 环境监理 | 20 | 20 |  |
|  | 环保竣工验收费用 | 30 | 30 |  |
|  | 施工“三废”治理 | 10 | 10 |  |
| 合 计 | 2268 |  |  |

# 10. 验收监测结论及建议

## 10.1 验收监测总结论

根据验收监测和调查结果，华宁康宏球团工贸有限责任公司新建120万吨/年链蓖机—回转窑氧化球团项目建设期间，执行国家建设项目“环评”和“三同时”等环保管理制度，组织落实了环评及批复要求；环保机构与管理及规章制度健全完善，满足工作需要；主体工程及其配套环保设施运转正常；废气有组织做到达标排放；环评及批复要求的烟（粉）尘无组织排放控制措施均已实施，生产厂区无明显烟（粉）尘无组织排放点和污染迹象，烟（粉）尘无组织排放达标；固体废物处置合理，符合环保管理要求；厂界环境噪声排放昼间均达标，夜间东南面3个点位超标，现项目所在地最近敏感关心目标为东南面的基左树村，相距1040米，项目厂界噪声超标不会造成对该村扰民影响；各污染物排放总量满足环评及批复要求，排污口符合规范化建设与管理要求。

为此，华宁康宏球团工贸有限责任公司新建120万吨/年链蓖机—回转窑氧化球团项目具备竣工环境保护验收条件，建议可对该项目主体工程及其环保设施组织环境保护验收。

## 10.2 要求

一、对回转窑风机等噪声源采取进一步的隔声降噪措施，确保厂界达标

二、加强新环保法宣传贯彻，提高环境保护法律法规意识，强化操作人员岗位培训。建立规范环保设施运行管理制度。严格按规程运行环保设施并定期维护保养，建立设施运行台帐，确保环保设施长期稳定运行，确保污染物达标排放，杜绝事故排放。

三、按相关突发环境事件风险防范和应急救援要求，加强《突发环境事件应急救援预案》定期和不定期进行演练，发现问题及时解决，并上报相关主管部门。

# Text boxes

G1

铁精矿或物料

原煤

40米烟囱

G2

铁精粉

球  磨

膨润土

除尘

煤粉制备

除尘

G3

配   料

收尘去返回原料

煤粉

喷煤系统

沸腾炉

除尘

烘  干

炉渣

烟尘

G7 15米烟囱

润  磨

G4

粉碎

水

造球

70米烟囱

>16、<8mm

辊式筛分

G5

脱硫装置

辊式布料

布袋尘器

8—16mm

主引风机

预热1段

散料返回配料

预热2段

鼓风干燥

抽风干燥

链篦机

电收尘器

G6

35米烟囱

收尘去返回原料

抽风机

喷煤

回转窑

卸料

3冷段

2冷段

1冷段

环冷机

布袋尘器

环冷鼓风机

收尘返回原料

链板机

成品矿槽或 成品堆场

物质流向

废气流向

铁精矿297

排放进入大气65.5

327.5

脱硫80%

原煤180

氧化球团生产

共排放103.9

脱硫渣262

除尘灰5.5

球团矿带走144

排放38.4

原煤96

原料烘干用煤

炉渣57.6

压缩机冷却

46

1300

2000

280

2000

800

800

7240

546

环冷机冷却

新水576

280

280

1300

4

0.8

17

旁滤外排320

26

3.2

14

4

14

18

3

污水处理站

18

各类风机冷却

7240

冷却塔

循环系统

绿化

404

化粪池、隔油

中和隔油沉淀

车间清洁用水

1

化验室用水

0.2

0.8

链蓖机冷却

250

造球机添加水

循环热水池

旁滤池

链蓖机喷雾水

堆场、成品洒水抑尘用水

180

724

6874

25

25

14

14

干燥机冷却

960

960

1900

1900

主轴风机冷却

职工生活用水

8

石灰脱硫装置

石灰石液池

4

9

石膏带走5

20

24

250

232

调节水池

18

70

40

22

22外外至龙洞河；

雨季外排40

18雨季入造球机

雨季排水线