椰壳活性炭  coconut shell activated carbon:

生产工艺流程：采用越南、印尼、菲律宾等国家进口优质椰壳为原料，采用回转式高温活化炉，精制处理，筛选而成。

性能：具有机械强度高，孔隙结构发达，比表面积大，吸附速度快，吸附容量高，易于再生，经久耐用等特点。

外观:为黑色，呈颗粒状。

## 椰壳活性炭在废气处理中的应用：

- 气相吸附中常使用颗粒活性炭，通常是让气流通过活性炭层进行吸附。根据吸附装置中活性炭层所处状态的不同，吸附层有固定层、移动层和流动层几种。

2  椰壳活性炭用于精制气体：例如防毒面具、香烟过滤嘴、冰箱除臭器、汽车尾气处理装置。

3  目前椰子壳活性炭是用于饮用水的净化、除氯、除藻、吸氧、催化载体方面效果最好的一种活性炭，可用于净水器、虑芯填充物等净水设备

4  适用于气相吸附，催化剂载体和味精、柠檬酸、油类的脱色、白酒的降度除浊，精制以及光气合成用的触媒、氯化高汞、醋酸乙烯等合成工艺的触媒载体。

5  可用于碳浆法，堆浸法和黄金提取以及冶金工业中贵金属的分离和提取，也可用于水质净化。

| 项目分析 | 测试数据 |
| --- | --- |
| 碘值mg/g： | 1000 |
| 比表面积m2/g： | 1150 |
| 填充密度g/cm3： | 0.37-0.43 |
| 强度%： | ≥96 |

常用规格：0.5-1mm,1-2mm,2-4,,4-6mm,6-8mm.

生产厂商：巩义市恒丰环保器材有限公司

联系电话：13598858740   13949022299 13703922399

煤质柱状活性炭：coal-based column activated carbon.

生产工艺流程：煤质柱状活性炭选用优质无烟煤为原料，采用先进工艺精制加工而成。

外观：呈黑色圆柱状颗粒。

性能：具有合理的孔隙结构，良好的吸附性能，机械强度高，易反复再生，造价低等特点。

应用：主要用于：1、气相吸附2、有机溶剂回收（苯系气体甲苯、 、醋酸纤维行业中的丙酮回收）3、杂质和有害气体祛除，废气回收4、炼油厂、加油站、油库过量汽油回收。5.用于活性炭催化均四氯乙烷脱HCl制备三氯乙烯。该项技术在国内达一流水平。普通4mm活性炭，对CTC的吸附才达60%，不超过70%，而本公司生产的4mm木质柱状活性炭对CTC的吸附率达100%，弥补国内在CTC的吸附率上不足的空缺，达到了国际一流水准！完全替代进口产品。

| 分析项目 | 测试数据 | 分析项目 | 测试数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 碘值 | 700-900mg/g | 强度 | ＞95% |
| 比表面积 | ＞850m2/g | 亚甲兰值 | 120-150mg/g |
| 充填密度 | 0.55-0.65g/cm3 | 余氯吸附率 | ≥85% |

常用规格：1.5mm,3.0mm,4.0mm,6.0mm,8.0mm.

生产厂商：巩义市恒丰环保器材有限公司

联系电话：13598858740   13949022299

煤质颗粒活性炭：coal-based granular activated carbon

生产工艺：本品是用优质煤为原料，以先进的工艺设备精制而成。

性能：强度高、孔隙发达、比表面积大，尤其微孔容积大而独具优点。具有发达的孔隙结构，良好的吸附性能，机械强度高，易反复再生，造价低等特点

用途：颗粒活性炭主要净化水源，它不但能除去水中异味、异色，而且能去除水中有机或无机杂质，达到灭菌目的，主要应用于冷饮、食品工业、医药工业、电厂等行业的净水，也用于工业用水和废水的深度净化，还可用于有毒气体的净化，废气处理，溶剂回收等方面。

外观： 其外观为暗黑色柱状颗粒或是不定型颗粒状。

| 项目分析 | 测试数据 |
| --- | --- |
| 碘值mg/g： | 800-1000 |
| 比表面积m2/g： | 900-1100 |
| 填充密度g/cm3： | 0.45-0.55 |
| 强度%： | ≥94 |

常用粒度：0.5-1mm,1-2mm,2-4mm,4-8mm.

生产厂商：巩义市恒丰环保器材有限公司

联系电话：13598858740   13949022299

煤质粉状活性炭  coal-based powder activated carbon

生产工艺：以优质木屑和果壳为原料，氯化锌、磷酸为活化剂，经碳化、活化精制而成。

性能：产品具有吸附容量大、吸附迅速的显著特点。粉状活性炭吸附速度极快，具有絮凝效应和助滤效应。在食品、医药、脱色、结晶、过滤、物质提纯等领域具有广泛用途。

外观：为黑色细微粉末状，无毒、无味。

用途：适用于葡萄糖蔗糖、麦芽糖等糖类的脱色相精制，以及柠檬酸、胱胺酸、油脂、化工产品中大分子色素的去除、提纯和精制。

煤质粉状活性炭可以根据用户要求制成不同吸附性能、不同脱色能力、不同细度的等级活性炭。粉状活性炭吸附速度极快，具有絮凝效应和助滤效应。使用单位的建设投资少，运转费用低，因而在自来水厂、污水处理厂倍受青睐。在食品、医药、脱色、结晶、过滤、物质提纯等领域具有广泛用途。也是活性炭滤毡，活性炭泡沫塑料的主要材料   .常用粒度；150-320目

理化指标：

| 项目 | 指标 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水份≤ | 10 | 酸溶物≤ | 1.50 |
| PH≤ | 3.0-5.0 | 铁含量%≤ | 0.10 |
| 灰份≤ | 4.0 | 氯化物%≤ | 0.25 |

生产厂商：巩义市恒丰环保器材有限公司

联系电话：13598858740   13949022299

木质粉状活性炭 wood powder activated carbon.

生产流程：木质粉状活性炭是以果壳和木屑为原料精制而成。

性能：无毒、无味，具有比表面积大， 吸附能力强，具有杂质少、纯度高、滤速快等特点，拥有优良的脱色、净化、提纯等性能。

木质粉状活性炭的生产方法分为磷酸法生产和氯化锌法生产两种：

用途：适用于制糖、制药、饮料、酒类等水质的净水行业，对有机物溶剂的脱色、精制、提纯和污水处理方面也广泛使用。

外观：为黑色细微粉末状。常用粒度；150-320目

| 指标 品种 项目 | 781-A型、B型 | 786型 |
| --- | --- | --- |
|  | 一级 | 二级 | 一级 | 二级 |
| 焦糖脱色（%）≥ | 100 | 90 | 95 | 90 |
| 0.15％亚甲基兰（ml） | 14 | 12 | 12 | 10 |
| PH值 | 3-5 | 3-5 | 5-7 | 7-9 |
| 总铁量（％）≤ | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.10 |
| 氯化物（％）≤ | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 灼烧残渣（％）≤ | 4.0 | 8.0 | 5.0 | 8.0 |
| 干燥减量（％）≤ | 10 | 15 | 10 | 15 |

生产厂商：巩义市恒丰环保器材有限公司

联系电话：13598858740   13949022299

煤质球状活性炭：coal-based spherical activated carbon

生产工艺：该产品属国内首创的新型产品，采用优质褐煤或无烟煤及粘合剂、催化剂等经粉碎、混合、成球、干燥、碳化、活化而制成。

性能：具有较大的比表面积和空隙机构。械强度高，脱硫性能好。硫容量高，应用阻力小，气流分布均匀等优点。

用途：本产品广泛应用于净化半水煤气、原料气天然气、油田气、煤气、及二氧化碳气体中的H2S及部分有机硫化物。

外观：灰黑色球形或椭球形。常用粒度；1-2mm2-4mm4-6mm6-8mm

| 项目分析 | 数据测试 | 项目分析 | 数据测试 |
| --- | --- | --- | --- |
| 碘值 | >800mg/g | 强度 | ＞92% |
| 比表面积 | >850m2/g | 亚甲蓝值 | 120-150mg/g |
| 总孔溶率 | >0.8cm3/g | 氯吸附率 | ≥85% |
| 填充密度 | 0.45-0.55g/cm3 |  |  |
| 表中直径为1.0,1.5,2.0，3.0 ，4.0.（mm）其他规格可定做 |

生产厂商：巩义市恒丰环保器材有限公司

联系电话：13598858740   13949022299

脱硫活性炭：goff mercaptan carbon

生产流程：脱硫活性炭是一种含硫材料制成的外观呈棕黄色、无味、无毒，内部孔隙结构发达，比表面积大，吸附能力强的一类微晶质碳素材料，是一种常用的吸附剂。

性能：

1 比表面积大、吸附值高。作为装载磺化钛氰钴的活性炭，要求亚甲蓝吸附值要高，中孔发达，负载量超过普通活性炭。

2 强度好，不易碎。由于负载磺化钛氰钴活性炭，要在固定床中反复接受压力考验，溶液浸泡，所以要求强度要高，颗粒最好是自然形状。 　　3灰份杂质含量少。为了确保催化剂顺利进行化学反应，要尽量减少炭中灰份，金属离子等各种杂质含量。提高活性炭孔隙利用率。

用途：脱硫活性炭广泛应用于沼气、液化气等各种气源对硫化氢及部分有机硫的精脱除。在使用上具有操作方便、净化度高、床层阻力小、适应性强、脱硫化氢及部分有机硫的速度快、容量高等特点。它是一种新型高效的气体催化剂，能在常温、常压下保持较高的活性与容量。常用粒度；3.0mm,4.0mm,6.0mm,8.0mm.

| 粒度 | 氧化铁 | 灰分 | 强度 | 水分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4*10 |  | 4-6 | ≥95 | ≤5 |
|  |  | 6-8 | ≥90 | ≤5 |

生产厂商：巩义市恒丰环保器材有限公司

联系电话：13598858740   13949022299

水烟炭 shisha charcoal

生产流程：阿拉伯水烟炭是一种高科技、环保型产品，外表精致美观，使用快捷方便。由精选木炭粉加特制引燃剂精制而成，一点即可燃烧，且燃烧过程中散发着清香，是专门为水烟使用者制造的高品质产品。水烟炭引燃速度快，燃烧时间长，微烟、无味、无毒，主销欧美及中东地区。 阿拉伯水烟炭的原材料是纯木炭粉制作而成、炭粉精制而成,一点即可燃烧,经久耐烧,一般一小块炭可以燃烧50分钟到一个小时,且燃烧过程中散发清香,是阿拉伯水烟枪用炭,贵族熏香用炭及宗教用炭、是一种无味无毒无烟的绿色产品。由精选果木我工厂主要生产水烟炭，圆形的和条形的金色和银色的都可以生产，也可以按照客户的要求定做，

特征：迅速点燃，无烟，无刺鼻气味，燃烧时间长

包装：10块/卷（铝塑膜真空包装）      10卷/盒（可按照客户的要求而定)     24盒/箱（可按照客户的要求而定）.

| 直 径(毫米) | 22 | 27 | 33 | 35 | 38 | 40 | 42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重量（克/片） | 3.1 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 9.5 | 10.0 | 12.0 |

生产厂商：

联系电话：

机制木炭：machine--made charcoal 或者BBQ charcoal.

机制木炭．又名机制炭，薪棒、人造炭、再生炭、无烟清洁炭，是以木质碎料挤压加工成的炭质棒状物．棒炭原料来源广泛，稻壳、花生壳、棉壳、玉米芯、玉米秆、高粱秆、豆秆、锯末、木屑、刨花、松粒壳、椰子壳等皆可用作原料生产棒炭，以锯末、刨花、竹屑、稻壳为最佳。

机制木炭主要特点：密度大，热值高，无烟、无味、无污染、不爆炸、易燃，是国际上公认的绿色环保产品。木炭的质量指标为:含炭量>85%,发热量>8千大卡,灰份<5%, 挥发份<15% , 水份<4%,无杂质,燃烧时间>3小时,

外观：木炭一般呈六角或者四角，内有圆孔的黑色棒状，炭外径37-40mm中间孔径<15mm

用途：饭店用作烧烤用炭，棒炭密度是木炭的3倍以上，燃烧无烟，工业上，棒炭用于生产二硫化炭和钢铁冶炼。棒炭还用作锅炉的补充燃料，它的密度与煤相近，热值为5500--7000大卡/KG，但灰份明显低于煤炭。

生产厂商：

联系电话：13598858740   13949022299