| 中国有色金属工业协会 中国有色金属学会 | 发布 |
| --- | --- |

前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本标准起草单位：宝钛集团有限公司、宝鸡钛业股份有限公司、有色金属技术经济研究院。

本标准主要起草人：XXX、XXX、XXX。

真空自耗电弧炉用铜坩埚

范围

本标准规定了真空自耗电弧炉用铜坩埚的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与订货单（或合同）内容。

本标准适用于拼焊结构或整体锻造生产的真空自耗电弧炉用铜坩埚（以下简称坩埚）。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 228.1-2010    金属材料 拉伸试验  第1部分：室温试验方法

GB/T 229    金属材料 夏比摆锤冲击试验方法

GB/T 3323-2005    金属熔化焊焊接接头射线照相

GB/T 4340.1    金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法

GB/T 5121（所有部分）    铜及铜合金化学分析方法

GB/T 5231    加工铜及铜合金牌号和化学成分

YS/T 347    铜及铜合金平均晶粒度测定方法

JB/T 4730.3-2005    承压设备无损检测 第3部分：超声检测

技术要求

材料

制造坩埚材料的牌号及化学成分应符合GB/T 5231及需方的要求。

尺寸和外形

坩埚的形状应符合图1的规定，具体尺寸及允许偏差应符合订购方图纸的要求。

说明：

D1—坩埚上法兰外径；  D2—坩埚筒体外径；  D3—坩埚下法兰外径；  d1—坩埚筒体内径；

d2—坩埚下法兰内径；  H1—坩埚总高度；    H2—坩埚上法兰高度；  H3——坩埚下法兰高度；

W1—坩埚筒体壁厚；    W2—坩埚底垫配合高度；

图1 坩埚外形示意图

力学性能

坩埚的室温力学性能应符合表1规定。

表1 室温力学性能

| 抗拉强度Rm MPa | 规定塑形延伸强度Rp0.2 MPa | 断后伸长率A % | 冲击韧性AKU2 J/cm2 | 硬度HV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ≥205 | ≥95 | ≥15 | ≥160 | ≥52 |

无损检测

坩埚应沿壁厚方向进行超声波检测。超声波检测结果应符合JB/T 4730.3-2005中Ⅱ级要求。

经焊接处理的坩埚焊缝处应经射线检测。射线检测结果应符合GB/T 3323-2005中Ⅱ级要求。

水压试验

坩埚应进行水压试验。在压力为0.6MPa，保压1小时内坩埚不应有渗、漏水及其他不良现象。

真空密封性

坩埚应进行真空密封性试验。在真空度为1.33X10-1Pa时，坩埚压升率应不大于4X10-1Pa/min。

晶粒度

坩埚用材料的晶粒度应不大于200μm。

表面粗糙度

坩埚内壁及法兰面的粗糙度应不大于3.2μm、其余坩埚表面应不大于6.3μm（以满足超声波检测要求为准）。

外观质量

坩埚表面及密封面应光滑，不应有划伤、裂纹、凹坑、凸坑、毛刺等缺陷。

检验方法

化学成分仲裁分析按GB/T 5121进行。

尺寸和外形检验用相应精度的量具进行。

室温拉伸试验按GB/T 228.1-2010进行。室温拉伸试验选R7试样。

冲击试验按GB/T 229进行。

硬度试验按GB/T 4340.1进行。

超声波检测按JB/T 4730.3-2005进行。

射线检测按GB/T 3323-2005进行。

水压试验按供需双方认可的方法进行。

真空密封性试验按供需双方认可的方法进行。

晶粒度检验按YS/T 347进行。

表面状况用表面粗糙度标块对比法进行。

外观质量用目视检验。

检验规则

检查和验收

产品应由供方质量监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准的规定，并填写质量证明书。

需方应对收到的产品按本标准的规定进行复验。复验结果与本标准或合同（或订货单）的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于尺寸和外形及外观质量的异议，应在收到产品之日起一个月内提出，属于其他性能的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

组批

坩埚应成批提交验收，每批应仅由一个坩埚组成。

检验项目及取样规则

### 坩埚应逐批进行验收，坩埚的检验项目、取样位置及数量应符合表2的规定。

表2 检验项目、取样位置及数量

| 检验项目 | 取样位置 | 取样数量 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分a | 任意部位 | 每个坩埚1份 | 3.1 | 4.1 |
| 尺寸和外形 | — | 逐个 | 3.2 | 4.2 |
| 力学性能b | 纵向 | 每批按项目各3份 | 3.3 | 4.3，4.4，4.5 |
| 无损检测 | 超声波检测 | — | 逐个 | 3.4 | 4.6 |
|  | 射线检测 | — | 逐个 | 3.4 | 4.7 |
| 水压实验 | — | 逐个 | 3.5 | 4.8 |
| 真空密封性 | — | 逐个 | 3.6 | 4.9 |
| 晶粒度 | 横向 | 每批1个 | 3.7 | 4.10 |
| 表面粗糙度 | — | 逐个 | 3.8 | 4.11 |
| 外观质量 | — | 逐个 | 3.9 | 4.12 |
| 注1：当坩埚为拼焊结构时，各单独拼焊结构均应进行化学成分、力学性能和晶粒度的检测。 注2：每批坩埚应加高截取相应复验料供需方进行化学成分、力学性能和晶粒度的检测。 |
| a 供方可按铸锭的分析结果报出，需方在坩埚上取样检验。 b 当需方认可时，可取弦向试样代替纵向试样。 |

检验结果的判定

      - 力学性能检验结果中有试样不合格时，应从该批坩埚中另取双倍数量的试样对该项目进行重复试验，试验结果全部合格，判该批坩埚合格；若重复试验结果仍有一个不合格，判该批坩埚不合格。

晶粒度检验不符合要求，同时坩埚为整体锻造生产时，判单个坩埚不合格；晶粒度检验不符合要求，但坩埚为拼焊结构组成时，经需方认可后，可判单个坩埚合格。

化学成分、尺寸和外形、超声波检测、射线检测、水压试验、真空密封性、表面粗糙度及外观质量结果不合格时，判该批坩埚不合格。

标志、包装、运输、贮存及质量证明书

标志

坩埚应用支架包装，每个坩埚上应注明：

- 牌号；

- 批号、净重；

- 本标准编号。

包装、运输、贮存

坩埚应用海绵布包装，两端用木制架子保护，然后固定在坩埚专用支架上，避免运输中碰损；装、卸、运都要轻拿，轻放。

坩埚应贮存于室内、干燥的仓库内，不得与酸、碱性介质混放。

质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其上应注明：

- 产品名称、牌号；

- 批号、件数；

- 净重；

- 各项分析检验结果及技术监督部门印记；

- 生产（或包装）日期；

- 本标准编号。

订货单（或合同）内容

产品的订货单（或合同）上应注明以下要求：

- 产品名称；

- 牌号；

- 本标准编号；

- 本标准以外其他要求。

# Text boxes

××××-××-××实施

××××-××-××发布

真空自耗电弧炉用铜坩埚

Copper crucible for vacuum self-consumable electric arc furnace

（征求意见稿Ⅱ）

T/CNIA XXXX—20XX

T/CNIAYS

YS

中国有色金属工业协会标准

ICS 77.150.30

H 62