电加热HXGR3系列坩埚熔炼保温炉或叫熔铝炉、铝合金电炉等名称

本系列坩锅式熔炼保温炉主要供低溶点的有色金属及合金如铝、锌、锡、镉及巴氏合金等溶化或熔炼用，也可供实验室作化学物理分析，熔炼金属和小型钢件热处理时用。

| 数据名称 型号 | HXGR3-50 | HXGR3-100 | HXGR3-150 | HXGR3-200 | HXGR3-250 | HXGR3-300 | HXGR3-350 | HXGR3-400 | HXGR3-500 | HXGR3-600 | HXGR3-800 | HXGR3-1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定功率（KW） | 20 | 23 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 80 | 90 | 100 | 120 | 130 |
| 额定电压（V） | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 额定温度（℃） | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 相 数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 加热元件接法 | Y | Y | Y | Y.Y | Y.Y | Y.Y | Y.YY | Y.YY | Y.YY | Y.YY | Y.YY | Y.YY |
| 坩埚尺寸 | 直径（mm） | Ø362 | Ø520 | Ø530 | Ø530 | Ø620 | Ø620 | Ø620 | Ø620 | Ø785 | Ø780 | Ø870 | Ø870 |
|  | 高（mm） | 429 | 400 | 500 | 600 | 630 | 690 | 800 | 900 | 750 | 900 | 1000 | 1170 |
| 空炉升温时间（h） | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
| 空炉损耗功率（kw) | ≤7 | ≤7 | ≤9 | ≤12 | ≤13 | ≤14 | ≤16 | ≤17 | ≤18 | ≤20 | ≤22 | ≤25 |
| 最大装载量（kg) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| 电炉质量（kg） | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2300 | 2500 | 2800 |