ICS 23.060.01

J16

备案号：

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T XXXXX—XXXX

工业阀门材料  选用指南

General purpose industrial valves material—Selection guide

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　选用要求	2

3.1　一般要求	2

3.2　灰铸铁制阀门	3

3.3　可锻铸铁制阀门	3

3.4　球墨铸铁制阀门	3

3.5　铜合金制阀门	3

3.6　铝合金制阀门	3

3.7　钛合金制阀门	3

3.8　耐蚀合金制阀门	3

3.9　碳素钢制阀门	3

3.10　高温钢制阀门	3

3.11　低温钢制阀门	3

3.12　不锈耐酸钢制阀门	3

表1　灰铸铁制阀门主要零件材料	4

表2　可锻铸铁制阀门主要零件材料	4

表3　球墨铸铁制阀门主要零件材料	5

表4　铜合金制阀门主要零件材料	6

表5　铝合金制阀门主要零件材料	6

表6　钛合金制阀门主要零件材料	7

表7　耐蚀合金制阀门主要零件材料	8

表8　碳素钢制阀门主要零件材料	8

表9　高温钢制阀门主要零件材料	9

表10　低温钢制阀门主要零件材料	10

表11　不锈耐酸钢制阀门主要零件材料	11

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替JB/T 5300-2008《工业用阀门材料  选用导则》。与JB/T 5300-2008相比，主要技术变化如下：

——范围中增加了铝合金、耐蚀合金的阀门

——按现行有效标准更新材料牌号；

——根据引用标准的原则，在“2  规范性引用文件”中增加和替换了部分应用标准；

——选用要求中增加了铝合金、耐蚀合金制阀门的压力、温度的使用范围及适用介质等内容，并在

表5 铝合金、表7 耐蚀合金中给出了相应阀门各零部件材料的选用。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国阀门标准化技术委员会（SAC/TC 188）归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——JB/T 5300-2008。

——JB/T 5300-1991。

工业阀门材料 选用指南

范围

本标准推荐了阀门主要零件选用的基本材料。

本标准适用于灰铸铁、可锻铸铁、球墨铸铁、铜合金、铝合金、钛合金、耐蚀合金、碳素钢、高温钢、低温钢、不锈耐酸钢制造的阀门。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 699  优质碳素结构钢

GB/T 700  碳素结构钢

GB/T 708  冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差

GB/T 983  不锈钢焊条

GB/T 984  堆焊焊条

GB/T 1176  铸造铜及铜合金

GB/T 1220  不锈钢棒

GB/T 1221  耐热钢棒

GB/T 1222  弹簧钢

GB/T 1348  球墨铸铁件

GB/T 1591  低合金高强度结构钢

GB/T 2040  铜及铜合金板材

GB/T 2059  铜及铜合金带材

GB/T 2965  钛及钛合金棒材

GB/T 3077  合金结构钢

GB/T 3190  变形铝及铝合金化学成分

GB/T 3280  不锈钢冷轧钢板和钢带

GB/T 3880.1  一般工业用铝及铝合金板、带材 第1部分：一般要求

GB/T 4240  不锈钢丝

GB/T 4423  铜及铜合金拉制棒

GB/T 4622.1～4622.3  缠绕式垫片

GB/T 6614  钛及钛合金铸件

GB/T 6892  一般工业用铝及铝合金挤压型材

GB/T 9130  钢制管法兰用金属环垫  技术条件

GB/T 9438  铝合金铸件

GB/T 9440  可锻铸铁件（neq ISO 5922:2005，MOD）

GB/T 12225  通用阀门 铜合金铸件技术条件

GB/T 12226  通用阀门 灰铸铁件技术条件

GB/T 12227  通用阀门 球墨铸铁件技术条件

GB/T 12228  通用阀门 碳素钢锻件技术条件

GB/T 12229  通用阀门 碳素钢铸件技术条件

GB/T 12230  通用阀门 不锈钢铸件技术条件

GB/T 13819  铜及铜合金铸件

GB/T 14994  高温合金冷拉棒材

GB/T 15007  耐蚀合金牌号

GB/T 15008  耐蚀合金棒

GB/T 15073  铸造钛和钛合金

GB/T 15114  铝合金压铸件

GB/T 15115  压铸铝合金

GB/T 20078  铜和铜合金锻件

GB/T 25173  钛和钛合金锻件

GB/T 29528  阀门用铜合金锻件技术条件

GB/T 31205  耐磨耐蚀钢铸件

GB/T 35740  工业阀门用  镍和镍合金铸件技术条件

GB/T 35741  工业阀门用  不锈钢锻件技术条件

DL/T 439  火力发电厂高温紧固件技术导则

JB/T 5263  电站阀门铸钢件技术条件

JB/T 7248  阀门用低温钢铸件技术条件

JB/T 7744  阀门密封面等离子弧堆焊用合金粉末

JB/T 9625  锅炉管道附件承压铸钢件 技术条件

JB/T 9626  锅炉锻件  技术条件

NB/T 47008  承压设备用碳素钢和合金钢锻件

NB/T 47010  承压设备用不锈钢和耐热钢锻件

NB/T 47028  压力容器用镍和镍合金锻件

NB/T 47044  电站阀门

QB/T 3625  聚四氟乙烯板材

QB/T 4041  聚四氟乙烯棒材

ASTM A217/A217M  适合高温受压零件用马氏体合金钢和不锈钢铸件的规范

ASTM A182/A182M  高温设备用锻制或轧制合金钢管法兰、锻制管件、阀门及零件的标准规范

ASTM A351/A351M  承压零件用奥氏体铸件用标准规范

ASTM A352/A352M  低温用承压部件的铁素体和马氏体钢铸件的标准规范

ASTM A439  奥氏体球墨铸铁铸件规范

选用要求

一般要求

阀门的材料应根据其使用参数和条件选用，各类材料的使用不仅应按其材料的温度-压力限制阀门，同时应符合相关产品标准的规定。

可选用性能不低于本标准规定的或供需双方合同商定的其他材料。被选用的阀门材料在使用前应按材料的技术要求和相关的阀门标准，验证材料使用的合理性。

灰铸铁制阀门

用于公称压力不大于PN 16,温度为-10℃～100℃的油类、一般性质的液体介质；

用于公称压力不大于PN 10,温度为-10℃～200℃的蒸汽、一般性质气体、煤气、氨气等介质；主要零件材料按表1选用。

可锻铸铁制阀门

用于公称压力不大于PN25，温度为-10℃～300℃的蒸汽、一般性质气体和液体、油类等介质，主要零件材料按表2选用。

球墨铸铁制阀门

用于公称压力不大于PN25，温度为-10℃～300℃的蒸汽、一般性质气体和液体及油类等介质，主要零件材料按表3选用。

铜合金制阀门

温度为-40℃～180℃的氧气、一般性质气体、油类、蒸汽等介质，主要零件材料按表4选用。

铝合金制阀门

温度为-30℃～80℃的水、防结露水、一般性质污水等介质；主要零件材料按表5选用。

钛合金制阀门

温度为-30℃～316℃的海水、氯化物、氧化性酸、有机酸、碱类等介质的钛合金制阀门，主要零件材料按表6选用。

耐蚀合金制阀门

温度为-29℃～816℃的海水、高压氧气、次氯酸盐、湿氯气、高温氧化物性介质等：主要零件根据不同使用温度材料按表7选用。

碳素钢制阀门

温度为-29℃～425℃的蒸汽、非腐蚀性气体和液体、石油及相关制品等介质，主要零件材料按表8选用。

高温钢制阀门

温度大于425℃的蒸汽、石油及相关制品等介质，主要零件材料根据不同使用温度按表9选用。

低温钢制阀门

温度低于-46℃以下的低温介质，主要零件材料根据不同使用温度按表10选用对应的材料。

不锈耐酸钢制阀门

温度为-29℃～200℃的腐蚀性等介质，主要零件材料按表11选用。

灰铸铁制阀门主要零件材料

| 零件名称 | 材料 |
| --- | --- |
|  | 名 称 | 牌 号 | 标 准 号 |
| 阀体、阀盖启闭件、支架 | 灰铸铁 | HT200、HT250 | GB/T 12226 |
|  |  | HT300、HT350 |  |
| 阀杆、轴 | 铬不锈钢 | 12Cr13、20Cr13、30Cr13 | GB/T 1220 |
|  | 优质碳素钢 | 35表面氮化 | GB/T 699 |
|  | 铝青铜 | QAl9-2、QAl9-4 | GB/T 4423 |
|  | 锰黄铜 | HMn58-2 |  |
| 轴套 | 铸铝青铜 | ZCuAl9Mn2、ZCuAl9Fe4Ni4Mn2 | GB/T 1176 |
|  | 铸锰黄铜 | ZCuZn38Mn2Pb2 |  |
| 摇杆 | 碳素铸钢 | WCA、WCB、WCC | GB/T 12229 |
|  | 优质碳素钢 | 20、25、35 | GB/T 699 |
| 弹簧 | 弹簧钢 | 50CrVA | GB/T 1222 |
|  |  | 60Si2Mn、60Si2MnA |  |
| 阀座、启闭件的密封面 | 铸铝黄铜 | ZCuZn25Al6Fe3Mn3 | GB/T 1176 |
|  | 铸铝青铜 | ZCuAl9Mn2、ZCuAl9Fe4Ni4Mn2 |  |
|  | 铸锰黄铜 | ZCuZn38Mn2Pb2 |  |
|  | 不锈钢 | 12Cr13、20Cr13、30Cr13 12Cr18Ni9、304、316 | GB/T 1220 |
|  | 堆焊锡黄铜 | 丝221 | — |
|  | 增强聚四氟乙烯 | SFBN-1、SFBN-2、SFBN-3 | QB/T 3625 |
|  | 橡胶 | — | — |
| 阀杆螺母 | 铸铝黄铜 | ZCuZn25Al6Fe3Mn3 | GB/T 1176 |
|  | 铸铝青铜 | ZCuAl9Mn2、ZCuAl9Fe4Ni4Mn2 |  |
|  | 铸锰黄铜 | ZCuZn38Mn2Pb2 |  |
| 填料 | 聚四氟乙烯 | SFT-1、SFT-2、SFT-3 | — |
|  | 橡胶 | — | — |
|  | 浸聚四氟乙烯石棉绳 | — | — |
|  | 柔性石墨 | — | — |
| 手轮 | 可锻铸铁 | KTH330-08、KTH350-10 | GB/T 9440 |
|  | 球墨铸铁 | QT400-15、QT450-10 | GB/T 12227 |
|  | 碳素钢 | Q235 | GB/T 700 |
| 注：灰铸铁阀门一般用于公称压力不大于PN 10。但对于公称尺寸不大于DN 100的截止阀、升降式止回阀，也可用于公称压力PN16。 |

可锻铸铁制阀门主要零件材料

| 零件名称 | 材 料 |
| --- | --- |
|  | 名 称 | 牌 号 | 标 准 号 |
| 阀体、阀盖、启闭件 | 可锻铸铁 | KTH300、KTH330-08、KTH350-10、KTH450-06 | GB/T 9440 |
| 阀杆、轴 | 不锈钢 | 12Cr13、20Cr13、30Cr13 | GB/T 1220 |
|  | 铝青铜 | QAl9-2、QAl9-4 | GB/T 4423 |
|  | 锰黄铜 | HMn58-2 |  |
| 轴套 | 铸铝青铜 | ZCuAl9Mn2、ZCuAl9Fe4Ni4Mn2 | GB/T 1176 |
|  | 铸锰黄铜 | ZCuZn38Mn2Pb2 |  |
| 摇杆 | 碳素铸钢 | WCA、WCB、WCC | GB/T 12229 |
|  | 优质碳素钢 | 20、25、30 | GB/T 699 |
| 弹簧 | 弹簧钢 | 50CrVA | GB/T 1222 |
|  |  | 60Si2Mn、60Si2MnA |  |
| 阀座、启闭件的密封面 | 铸铝黄铜 | ZCuZn25Al6Fe3Mn3 | GB/T 1176 |
|  | 铸锰黄铜 | ZCuZn38Mn2Pb2 |  |
|  | 铸铝青铜 | ZCuAl9Mn2、ZCuAl9Fe4Ni4Mn2 |  |
|  | 不锈钢 | 12Cr13、20Cr13、12Cr18Ni9 06Cr18Ni11T、304、316 | GB/T 1220 |
|  | 增强聚四氟乙烯 | SFBN-1、SFBN-2、SFBN-3 | QB/T 3625 |
|  | 橡胶 | — | — |
| 阀杆螺母 | 铸铝青铜 | ZCuAl9Mn2、ZCuAl10Fe3 | GB/T 1176 |
|  | 铸锰黄铜 | ZCuZn38Mn2Pb2 |  |
|  | 铸铝黄铜 | ZCuZn25Al6Fe3Mn3 |  |
| 填料 | 聚四氟乙烯 | SFT-1、SFT-2、SFT-3 | — |
|  | 橡胶 | — | — |
|  | 柔性石墨 | — | — |
| 手轮 | 可锻铸铁 | KTH330-08、KTH350-10 | GB/T 9440 |
|  | 球墨铸铁 | QT400—15、QT450—10 | GB/T 12227 |
|  | 碳素钢 | Q235 | GB/T 700 |

球墨铸铁制阀门主要零件材料

| 零件名称 | 材 料 |
| --- | --- |
|  | 名 称 | 牌 号 | 标 准 号 |
| 阀体、阀盖、启闭件、 支架 | 球墨铸铁 | QT400—15、QT450—10、QT500—7 | GB/T 12227 |
| 阀杆、轴 | 铬不锈钢 | 12Cr13、20Cr13、30Cr13 | GB/T 1220 |
|  | 铝青铜 | QAl9-2、QAl9-4 | GB/T 4423 |
|  | 锰黄铜 | HMn58-2 |  |
| 轴套 | 铸铝青铜 | ZCuAl9Mn2、ZCuAl9Fe4Ni4Mn2 | GB/T 1176 |
|  | 铸锰黄铜 | ZCuZn38Mn2Pb2 |  |
| 摇杆 | 碳素铸钢 | WCA、WCB、WCC | GB/T 12229 |
|  | 优质碳素钢 | 20、25、35 | GB/T 699 |
| 弹簧 | 弹簧钢 | 50CrVA | GB/T 1222 |
|  |  | 60Si2Mn、60Si2MnA |  |
| 阀座、启闭件的密封面 | 铸铝黄铜 | ZCuZn25Al6Fe3Mn3 | GB/T 1176 |
|  | 铸锰黄铜 | ZCuZn38Mn2Pb2 |  |
|  | 铸铝青铜 | ZCuAl9Mn2、ZCuAl9Fe4Ni4Mn2 |  |
|  | 不锈钢 | 12Cr13、20Cr13、12Cr18Ni9 06Cr18Ni11Ti、304、316 | GB/T 1220 |
|  | 喷焊铁基合金粉末 | PT3101、PT3102、PT3103、PT3104、PT3105 | JB/T 7744 |
|  | 增强聚四氟乙烯 | SFBN-1、SFBN-2、SFBN-3 | QB/T 3625 |
|  | 橡胶 | — | — |
| 阀杆螺母 | 铸铝青铜 | ZCuAl9Mn2、ZCuAl9Fe4Ni4Mn2 | GB/T 1176 |
|  | 铸锰黄铜 | ZCuZn38Mn2Pb2 |  |
|  | 铸铝黄铜 | ZCuZn25Al6Fe3Mn3 |  |
| 填料 | 聚四氟乙烯 | SFB-1、SFB-2、SFB-3 | — |
|  | 橡胶 | — | — |
|  | 柔性石墨 | — | — |
| 手轮 | 可锻铸铁 | KTH330-08、KTH350-10 | GB/T 9440 |
|  | 球墨铸铁 | QT400—15、QT450—10 | GB/T 12227 |
|  | 碳素钢 | Q235 | GB/T 700 |

铜合金制阀门主要零件材料

| 零件名称 | 材 料 |
| --- | --- |
|  | 名 称 | 牌 号 | 标 准 号 |
| 阀体、阀盖、启闭件 | 铸锡青铜 | ZCuSn3Zn11Pb4、ZCuSn5Pb5Zn5、 ZCuSn10Zn2 | GB/T 1176 GB/T 20078 |
|  | 铸硅黄铜 | ZCuZn16Si4 |  |
|  | 铸铝青铜 | ZCuAl9Mn2、ZCuAl9Fe4Ni4Mn2 | GB/T 1176 |
|  | 铸铝黄铜 | ZCuZn31Al2 | GB/T 12225 |
|  | 黄铜 | H62、HPb59-1 | GB/T 4423 GB/T 20078 |
|  | 铝青铜 | QAl9-2、QAl9-4 |  |
| 阀杆 | 不锈钢 | 12Cr13、20Cr13、30Cr13 12Cr18Ni9、14Cr17Ni2、304、316 | GB/T 1220 |
|  | 铝青铜 | QAl9-2、QAl9-4 | GB/T 4423 |
| 填料 | 聚四氟乙烯 | SFT-1、SFT-2、SFT-3 | — |
|  | 柔性石墨 | — | — |
| 垫片 | 缠绕垫片 | 柔性石墨缠绕垫、聚四氟乙烯缠绕垫 | GB/T 4622.1～4622.3 |
| 手轮 | 可锻铸铁 | KTH330-08、KTH350-10 | GB/T 9440 |
|  | 球墨铸铁 | QT400—15、QT450—10 | GB/T 12227 |
| 注：铜合金材料一般用于中、低压阀门，也可用于常温高压的小口径气瓶阀。 |

铝合金制阀门主要零件材料

| 零 件 名 称 | 材 料 |
| --- | --- |
|  | 名 称 | 牌 号 | 标 准 号 |
| 阀体、阀盖、 启闭件 | 铸造铝合金 | ZAlSi7Mg、ZAlSi7AgA、ZAlSi12、 ZAlSi9Mg、ZAlSi5Cu1Mg | GB/T 1173 |
|  | 压铸铝合金 | YZAlSi10Mg、YZAlSi12、YZAlSi10、 YZAlSi9Cu4、YZAlSi11Cu3 | GB/T 15114 GB/T 15115 |
|  | 变形铝合金 | ZA12、ZA24、ZA50、ZB50、 ZA70、ZA80、6A02 | GB/T 3190 |
| 阀杆 | 不锈钢 | 12Cr13、20cr13、30Cr13 12Crl8Ni9、14Crl7Ni2、304、316 | GB/T 1220 |
|  | 变形铝合金 | ZA12、ZA24、ZA50、ZB50、 ZA70、ZA80、6A02 | GB/T 3190 |
| 填料 | 聚四氟乙烯 | SFT-1、SFT-2、SFT-3 | QB/T 3625 |
|  | 橡胶 | — | — |
|  | 柔性石墨 | — | — |
| 垫片 | 缠绕垫片 | 柔性石墨缠绕垫、 聚四氟乙烯缠绕垫 | GB/T 4622.1～4622.3 |
|  | 聚四氟乙烯板 | SFT-1、SFT-2、SFT-3 | QB/T 3625 |
|  | 无石棉橡胶板 | — | — |
| 手轮 手柄 | 可锻铸铁 | KTH330-08、KTH350-10 | GB/T 9440 |
|  | 球墨铸铁 | QT400-15、QT450-10 | GB/T 12227 |
|  | 碳素钢 | Q235 | GB/T 700 |
|  |  | ZG 230—450、WCB | GB/T 12229 |

钛合金制阀门主要零件材料

| 零件名称 | 材 料 |
| --- | --- |
|  | 名 称 | 牌 号 | 标 准 号 |
| 阀体、阀盖、摇杆 | 铸钛及钛合金 | ZTA1、ZTA2、ZTA7 | GB/T 6614 GB/T 15073 |
|  | 钛 | TA0、TA1、TA2、TA3 | GB/T 25173 |
| 启闭件、阀杆、销轴 | 钛合金 | TC4、TC6、TC9 | GB/T 2965 GB/T 25173 |
|  | 不锈钢 | 12Cr18Ni9、14Cr17Ni2、12Cr18Ni9Ti 12Cr13、20Cr13、304、316 | GB/T 1220 |
| 垫片 | 增强聚四氟乙烯 | SFTN-1、SFTN-2、SFTN-3 | — |
|  | 柔性石墨缠绕 | 柔性石墨缠绕垫 | GB/T 4622.1～4622.3 |
| 阀杆螺母 | 铸铝青铜 | ZCuAl9Mn2、ZCuAl10Fe3 | GB/T 1176 |
|  | 铸锰黄铜 | ZCuZn38Mn2Pb2 |  |
|  | 铸铝黄铜 | ZCuZn25Al6Fe3Mn3 |  |
| 螺栓 | 钛合金 | TC4、TC6、TC9 | GB/T 2965 |
|  | 不锈钢 | 14Cr17Ni2、12Cr18Ni9、304、316 | GB/T 1220 |
| 螺母 | 钛合金 | TC4、TC6、TC9 | GB/T 2965 |
|  | 不锈钢 | 12Cr13、20Cr13、304、316 | GB/T 1220 |
| 填料 | 聚四氟乙烯 | SFT-1、SFT-2、SFT-3、SFT-4 | — |
|  | 橡胶 | — | — |
|  | 柔性石墨 | — | — |
| 手轮 | 可锻铸铁 | KTH330-08、KTH350-10 | GB/T 9440 |
|  | 球墨铸铁 | QT400—15、QT450—10 | GB/T 12227 |
|  | 碳素钢 | Q235B | GB/T 700 |
|  |  | ZG 230—450、WCB | GB/T 12229 |

耐蚀合金制阀门主要零件材料

| 零 件 名 称 | 材 料 |
| --- | --- |
|  | 名 称 | 牌 号 | 标 准 号 |
| 阀体、阀盖、 启闭件、摇杆 | 耐蚀合金 | NS 1101（No 8800 lncoloy 800） NS 1402（No 8825 lncoloy 825） NS 3102（No 6600 lnconel 600） NS 3202（No 8810 Hastelloy B） NS 3203（N10675 Hastelloy B-3） NS 3304（N10276 lnconel 276） NS 3305（No 6645 Hastelloy C-4） NS 3306（No 6625 lnconel 625） NS 3308（No 6022 Hastelloy C-22， lnconel 622） | GB/T 15007 GB/T 31205 GB/T 35740 |
|  |  | NO 4400 Monel 400 | ASTM B127 |
| 阀杆、销轴 | 耐蚀合金 | NS 3306（No 6625 lnconel 625） | GB/T 15008 |
|  |  | No 7718 lnconel 778 | GB/T 15008 |
|  |  | NS 3203（N10675 Hastelloy B-3） | GB/T 15008 |
|  |  | NO 4400 Monel 400 | ASTM B127 |
| 垫片 | 增强聚四氟乙烯 | SFTN-1、SFTN-2、SFTN-3 | — |
|  | 柔性石墨缠绕 | 柔性石墨缠绕垫 | GB/T 4622.1～4622.3 |
| 阀杆螺母 | 铸铝青铜 | ZCuAl9Mn2、ZCuAl10Fe3 | GB/T 1176 |
|  | 铸锰黄铜 | ZCuZn38Mn2Pb2 |  |
|  | 铸铝黄铜 | ZCuZn25Al6Fe3Mn3 |  |
| 螺栓 | Ni-Gr-Co合金 Ni-Gr合金 | R-26、GH4145 | DL/T 439 |
|  | 高温合金 | GH4169 | GB/T 14994 |
|  | 耐蚀合金 | No 7718 （lnconel 778） |  |
|  | 奥氏体钢 | 12Crl8Ni9、06Crl8Ni11Ti | GB/T 1220 |
|  | 奥氏体钢 | F304H、F310H、F316H | ASTM A182 |
| 螺母 | 不锈钢 | 12Cr13、20Cr13、304、316 | GB/T 1220 |
| 填料 | 聚四氟乙烯 | SFT-1、SFT-2、SFT-3、SFT-4 |  |
|  | 橡胶 | — |  |
|  | 柔性石墨 | — |  |
| 手轮 | 不锈钢 | 12Cr13、20Cr13、304、316 | GB/T 1220 |
|  | 碳素钢 | Q235B | GB/T 700 |
|  |  | ZG 230—450、WCB | GB/T 12229 |

碳素钢制阀门主要零件材料

| 零件名称 | 材 料 |
| --- | --- |
|  | 名 称 | 牌 号 | 标 准 号 |
| 阀体、阀盖、支架、法兰、摇杆、压紧螺母 | 碳素铸钢 | WCA、WCB、WCC | GB/T 12229 |
|  | 优质碳素钢 | 20、25、30、35 | GB/T 699 |
|  | 低合金结构钢 | 16Mn | GB/T 1591 |
|  | 碳素钢锻件 | A105 | GB/T 12228 |
| 阀杆 | 铬不锈钢 | 12Cr13、20Cr13、30Cr13 | GB/T 1220 |
| 销轴 | 优质碳素钢 | 35、45 | GB/T 699 |
| 弹簧 | 弹簧钢 | 50CrVA、30W4Cr2VA | GB/T 1222 |
|  |  | 60Si2Mn、60Si2MnA |  |
|  | 不锈钢丝 | 12Cr18Ni9、07Cr17Ni7Al | GB/T 4240 |
| 阀座、启闭件的密封面 | 不锈钢 | TDCr1a-x、TDCr1b-x | GB/T 984 |
|  |  | 12Cr13、20Cr13 | GB/T 1220 |
|  |  | E312、E317 | GB/T 983 |
|  | 铬锰合金 | — | — |
|  | 铬锰合金和铬钼合金 | — | — |
|  | 钴铬钨合金 | EDCoCr-A-x、EDCoCr-B-x | GB/T 984 |
|  |  | PT2101、PT2102 | JB/T 7744 |
|  | 喷焊铁基合金粉末 | PT3101、PT3102、PT3103、PT3104、PT3105 |  |
|  | 聚四氟乙烯 | SFB-1、SFB-2、SFB-3 | QB/T 3625 |
|  |  | SFBN-1、SFBN-2、SFBN-3 | QB/T 4041 |
| 阀杆螺母 | 铸铝青铜 | ZCuAl9Mn2、ZCuAl9Fe4Ni4Mn2 | GB/T 1176 |
|  | 铸铝黄铜 | ZCuZn25Al6Fe3Mn3 |  |
|  | 高镍铸铁 | D-2 | ASTM A 439 |
| 螺柱、螺栓 | 优质碳素钢 | 25、35 | GB/T 699 |
|  | 合金结构钢 | 30CrMo、35CrMo | GB/T 3077 |
| 螺母 | 优质碳素钢 | 35、45 | GB/T 699 |
| 垫片 | 缠绕垫 | 06Cr13/柔性石墨、06Cr17Ni12Mo2/柔性石墨 | GB/T 4622.1～4622.3 GB/T 1220 |
|  |  | 06Cr19Ni9/柔性石墨、06Cr18Ni11Ti/柔性石墨 |  |
|  | 波形垫 | 08 | GB/T 708 |
|  | 金属环形垫 | 06Cr13、06Cr18Ni10、06Cr17Ni12Mo2、08、10 | GB/T 9130 GB/T 1220 |
| 填料 | 聚四氟乙烯 | SFT-1、SFT-2、SFT-3 | — |
|  | 柔性石墨 | — | — |
| 手轮 | 可锻铸铁 | KTH330-08、KTH350-10 | GB/T 9440 |
|  | 球墨铸铁 | QT400—15、QT450—10 | GB/T 12227 |
|  | 碳钢 | Q235B | GB/T 700 |
|  | 碳素铸钢 | ZG 230—450、WCB | GB/T 12229 |

高温钢制阀门主要零件材料

| 零件名称 | 材 料 |
| --- | --- |
|  | 名 称 | 牌 号 | 标 准 号 |
| 阀体、阀盖、启闭件、阀座、摇杆 | 铬钼铸钢 | ZGCr5Mo | JB/T9625 |
|  |  | ZG12Cr2Mo1G、ZG16Cr5Mo、ZG15CrMoG | GB/T 16253 |
|  |  | WC6、WC9、C5 | ASTM A217/A217M NB/T47044 |
|  | 铬钼钒铸钢 | C12、C12A | ASTM A217/A217M JB/T5263 |
|  |  | ZG20CrMoV、ZG15Cr1Mo1V | JB/T 9625 |
|  | 铬钼锻钢 | 12Cr2Mo1、12Cr5Mo、15CrMo、1Cr15Mo | JB/T 1221 NB/T47008 |
|  |  | F22 C1.3、F91、F92 | ASTM A182/A182M |
|  | 镍铜钼铌钢 | 15NiCuMoNb(F36 C1.2) | NB/T47008 |
|  | 奥氏体不锈铸钢 | CF8、CF8M、CF3、CF3M、、CF8C ZG12Cr18Ni9Ti | ASTM A351/A351M GB/T 12230 |
|  |  | CH8、CF10、CF10M、CH20、CK20 | ASTM A351/A351M NB/T47044 |
|  | 奥氏体不锈锻钢 | 12Cr18Ni9、06Cr19Ni10、 06Cr17Ni12Mo2、06Cr18Ni11Ti、06Cr25Ni20 | GB/T 1220 |
|  |  | F304、F304H、F316、F316H、F321、F321H、304L、316L、F310H、F347H | NB/T47044 ASTM A182/A182M |
|  | 铬钼钒钢 | 12CrMoV、12Cr1MoVA、F91 | GB/T 3077 ASTM A182 |
| 销轴、阀杆 | 铬不锈钢 | 12Cr13、20Cr13、 | GB/T 1220 |
|  | 铬镍钼钢 | 06Cr17Ni12Mo2 |  |
|  | 铬镍钢 | 06Cr25Ni20、20Cr25Ni20、14Cr17Ni2 | GB/T 1221 |
|  | 铬镍钨钼钢 | 45Cr14Ni14W2Mo |  |
|  | 奥氏体不锈钢 | F310H、F316H、F321H、F304H、304L、316L | NB/T47044 ASTM A182 |
|  |  | 25Cr2MoV、25Cr2Mo1V | GB/T 3077 |
|  | 铬钼钒钢 | F91 | ASTM A182 |
| 弹簧 | 弹簧钢 | 30W4Cr2VA | GB/T 1222 |
|  | 不锈钢丝 | 12Cr18Ni9、07Cr17Ni7Al | GB/T 4240 |
| 阀座、启闭件、的密封面 | 铬镍硅合金和铬镍硅钼合金 | — | — |
|  | 钴铬钨合金 | EDCoCr-A-x、EDCoCr-B-x | GB/T 984 |
|  |  | PT2101、PT2102 | JB/T 7744 |
|  |  | STL6、STL12 |  |
| 阀杆螺母 | 铸铝黄铜 | ZCuAl9Mn2、ZCuAl9Fe4Ni4Mn2 | GB/T 1176 |
|  |  | ZCuZn25Al6Fe3Mn3 |  |
|  | 高镍铸铁 | D-2 | ASTM A439 |
| 双头螺柱 | 铬钼钒钢 | 25Cr2MoV、25Cr2Mo1VA 20Cr1Mo1V1A、20Cr1Mo1VTiB | GB/T 3077 DL/T 439 |
|  | 铬钼钒铌钛钢 | 20Cr1Mo1VNbTiB | DL/T 439 |
|  | 铬镍钼钨钒钢 | 2Cr12NiMo1W1V（C-422） |  |
|  |  | 22Cr12NiMoWV（616） | GB/T 1221 |
|  | 铬镍钢 | 06Cr25Ni20、20Cr25Ni20、14Cr17Ni2 |  |
|  | 镍铬钴合金 | R-26(Ni-Cr-Co合金） | DL/T 439 |
|  | 镍铬合金 | GH4145（Ni-Cr合金） |  |
|  | 奥氏体不锈钢 | F310H、F316H、F304H | NB/T47044 ASTM A182 |
| 螺母 | 铬钼钢 | 30CrMo、35CrMo、38CrMoAl | GB/T 3077 |
|  | 铬不锈钢 | 12Cr13、20Cr13 | GB/T 1220 |
| 垫片 | 柔性石墨缠绕 | 06Cr19Ni9/柔性石墨、 06Cr18Ni11Ti/柔性石墨 | GB/T 1220 GB/T 4622.1～4622.3 |
|  | 耐热钢板 | 06Cr19Ni9、12Cr18Ni9 | GB/T 3280 |
| 填料 | 柔性石墨 | — | — |
|  | 石墨石棉绳 | — | — |
| 手轮 | 可锻铸铁 | KTH330-08、KTH350-10 | GB/T 9440 |
|  | 球墨铸铁 | QT400—15、QT450—10 | GB/T 12227 |
|  | 碳钢 | Q235B | GB/T 700 |
|  | 碳素铸钢 | WCB | GB/T 12229 |

低温钢制阀门主要零件材料

| 零件名称 | 材 料 |
| --- | --- |
|  | 名 称 | 牌 号 | 标 准 号 |
| 阀体、阀盖、阀座、启闭件、摇杆 | 奥氏体不锈铸钢 | ZG08Cr18Ni9、ZG12Cr18Ni9 | GB/T 12230 |
|  |  | ZG08Cr18Ni9Ti、ZG12Cr18Ni9Ti |  |
|  |  | CF3、CF8、CF3M、CF8M | ASTM A351/A351M |
|  | 碳钢 | LCA、LCB | JB/T 7248 |
|  | 碳锰钢 | LCC |  |
|  | 镍钢 | LC2、LC3、LC4、LC9 |  |
|  | 碳钼钢 | LC1 | ASTM A352/A352M |
|  | 镍铬钼钢 | LC2-1、CA6NM |  |
|  | 奥氏体不锈钢 | 06Cr19Ni9、12Cr18Ni9 | GB/T 1220 |
|  |  | 06Cr19Ni9、06Cr18Ni11Ti |  |
| 阀杆、销轴 | 奥氏体不锈钢 | 06Cr19Ni9、12Cr18Ni9 14Cr17Ni2、304、304L、316、316L |  |
| 阀座、启闭的密封面 | 钴铬钨合金 | EDCoCr-A-x、EDCoCr-B-x | GB/T 984 |
|  |  | PT2101、PT2102 | JB/T 7744 |
| 阀杆螺母 | 铸铝青铜 | ZCuAl9Mn2、ZCuAl9Fe4Ni4Mn2 | GB/T 1176 |
|  | 铸铝黄铜 | ZCuZn25Al6Fe3Mn3 |  |
|  | 高镍铸铁 | D-2 | ASTM A439 |
| 双头螺柱 | 奥氏体不锈钢 | 12Cr18Ni9、14Cr17Ni2 | GB/T 1220 |
| 螺母 | 奥氏体不锈钢 | 06Cr19Ni9 |  |
|  | 黄铜 | HPb59-1 | GB/T 4423 |
| 垫片 | 不锈钢与柔性石墨缠绕 | 06Cr19Ni9/柔性石墨、06Cr18Ni11Ti/柔性石墨 | GB/T 4622.1～4622.3 |
|  | 纯铜 | T2、T3 | GB/T 2040、GB/T 2059 |
|  | 纯铝 | L2、L3 | GB/T 3880.1 |
| 填料 | 聚四氟乙烯 | SFT-1、SFT-2、SFT-3、SFT-4 | — |
|  | 浸聚四氟乙烯石棉绳 | — | — |
|  | 柔性石墨 | — | — |
| 手轮 | 可锻铸铁 | KTH330-08、KTH350-10 | GB/T 9440 |
|  | 球墨铸铁 | QT400—15、QT450—10 | GB/T 12227 |
|  | 碳钢 | Q235B | GB/T 700 |
|  | 碳素铸钢 | WCB | GB/T 12229 |

不锈耐酸钢制阀门主要零件材料

| 零件名称 | 材 料 |
| --- | --- |
|  | 名 称 | 牌 号 | 标 准 号 |
| 阀体、阀盖、阀座、启闭件、摇杆、销轴 | 耐硝酸 | 铬镍钛铸钢 | ZG08Cr18Ni9Ti、ZG12Cr18Ni9Ti | GB/T 12230 |
|  |  | 铬镍铸钢 | ZG03Cr18Ni10 |  |
|  |  | 铬镍钛钢 | 06Cr18Ni11Ti | GB/T 1220 |
|  |  | 铬镍钢 | 14Cr17Ni2、022Cr19Ni10、304、316 |  |
|  |  | 铬镍硅铝钛钢 | 14Cr18Ni11Si4AlTi |  |
|  | 耐硝酸和尿素 | 铬镍钼钛铸钢 | ZG08Cr18Ni12Mo2Ti ZG12Cr18Ni12Mo2Ti | GB/T 12230 |
|  |  | 铬镍钼钛钢 | 06Cr17Ni12Mo3Ti | GB/T 1220 |
|  |  | 铬镍钼钢 | 06Cr17Ni12Mo2、F316、316L |  |
|  |  | 铬锰镍氮钢 | 12Cr17Mn6Ni5N、12Cr18Mn9Ni5N |  |
|  |  | 铬锰钼氮钢 | 022Cr17Mn12Mo2N |  |
| 阀杆 | 铬镍钼钛钢 | 06Cr17Ni12Mo2Ti | GB/T 1220 GB/T 35741 |
|  | 铬镍钢 | 14Cr17Ni2、12Cr18Ni9 | GB/T 1220 ASTM A182/A182M |
|  |  | F304、304L |  |
|  | 铬镍钼钢 | F316、316L |  |
|  | 铬锰钼氮钢 | 022Cr17Mn12Mo2N | GB/T 1220 |
| 阀体或阀座，启闭件的密封面 | 钴铬钨合金 | EDCoCr-A-x、EDCoCr-B-x | GB/T 984 |
|  |  | PT2101、PT2102 | JB/T 7744 |
|  | 聚四氟乙烯 | SFB-1、SFB-2、SFB-3 | QB/T 3625 |
|  |  | SFBN-1、SFBN-2、SFBN-3 | QB/T 4041 |
| 阀杆螺母 | 铸铝青铜 | ZCuAl9Mn2、ZCuAl9Fe4Ni4Mn2 | GB/T 1176 |
|  | 铸铝黄铜 | ZCuZn25Al6Fe3Mn3 |  |
|  | 高镍铸铁 | D-2 | ASTM A439 |
| 双头螺柱 | 铬镍钢 | 14Cr17Ni2、12Cr18Ni9、304、316 | GB/T 1220 |
| 螺母 | 铬和铬镍钢 | 06Cr13、12Cr13、20Cr13、12Cr18Ni9 |  |
| 垫片 | 柔性石墨缠绕 | 06Cr18Ni11Ti/柔性石墨 | GB/T 1220 GB/T 4622.1～4622.3 |
|  |  | 06Cr17Ni12Mo2/柔性石墨 |  |
|  | 聚四氟乙烯 | SFB-1、SFB-2、SFB-3 | QB/T 3625 |
| 填料 | 聚四氟乙烯 | SFT-1、SFT-2、SFT-3、SFT-4 | — |
|  | 柔性石墨 | — | — |
| 手轮 | 可锻铸铁 | KTH330-08、KTH350-10 | GB/T 9440 |
|  | 球墨铸铁 | QT400—15、QT450—10 | GB/T 12227 |
|  | 碳钢 | Q235-B | GB/T 700 |
|  | 碳素铸钢 | WCB | GB/T 12229 |

_________________________________