| 黑色绝缘胶垫 | 5KV | 11 |
| --- | --- | --- |
|  | 5KV | 11 |
|  | 10KV | 11 |
|  | 10KV |  |
|  | 15KV |  |
|  | 35KV |  |
| 红色绝缘胶垫 | 5KV | 15.5 |
|  | 5KV |  |
|  | 10KV |  |
|  | 10KV |  |
|  | 15KV |  |
|  | 35KV |  |
| 绿色绝缘胶垫 | 5KV | 15.5 |
|  | 5KV | 15.5 |
|  | 10KV | 15.5 |
|  | 10KV |  |
|  | 15KV |  |
|  | 35KV |  |

绝缘胶垫/绝缘胶板的简单介绍 
广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室友以及野外带电作业等使用。应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射。 
绝缘胶垫/绝缘胶板的详细介绍
一、绝缘胶垫应采用胶类绝缘材料制作。
二、绝缘胶垫分类：
1．按照电压等级可分为：
（1）5KV绝缘胶垫 
技术参数：厚度3mm；颜色 红，黑，绿；比重：5.5KG/m2
（2）10KV绝缘胶垫 
技术参数：厚度5mm；颜色 红，黑，绿；比重：9KG/m2
（3）15KV绝缘胶垫
技术参数：厚度5mm；颜色 红，黑，绿；比重：9KG/m2
（4）20KV绝缘胶垫 
技术参数：厚度6mm；颜色 红，黑，绿；比重：11KG/m2
（5）25KV绝缘胶垫
技术参数：厚度8mm；颜色 红，黑，绿；比重：14.5KG/m2
(6) 30KV绝缘胶垫
技术参数：厚度10mm；颜色红，黑，绿；比重：18KG/m2
(7) 35KV绝缘胶垫
技术参数：厚度12mm；颜色红，黑，绿；比重：21.6KG/m2
2．按颜色可分为：
(1)红色绝缘胶垫
(2)黑色绝缘胶垫
(3)绿色绝缘胶垫
3．按照厚度可分为：
（1）3mm，5mm，6mm，8mm，10mm,12mm
三、绝缘胶垫使用范围及存储方式：
广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室友以及野外带电作业等使用。
应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射。
防滑绝缘胶垫具有防震,防滑,防撞美观功能。
绝缘板
 绝缘板厂 pcb绝缘板 橡胶绝缘板 绝缘橡胶板 环氧树脂绝缘板 
聚酰亚胺绝缘板高压配电柜专用绝缘板平台 绝缘板 frp绝缘板 
电绝缘橡胶板 配电室绝缘垫

绝缘胶垫产品概述： 绝缘胶垫、绝缘毯；广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室友以及野外带电作业等使用，具有较高的弹性，在介电环境中工作，最大绝缘电压10万伏。颜色分为黑色、红色及其它颜色，一般规格为3-80mm*500-2000mm，也可按客户要求定长、定重。



绝缘橡胶垫结构：
　　绝缘橡胶垫应采用胶类绝缘材料制作。 
　　绝缘橡胶垫工艺及成型： 
　　绝缘垫上下表面应不存在有害的不规则性。有害的不规则性是指下列特征之一，即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷，如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等。无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。 
　　绝缘橡胶垫厚度： 
　　在整个绝缘垫上应随机选择5个以上不同的点进行厚度测量和检查。可使用千分心肝或同样的精度的仪器进行测量。千分尺的精度应在0.02mm以内,测钻的直径为6mm,平面压脚的直径为(3.17±0.25)mm,压脚应能施加(0.83±0.03)N的压力.绝缘垫应平展放置,以使千分尺测量之间是平滑的。 
　　绝缘橡胶垫国家标准： 
　　配电室电压10KV选 8mm厚 工频耐压实验10000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验18000V,20秒击穿.配电室电压35KV 10-12mm厚 工频耐压实验15000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验26000V,20秒击穿.配电室低压 选5mm厚 500V以下 工频耐压实验3500V 1分钟不击穿,在工频耐压实验10000V,20秒击穿

绝缘板加工    绝缘板    环氧树脂绝缘板   耐高温绝缘板   绝缘板厂   求购绝缘板   绝缘板厂家   橡胶绝缘板   绝缘橡胶板   绝缘橡胶板价格   高压绝缘橡胶板   pcd绝缘板     聚酰亚胺绝缘板    耐高压绝缘板   电气化铁路绝缘板    橡胶绝缘垫    绝缘地垫    绝缘垫供应防静电绝缘橡胶板,导静电橡胶板    色泽  绿色+黑色（复合）   
产品特点  色彩艳丽，耐磨性能好，具有优良的防静电、导静电性能。防静电指标10^6-10^9欧姆，导静电指标10^1-10^6欧姆。   
产品用途  可用于微机室铺设地板及工作台或冲制垫圈。   
★3.供应斑马线绝缘胶垫，警示性绝缘胶垫河北五星电力设备有限公司在我国最新研制的斑马线绝缘胶垫投放市场后已经被广泛用于国内的电力  电信  机房  煤矿矿山等系统    带有斑马线的绝缘胶垫采用现代最新工艺    线条采用日本进口高等级绝缘彩色胶浆  经160度高温烤制而成      斑马线绝缘胶垫线条匀称  美观实用  警示作用十分明显    按照国家电力安全规程要求    是一种大力提倡推广应用的新产品  带有斑马线的绝缘胶垫可以分为颜色:  红/白、黄/黑、绿/白、黑/白等颜色 
★4.供应耐热绝缘胶垫、绝缘胶板    色泽  黑色，红色，绿色等  产品特点  具有较高的硬度，较好的耐热性能。可在温度为-30~+100℃之间，压力不大的条件下于蒸汽、热空气等介质中工作。   
产品用途  适用于冲制各种形状的垫圈和隔热垫板。   
★5.供应耐酸碱绝缘橡胶板、绝缘胶垫    色泽  黑色，红色，绿色等   
产品特点  具有较高硬度，耐酸、碱性能。可在温度为-30~+60℃之间20%的酸（碱）液体中工作。   
产品用途  可作冲制各种形状的垫圈及铺盖各种机械设备。   
★6.供应耐油绝缘橡胶板、绝缘胶垫    色泽  黑色，红色，绿色等  产品特点  具有较高硬度，较好的耐溶剂膨胀性能。可在温度为-30~+100℃的机油、变压器油、汽油等介质中工作。  产品用途  适用于冲制各种形状的垫圈。   
★7.供应阻燃橡胶板  色泽  黑色  产品特点  具有很好的延缓着火、降低火焰传播速度，离火自熄的特点。  产品用途  可用于高温易燃环境的铺设   
★★高压绝缘胶板详细介绍： 
  电绝缘胶板，高压绝缘垫，绝缘橡胶板 
执行标准：GB11176/89 
物理性能：硬度55-70度，拉伸强度≥3Mpa，扯断伸长率≥300%，吸水率≤1.5%。   
基本性能：表面光亮，电绝缘性能好，应用于电器设备辅助防护，发电机房、操作车间、配电房等场所。我公司的绝缘橡胶板通过欧盟认  证，是国内唯一一家符合欧盟标准的绝缘橡胶板生产商，可生产最大绝缘电压等级为10万伏的绝缘胶板。 
河北五星电力设备有限公司为河北地区绝缘胶垫最大供应商，多年来积累了丰富的生产经验，所生产的绝缘胶垫为原生胶生产，不含次胶费胶回收胶，无刺鼻异味，绝缘性能好，质量可靠寿命长，厂家直接供货，价格更优惠！！