JDZT-141缓蚀阻垢剂

JDZT系列缓蚀阻垢剂是我公司在总结日本栗田S113性能特点的基础上，结合JDZT-108系列产品的现场使用情况进一步研制开发的更具针对性的新产品。

JDZT-141系列缓蚀阻垢剂由多元有机膦酸及含膦多元共聚物及铜缓蚀剂上等组成，是一种多功能新型缓蚀阻垢剂。可与水中二价金属离子作用，使水中不溶物不易沉降，并使结晶体保持在很小的颗粒范围内，从而达到增溶的作用。同时还具有晶格歪曲与低限抑制作用，故对碳酸钙垢、磷酸钙垢、硫酸钙垢、铁盐有卓越的阻垢分散作用，并能在铜表面形成一层薄而致密的保护膜，从而大大降低了腐蚀速率。

◆质量指标

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 外观 | 淡黄色或无色透明均相体液 |
| Ph值（1%水溶液） | 2.0±1 |
| 固体含量% | ≥32 |
| 膦酸盐% | ＞11 |
| 亚磷酸盐% | ≤1.3 |
| 唑类 | ≥1 |

◆用途

本产品主要适用于高硬度、高碱度水质的循环冷却水化学处理，在较高浓缩部数、高HP值（8.2-9.2）下，对防止铜管结垢及铜质脱锌腐蚀有明显效果。

◆使用方法

直接加入冷却循环水系统，使用量一般为10-50mg/L(确切使用量须模拟试验后确定）

◆产品包装

25kg塑料桶包装（禁露天存放）

JDZT-142缓蚀阻垢剂

JDZT-142主要由聚磷酸盐，磺化共聚物和锌盐组成。适用于高碱度、高ph、高CL-和高硬度的水质，并有防结垢及强腐蚀的功能。运行系统投加本产品运行前后不必预膜，可在运行过程中靠药剂本身的作用达到预膜作用。

质量指标

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 外观 | 浅黄色透明液体 |
| 总磷含量% | 小于或等于20 |
| Ph值（1%水溶液） | 2.5±1.0 |
| 固体含量% | 小于或等于23 |
| 密度（20℃）g/c㎡ | ≥1.20±0.1 |

◆性能

本产品可与水中成垢离子产生络合、螯合、电子交换等作用，最大限度的防止沉积，从而达到阻垢缓蚀的结果。

◆用途

本品应用于化工、炼油、制药、冶金行业的循环冷却水处理。

◆使用方法

直接加入冷却循环水系统，一般用量为10-50ppm。（确定用量需模拟试验后确定）

◆注意事项

本产品禁露天存放，接触皮肤清水冲洗。