ICS 77.150.10

H 61

201×－××－××发布                        201×－××－××实施

前   言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)归口。

本标准负责起草单位：浙江东轻高新焊丝有限公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所。

本标准参加起草单位：东北轻合金有限责任公司、兖矿轻合金有限公司、中铝西北铝加工分公司。

本标准主要起草人：      、      、      、      、      等。

帐篷用高强度铝合金管

1  范围

本标准规定了帐篷用高强度铝合金管的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与订货单（或合同）内容。

本标准适用于帐篷用拉（轧）制高强度铝合金管。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3190 变形铝及铝合金化学成分

GB/T 3199 铝及铝合金加工产品包装、标志、运输、贮存

GB/T 3246.1 变形铝及铝合金制品显微组织检验方法

GB/T 7999 铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法

GB/T 16865 变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及试验方法

GB/T 17432 变形铝及铝合金化学成分分析取样方法

GB/T 20975（所有部分）铝及铝合金化学分析方法

3  要求

3.1  产品分类

3.1.1 牌号、状态、规格

管材牌号、状态、规格应符合表1的规定。

表1

| 牌 号 | 状 态 | 规格 / mm |
| --- | --- | --- |
|  |  | 外 径 | 壁 厚 |
| 2A12、2024 | T4 | 6.0～22.0 | 0.5～2.0 |
| 7001、7075 | T6 |  |  |
| 注：表中未列入的合金、状态可由供需双方协商后在合同中注明 |

3.1.2 标记

管材标记按产品名称、标准编号、牌号、状态、外径、壁厚、长度的顺序表示，标记示例如下：

7001牌号、T6状态、外径为15.0mm、壁厚为1.0mm、长度为2000mm的定尺圆管，标记为：

管 YS/T XXX-7001T6-ф15×1.0×2000

3.2  化学成分

管材的化学成分应符合GB/T 3190的规定。

3.3  尺寸偏差

3.3.1 外径、壁厚

管材的外径、壁厚及允许偏差应符合表2的规定。管材的平均壁厚与名义壁厚偏差应不超过0.05mm。

3.3.2 弯曲度

管材的弯曲度应符合表3的规定。

表2

| 牌 号 | 外径 / mm | 壁厚 / mm |
| --- | --- | --- |
|  | 公称外径 | 任一外径与公称外径的允许偏差 | 公称壁厚 | 任一壁厚与公称壁厚的允许偏差 |
| 2A12、2024、 7001、7075 | 6.0～18.0 | ±0.05 | ≤0.7 | ±0.05 |
|  |  |  | ＞0.7～1.2 | ±0.08 |
|  |  |  | ＞1.2～1.5 | ±0.10 |
|  | ＞18.0～22.0 | ±0.08 | ＞1.5～2.0 | ±0.15 |

表 3                            单位为毫米

| 公 称 直 径 | 弯曲度 |
| --- | --- |
|  | 每米长度上 | 全长（L）上 |
| ＜9.0 | ≤1.5 | ≤1.5×L（m） |
| 9.0～22.0 | ≤1.0 | ≤1.0×L（m） |

3.3.3 公称长度

管材的供货长度为1000 mm～5500mm,定尺长度的允许偏差为＋5mm,倍尺供货的管材每段还应留有3mm的锯切余量。

3.3.4 不圆度

管材的不圆度应不大于0.05mm。

3.4  室温拉伸力学性能

管材室温拉伸力学性能应符合表4规定。

表 4

| 牌 号 | 状 态 | 抗拉强度 Rm/MPa | 规定非比例 延伸强度 RP0.2/MPa | 断后伸长率 A50mm/％ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 不小于 |
| 2A12 | T4 | 410 | 255 | 13 |
| 2024 | T4 | 440 | 290 | 10 |
| 7001 | T6 | 600 | 510 | 8 |
| 7075 | T6 | 540 | 415 | 5 |

3.5  显微组织

管材的显微组织不允许有过烧。

3.6  外观质量

3.6.1 管材为冷加工表面，管材的内外表面应光滑、清洁。不允许有裂纹、气泡、起皮、外来夹杂物、腐蚀斑点、分层、折叠、毛刺。

3.6.2 管材表面允许有局部的划伤、擦伤、碰伤、斑疤等，其深度不得超过壁厚负偏差并保证最小壁厚。

3.6.3 管材的表面允许有因热处理产生的氧化色及不影响壁厚的矫直辊旋线，但不允许有粗糙的黑白斑点。

4  试验方法

4.1  化学成分

化学成分分析方法可采用GB/T 7999或GB/T 20975，仲裁分析按GB/T 20975进行。

  - 尺寸偏差

4.2.1管材的外径及壁厚应用精度为0.01mm的量具测量，其他尺寸用相应精度的量具测量。

4.2.2 弯曲度

将管材放在平台上，借自重达到稳定时，用一米的直尺沿管材长度方向紧靠在管材任意位置，测量直尺与管材之间的最大间隙值，该值即为管材在一米长度上的纵向弯曲度；沿管材长度方向测量管材底面与平台间的最大间隙值，该值即为管材在L米长度上的纵向弯曲度。

4.2.3 不圆度

用精度为0.01mm的量具测量管材外径，测出外径最大值和最小值，用最大值减去最小值所得到的值，该值即为管材的不圆度。

4.3  室温拉伸力学性能

管材的室温拉伸力学性能试验按GB/T16865的规定进行，取样按GB/T16865规定进行。

4.4  显微组织

管材的显微组织的检验按GB/T 3246.1规定进行。

4.5  外观质量

在自然散射光下，目视检查外观质量。

5  检验规则

5.1  检查和验收

5.1.1产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准及订货单(或合同)的规定,并填写质量证明书。

5.2.2 需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验。检验结果与本标准及订货单（或合同）的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起一个月内提出，属于其他性能的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，可委托供需双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

5.2  组批

产品应成批提交检验，每批应由同一牌号、状态和规格的产品组成。每批重量应不大于1000kg。

5.3  计重

产品应检斤计重

5.4  检验项目

每批管材均应进行化学成分、尺寸偏差、室温拉伸力学性能、显微组织、外观质量的检验。

5.5  取样

取样应符合表5的规定。

表5

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 按GB/T 17432的规定进行。 | 3.2 | 4.1 |
| 尺寸偏差 | 逐根检验。 | 3.3 | 4.2 |
| 室温拉伸力学性能 | 拉伸试样应取自于产品纵向的端部，试样应符合GB/T 16865的规定。每批（热处理炉）取2根，每根取一个试样。 | 3.4 | 4.3 |
| 显微组织 | 每批（热处理炉）取2根，每根取一个试样。 | 3.5 | 4.4 |
| 外观质量 | 逐根检验。但对于内径小于15mm的管材，需要剖开检查内表面，每批按总根数的2％检查，不得少于5根。 | 3.6 | 4.5 |

5.6  检验结果的判定

5.6.1 有任一试样的化学成分不合格时，产品能区分熔次的判该试样代表的熔次不合格。其他熔次依次检验，合格者交货。不能区分熔次的判该批不合格。

5.6.2 任一试样的尺寸偏差不合格时，判该试样代表的该件产品不合格。

5.6.3 有任一试样的室温拉伸力学性能不合格时，应从该批（炉）产品(包括该不合格试样代表的那件产品)中另取双倍数量的试样进行重复试验.重复试验结果全部合格,则判该批(炉)产品合格.若重复试验结果中仍有试样性能不合格,则判该批(炉)产品不合格。

5.6.4 有任一试样的显微组织不合格时，产品能区分热处理炉次的判该试样代表的炉次不合格，其他炉次依次检验，合格者交货。不能区分炉次的判该批产品不合格。

5.6.5 任一产品的外观质量不合格时，判该件产品不合格。

6  标志、包装、运输、贮存及质量证明书

6.1  标志

6.1.1 产品标志

应在检验合格的每箱管材上拴上打印有如下标记的小牌（或贴标签）：

- 牌号；

- 状态；

- 规格；

- 产品批号；

- 供方技术监督部门的检印。

6.1.2 包装箱标志

产品的包装箱标志应符合GB/T3199的规定。

6.2  包装、运输、贮存

管材不涂油，不缠纸包装。需方要求涂油或缠纸时，应在订货单（或合同）中注明。

管材的包装方式在订货单（或合同）中注明。其他包装、运输、贮存的要求按GB/T3199的规定。

  - 质量证明书

每批管材应附有产品质量证明书。其上注明：

a) 供方名称；

b) 产品名称；

c) 牌号、状态及规格；

d) 批号；

e) 净重及箱数；

f) 各项分析项目的检验结果和技术监督部门的印记；

g) 本标准编号；

h) 包装日期。

7  订货单（或合同）内容

订购本标准所列产品的订货单（或合同）内应包括下列内容：

a) 产品名称；

b) 牌号；

c) 状态；

d) 规格；

e) 重量（或件数）；

f) 本标准编号；

g) 其他特殊要求。

# Text boxes

YS

中华人民共和国工业和信息化部发布

帐篷用高强度铝合金管

High Strength aluminum alloy tubes for tent

(送审稿)

YS/T ×××-××××

中华人民共和国有色金属行业标准