岩棉、矿棉可制成岩棉板、岩棉条、岩棉毡、岩棉毯（岩棉毡）、岩棉管等岩棉制品。各种岩棉制品按主要性能又分为：岩棉板，防火岩棉板、防水岩棉板、贴铝箔岩棉板、高密度岩棉板、岩棉保温板。岩棉毡，岩棉缝毡、钢丝网岩棉毡。岩棉管，防水岩棉管、防火岩棉管、覆铝箔岩棉管。岩棉是矿物棉的一种。岩棉是以天然岩石如玄武岩、　辉长岩、白云石、铁矿石、铝矾土等为主要原料高强温喷吹制成的蓬松状短细纤维棉

将天然岩、矿石等原料，在冲天炉或其他池窑内熔化(温度2000℃以下)，用50个大气压的压力强吹、骤冷成纤维状。　或用甩丝法，将熔融液流脱落在多级回转转子上，借离心力甩成纤维，直径一般3～9微米，容重50～200千克/米^3，常温下导热系数0.029～0.046瓦/米?开，在600℃以下为0.111～0.145瓦/米?开，不燃、不霉、不蛀。按使用温度分普通岩棉；

高温岩棉。优质岩棉能耐。用于单晶炉、冶金铸造、石油裂化及空间技术耐烧蚀、耐高温隔热材料；建筑和设备的吸声材料、隔热材料；以及天然石棉代用品作水泥制品、橡胶增强材料及高温密封材料、高温过滤材料和高温催化剂载体等。


　　　　
　岩棉性能特点

　　　1、绝热性能：绝热性能好是岩棉、矿渣棉制品的基本特性,，在常温条件下（25℃左右）岩棉的热导率通常在

　0.03～0.047W/(moK)之间。 

　　　2、燃烧性能：岩棉、矿渣棉制品的燃烧性能取决于其中可燃性粘接剂的多少。岩棉、矿渣棉本身属无机质矿物纤维，

　不可燃，在加工成制品的过程中，有时要加入有机粘结剂或添加物，这些对制品的燃烧性能会产生一定的影响。

　　　3、隔音性能：岩棉、矿渣棉制品具有优良的隔音和吸声性能，其吸声机理是这种制品具有多孔性结构，当声波通过时，

　由于流阻的作用产生摩擦，使声能的一部分为纤维所吸收，阴碍了声波的传递。 

　岩棉应用：

　 　岩棉自20世纪70年代广泛用于建筑和工业装备、管道、窑炉的绝热、防火、吸声、抗震、冶金、机械、建材、石油、化工等工业。岩棉保温产品热材料中效果最好的保温材料。

岩棉制品主要技术性能指标

| 技术性能 | 技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 导热系数 W/(mk) | 0.026-0.035 | 常温 |
| 渣球含量%（颗粒直径）0.25 | 10以下 | 符合GB11835-89 |
| 不燃性 | A | 符合GB5464 |
| 纤维直径（µ） | 4-7 |  |
| 工作温度（℃） | -268-700 |  |
| 酸度系数 | ＞1.5 | SiO2+Al2O3 CaO+MgO |
| 吸湿率（%） | ＜5 |  |
| 密度公差（%） | ±10 | 符合GB11835-89 |

岩棉板、防水岩棉板

岩棉保温板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，岩棉板经高温熔融成纤，加入适量粘结剂，固化加工而制成的。是以精选的优质玄武岩为主要原料，经后天融化后，采用国际先进的四辊离心制棉工序，将玄武棉岩高温溶体甩拉成4～7μm的非连续性纤维，再在岩棉纤维中加入一定量的粘结剂防尘油、憎水剂，经过沉降、固化、切割等工艺，根据不同用途制不同密度的系列产品。岩棉板产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等。岩棉板制品施工及安装便利、节能效果显　著，具有很高的性能价格比。

　　　船用岩棉保温板在生产时加入了憎水添加剂，具有良好的防潮性能。船用岩棉板用于船舶的保温隔热

　和防火隔断；憎水岩棉板用于车辆、移动设备、冷库工程、空调管道以及在潮湿环境中的保温防火以及对防潮有一定要求的应用场合。

　

　　　建筑用岩棉板具有优良的防火、保温和吸音性能。它主要用于建筑墙体、屋顶的保温隔音；建筑隔墙、防火墙、防火门和电梯井的防火和降噪。

　

　　　防水岩棉板在生产中加入了防水添加剂，使产品有较好的防潮憎水性能，主要用于船舶，建筑等对防潮、防火有一定要求的场合。防水岩棉板憎水率大于98%，吸湿率小于5%

岩棉板适用范围：船舶，建筑等对防水、防火有一定要求的场合。

　　　石油、电力、化工行业设备的绝热保温吸音降噪。建筑的隔墙、幕墙、屋顶和围护绝热保温、吸音降噪。

　特殊规格根据要求定做　容重(kg):60-150kg/m3 

　岩棉条

岩棉条是岩棉经机械加工和高温固化处理后制成的具有一定强度的板才制品。

　　　高硬度岩棉条是彩钢夹芯板专用的芯材，专业的产品设备和先进的生产工艺保障产品的性达到并超过行业标准。极佳的

　耐压强和优秀的防火性能，为提高彩钢夹芯板整体的质量起到决定性的作用。随着彩钢行业的发展，产品的要求也不断的提

　升。高强度岩棉条在保持普通岩棉条的特性的基础上，增加实用、高效、防水性能，进一步的优化普通彩钢夹芯板的产品的

　品质，为彩钢行业拓展了更为广阔的应用领域，为国外客户搭建一个更广的发展平台。无论在高温或低温环境中岩棉条均能保持良好的保温隔热性能。

　

　岩棉条适用范围：

　　建筑用防火彩钢夹心板材防盗门或普通门的填充绝热保温 吸音降噪。建筑、船舶等领域，是一种既经济保温效果又好的理想材料，因不含氟、氯，对设备无腐蚀作。



　岩棉管

岩棉管壳是一种主要应用于管道的岩棉保温材料是以天然玄武岩为主要原料，经高温熔融后，由高速离心设备制成人造无机纤维，同时加入特制的粘结剂和防尘油，再经加温固化，制作成各种规格，不同要求的岩棉保温管壳。同时 岩棉亦可与玻璃棉硅酸铝棉复合制成岩棉复合保温管壳。岩棉管壳是以精选的辉绿岩和玄武岩矿渣为主要原料，经高温融化在高速离心过



　
　
　程中喷入特制粘合剂和防水剂而制成的树脂岩棉保温管壳和防水岩棉保温管壳．

　岩棉管规格 

　名称 规格 密度 厚度 长度 

　岩棉管壳 ?80-630mm 80-160kg/m3 30-150mm 1000mm

　岩棉管性能特点： 

　岩棉管壳的保温性能、机加工性能、 防火性能良好。

　岩棉管壳酸度系数高，具有良好的化学稳定性及纤维耐久性。 

　岩棉管壳具有良好的吸音特性。 

　岩棉管应用：

　　　岩棉管壳广泛应用于石油、化工、冶金、船舶、纺织等各工业锅炉及设备管道的保温，也用于建筑行业的隔墙，吊顶及

　内外墙的保温和及各种类型的冷、热管道和隐藏、外露管道的绝热保温。

　　　电力、石油、化工、轻工、冶金等行业的管道保温隔热适用于各种管道的保温和隔热，尤其对小口直管道施工方便迅速。

　防水岩棉管具有防潮、排温、憎水的特殊功能，特别适宜在多雨，潮湿环境下使用，吸湿率5%以下，憎水率98%以上。

　岩棉毡

岩棉毡是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，经高温熔融成纤，岩棉保温毡加入适量粘结剂加工而成的，是由岩棉
　毡外覆铁丝网、不锈钢丝网或玻璃丝 布缝制而成的柔软的卷状产品。该产品适用于贮罐容器和大口径管道的保温。

　　　岩棉毡具有优良的保温隔热性能，施工及安装便利、节能效果显著，具有很高的性能价格比。

　　　岩棉毡是导热系数低的一种优质的保温隔热材料。适用于大中口径管道；中、小型储罐及表面曲率半径较小的弧面或表面不规则的设

　备、建筑空调管道保温防露和墙体的吸音保温。