最好的西安高效除锈翻新打磨喷砂机厂家直销喷砂机109P罐”设备专家在线厂家直销型号：惠捷机械质量有口碑！外形尺寸：Φ800mm×2000mm喷砂人员配置：本机为双工位两只喷砂枪2个人同时左右，一只喷砂枪每小时喷砂工件、例如：石材、管道、U型钢材、工字钢、通管、液化油罐、桥梁铁管、空心钢管桩表面喷砂、表面翻新除锈喷砂处理115m2/左右。2.5级防腐防水工程钢材表面除锈每小时约95m2/h左右。喷砂完成过后在1-3天内该喷漆的就喷好油漆，该上好沥青防腐防锈的就好安排好喷涂工作，以免下雨了再次生锈。而造成重复的喷砂作业情况。

西安高效除锈翻新打磨喷砂机主要技术参数如下：

| 机器型号 | HJ-108P加压开放式移动手控喷砂机 |
| --- | --- |
| 主机外形尺寸 | 罐体直径（D）*高度（H）：600*1400mm |
| 整机重量 | 100kg |
| 容积 | 0.3m3 |
| 装砂量 | 最多1000kg |
| 单枪工作效率 | 约18-25 m2/h |
| 每分钟喷砂量 | 约28kg/min |
| 喷砂枪工作气压（即开机后的压缩空气表压） | 0.4～0.7MPa |
| 单枪耗气量 | 约5.0m3/min |
| 整机耗气量 | 约5.0m3/min |
| 压缩空气气源要求 | 空压机排气压力：0.7～0.8MPa； 空压机排气流量：不小于5.0m3/min |
| 喷枪数量 | 1把 |
| 控制方式 | 气动控制 |
| 喷套砂管 | 20米 |
| 防护服 | 1套 |

适用于各种玻璃雕刻、玻璃喷砂、石材处理、石材喷砂、根雕，家具仿古喷砂、大理石雕刻、艺术家具等的装饰表面处理工艺，性能优越，价格实惠，操作方便。

西安高效除锈翻新打磨喷砂机注意事项：

1、工作前必须穿戴好防护用品，不准赤裸膀臂工作。工作时不得少于两人。

2、储气罐、压力表、安全阀要定期校验。储气罐两周排放一次灰尘，沙罐里的过滤器每月检查一次。

3、检查通风管及喷砂机门是否密封。工作前五分钟，须开动通风除尘设备，通风除尘设备失效时，禁止喷砂机工作。

4、压缩空气阀要缓慢打开，气压不准超过0.8MPa。

5、喷砂粒度应与工作要求相适应，一般在十至二十号之间适用，砂子应保持干燥。6、喷砂机工作时，禁止无关人员靠近。清扫和调整运转部位时，应停机进行。

7、不准用压缩空气吹身上灰尘或开玩笑。

8、工作完后，通风除尘设备应继续运转五分钟再关闭，以排出室内灰尘，保持场地清洁。

9、发生人身、设备事故，应保持现场，并报告有关部门。

西安高效除锈翻新打磨喷砂机喷砂机结构：

1、机壳采用8mm冷扎钢板焊接制成，表面喷塑。

2、喷砂机设有1只喷枪，喷枪内配有8mm大的碳化硼喷嘴。

3、机体下方可通过手柄调节砂量。

4，本机配有8米砂管。

5，手动行程气控开关（方便作业）。

6，本机要求配2立方以上（15千瓦）的空压机：

7：本机每小时可以处理95m2/h左右

西安高效除锈翻新打磨喷砂机适用范围：

适用于船舶修造、桥梁、矿山、集装箱、钢结构、机械、石油管道、冶金、锅炉、机床、铁路、机械制造、港口建设、水利工程等行业的金属工件表面清理、表面前处理、表面清洁，清理金属工件表面上的铁锈、氧化皮层、油污、旧油漆层、焊渣、杂质等所有表面残留物。同时，使金属工件表面产生适当的粗糙度和毛面，增加表面附着力。另外，也可供皮草、玻璃、石碑及领域的雕刻，喷花加工及所有非金属工件的表面处理。

广泛应用于水工、船舶、阀门、石油、热喷涂、农用机械、钻井平台、钢结构、油罐、桥梁、大型模具、野外防腐、石材刻字、古建筑翻新、玻璃钢等喷涂前处理。用于金属工件表面清理、表面前处理、表面清洁，清理金属工件表面上的铁锈、氧化皮层、油污、旧油漆层、焊渣、杂质等所有表面残留物。同时，使金属工件表面产生适当的粗糙度和毛面，增加表面附着力。

适用于大型金属工件的表面处理，例如：船舶配件、锅炉、桥梁、集装箱、钢结构、钢板、铸造件、铆焊件、矿山机械等金属工件的表面前处理，清理金属工件表面上的铁锈、氧化层、油脂、底漆等不同种类的表面残留物。

清理等级可以根据工件表面加工处理的目的自行控制，一般情况下清理等级可以控制在符合国家工业涂装要求的Sa2.5水平上。另外，也同时使工件表面产生符合涂装规定的适当粗糙度和毛面，增加涂料对工件表面的附着力。

“百度一下西安高效除锈翻新打磨喷砂机（两个人喷砂的除锈罐价格）深圳市惠捷自动化喷砂机设备有限公司。供应西安高效除锈翻新打磨喷砂机 HJ-109P喷砂机，单枪除锈喷砂机每小时除锈115m2/h左右。双枪移动户外型开放式喷砂机HJ-109P-2每小时最快的速度可以到达240m2/左右。本机械称为『移动性开放式喷砂罐HJ-109P-2A气控制型野外喷砂机，也叫高压HJ-109P喷砂罐』，本机械针对；国家工程，2.5级以上防腐防水除锈喷砂机处理。如石油输送管道喷砂作业，桥梁表面翻新去旧油漆，压力容罐液化气罐油罐除锈翻新处理喷砂机设备，钢结构塔吊塔基除锈翻新喷砂机，螺纹钢除锈喷砂机，钢材工字钢除锈HJ-108P喷砂机,槽钢除锈HJ-106P电控/气控型喷砂机，船舶舰艇必用移动性开放式高压HJ-108P除锈喷砂机（标准喷砂罐），沙厂水泥泵大型工程罐体喷砂翻新处理。找深圳市惠捷自动化喷砂机设备有限公司，是您明智之举，我们价格市场上卖的最平整，质量有口碑，送货上门免费安装调试除锈喷砂的设备。包括【喷砂机，空压机，储气罐，干燥机，精密过滤器，喷砂管道，防尘服，喷砂枪罐砂料优惠赠送一套/欢迎您致电我18922871990洽谈！】

除锈喷砂机价格106P型号---4600

除锈喷砂机价格108P型号---8200

除锈喷砂机价格109P型号---11800

详细了解请电话咨询！QQ在线咨询

此机是钢材除锈喷砂，瓷砖，瓷片，地板砖，木材必用的机械！

也可用自动的喷砂机，省时，省力，效果好，效率高！