### 材料名称：铝及铝合金挤压棒材（≤22mm，H112、T4态）

### 牌号：2A13

### 标准：GB/T 3191－1998

### 化学成分：

铝 Al ：余量

硅 Si ：≤0．7

铜 Cu ：4．0～5．0

镁 Mg：0．30～0．50

锌 Zn：≤0．6

钛 Ti ：≤0．15

铁 Fe： 0．000～ 0．600

注：单个：≤0．05;合计：≤0．10

### ●力学性能：

抗拉强度 σb （MPA）：≥315

伸长率 δ5 （%）：≥4

注 ：棒材室温纵向力学性能

试样尺寸：棒材直径（方棒、六角棒内切圆直径）≤22

### 热处理工艺：

1)均匀化退火：加热480～495℃;保温12～14h;炉冷。2)完全退火:加热390～430℃;保温时间30～120min;炉冷至300℃，空冷。3)快速退火：加热350～370℃;保温时间为30～120min;空冷。4)淬火和时效:淬火495～505℃,水冷;人工时效185～195℃,6～12h,空冷;自然时效:室温96h。