偏心原理 通常的蝶阀双偏心象1（偏离管道中心红）和2（偏离密封面中心线）所示的那样，目的是减少阀座与密封件之间大约15°行程的磨擦。 另增加了一个独特的偏心3（倾斜的锥形）不仅是凸轮作用而且消除了在阀门启闭中密封和两座之间的所有接触磨擦，从而增加使用寿命。

蝶阀型号编制方法

法兰和对夹连接金属硬密封蝶阀

概述 随着科学技术的进步和产品的更新，工业阀门的需求已有显著的变化。本蝶阀广泛应用于电站供热系统和催化裂化主风机管道系统、钢铁、冶金、石化、电力、炼油、矿山等工业管道上作切断或调节流量用。

结构特点 1、结构紧凑、体积小、重量轻、操作灵活、维修方便。 2、设计采用三维偏心密封原理，可达到完全密封，气压试验泄漏量为零。 3、密封面选用不锈钢材料，并在制造过程中采用特殊的工艺处理具有耐高温、高压、耐磨、耐腐蚀、使用寿命长的特点。

材料与适用工况 主要零件材料 阀体 WCB ZG1Cr18Ni9Ti CF8 CF3 ZG1Cr18Ni12Mo2Ti CF8M CF3M 端盖 WCB ZG1Cr18Ni9Ti CF8(304) CF3(304L) ZG1Cr18Ni12Mo2Ti CF8M (316) CF3M (316L) 蝶板 密封面堆焊 SF3T（WCB） ZG1Cr18Ni9Ti CF8(304) CF3(304L) ZG1Cr18Ni12Mo2Ti CF8M (316) CF3M (316L) 阀杆 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 0Cr19Ni9 00Cr19Ni11 1Cr18Ni12Mo2Ti 0Cr17Ni12Mo2 00Cr17Ni14Mo2 弹性阀座 316L 0Cr19Ni9 00Cr19Ni11 00Cr19Ni11 0Cr17Ni12Mo2 00Cr17Ni14Mo2 00Cr17Ni14Mo2 适用介质 水、蒸汽、油品等 硝酸等腐蚀性介质 强氧化性介质 醋酸等腐蚀性介质 尿素等腐蚀性介质 适用工况 适用温度 -29~425℃ -40~200℃(超出该温度范围，请在订货时注明)

四 氟 密 封 蝶 阀

产品用途用特点 该产品采用新的技术设计，解决了四氟材料用于蝶阀密封遇冷出现收缩而泄漏；反之，遇热膨胀使启闭困难的缺点。提高了工作压力和温度，使用寿命延长。 本蝶阀适用于食品、饮料、医药、化工等纯净管路及工业环保、水处理、高层建筑、给排水管路作启闭或调节介质流量之用。当材料为半衬（即同体衬氟、蝶板不锈钢）或全衬（阀体、蝶板均衬氟）时，此类阀门是耐化工、食品、医药工业的强酸、强碱等强腐性介质的首选阀门。

主要零部件材料 名 称 材 料 阀体 铸钢、不锈钢、合金钢、均衬F4、F46 蝶板 铸钢、不锈钢、合金钢、均衬F4、F46 阀杆 2Cr13、不锈钢 密封圈 由阀体衬四氟构成，阀板不锈钢与阀板全衬四氟 填料 氟塑料、柔性石墨

中 线 型 蝶 阀

产品用途及特点 l、小型轻便，容易拆装及维修，并可在任意位置安装。 2、结构简单，紧凑，90°回转开启迅速。 3、操作扭矩小，省力轻巧。 4、流量特性趋于直线，调节性能好。 5、启闭试验次数多达数万次，寿命长。 6、达到完全密封，气体试验泄漏为零。 7、更换零件材质，配对，可适用多种介质。

主要零部件材料 名 称 材 料 阀体 灰铸铁、球墨铸铁、铝合金、铜合金、不锈钢、碳钢 蝶板 电镀球墨铸铁、铜合金、不锈钢、工业纯钛、特种耐腐蚀铜 阀杆 不锈钢、耐蚀镍、镍铜合金、碳钢 衬套 润滑青铜、聚四氟乙烯 阀座 天然胶、海伯伦、乙丙橡胶、氯丁橡胶、丁晴橡胶、耐磨橡胶、氟化橡胶、耐热乙丙橡胶、聚四氟乙烯塑料

蝶阀常用型号：（参照天津塘沽瓦特斯阀门有限公司）

D7A1X3-10

CD7A1X3-10ZB1

D7A1X3-10ZB3

D7A1X3-10

D71F-10

D7A1X-10

D34A3X-10Q

D34A3X3-10P

D34A3X3-10Q

D343X-10

D34A3X-10Q

D34A3X-10

D34A3X-16Q

D373H-10C

SDB343X-10  伸缩蝶阀

天津塘沽瓦特斯阀门主要零部件材质代号

| 阀体 | 阀板 | 转轴 | 衬套 | 阀座 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料名称 | 代号 | 材料名称 | 代号 | 材料名称 | 材料名称 | 材料名称 | 代号 | 适用温度 |
| 灰铸件 | Z | 电镀球墨铸铁 | B1 | 不锈钢 碳钢 | 润滑青铜 聚四氟乙烯 | 天然胶 | X1 | -20一+85 |
| 球墨铸铁 | Q | 铝青铜 | B2 |  |  | 海帕伦 | X2 | -18一+135 |
| 铝青铜 | T | 不锈钢ZG1Cr18Ni9Ti | B3 |  |  | 乙丙橡胶 | X3 | -45一+135 |
| 不锈钢ZG1Cr18Ni9Ti | P | 钛钢 | B4 |  |  | 氯丁橡胶 | X4 | -7一+93 |
| CF8M不锈钢 | R | CF8M不锈钢 | B5 |  |  | 丁腈橡胶 | X5 | -12一+82 |
| 碳钢 | C | 碳钢 | B6 |  |  | 耐磨橡胶 | X6 | -10一+50 |
|  |  | CF8不锈钢 | B7 |  |  | 氟橡胶 | X7 | -23一+150 |
|  |  |  |  |  |  | 耐热乙丙橡胶 | X9 | -20一+150 |
|  |  |  |  |  |  | 聚四氟乙烯 | F4 | +10一+150 |

注：1、阀体材料为灰铸件可不标注。

2、连接形式：7A 表示对夹式；7L表示单夹式；4A 表示法兰连接短结构；4 表示法兰连接长结构。

3、结构形式中：2  单偏心结构；3 双偏心结构