真空气淬炉

合盛隆公司网址：www.hslzk88.com/

一、结构特点：   加热室采用不锈钢骨架、新型碳毡复合材料，变形量少、耐高温高压气流冲刷，使用寿命长，易维护。采用石墨管加热器，易安装维护，故障率低。气冷采用喷射式冷却方式，石墨喷嘴圆周均布，使高压气流流动更合理(部分主风管风量大小可调，客户可根据工件的特点控制部分主风管风量的大小)，能有效控制工件变形。高速高压大流量风机，铜-铜高效圆型换热器，实现高速冷却。风机可采用单速、双速、变频调速多种方式，控制风冷速度。加热室也可以采用全金属结构，以满足钛合金、精密合金的固溶处理要求。电控系统采用PLC与可编程温度控制器的方式，实现全自动、半自动、手动三种控制方式，操作灵活。

 二、用途：   主要用于高速钢、工模具钢、不锈钢的淬火;不锈钢和钛合金的固溶处理;磁性材料的真空热处理及高温钎焊和真空烧结。加对流风机还可进行低温回火。

三、技术参数：

| 最高温度 | 1320℃ |
| --- | --- |
| 控温精度 | ±1℃ |
| 炉温均匀性 | ±5℃(可选择对流风机) |
| 极限真空 | 4×10^1Pa（选择高真空时为6.7×10^3Pa） |
| 压升率 | 0.6Pa／h |
| 气冷压力 | 6bar |
| 冷却能力 | 500Kg/4.5bar/1050-200用3-5分钟，10-20分钟可出炉 |

四、设备选型

1、尺寸规格

| 型号 | 有效工作尺寸 | 装炉量 | 加热功率 |
| --- | --- | --- | --- |
| HZQ-433 | 450mmx300mmx300mm | 100kg | 50kw |
| HZQ-644 | 600mm x400 mm x400mm | 200kg | 80kw |
| HZQ-755 | 700 mm x500 mm x500mm | 300kg | 100kw |
| HZQ-966 | 900 mm x600 mm x600mm | 500kg | 150kw |
| HZQ-1288 | 1200 mm x800 mm x800mm | 1000kg | 200kw |
| HZQ-1299 | 1300 mm x900 mm x900mm | 1200kg | 300kw |

2、炉胆规格

| A | 圆形金属炉胆，设360度吹管。 |
| --- | --- |
| B | 圆形石墨炉胆，设360度吹管。 |
| C | 方向金属炉胆，上下对吹。 |
| D | 方向石墨炉胆，上下对吹。标准配置为圆形石墨炉胆(2层硬毡+3层软毡)。 |

3、对流加热:Y(加对流风机)、N(不加热对流风机)。标准配置为N.

4、真空选择:H(高真空)、L(低真空)，JH(进口高真空)、JL(进口低真空选择).标准配置为L(低真空)

5、气冷压力:6(6bar)、10(10bar)、12(bar)、20(20bar)、标准配置为6(6bar)

6、控制系统H(纯进口高配)、S(标准配置)、L(国产配置)

| H、控制柜：德国威图 | S、控制柜：标准九折型材机柜(1200*2000*600) | L、(国产配置)： |
| --- | --- | --- |
| 低压电器元件：法国斯耐德 PLC:西门子S7-300系列 工控机：台湾研华工业控制器+15寸触摸显示器 机柜冷却：机柜空调 控温仪表：英国欧陆2604或者2704 记录仪：横河或者霍尼韦尔 真空计：德国莱宝或其他厂商 其他附件：国内最好 | 低压电器元件：法国斯耐德 PLC:OMRON(日本欧姆龙) 工控机：北京昆仑通态(12寸嵌入式触摸屏) 机柜冷却：风扇(构成封闭式机柜，防护等级IP20) 控温仪表：岛电(FP23.或其他进口仪表) 记录仪：瑞士(PH) 真空计：国产 其他附件：国内最好 | 用国内最好的元器件组合最好的配置。 |

7、冷却控制:A（变频器）、B（软启动）;JA(进口变频器)、JB（进口软起动）、JAA（进口变频器+进口风机）。标准配置为软起动加国产风机。

8、附加项目:A(配储气罐)、B(配水冷却系统)、AB(配储气罐+水冷却系统)、C(配消音器)。

9、现场布置方式:A(控制柜横向放)、B(控制柜纵向放)。