电炉条设计参数:

| 常用炉条理论重量表（井式炉） |
| --- |
| 材 质 | 功 率(kw) | 线 径(mm) | 重 量（kg） | 备 注 |
| 0Cr25Al5 | 25 | 4.0 | 14 |  |
| 0Cr25Al5 | 30 | 4.5 | 18.5 |  |
| 0Cr25Al5 | 36 | 4.5 | 15.5 |  |
| 0Cr25Al5 | 36 | 5.0 | 22.5 |  |
| 0Cr25Al5 | 55 | 4.5 | 31 |  |
| 0Cr25Al5 | 60 | 4.5 | 37 |  |
| 0Cr25Al5 | 75 | 4.0 6.0 | 14 34 |  |
| 0Cr25Al5 | 90 | 4.5 | 55+18.5 |  |
| 0Cr25Al5 | 105 | 5.0 | 44 |  |
| 箱式炉 |
| 0Cr25Al5 | 4 | 1.5 | 0.8 | 220V |
| 0Cr25Al5 | 6 | 1.8 | 1.2 | 220V |
| 0Cr25Al5 | 8 | 1.8 | 1.8 | 380V |
| 0Cr25Al5 | 10 | 2.0 | 2.2 | 380V |
| 0Cr25Al5 | 12 | 2.2 | 2.6 | 380V |
| 0Cr25Al5 | 15 | 4.0 | 7.5 | 380V |
| 0Cr25Al5 | 20 | 5.0 | 14 | 380V |
| 0Cr25Al5 | 30 | 4.5 | 18.5 | 380V |
| 0Cr25Al5 | 45 | 5.5 | 27 | 380V |
| 0Cr25Al5 | 60 | 4.5 | 37 | 380V |
| 0Cr25Al5 | 75 | 5.0 | 44 | 380V |
| 0Cr25Al5 | 105 | 6.0 | 60 | 380V |