目   录

1. 前言	1

2. 验收监测依据	2

3 工程概况	3

3.1 工程地理位置及周边环境	3

3.2 工程基本情况	3

3.3工程主要原辅材料	5

3.4 生产工艺简介	5

3.5 主要污染物及其控制措施	9

4. 环境影响评价意见及环评批复的要求	11

4.1 环评结论与建议	11

4.2 环境影响补充说明的结论与建议	12

4.3 环评批复的要求	13

5. 验收监测评价标准	14

5.1 废气执行标准	14

5.2 废水执行标准	15

5.3 地表水执行标准	15

5.4厂界噪声执行标准	16

5.5 废渣浸出毒性鉴别执行标准	16

5.6 总量控制执行标准	17

6. 验收监测工作内容	17

6.1 验收监测工况要求	17

6.2废气监测内容	17

6.3 废水监测内容	17

6.4 地表水监测内容	18

6.5 厂界噪声监测内容	18

6.6 废渣浸出毒性鉴别监测内容	18

7. 监测分析方法和质量保证	19

7.1 质量控制和质量保证	19

7.2 监测分析方法及仪器	19

8. 监测结果与评价	20

8.1 验收监测期间的工况监督	20

8.2废气监测结果及评价	21

8.3 无组织废气监测结果及评价	23

8.4 废水监测结果及评价	24

8.5 厂界噪声监测结果与评价	27

8.6 废渣浸出毒性鉴别监测结果及评价	27

8.7 总量控制	28

9. 环境管理检查	28

9.1 环保审批手续及“三同时”执行情况	28

9.2 环境保护管理制度及其执行情况	28

9.3 环评批复的落实情况表	29

9.4 固体废物处置	32

9.5 环境风险事故应急处理措施	32

10. 结论及建议	32

10.1 结论	32

10.2 建议	34

附件：

附件 1  “ 三同时”登记表

附件2  湖南省环境保护厅《关于湖南世纪垠天新材料有限责任公司年产2000吨电子级氯化钴新材料项目环境影响评价报告书的批复》

附件3  湖南省环境保护厅《关于湖南世纪垠天新材料有限 责任公司年产2000吨电子级氯化钴新材料项目变更环境影响说明批复意见的函》

附件4  益阳市环境保护局《 关于湖南世纪垠天新材料有限责任公司年产2000吨电子级氯化钴新材料项目环境影响评价执行标准的函》

附件5  益阳市环境保护局《 关于同意湖南世纪垠天新材料有限责任公司年产2000吨电子级氯化钴新材料项目试生产的函》

附件6   天然气供气意向书

附件7   硫酸、盐酸采购合同及相关材料

附件8  粗制碳酸钴采购合同

附件9  污水排放情况证明

附件10  固废外售协议

附件11  环境管理制度

附件12  突发环境事件应急预案备案单

附图：

附图1   项目地理位置图

附图2   厂区平面布置及监测布点示意图

附图3   相关照片

# 1. 前言

湖南世纪垠天新材料有限责任公司在益阳龙岭工业园内建设了一条年产2000吨电子级氯化钴新材料生产线，项目建成后可年产氯化钴2000吨，副产氢氧化镍20吨、十水硫酸钠550吨。

该项目2010年7月由环境保护部南京环境科学研究所完成环评报告书，2010年12月13日湖南省环境保护厅以湘环评[2010]338号文予以批复；2015年2月由长沙市玺成工程技术咨询有限责任公司完成项目变更环境影响说明，2015年4月29日湖南省环境保护厅以湘环评函[2015]36号文予以批复。2015年7月，益阳市环境保护局同意项目试生产，现环保设施运行正常，具备验收监测条件。

依据国家建设项目竣工环境保护验收相关要求和规定，受湖南世纪垠天有限责任公司的委托，湖南中诚环境监测技术有限公司承担本项目竣工环境保护验收监测工作。2015年11月28日至11月29日，湖南中诚环境监测技术有限公司对工程进行了现场监测和检查，收集核实了有关资料，在此基础上编制了本报告。

根据2016年1月29日现场验收会上验收组意见，2016年2月28日~29日，湖南中诚环境监测技术有限公司对该建设项目生物质锅炉（备用锅炉）废气排放情况及废水排放口入清溪河处上游、下游水质进行了补充监测。

# 2. 验收监测依据

（1）国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》，1998年11月。

（2）原国家环境保护总局令第13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，2001年12月。

（3）原国家环境保护总局环发［2000］38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》，2000年2月。

（4）原国家环境保护总局环发［1999]246号《关于印发<污染源监测管理办法>的通知》，1999年11月。

（5）中国环境监测总站验字[2005]188号《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作中污染事故防范环境管理检查工作的通知》，2005年12月。

（6）湖南省人民政府令第215号《湖南省建设项目环境保护管理办法》，2007年8月。

（7）原湖南省环境保护局湘环发[2004]42号《关于建设项目环境管理监测工作有关问题的通知》，2004年6月。

（8）环境保护部南京环境科学研究所《湖南世纪垠天新材料有限责任公司年产2000吨电子级氯化钴新材料项目环境影响评价报告书》，2010年7月。

（9）长沙市玺成工程技术咨询有限责任公司《湖南世纪垠天新材料有限责任公司年产2000吨电子级氯化钴新材料项目变更环境影响说明》，2015年2月。

（10）湖南省环境保护厅湘环评[2010]338号《关于湖南世纪垠天新材料有限责任公司年产2000吨电子级氯化钴新材料项目环境影响报告书的批复》，2010年12月13日。

（11）湖南省环境保护厅湘环评函[2015]36号《关于湖南世纪垠天新材料有限责任公司年产2000吨电子级氯化钴新材料项目环境影响说明批复意见的函》，2015年4月29日。

（12）益阳市环境保护局《关于同意湖南世纪垠天新材料有限责任公司年产2000吨电子级氯化钴新材料项目试生产的函》，2015年7月28日。

# 3 工程概况

## 3.1 工程地理位置及周边环境

项目位于益阳市龙岭工业园内，南面为益阳高容林玻璃有限公司、东面为家家润食品有限公司，其它方向为荒山或空地。

## 3.2 工程基本情况

工程基本情况详见表3-1，主要生产设备见表3-2~3-5，主要环保设施见表3-6。

表3-1  工程基本情况一览表

| 序号 | 类 别 | 情 况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 湖南世纪垠天新材料有限责任公司年产2000吨电子级氯化钴新材料项目 |
| 2 | 项目地址 | 益阳龙岭工业园 |
| 3 | 建设单位 | 湖南世纪垠天新材料有限责任公司 |
| 4 | 建设性质 | 新建 |
| 5 | 建设规模 | 年产氯化钴2000吨，副产钨酸钠100吨、氢氧化镍20吨、十水硫酸钠550吨。 |
| 6 | 工程实际建设内容 | 一条年产2000吨电子级氯化钴新材料生产线，采用“球磨—离子交换—硫酸浸出—萃取分离—浓缩结晶”生产工艺，年产2000吨氯化钴，包括磨矿车间、浸出车间、萃取车间、结晶车间及原辅材料仓库、成品库等辅助设施。 |
| 7 | 开工建设时间 | 2011年5月 |
| 8 | 环保设施设计单位 | 湖南瑞丰玻璃钢有限公司、南京泰特化工机械有限公司 |
| 9 | 环保设施施工单位 | 湖南瑞丰玻璃钢有限公司、南京泰特化工机械有限公司 |
| 10 | 试生产时间 | 2015年7月28日 |
| 11 | 年工作时间 | 300天，7200小时 |
| 12 | 投资情况 | 总投资4889万元，其中环保投资460万元，占总投资的9.4% |
| 13 | 环评情况 | 2010年7月由环境保护部南京环境科学研究所完成环评报告书，2010年12月13日湖南省环境保护厅以湘环评[2010]338号文予以批复；2015年2月由长沙市玺成工程技术咨询有限责任公司完成项目变更环境影响说明，2015年4月29日湖南省环境保护厅以湘环评函[2015]36号文予以批复。 |
| 14 | 变更情况 | ①原料由进口铜钴合金变更为粗制碳酸钴；②生产工艺调整为“球磨—离子交换—硫酸浸出—萃取分离—浓缩结晶”工艺，增加了离子交换工序，取消铜电积工序，细菌浸出改为硫酸浸出；③改用天然气锅炉，原定生物质锅炉作为备用热源使用；④厂区平面布局调整。 |
| 15 | 工程纳污水体 | 清溪河，进入新河 |

表3-2 主要生产设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 单位 | 实际数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心机 | SS800 | 台 | 2 |  |
| 2 | 搪瓷反应釜 | 5m3 | 个 | 10 |  |
|  |  | 3m3 | 个 | 5 |  |
| 3 | 钴萃取系统 |  | 套 | 2 |  |
| 4 | 搅拌机 |  | 台 | 13 |  |
| 5 | 反应及除杂桶 （反应槽） | 22m3 | 个 | 13 |  |
| 6 | 板框压滤机 | 120m2 | 个 | 7 |  |
| 7 | 动力变压器 | 260KVA | 台 | 1 |  |
| 8 | 球磨机 |  | 台 | 1 |  |
| 9 | 生物质锅炉 | 4t/h | 台 | 1 | 备用锅炉 |
| 10 | 天然气锅炉 | 4t/h | 台 | 1 |  |
| 11 | 硫酸钠浓缩结晶罐 | 2.5t/h | 台 | 1 |  |
| 12 | 离子交换柱 |  | 套 | 1 |  |
| 13 | 储槽 | 120m3 | 个 | 11 |  |
| 14 | 酸雾吸收塔 | / | 套 | 3 |  |

表3-3    主要环保设施情况表

| 序号 | 名称 | 数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生物质锅炉烟气脱硫除尘 | 1 |
| 2 | 浸出酸雾碱液喷淋塔 | 1 |
| 3 | 配酸酸雾碱液喷淋塔 | 1 |
| 4 | 地埋式生活污水处理系统 | 1 |
| 5 | 固废暂存间 | 1 |
| 6 | 事故应急池 | 1 |
| 7 | 废水收集及回用系统 | 1 |
| 8 | 盐酸罐围堰 | 1 |
| 9 | 硫酸罐围堰 | 1 |

## 3.3工程主要原辅材料

工程主要原辅料消耗见表3-4，碳酸钴化学成分表见表3-5。

表3-4   项目主要原辅材物料消耗量

| 序号 | 原辅材料名称 | 指标及用途 | 年消耗量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗制碳酸钴 | Co≥40% | 1190 |
| 2 | 硫酸 | 98% | 1500 |
| 3 | 液碱 | 30% | 200 |
| 4 | 盐酸 | 32% | 920 |
| 5 | P507 | 钴萃取剂 | 4.4 |
| 7 | P204 | 除杂萃取剂 | 2.0 |
| 8 | 260#煤油 | 稀释剂 | 2.7 |
| 9 | 氟化钠 | 除钙镁 | 22.6 |
| 10 | 水 |  | 8430 |
| 11 | 电 |  | 600万度 |
| 12 | 生物质燃料 | 谷壳、木材等 | / |
| 13 | 天然气 |  | 86.4万m3 |

表3-5  碳酸钴化学成分表

| 成分 | Co | W | Ni | Zn | Pb | O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取值（%） | 41.09 | 1.06 | 4.005 | 0.9227 | 0.011 | 33.4 |
| 成分 | Cu | Mn | S | Ca | Mg | Fe |
| 取值（%） | 1.261 | 0.9078 | 0.021 | 1.71 | 0.209 | 1.035 |

## 3.4 生产工艺简介

碳酸钴采用“球磨—离子交换—硫酸浸出—萃取分离—浓缩结晶”工艺生产氯化钴，并副产钨酸钠、十水硫酸钠及氢氧化镍。工艺流程简要说明如下：

1、球磨

为提高浸出效率以及浸出速度，将碳酸钴进一步球磨破碎，以1:3的固液比将原料球磨至糊状，送水洗工序。

2、离子交换

碳酸钴中含有一定的可溶钨，采用水洗的方法将可溶性钨酸钠溶入水溶液，再将粗钨酸钠水溶液通入离子交换柱，钨离子负集于阴离子交换树脂中。粗钨酸钠溶液中杂质较少，不需要进行淋洗除杂，负钨树脂加入盐酸解吸后得到较为纯净的钨酸钠溶液，经过蒸发结晶得到钨酸钠晶体，树脂解吸后循环利用。交后液返回球磨及水洗工序，并定期外排一部分至浓缩结晶硫酸纳工序。水洗后的碳酸钴送反应釜浸出。

3、浸出

碳酸钴采用硫酸浸出。

4、净化除钙镁

基于碱土金属的氟化物溶解度小，而重金属离子的氟化物呈离子型溶于水中的特性，控制适当的pH值、温度、时间、氟化钠的加入量，可以把溶液中的钙镁杂质除去，当溶液中的钙镁离子降到允许的范围内再进入P204萃取除杂工序。滤渣主要含钙镁，堆存于渣场中。

5、P204深度除杂

除钙镁后的钴液进入萃取工段。用P204钠皂后进行多级逆流萃取除杂。P204钠皂溶于苯、石油、煤油等有机溶剂，水溶于酸性水溶液中，可利用各种金属离子在P204中的萃取曲线，控制合适的条件，可以深度除去铜、锰、锌、铁等杂质。主要控制水相的pH值，可以获得除杂率≥99%。负载杂质有机相通过硫酸反萃，取得含锌较高的溶液，经过循环富集，最后采用NaOH中和过滤得到锌渣用为原料出售；萃取后的萃余液主要为钴、镍和钠离子，进入下一工序处理。

6、P507分离钴镍

P204深度除杂后的萃余液用P507钠皂进行镍钴分离。P507是一种酸性萃取剂，萃取金属的顺序为Fe3+>Zn2+>Cu2+≈Ca2+≈Mn2+>Co2+>Mg2+>Ni2+。P507与钴镍的萃取率随pH值升高而增大，但镍增加的趋势较钴小，所以控制适当的酸度，可实现钴与镍的有效分离。

萃取分离钴镍除有萃取过程，还有金属的置换过程，在一定的pH值下，有机相中的镍可被水中的钴置换出来，而使有机相中的镍逐渐减少，以达到微量，从而达到钴镍分离。操作时，主要控制水相pH值、温度、有机相与水相的比来使钴镍分离，可以获得钴镍分离效率≥99.5%，反萃钴率≥99%。

7、盐酸反萃

钴镍分离后的负载有机相经过洗涤，再用盐酸反萃，得到纯净的氯化钴溶液。P507萃余液采用氢氧化钠调整pH值，使镍以氢氧化镍的形式予以回收。

8、浓缩结晶

纯净的氯化钴溶液经过浓缩结晶的方式获得六水氯化钴产品。

沉镍后的母液及除杂液通过蒸发结晶生产十水硫酸钠副产品，以平衡整个系统的钠离子。

具体工艺流程详见图3-1。

图3-1  生产工艺流程及产污节点图

## 3.5 主要污染物及其控制措施

### 3.5.1废气污染源及污染防治措施

项目生产过程中产生的气型污染物主要包括锅炉、配酸和酸浸工序产生的废气及生产过程中无组织排放废气。主要废气污染物排放及其控制措施见表3-6。

表3-6  废气污染物排放及其控制措施

| 序号 | 污 染 源 | 污 染 物 | 处 理 设 施 | 排气筒高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物质锅炉(备用) | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物等 | 脱硫、除尘 | 35m |
| 2 | 燃气锅炉 |  | / | 15m |
| 3 | 配酸工序 | 盐酸雾等 | 碱液喷淋 | 15m |
| 4 | 酸浸工序 | 硫酸雾等 | 碱液喷淋 | 25m |
| 5 | 无组织废气 | 颗粒物、盐酸雾、硫酸雾等 | / | / |

### 3.5.2废水污染源及污染防治措施

项目生产过程中产生的废水主要是生产产生的交后液、除杂反萃液、沉镍母液、碱液喷淋废水、生活废水等。其中交后液返回球磨及水洗工序循环利用，剩余部分送硫酸钠蒸发结晶工序回收钠盐；除杂反萃液送硫酸钠蒸发结晶工序；沉镍母液返回硫酸浸出工序，剩余部分经浓缩结晶得到副产品十水硫酸钠；碱液喷淋废水循环使用，需要更新时送硫酸钠蒸发结晶工序；生活污水经化粪池处理后外排；初期雨水经初期雨水收集池收集返回球磨及水洗工序。

污染物排放及控制措施见表3-7，废水走向图见图3-2。

表3-7   废水污染物排放及其控制措施

| 序号 | 污 染 源 | 控制措施 | 主要污染物 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交后液 | 返回球磨及水洗工序循环利用，多余的送硫酸钠蒸发结晶工序回收钠盐 | 硫酸钠等 | 不外排 |
| 2 | 除杂反萃液 | 送硫酸钠蒸发结晶工序 | 锌、铜、铁以及硫酸根离子等 |  |
| 3 | 沉镍母液 | 返回硫酸浸出工序，剩余部分经浓缩结晶得到副产品十水硫酸钠 | 硫酸钠等 |  |
| 4 | 碱液喷淋废水 | 循环使用，需要更新时送硫酸钠蒸发结晶工序 | 硫酸钠等 |  |
| 5 | 生活废水 | 化粪池 | 化学需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油、阴离子表面活性剂等 | 外排市政管污水网 |
| 6 | 初期雨水 | 经雨水管网进入初期雨水收集池 | 氨氮、悬浮物、化学需氧量等 | 返回球磨及水洗工序循环利用 |

图3-3  废水走向图

### 3.5.3固体废物

项目产生的主要固体废物有浸出渣、钙镁渣、锌渣以及员工的生活垃圾等。浸出渣、钙镁渣、锌渣外售长沙超卓环保科技有限公司，生活垃圾由当地环卫部门处理。固体废物排放及治理措施见表3-8。

表3-8  固废产生及处置情况表

| 项目 | 主要成份 | 产生量 | 处置情况 | 废物种类鉴别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浸出渣 | 氧化铁、氧化铝等 | 200 | 外售长沙超卓环保科技有限公司 | 一般工业废物Ⅱ类 |
| 钙镁渣 | 氧化钙、氧化镁、铁等 | 50 |  | 一般工业废物I类 |
| 锌渣 | 锌、铁等 | 30 |  | 一般工业废物I类 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 21 | 由当地环卫部门处理 | 生活垃圾 |
| 备注 | 资料来源于环评报告书及变更说明。 |

### 3.5.4噪声

本工程噪声设备主要是风机、水泵、球磨机和搅拌机等。对水泵、球磨机底座采用防震垫处理，风机使用低噪声设备。

# 4. 环境影响评价意见及环评批复的要求

环境保护部南京环境科学研究所编制的《湖南世纪垠天新材料有限责任公司年产2000吨电子级氯化钴新材料项目环境影响报告书》、长沙市玺成工程技术咨询有限责任公司编制的《湖南世纪垠天新材料有限责任公司年产2000吨电子级氯化钴新材料项目变更环境影响说明》的主要结论与建议如下：

## 4.1 环评结论与建议

### 4.1.1 环评结论

本项目符合国家产业政策，项目位于益阳市龙岭工业园（南区）内，符合《益阳市城市总体规划》和《龙岭工业园（南区）规划》，当地环境满足环境功能区划的要求，周边环境不敏感，无不可避免的重大环境制约因素，工程选址合理。在认真落实报告书提出的各项环保措施及风险防范措施的前提下，废气、废水、噪声可做到达标排放，固废可得到安全处置或综合利用，环境风险可得到较好的控制，项目建设及运营对周边环境的影响较小。从环境保护角度而言，工程建设可行。

### 4.1.2 环评建议

⑴、应加强管理，确保污染防治设备的正常运行，做到各污染物达标排放。

⑵、硫酸、盐酸、液碱等强酸、强碱转运过程中应加强管理，落实责任，防止在转运过程中发生泄漏等事故，一旦发生事故，应及时报告有关单位。

⑶、建设单位应建立健全环境保护管理规章制度，加强环境管理，对污染防治设施必须进行日常检查与维护保养，确保其长期在正常安全状态下运行，杜绝发生污染事故，并按照环境保护主管部门的要求进行管理。

## 4.2 环境影响补充说明的结论与建议

### 4.2.1 结论

湖南世纪垠天新材料有限责任公司年产2000吨电子级氯化钴新材料生产线环评阶段以进口铜钴合金为原料，项目实际建设过程中，因进口铜钴合金的进口难度加大、货源不稳定，世纪垠天公司拟改以粗制碳酸钴为原料。同时，根据原料的成份，对生产工艺、设备及厂区平面布局进行了调整。

变更后本工程符合国家相关产业政策要求，在认真落实原环评及本变更说明中提出的各项环保措施及风险防范措施的前提下，废气、废水可做到达标排放，固废均得到安全处置或综合利用，噪声能满足功能区要求，对周围环境影响程度较小，环境风险可得到较好的控制。从环境保护角度而言，本工程的建设内容变更可行。

### 4.2.2 建议

⑴、备用生物质锅炉排气筒高度需加高至35m，该锅炉需征得当地环保部门同意后方可启用，否则不得启用。

⑵、需按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001Ⅱ类场要求对已建固废堆场进行完善，同时确保各固废均得到妥善处置。

⑶、评价建议在园区污水处理厂未投入运行前建设地埋式生活污水处理装置，确保生活污水处理达到《污水综合排放标准》(GB8987-1996)表4中一级标准后方可外排。

⑷、应加强管理，确保污染防治设备的正常运行，做到各污染物达标排放。

⑸、硫酸、盐酸、液碱等强酸、强碱转运过程中应加强管理，落实责任，防止在转运过程中发生泄漏等事故，一旦发生事故，应及时报告有关单位。

⑹、建设单位应加强环境管理和环境监测，建立健全的环境保护管理机构和监测机构，认真执行“三同时”等环境保护管理制度及有关环境保护的法律、法规和标准。应实行排污总量控制以及排污口规范化管理，向当地环境管理部门及时申报环境排污总量控制指标，按环境监测计划要求履行监测工作。

## 4.3 环评批复的要求

湖南省环境保护厅以湘环评[2010]338号文对《湖南世纪垠天新材料有限责任公司年产2000吨电子级氯化钴新材料项目环境影响报告书》进行了批复，以湘环评函[2015]36号文对《湖南世纪垠天新材料有限责任公司年产2000吨电子级氯化钴新材料项目变更环境影响说明》进行了批复，具体内容见附件2、附件3。

# 5. 验收监测评价标准

根据湖南省环境保护厅湘环评[2010]338号《关于湖南世纪垠天新材料有限责任公司年产2000吨电子级氯化钴新材料项目环境影响报告书的批复》（2010年12月13日）、湘环评函[2015]36号《关于湖南世纪垠天新材料有限责任公司年产2000吨电子级氯化钴新材料项目环境影响说明批复意见的函》（2015年4月29日）、益阳市环境保护局《关于同意湖南世纪垠天新材料有限责任公司年产2000吨电子级氯化钴新材料项目试生产的函》，(2015年7月28日)，本工程验收的执行标准如下:

## 5.1 废气执行标准

锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准，其它废气执行《铜、钴、镍工业污染物排放标准》（GB25467-2010）标准，具体标准限值见表5-1。

表5-1  废气排放执行标准

| 污染源 | 监测点位 | 监测因子 | 标准限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放浓度（mg/m3） |  |
| 燃气锅炉 | 15米高排气筒出口 | 颗粒物 | 20 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准 |
|  |  | 二氧化硫 | 50 |  |
|  |  | 氮氧化物 | 200 |  |
|  |  | 烟气黑度 | ≤1 |  |
| 生物质锅炉 | 25米高排气筒出口 | 颗粒物 | 50 | 参照《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉标准 |
|  |  | 二氧化硫 | 300 |  |
|  |  | 氮氧化物 | 300 |  |
|  |  | 烟气黑度 | ≤1 |  |
| 酸浸工序 | 25米高排气筒出口 | 硫酸雾 | 40 | 《铜、钴、镍工业污染物排放标准》（GB25467-2010）标准 |
| 配酸工序 | 15米高排气筒出口 | 氯化氢 | 80 |  |
| 无组织废气 | 厂界东、南、西、北 | 颗粒物 | 1.0 |  |
|  |  | 氯化氢 | 0.15 |  |
|  |  | 硫酸雾 | 0.3 |  |

## 5.2 废水执行标准

废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表1及表4一级标准，总钴排放执行《铜、钴、镍工业污染物排放标准》（GB25467-2010）标准，铊排放执行《工业废水铊污染物排放标准》（DB43/968-2014），具体标准限值见表5-2。

表5-2  废水排放执行标准       单位：mg/L（pH无量纲）

| 监测因子 | 标准限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| 总镍 | 1.0 | 《污水综合排放标准》（GB8978-96）中表1 |
| 总铅 | 1.0 |  |
| 总砷 | 0.5 |  |
| 总镉 | 0.1 |  |
| 六价铬 | 0.5 |  |
| 总汞 | 0.05 |  |
| 总铬 | 1.5 |  |
| pH | 6~9 | 《污水综合排放标准》（GB8978-96）中表4一级标准 |
| 总锌 | 2.0 |  |
| 总铜 | 0.5 |  |
| 化学需氧量 | 100 |  |
| 氨氮 | 15 |  |
| 石油类 | 5 |  |
| 悬浮物 | 70 |  |
| 阴离子表面活性剂 | 5.0 |  |
| 挥发酚 | 0.5 |  |
| 钨 | / |  |
| 总锰 | 2.0 |  |
| 总钴 | 1.0 | 《铜、钴、镍工业污染物排放标准》（GB25467-2010）标准 |
| 铊 | 0.005 | 《工业废水铊污染物排放标准》（DB43/968-2014） |

## 5.3 地表水执行标准

地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中III类标准及表2、表3相关标准，具体标准限值见表5-3。

表5-3  地表水执行标准       单位：mg/L（pH无量纲）

| 监测因子 | 标准限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| 铅 | 0.05 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中III类标准及表2、表3相关标准 |
| 砷 | 0.05 |  |
| 镉 | 0.005 |  |
| 铬（六价） | 0.05 |  |
| 汞 | 0.0001 |  |
| 锌 | 1.0 |  |
| pH | 6~9 |  |
| 铜 | 1.0 |  |
| 高锰酸盐指数 | 6 |  |
| 氨氮 | 1.0 |  |
| 石油类 | 0.05 |  |
| 挥化酚 | 0.005 |  |
| 铊 | 0.0001 |  |
| 钴 | 1.0 |  |

## 5.4厂界噪声执行标准

本工程厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体标准限值见表5-4。

表5-4  厂界噪声执行标准           单位：Leq[dB（A）]

| 类 别 | 标准值 | 标 准 来 源 |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 厂界噪声 | 65 | 55 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类 |

## 5.5 废渣浸出毒性鉴别执行标准

废渣浸出毒性鉴别执行《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB 5085.3-2007）标准，具体标准限值见表5-5。

表5-4  废渣浸出毒性鉴别标准        单位：mg/L

| 类 别 | 标准值 | 标 准 来 源 |
| --- | --- | --- |
| 铜（以总铜计） | 100 | 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB 5085.3-2007） |
| 锌（以总锌计） | 100 |  |
| 镉（以总镉计） | 1 |  |
| 铅（以总铅计） | 5 |  |
| 总铬 | 15 |  |
| 铬（六价） | 5 |  |
| 汞（以总汞计） | 0.1 |  |
| 镍（以总镍计） | 5 |  |
| 砷（以总砷计） | 5 |  |

## 5.6 总量控制执行标准

表5-6  总量控制执行标准              单位：t/a

| 总量控制指标 | 标准值 | 标 准 来 源 |
| --- | --- | --- |
| 二氧化硫 | 0.35 | 湖南省环境保护厅湘环评函[2015]36号《关于湖南世纪垠天新材料有限责任公司年产2000吨电子级氯化钴新材料项目环境影响说明批复意见的函》（2015年4月29日） |
| 氮氧化物 | 1.62 |  |
| 化学需氧量 | 0.14 |  |
| 氨氮 | 0.021 |  |

# 6. 验收监测工作内容

## 6.1 验收监测工况要求

验收监测应在设备正常生产工况达到设计规模的75%以上时进行。

## 6.2废气监测内容

废气监测内容见表6-1，监测点位见附图2。

表6-1   废气监测内容

| 序号 | 监测点位 | 点位编号 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物质锅炉排气筒出口 | ◎2 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘、废气量 | 两个工况，每个工况三次 |
| 2 | 燃气锅炉排气筒出口 | ◎1 |  | 两个工况，每个工况四次 |
| 3 | 配酸碱液喷淋塔出口 | ◎3 | 盐酸雾、废气量 |  |
| 4 | 酸浸碱液喷淋塔出口 | ◎4 | 硫酸雾、废气量 |  |
| 5 | 厂界东、南、西、北无组织废气 | ○1、○2、 ○3、○4 | 颗粒物、盐酸雾、硫酸雾 | 一天四次，连续监测两天 |
| 备注 | 各废气处理设施进口不具备现场监测条件，故未对进口进行监测。 |

## 6.3 废水监测内容

废水监测内容见表6-2，监测点位见附图2。

表6-2  废水监测内容

| 序号 | 污染源名称 | 监测点位 | 点位编号 | 监 测 项 目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初期雨水 | 雨水收 集池 | ★1 | 总镍、总铅、总砷、总镉、六价铬、总汞、pH值、总锌、总铜、总锰、铊 | 监测一次 |
| 2 | 生活废水 | 入市政管网处 | ★2 | 总镍、总铅、总砷、总镉、六价铬、总汞、总铬、pH、总锌、总铜、化学需氧量、氨氮、石油类、悬浮物、阴离子表面活性剂、挥发酚、铊、总钴、钨、总锰、流量 | 每天四次，连续监测两天 |

## 6.4 地表水监测内容

地表水监测内容见表6-3，监测点位见附图2。

表6-3  地表水监测内容

| 序号 | 监测点位 | 点位编号 | 监 测 项 目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活废水入清溪河处上游100米、下游200米 | ☆1、☆2 | 铅、砷、镉、铬（六价）、汞、锌、pH、铜、高锰酸盐指数、氨氮、石油类、挥化酚、铊、钴 | 每天一次，连续监测两天 |

## 6.5 厂界噪声监测内容

厂界噪声监测内容见表6-4，监测点位见附图2。

表6-4  厂界噪声监测内容

| 监测点位 | 点位编号 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界东、南、西、北 | ▲1▲2▲3▲4 | 厂界噪声 | 昼、夜各监测1次，连续2天 |

## 6.6 废渣浸出毒性鉴别监测内容

废渣浸出毒性鉴别监测内容见表6-5，监测点位见附图2。

表6-5  废渣浸出毒性鉴别监测内容

| 监测点位 | 点位编号 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 固废暂存库 | ■ | 铜（以总铜计）、锌（以总锌计）、镉（以总镉计）、铅（以总铅计）、总铬、铬（六价）、汞（以总汞计）、镍（以总镍计）、砷（以总砷计） | 1次 |

# 7. 监测分析方法和质量保证

## 7.1 质量控制和质量保证

1、监测分析方法采用国家和行业标准分析方法，监测人员经过持证上岗考核并持有合格证书，所用监测仪器设备状态正常且均在有效检定周期内。

2、气态及颗粒物样品现场采样和测试前，仪器使用标准流量计进行流量校准，有证标准物质校准，并按照国家标准、技术规范和质量保证的要求进行全过程质量控制。

3、在监测期间，样品采集、运输、保存均按照环境保护部发布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）的要求进行。

4、监测报告实行三级审核制度。

## 7.2 监测分析方法及仪器

监测分析方法及仪器见表7-1。

表7-1 监测分析方法及仪器一览表

| 类别 | 项目 | 分析方法名称 | 分析方法来源 | 使用仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 气 | 硫酸雾 | 离子色谱法 | HJ544-2009 | CIC-200离子色谱仪 |
|  | 氯化氢 |  | HJ549-2009 | CIC-200离子色谱仪 |
|  | 颗粒物 | 重量法 | HJ618-2011 | ML204电子天平 |
|  | 烟气黑度 | 望远镜法 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版） | 望远镜 |
| 水 | pH | 玻璃电极法 | GB/T 6920-86 | PH-3E酸度计 |
|  | 悬浮物 | 重量法 | GB 11901-1989 | ML204电子天平 |
|  | 化学需氧量 | 重铬酸盐法 | GB 11914-89 | HCA标准COD消解器 |
|  | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 722E型 分光光度计 |
|  | 石油类 | 红外分光光度法 | HJ 637-2012 | JLBG-127型红外分光测油仪 |
| 水 | 总铅 | 原子吸收分光光度法 | GB 7475-87 | FX-06 AA-6880F/AAC原子吸收分光光度计 |
|  | 总镉 |  |  |  |
|  | 总锌 |  |  |  |
|  | 总铜 |  |  |  |
|  | 总钴 |  | GB/T 5750.6-2006 |  |
|  | 总铬 |  | 火焰原子吸收法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  |
|  | 总锰 |  | GB/T11911-1989 |  |
|  | 总镍 |  | GB/T11912-1989 |  |
|  | 铊 |  | GB/T5750.6-2006 |  |
|  | 总砷 | 原子荧光分光光度法 | HJ 694-2014 | AFS-8220 |
|  | 总汞 |  |  |  |
|  | 六价铬 | 可见分光分光光度法 | GB 7467-1987 | 722E型可见分光光度计 |
|  | 阴离子洗涤剂 | 亚甲蓝分光光度法 | GB/T 7494-1987 | FX-27 722E型可见分光光度计 |
|  | 挥发酚 | 4-氨基安替比林分光光度法 | HJ 503-2009 | 722E型可见分光光度计 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 等效连续A声级 | GB12348-2008 | AWA5680声级计 |

# 8. 监测结果与评价

## 8.1 验收监测期间的工况监督

2015年11月28日至11月29日验收监测期间，工程生产设施及环保设施运行正常，各生产设备的生产负荷详见表8-1，生产负荷均达到设计生产能力75%以上。

表8-1  验收工程生产负荷一览表

| 生产设施 | 监测日期 | 设计生产量 | 实际生产量 | 生产负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 球磨 | 11月28日 | 2吨/小时 | 2吨/小时 | 100 |
|  | 11月29日 | 2吨/小时 | 1.8吨/小时 | 90 |
| 浸出 | 11月28日 | 1.5金属吨钴/天 | 1.4金属吨钴/天 | 93.33 |
|  | 11月29日 | 1.5金属吨钴/天 | 1.5金属吨钴/天 | 100 |
| 萃取 | 11月28日 | 1.5金属吨钴/天 | 1.4金属吨钴/天 | 93.33 |
|  | 11月29日 | 1.5金属吨钴/天 | 1.5金属吨钴/天 | 100 |

## 8.2废气监测结果及评价

### 8.2.1燃气锅炉外排废气监测结果及评价

燃气锅炉外排废气监测结果与评价见表8-2，监测布点位置见附图2。

表8-2  燃气锅炉外排废气监测结果及评价

| 监测项目 | 燃气锅炉排气筒出口◎1 | 评价标准 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气量（Nm3/h） | 1024 1141 1082 1024 1023 1024 965 1023 | / | / |
| 颗粒物 | 排放浓度(mg/Nm3) | 3 4 4 3 3 3 3 4 | 20 | 是 |
|  | 排放速率（kg/h） | 0.003 0.004 0.004 0.003 0.003 0.004 0.003 0.004 | / | / |
| 二氧化硫 | 排放浓度(mg/Nm3) | 10 15 20 16 19 13 20 14 | 50 | 是 |
|  | 排放速率(kg/h) | 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 | / | / |
| 氮氧化物 | 排放浓度(mg/Nm3) | 87 88 87 75 88 87 85 85 | 200 | 是 |
|  | 排放速率(kg/h) | 0.09 0.10 0.09 0.08 0.09 0.09 0.08 0.09 |  | / |
| 烟气黑度 | <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 | ≤1 | 是 |

监测结果表明：监测期间，燃气锅炉外排废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度排放浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准限值要求。

### 8.2.2生物质锅炉外排废气监测结果及评价

生物质锅炉外排废气监测结果与评价见表8-3，监测布点位置见附图2。

表8-3  生物质锅炉外排废气监测结果及评价

| 监测项目 | 生物质锅炉排气筒出口◎2 | 评价标准 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气量（Nm3/h） | 7404 7312 7414 7325 7289 7354 | / | / |
| 颗粒物 (mg/Nm3) | 36 35 34 37 32 31 | 50 | 是 |
| 二氧化硫 (mg/Nm3) | 78 76 82 68 73 75 | 300 | 是 |
| 氮氧化物 (mg/Nm3) | 92 89 91 86 95 94 | 300 | 是 |
| 烟气黑度 | <1 <1 <1 <1 <1 <1 | ≤1 | 是 |

监测结果表明：监测期间，生物质锅炉外排废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度排放浓度均符合参照标准《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉标准限值要求。

### 8.2.3 配酸工序碱液喷淋塔外排废气监测结果及评价

配酸工序碱液喷淋塔外排废气监测结果与评价见表8-4，监测布点位置见附图2。

表8-4 配酸工序碱液喷淋塔外排废气监测结果及评价

| 监测项目 | 配酸碱液喷淋塔排气筒出口◎3 | 评价标准 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气量（Nm3/h） | 1360 1294 1338 1425 1403 1446 1425 1403 | / | / |
| 氯化氢 | 排放浓度（mg/Nm3） | 4.45 3.84 3.19 5.02 4.54 4.14 4.79 3.80 | 80 | 是 |

监测结果表明：监测期间，配酸工序碱液喷淋塔外排废气中氯化氢排放浓度符合《铜、钴、镍工业污染物排放标准》（GB25467-2010）标准限值要求。

### 8.2.4 酸浸工序酸雾吸收塔外排废气监测结果及评价

酸浸工序酸雾吸收塔外排废气监测结果与评价见表8-5，监测布点位置见附图2。

表8-5  酸浸工序酸雾吸收塔外排废气监测结果及评价

| 监测项目 | 酸浸工序酸雾吸收塔排气筒出口◎4 | 评价标准 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气量（Nm3/h） | 5166 5413 5167 5044 5105 5443 5228 5290 | / | / |
| 硫酸雾 | 排放浓度 （mg/Nm3） | 0.24 0.11 0.14 0.17 0.18 0.17 0.19 0.19 | 40 | 是 |

监测结果表明：监测期间，酸浸工序酸雾吸收塔外排废气中硫酸雾排放浓度均符合《铜、钴、镍工业污染物排放标准》（GB25467-2010）标准限值要求。

## 8.3 无组织废气监测结果及评价

无组织废气监测结果与评价见表8-6，监测布点位置见附图2。

表8-6  无组织排放废气监测结果

| 监测 因子 | 监测 点位 | 监测 时间 | 监测结果（mg/m3） | 最大 值 | 评价 标准 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小时值 |  |  |  |
| 颗 粒 物 | 厂界南○2 | 11月28日 | 0.017 0.051 0.034 0.034 | 0.069 | 1.0 | 是 |
|  |  | 11月29日 | 0.068 0.069 0.052 0.034 |  |  |  |
|  | 厂界西○3 | 11月28日 | 0.051 0.034 0.034 0.051 |  |  |  |
|  |  | 11月29日 | 0.034 0.034 0.052 0.034 |  |  |  |
|  | 厂界北○4 | 11月28日 | 0.034 0.051 0.034 0.034 |  |  |  |
|  |  | 11月29日 | 0.051 0.034 0.051 0.034 |  |  |  |
|  | 厂界东○1 | 11月28日 | 0.068 0.034 0.051 0.037 |  |  |  |
|  |  | 11月29日 | 0.034 0.052 0.052 0.034 |  |  |  |
| 氯化氢 | 厂界南○2 | 11月28日 | 0.027 0.027 0.025 0.029 | 0.029 | 0.15 | 是 |
|  |  | 11月29日 | 0.025 0.029 0.024 0.023 |  |  |  |
|  | 厂界西○3 | 11月28日 | 0.022 0.021 0.023 0.024 |  |  |  |
|  |  | 11月29日 | 0.022 0.021 0.020 0.024 |  |  |  |
|  | 厂界北○4 | 11月28日 | 0.018 0.019 0.018 0.021 |  |  |  |
|  |  | 11月29日 | 0.018 0.017 0.018 0.020 |  |  |  |
|  | 厂界东○1 | 11月28日 | 0.015 0.015 0.014 0.015 |  |  |  |
|  |  | 11月29日 | 0.013 0.014 0.017 0.015 |  |  |  |
| 硫酸雾 | 厂界南○2 | 11月28日 | 0.045 0.045 0.048 0.048 | 0.054 | 0.3 | 是 |
|  |  | 11月29日 | 0.041 0.043 0.041 0.043 |  |  |  |
|  | 厂界西○3 | 11月28日 | 0.041 0.042 0.040 0.044 |  |  |  |
|  |  | 11月29日 | 0.045 0.037 0.039 0.037 |  |  |  |
|  | 厂界北○4 | 11月28日 | 0.045 0.041 0.043 0.043 |  |  |  |
|  |  | 11月29日 | 0.040 0.040 0.041 0.042 |  |  |  |
|  | 厂界东○1 | 11月28日 | 0.049 0.047 0.041 0.043 |  |  |  |
|  |  | 11月29日 | 0.054 0.039 0.038 0.041 |  |  |  |

监测结果表明：监测期间，厂界周边4个无组织排放废气监测点位中颗粒物、氯化氢、硫酸雾最大监控浓度均符合《铜、钴、镍工业污染物排放标准》（GB25467-2010）标准限值要求。

## 8.4 废水监测结果及评价

### 8.4.1 初期雨水收集池★1水质监测结果及评价

初期雨水收集池水质监测结果及评价见表8-7，具体监测布点见附图2。

表8-7  初期雨水收集池★1水质监测结果及评价

| 监测项目 | 监测时间 | 监测结果（单位：mg/L，pH无量纲） | 参考标准 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总镍 | 11月28日 | 0.05L | 1.0 | 是 |
| 总铅 |  | 0.2L | 1.0 | 是 |
| 总砷 |  | 0.0221 | 0.5 | 是 |
| 总镉 |  | 0.05L | 0.1 | 是 |
| 六价铬 |  | 0.004L | 0.5 | 是 |
| 总汞 |  | 0.000045 | 0.05 | 是 |
| pH |  | 7.68 | 6~9 | 是 |
| 总锌 |  | 0.05L | 2.0 | 是 |
| 总铜 |  | 0.05L | 0.5 | 是 |
| 总锰 |  | 0.02 | 2.0 | 是 |
| 铊 |  | 0.00083L | 0.005 | 是 |

监测结果表明：监测期间，初期雨水收集池中总镍、总铅、总砷、总镉、六价铬、总汞、pH值、总锌、总铜、总锰监测浓度均符合参考标准《污水综合排放标准》（GB8978-96）表1及表4一级标准限值要求；铊监测浓度符合参考标准《工业废水铊污染物排放标准》（DB43/968-2014）限值要求。此水返回球磨及水洗工序不外排。

### 8.4.2 生活废水排口★2水质监测结果及评价

生活废水排口水质监测结果及评价见表8-8，具体监测布点见附图2。

表8-8  生活废水排口★2水质监测结果及评价

| 监测 项目 | 监测时间 | 监测结果（单位：mg/L，pH无量纲） | 评价 标准 | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 日均值 |  |  |
| 总镍 | 11月28日 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 1.0 | 是 |
|  | 11月29日 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |  | 是 |
| 总铅 | 11月28日 | 0.2L | 0.2L | 0.2L | 0.2L | 0.2L | 1.0 | 是 |
|  | 11月29日 | 0.2L | 0.2L | 0.2L | 0.2L | 0.2L |  | 是 |
| 总砷 | 11月28日 | 0.0464 | 0.0376 | 0.0251 | 0.0302 | 0.0348 | 0.5 | 是 |
|  | 11月29日 | 0.0474 | 0.0388 | 0.0262 | 0.0313 | 0.0359 |  | 是 |
| 总镉 | 11月28日 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.1 | 是 |
|  | 11月29日 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |  | 是 |
| 总铬 | 11月28日 | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.5 | 是 |
|  | 11月29日 | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L |  | 是 |
| 六价铬 | 11月28日 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.5 | 是 |
|  | 11月29日 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L |  | 是 |
| 总汞 | 11月28日 | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.05 | 是 |
|  | 11月29日 | 0.000043 | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.000043 |  | 是 |
| pH | 11月28日 | 8.87 | 8.90 | 8.81 | 8.93 | / | 6~9 | 是 |
|  | 11月29日 | 8.83 | 8.90 | 8.85 | 8.89 | / |  | 是 |
| 总锌 | 11月28日 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 2.0 | 是 |
|  | 11月29日 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  | 是 |
| 总铜 | 11月28日 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.5 | 是 |
|  | 11月29日 | 0.06 | 0.05L | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  | 是 |
| 化学需氧量 | 11月28日 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 100 | 是 |
|  | 11月29日 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 |  | 是 |
| 氨氮 | 11月28日 | 1.244 | 1.129 | 1.262 | 1.253 | 1.222 | 15 | 是 |
|  | 11月29日 | 1.239 | 1.087 | 1.267 | 1.248 | 1.210 |  | 是 |
| 石油类 | 11月28日 | 0.18 | 0.06 | 0.15 | 0.10 | 0.12 | 5 | 是 |
|  | 11月29日 | 0.17 | 0.05 | 0.10 | 0.07 | 0.10 |  | 是 |
| 悬浮物 | 11月28日 | 12 | 14 | 11 | 17 | 14 | 70 | 是 |
|  | 11月29日 | 13 | 16 | 10 | 18 | 14 |  | 是 |
| 阴离子表面活性剂 | 11月28日 | 0.158 | 0.154 | 0.166 | 0.157 | 0.159 | 5.0 | 是 |
|  | 11月29日 | 0.165 | 0.148 | 0.152 | 0.162 | 0.157 |  | 是 |
| 挥发酚 | 11月28日 | 0.361 | 0.256 | 0.282 | 0.320 | 0.305 | 0.5 | 是 |
|  | 11月29日 | 0.342 | 0.294 | 0.316 | 0.272 | 0.306 |  | 是 |
| 总钴 | 11月28日 | 0.31 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 1.0 | 是 |
|  | 11月29日 | 0.30 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.28 |  | 是 |
| 钨 | 11月28日 | 2.40 | 2.20 | 2.64 | 2.56 | 2.45 | / | 是 |
|  | 11月29日 | 2.60 | 2.56 | 2.60 | 2.61 | 2.59 |  | 是 |
| 总锰 | 11月28日 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 2.0 | 是 |
|  | 11月29日 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |  | 是 |
| 铊 | 11月28日 | 0.00083L | 0.00083L | 0.00083L | 0.00083L | 0.00083L | 0.005 | 是 |
|  | 11月29日 | 0.00083L | 0.00083L | 0.00083L | 0.00083L | 0.00083L |  | 是 |

监测结果表明：监测期间，生活废水排口中总镍、总铅、总砷、总镉、六价铬、总汞、总铬、pH、总锌、总铜、化学需氧量、氨氮、石油类、悬浮物、阴离子表面活性剂、挥发酚、总锰监测浓度日均值均符合《污水综合排放标准》（GB8978-96）表1及表4一级标准限值要求；铊监测浓度日均值符合《工业废水铊污染物排放标准》（DB43/968-2014）限值要求；总钴监测浓度日均值符合《铜、钴、镍工业污染物排放标准》（GB25467-2010）标准限值要求；钨监测浓度日均值分别为2.45mg/L、2.59mg/L。

### 8.4.3 地表水水质监测结果及评价

地表水水质监测结果及评价见表8-9，具体监测布点见附图2。

表8-9  地表水水质监测结果及评价

| 监测项目 | 监测结果（单位：mg/L，pH无量纲） | 执行标准 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目排污口上游100米 | 项目排污口下游200米 |  |  |
|  | 2月28日 | 2月29日 | 2月28日 | 2月29日 |  |  |
| 铅 | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.05 | 是 |
| 砷 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0015 | 0.0015 | 0.05 | 是 |
| 镉 | 0.000L） | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.005 | 是 |
| 铬（六价） | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.05 | 是 |
| 汞 | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.0001 | 是 |
| 锌 | 0.06 | 0.06 | 0.17 | 0.17 | 1.0 | 是 |
| pH | 7.45 | 7.43 | 7.40 | 7.41 | 6~9 | 是 |
| 铜 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 1.0 | 是 |
| 高锰酸盐指数 | 1.76 | 1.82 | 1.97 | 1.93 | 6 | 是 |
| 氨氮 | 0.037 | 0.04 | 0.045 | 0.046 | 1.0 | 是 |
| 石油类 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.05 | 是 |
| 挥化酚 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.005 | 是 |
| 铊 | 0.00001L | 0.00001L | 0.00001L | 0.00001L | 0.0001 | 是 |
| 钴 | 0.005L | 0.005L | 0.062 | 0.059 | 1.0 | 是 |
| 备注 | L表示未检出，其前数字为检出限。 |

监测结果表明：监测期间，项目生活废水排放口入清溪河处上游、下游水质中铅、砷、镉、铬（六价）、汞、锌、pH、铜、高锰酸盐指数、氨氮、石油类、挥化酚、铊、钴监测浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中III类标准及表2、表3相关标准限值要求。

## 8.5 厂界噪声监测结果与评价

厂界噪声监测结果与评价见表8-10。噪声点位布设情况见附图2。

表8-10  厂界噪声监测结果与评价   单位：等效声级〔dB（A）〕

| 编号 | 监测 点位 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11月28日 | 11月29日 | 标准 限值 | 是否 达标 | 11月28日 | 11月29日 | 标准 限值 | 是否 达标 |
| ▲1# | 厂界东 | 50.0 | 49.5 | 65 | 是 | 43.1 | 41.8 | 55 | 是 |
| ▲2# | 厂界南 | 50.5 | 52.2 |  | 是 | 43.3 | 43.1 |  | 是 |
| ▲3# | 厂界西 | 52.7 | 52.9 |  | 是 | 44.2 | 43.5 |  | 是 |
| ▲4# | 厂界北 | 52.8 | 53.4 |  | 是 | 44.8 | 44.2 |  | 是 |

监测结果表明：监测期间，4个厂界噪声监测点位中昼间噪声最大监测值为53.4dB、夜间噪声最大监测值为44.8dB，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

## 8.6 废渣浸出毒性鉴别监测结果及评价

废渣浸出毒性鉴别监测结果及评价见表8-11，具体监测布点见附图2。

表8-11  废渣浸出毒性鉴别监测结果及评价

| 监测项目 | 监测时间 | 监测结果（单位：mg/L） | 参考标准 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铜（以总铜计） | 11月28日 | 0.08L | 100 | 是 |
| 锌（以总锌计） |  | 0.05L | 100 | 是 |
| 镉（以总镉计） |  | 0.03L | 1 | 是 |
| 铅（以总铅计） |  | 0.05L | 5 | 是 |
| 总铬 |  | 0.03L | 15 | 是 |
| 铬（六价） |  | 0.003 | 5 | 是 |
| 汞（以总汞计） |  | 0.00005 | 0.1 | 是 |
| 镍（以总镍计） |  | 0.08L | 5 | 是 |
| 砷（以总砷计） |  | 0.0023 | 5 | 是 |

监测结果表明：监测期间，所采渣样（浸出渣）浸出渣毒性浸出鉴别监测指标中铜（以总铜计）、锌（以总锌计）、镉（以总镉计）、铅（以总铅计）、总铬、铬（六价）、汞（以总汞计）、镍（以总镍计）、砷（以总砷计）均符合《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB 5085.3-2007）标准限值要求。

## 8.7 总量控制

工程主要污染物排放总量详见表8-12。

表8-12  污染物排放总量           单位：t/a

| 污染物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 化学需氧量 | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制指标 | 0.35 | 1.62 | 0.14 | 0.021 |
| 验收结果计算产生量 | 0.144 | 0.648 | 0.067 | 0.004 |
| 备 注 | 年正常生活废水排放量按4000t/a计，排放量由企业提供。 |

监测结果表明，根据监测结果计算，工程二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮排放总量均符合环评批复中总量控制指标要求。

# 9. 环境管理检查

## 9.1 环保审批手续及“三同时”执行情况

项目2010年7月由环境保护部南京环境科学研究所完成环评报告书，2010年12月13日湖南省环境保护厅以湘环评[2010]338号文予以批复；2015年2月由长沙市玺成工程技术咨询有限责任公司完成项目变更环境影响说明，2015年4月29日湖南省环境保护厅以湘环评函[2015]36号文予以批复；2015年7月，益阳市环境保护局同意项目试生产，基本执行了“三同时”制度。

## 9.2 环境保护管理制度及其执行情况

制定了《突发环境事件应急预案》、《环境保护管理制度》等规章制度,成立了环保管理机构，配备了环保专干。车间、各部门都配备了环保兼职管理员,建立了环保设施运行台账。

## 9.3 环评批复的落实情况表

湘环评[2010]338号《关于湖南世纪垠天新材料有限责任公司年产2000吨电子级氯化钴新材料项目环境影响报告书的批复》落实情况、湘环评函[2015]36号《关于湖南世纪垠天新材料有限责任公司年产2000吨电子级氯化钴新材料项目变更环境影响说明批复意见的函》落实情况见表9-1。

表9-1  湘环评[2010]338号环评批复、湘环评函[2015]36号环评变更批复要求落实情况一览表

| 序号 | 湘环评表[2010]338号 | 湘环评[2015]36号 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟投资4335万元，在益阳龙岭工业园建设年产2000吨电子级氯化钴新材料项目。项目以进口铜钴合金为原料，采用“细菌浸出—萃取分离—电积、结晶”工艺，经球磨、酸浸、除杂、萃取、结晶工序、生产氯化钴并副产高纯铜板、十水硫酸钠及氢氧化镍，工程建成达产后可年产氯化钴2000吨，副产纯铜800吨、氢氧化镍20吨、十水硫酸钠550吨。项目主要建设内容为磨矿车间、浸出车间、萃取车间、结晶车间、电积铜车间及原辅材料仓库、成品库等辅助设施。 | 在工程建设阶段，因原定原料难以保障，公司拟对原料进行调整，并相应调整生产工艺等内容。主要变更内容包括：①原料由进口铜钴合金变更为粗制碳酸钴；②生产工艺调整为“球磨—离子交换—硫酸浸出—萃取分离—浓缩结晶”工艺，增加了离子交换工序，取消铜电积工序，细菌浸出改为硫酸浸出；③改用天然气锅炉，原定生物质锅炉作为备用热源使用；④厂区平面布局调整。 | 投资4889万元在益阳龙岭工业园建设年产2000吨电子级氯化钴新材料项目。项目以粗制碳酸钴为原料，采用“球磨—离子交换—硫酸浸出—萃取分离—浓缩结晶”工艺，生产氯化钴并副产钨酸钠、十水硫酸钠及氢氧化镍，可年产氯化钴2000吨，副产氢氧化镍20吨、十水硫酸钠550吨。项目主要建设内容为磨矿车间、浸出车间、萃取车间、结晶车间及原辅材料仓库、成品库、天然气锅炉、生物质锅炉（备用）等辅助设施。 |
| 2 | 做好工程大气污染防治。项目新建一台4t/h锅炉配套建设烟气脱硫除尘系统，烟气经过有效处理稳定达到《锅炉大气污染物排放标准》(GBl13281-2001)中Ⅱ时段标准后由不低于35m烟囱排放。细菌浸出工序产生的硫酸雾经碱液喷淋塔处理稳定达标后由不低于25米排气筒外排，配酸工序产生的酸雾由不低于15m排气筒外排；加强对废气处理设施的运行管理，外排废气必须稳定达到《大气污染物综合排放标准》(GBl6297—1996)表2的二级标准；并采取有效措施减少酸浸槽及硫酸铜电积槽生产过程中酸雾的无组织排放。根据环评报告书的分析结论，本项目大气环境防护距离为电积车间周边90m范围；地方政府应严格控制场址周围用地，防护距离范围内不得新建居民、学校、医院等环境敏感建筑。 | 加强工艺废气污染控制管理。对配酸工序增设碱液喷淋塔，配酸工序经集中通过碱液喷淋处理后由1 5米排气筒外排；浸出酸雾经碱液喷淋塔处理后由25米排气筒排放；外排工艺废气应满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB25467—2010)标准要求。新增天然气锅炉外排烟气应满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中标准要求，由8m排气筒排放。按环评要求将备用生物质锅炉排气筒高度增建至35米以上，启用备用锅炉应报当地环保部门许可同意后方可运行。按《变更说明》核算以浸出车间为界设置50米卫生防护距离，其内不得保有和新建环境敏感项目。 | 配酸工序设置了碱液喷淋塔，配酸工序废气通过碱液喷淋处理后由1 5米排气筒外排；浸出工序酸雾经碱液喷淋塔处理后由25米排气筒排放；验收监测期间，配酸及酸浸工序外排工艺废气满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB2 5467—2010)标准要求。天然气锅炉外排烟气满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中标准要求，由15m排气筒排放。备用生物质锅炉排气筒高度为35米。以浸出车间为界50米卫生防护距离内没有居民、学校、医院等环境敏感项目。 |
| 3 | 按“雨污分流、污污分流”原则建设厂区排水管网，并规范排污口建设。项目产生的除杂反萃液与部分沉镍后母液一起返回细菌浸出工序，不能回用的沉镍后母液经浓缩结晶生产十水硫酸钠副产品，不得外排。厂区废水(生活废水等)经处理稳定达到《污水综合排放标准》(GB8978—1996)表4中的一级标准要求后外排；在龙岭工业园污水处理厂建成后，项目废水可处理至《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准要求后排入其纳污管网。 | 落实工程废水污染防治措施。对生产产生的交后液、除杂反萃液、沉镍母液、碱液喷淋废水等循环利用或结晶处理不外排，生活污水经处理达到《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)一级标准后方可排放。 | 按“雨污分流、污污分流”原则建设了厂区排水管网，排污口较为规范。生产产生的交后液、除杂反萃液、沉镍母液、碱液喷淋废水等循环利用或结晶处理不外排，验收监测期间生活污水经化粪池处理后达到相应标准后进入市政管网。 |
| 4 | 做好噪声污染控制。合理优化厂区平面布局与设备选型，对球磨机、水泵、引风机等高噪声设备采取隔声、降噪、减振综合措施，确保噪声不扰民。 | / | 项目设计时对厂区平面布局及设备选型进行了优化，对球磨机、水泵、引风机等高噪声设备采取隔声、降噪、减振综 合措施，验收监测期间厂界噪声达标。 |
| 5 | 加强工业废物管理。浸出工序产生的浸出渣以及除杂工序产生的钙镁渣及锌渣等一般固废可外售综合处理，在厂区设置一般固废暂存场所，其设计、建设及使用必须达到《一般工业固废贮存、处置场污染控制标准》(GB18599—2011)中Ⅱ类场要求。 | 试生产阶段应对工程浸出渣进行浸出毒性鉴别，确定固废属性，按属性落实相应管理处置要求。 | 对工程浸出渣进行了浸出毒性鉴别，监测结果表明：监测指标均符合《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB 5083.5-2007）标准限值要求。建设了地面硬化、防风、防雨的固体废物暂存库。浸出渣、钙镁渣、锌渣外售长沙超卓环保科技有限公司。 |
| 6 | 建立健全环境管理制度，落实各项环境风险防范措施。在盐酸、硫酸储罐区设置围堰，含盐废水蒸发结晶处理系统附近设置相应规模的事故池，确保环境安全。 | / | 建立了环境管理制度，制定了突发环境事件应急预案，相关备案工作正在进行中。在盐酸、硫酸储罐区设置了围堰，建设了含盐废水蒸发结晶处理系统事故池。 |
| 7 | 污染物排放总量控制指标：COD≤0.14 t/a，纳入当地环保部门总量控制管理。 | 污染物总量控制：SO2≤0.35吨／年，NOx≤1.62吨/年，COD≤0.14吨／年，氨氮≤0.021吨／年，总量指标纳入当地环保部门总量控制管理。 | 根据验收监测期间监测结果计算，项目外排二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮总量符合污染物排放总量控制指标要求。 |

## 9.4 固体废物处置

项目产生的主要固体废物有浸出渣、钙镁渣、锌渣以及员工的生活垃圾等。浸出渣、钙镁渣、锌渣外售长沙超卓环保科技有限公司，生活垃圾由当地环卫部门处理。

## 9.5 环境风险事故应急处理措施

制定了《突发环境事件应急预案》，相关备案工作正在进行中。

# 10. 结论及建议

## 10.1 结论

### 10.1.1 “三同时”执行情况

工程基本执行了“三同时”制度，环保手续齐全。

### 10.1.2 污染物排放监测结果

（1）有组织废气

监测期间，燃气锅炉外排废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度排放浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准限值要求。

生物质锅炉外排废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度排放浓度均符合参照标准《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉标准限值要求。

配酸工序碱液喷淋塔外排废气中氯化氢排放浓度符合《铜、钴、镍工业污染物排放标准》（GB25467-2010）标准限值要求。

酸浸工序酸雾吸收塔外排废气中硫酸雾排放浓度符合《铜、钴、镍工业污染物排放标准》（GB25467-2010）标准限值要求。

（2）无组织废气

监测期间，厂界周边4个无组织排放废气监测点位中颗粒物、氯化氢、硫酸雾最大监控浓度均符合《铜、钴、镍工业污染物排放标准》（GB25467-2010）标准限值要求。

（3）废水

监测期间，初期雨水收集池中总镍、总铅、总砷、总镉、六价铬、总汞、pH值、总锌、总铜、总锰监测浓度均符合参考标准《污水综合排放标准》（GB8978-96）表1及表4一级标准限值要求；铊监测浓度符合参考标准《工业废水铊污染物排放标准》（DB43/968-2014）限值要求。

生活废水排口中总镍、总铅、总砷、总镉、六价铬、总汞、总铬、pH、总锌、总铜、化学需氧量、氨氮、石油类、悬浮物、阴离子表面活性剂、挥发酚、总锰监测浓度日均值均符合《污水综合排放标准》（GB8978-96）表1及表4一级标准限值要求；铊监测浓度日均值符合参考标准《工业废水铊污染物排放标准》（DB43/968-2014）限值要求；总钴监测浓度日均值符合《铜、钴、镍工业污染物排放标准》（GB25467-2010）标准限值要求；钨监测浓度日均值分别为2.45mg/L、2.59mg/L。

（4）地表水

监测期间，项目生活废水排放口入清溪河处上游、下游水质中铅、砷、镉、铬（六价）、汞、锌、pH、铜、高锰酸盐指数、氨氮、石油类、挥化酚、铊、钴监测浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中III类标准及表2、表3相关标准限值要求。

（5）厂界噪声

监测期间，4个厂界噪声监测点位中昼间噪声最大监测值为53.4dB、夜间噪声最大监测值为44.8dB，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

（6）浸出渣毒性浸出鉴别

监测期间，所采渣样（浸出渣）浸出渣毒性浸出鉴别监测指标中铜（以总铜计）、锌（以总锌计）、镉（以总镉计）、铅（以总铅计）、总铬、铬（六价）、汞（以总汞计）、镍（以总镍计）、砷（以总砷计）均符合《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB 5085.3-2007）标准限值要求。

（7）固体废物

项目产生的主要固体废物有浸出渣、钙镁渣、锌渣以及员工的生活垃圾等。浸出渣、钙镁渣、锌渣外售长沙超卓环保科技有限公司，生活垃圾由当地环卫部门处理。

（8）总量控制

根据监测结果计算，工程二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮排放总量均符合环评批复中总量控制指标要求。

### 10.1.3 环境管理检查情况

基本执行了建设项目环境保护的管理规定，基本落实了环评审批意见的要求，制定了环境风险应急预案和环保管理制度。

## 10.2 建议

1、加强环境保护设施的管理和运行维护，确保各类污染物稳定达标排放。

2、加强对危化品及危险废物的管理，防止突发环境事件的发生，确保环境安全。

| 附件1 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表 |
| --- |
| 填表单位（盖章）： | 湖南中诚环境监测技术有限公司 | 填表人（签字）： | 伍鹏 | 项目经办人（签字): |  |
| 建 设 项 目 | 项目名称 | 湖南世纪垠天新材料有限责任公司年产2000吨电子级氯化钴新材料 | 建设地点 | 益阳市赫山区龙岭工业园 |
|  | 行业类别 | 冶金 | 建设性质 | 新建 |
|  | 设计生产能力 | 2000吨/年氯化钴 | 建设项目开工日期 | 2011年5月 | 实际生产能力 | 2000吨/年氯化钴 | 投入试运行日期 | 2015年7月28日 |
|  | 投资总概算（万元） | 4335 | 环保投资总概算 （万元） | 380 | 所占比例（%） | 8.76 |
|  | 环评审批部门 | 湖南省环境保护厅 | 批准文号 | 湘环评【2010】338号 | 批准时间 | 2010年12月3日 |
|  | 初步设计审批部门 |  | 批准文号 |  | 批准时间 |  |
|  | 环保验收审批部门 | 湖南省环境保护厅 | 批准文号 |  | 批准时间 |  |
|  | 环保设施设计单位 | 湖南瑞丰玻璃钢有限公司 | 环保设施施工单位 | 南京泰特化工机械有限公司 | 环保设施监测单位 | 湖南中诚环境监测技术有限公司 |
|  | 实际总投资（万元） | 4889 | 实际环保投资（万元） | 460 | 所占比例（%） | 9.4 |
|  | 废水治理（万元） | 186 | 废气治理（万元） | 98 | 噪声治理（万元） | 5 | 固废治理（万元） | 19 | 绿化及生态（万元） | 110 | 其它（万元） | 42 |
|  | 新增废水处理设施能力（t/d） |  | 新增废气处理设施能力（Nm³/h） |  | 年平均工作时（h/a） | 7200 |
| 建设单位 | 湖南世纪垠天新材料有限责任公司 | 邮政编码 | 413000 | 联系电话 | 18673104349 | 环评单位 | 环境保护部南京环境科学研究所 |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制 （工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排放量 （1） | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许排放浓度（3） | 本期工程产生量（4） | 本期工程自身削减量（5） | 本期工程实际排放量（6） | 本期工程核定排放总量（7） | 本期工程 “以新带老”削减量（8） | 全厂实际排放总量 （9） | 全厂核定排放总量 （10） | 区域平衡替代削减量 （11） | 排放增 减量 （12） |
|  | 废水 |  |  |  |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  | 16~17 | 100 |  |  | 0.0165 | 0.14 |  | 0.0165 | 0.14 |  |  |
|  | 氨氮 |  | 1.210~1.222 | 15 |  |  | 0.001 | 0.021 |  | 0.001 | 0.021 |  |  |
|  | 石油类 |  | 0.10~0.12 | 5 |  |  | 0.0001 |  |  | 0.0001 |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  | 10~20 | 50 |  |  | 0.144 | 0.35 |  | 0.144 | 0.35 |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  | 75~88 | 200 |  |  | 0.648 | 1.62 |  | 0.648 | 1.62 |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关 的其它特征 污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少 2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1） 3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升； 大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年 |

# Text boxes

初期雨水

球  磨

交后液

硫酸钠蒸发结晶

除杂反萃液

硫酸浸出工序

沉镍母液

循环使用

碱液喷淋水

更新时

市政管网

化粪池

生活废水