| 1200℃箱式气氛炉技术参数 |
| --- |
| 产品用途 | 适用于电子陶瓷与高温结构陶瓷的烧结、玻璃的精密退火与微晶化、晶体的精密退火、陶瓷釉料制备、粉末冶金、纳米材料的烧结、金属零件淬火及一切需快速升温工艺要求的热处理，应用于电子元器件、新型材料及粉体材料的真空气氛处理，材料在惰性气氛环境下进行烧结。 |
| 产品型号 | MXQ1200-30 | 加热区尺寸 | 300 * 200 * 200 |
| 极限温度 | 1200℃ | 工作温度 | ≤1100℃ |
| 炉膛容积 | 12 L | 加热温区数 | 1 |
| 表面温度 | < 60℃ | 控温精度 | ±1℃ |
| 设备功率 | 4 KW | 工作电压 | 单相220V |
| 产品型号 | MXQ1200-40 | 加热区尺寸 | 400 * 300 * 300 |
| 极限温度 | 1200℃ | 工作温度 | ≤1100℃ |
| 炉膛容积 | 36 L | 加热温区数 | 1 |
| 表面温度 | < 60℃ | 控温精度 | ±1℃ |
| 设备功率 | 9 KW | 工作电压 | 三相380V |
| 产品型号 | MXQ1200-50 | 加热区尺寸 | 500 * 400 * 400 |
| 极限温度 | 1200℃ | 工作温度 | ≤1100℃ |
| 炉膛容积 | 80 L | 加热温区数 | 1 |
| 表面温度 | < 60℃ | 控温精度 | ±1℃ |
| 设备功率 | 18 KW | 工作电压 | 三相380V |
| 正负压力 | 工作真空度 ≥ -0.05MPa；工作压力 ≤ 0.05MPa |
| 可充气氛 | 氮气，氧气和氩气及其它惰性气体 |
| 开门方式 | 侧开式，自左向右 |
| 壳体结构 | 双层，壳体间风扇制冷，可使炉体表面快速降温。 |
| 节能效果 | ★ 保温时仅需40%功率 |
| 数据显示模式 | LED数显仪表 | 可选配豪华型智能触摸屏仪表，实时曲线显示，也可用U盘导出数据，在电脑上安装查看软件 |  |
| 控制模式 | 智能PID调节、模糊控制、自整定功能 |
| 温度曲线 | 30段可编程控制，可设置30段升降温程序 |
| 测温元件 | K型热电偶 |
| 加热元件 | 优质掺钼铁铬铝合金加热丝，温场均匀，能耗低， 升温速率建议:10℃/Min Max:20℃/Min |
| 炉膛保温材料 | 1500型高纯氧化铝微晶体纤维，保温性能好 |
| 售后服务 | 12个月质保（相关易耗件除外），终身保修 |
| 包装方式 | 三合板木质包装箱 |
| 电 源 线 | 标配2米，若需更长，请购买设备时提前说明，需另购 |
| 坩 埚 | 我司有各种规格的坩埚，需要可咨询业务人员 |
| 控制方式扩展 | ★ 可选配485转换接口，实现与计算机相互连接。选配专用的电脑控制系统来完成与单台或多达200台电炉的远程控制、实时追踪、历史记录、输出报表等功能。为客户提供方便，本公司也可以代购电脑。 |  |
| 随机配件 | 防护手套1双；坩埚钳1把；坩埚1只；耐高温垫砖1块； 产品说明书1份；仪表说明书1份；保修证书1份。 |
| 标配图片 | 耐高温手套 | 坩埚钳 | 刚玉坩埚 | 刚玉垫砖 |
| 选配图片 | 国产机械泵 | 冷水机 | 进口机械泵 | 浮子流量计 |
| 非标订制 | 此型号适合小型实验用 若批量生产用，可根据实际需要订制更大炉膛，最小1L，最大几个立方。 |
| 使用注意事项 | 箱式气氛炉使用一段时间后，炉膛会出现微小的裂纹，这属于正常现象，不会影响使用，可联系我司售后部门索取免费氧化铝涂层进行修补。 |
| 版权所有 | 微行相关产品介绍之内容，版权所有，抄袭必究！ |