06

中华人民共和国国家市场监督管理总局 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会发布

前    言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本标准起草单位：山东南山铝业股份有限公司、有色金属技术经济研究院、中国环境科学研究院、中国有色金属工业协会再生金属分会、肇庆市大正铝业有限公司、肇庆南都再生铝业有限公司、四会市辉煌金属制品有限公司、北京科技大学、兰溪市博远金属有限公司、广东华劲金属铝业集团公司。

本标准主要起草人：

再生铸造铝合金原料

1  范围

本标准规定了再生铸造铝合金原料的要求、试验方法、检验规则、包装、运输、贮存及质量证明书、订货单（或合同）内容。

本标准适用于拆解汽车、家用器具、机械设备等产品生产用的铸造铝合金回收料（以下简称原料）。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7999  铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法

GB/T 8005.1  铝及铝合金术语 第1部分：产品及加工处理工艺

GB/T 8733  铸造铝合金锭

GB/T 17432变形铝及铝合金化学成分分析取样方法

GB/T 20975(所有部分)  铝及铝合金化学分析方法

3　术语和定义

GB/T 8005.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

再生铸造铝合金原料 renewable material for cast aluminum alloys

将回收的铸造铝合金或含有铝的混合金属进行分选或加工处理后，获得可用作铸造铝合金锭或制品生产的原料。

3.2

夹杂物  foreign material

掺杂或附着在原料上的其他非金属物质，包括粉尘、油、硝化甘油、木材、塑料、玻璃、石材、纸、沙、干漆、墨、橡胶、油泥等（不包括本产品的包装物及在运输过程中需使用的其他物质）。

3.3

铝及铝合金量 aluminium and aluminium alloy content

去除夹杂物及其他金属后的铝及铝合金含量，也称为金属量。

3.4

金属总量 total metal content

单位重量的原料，去除夹杂物后的铝及铝合金和其他可利用金属（不应含有铅、锡、锑、铋等元素）的总量，常以百分数表示。

3.5

金属回收率 metal recovery rate

单位重量的原料去除夹杂物，并经适当熔炼处理后所产生的铝合金及可利用金属量，常以百分数表示。

4  要求

4.1  分类

原料名称及来源见表1。

表1 原料名称及来源

| 原料名称 | 材料来源 |
| --- | --- |
| 铸件 | 以硅、铜、镁、锌为主合金化元素的铸造铝合金产品 |
| 铝块 | 汽车、铝制器具、机械设备等金属零部件破碎料预处理后获得的直熔碎块 |

4.2外观

原料不应含有明显灰尘、污泥、沙子、有机聚合物涂层、油墨、腐蚀物、胶板、胶纸或胶料、毛毡、纸张、筛网、塑料、泡沫、玻璃纤维、绝缘皮、结晶盐、纤维末等夹杂物。

4.3 尺寸规格

铝块尺寸规格应符合表2的相关要求。

表2 原料尺寸规格

| 尺寸规格 | 筛分通过率 |
| --- | --- |
|  | 筛网孔径/mm |
|  | 100 | 50 | 25 | 5 |
| 大块 | ≤5% | -- | -- | -- |
| 中块 | ≥95% | ≤5% | -- | -- |
| 小块 | -- | ≥95% | ≤5% | -- |
| 碎粒 | -- | -- | ≥95% | ≤1% |

4.4 化学成分

铸件的化学成分应符合GB/T 8733，铝块的化学成分应符合表3的规定。

表3 原料化学成分

| 化学成分（质量分数）a % |
| --- |
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Ni | Zn | Ti | Pb | Sn | 其他b | Al |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单个 | 合计 |  |
| 15.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 7.0 | 0.15 | 0.20 | 0.10 | 0.15 | - | 余量 |
| a表中含量为单个数值者，铝为最低限，其他元素为最高限。 b“其他”指表中未列出或未规定质量分数数值的元素。 |

4.5 夹杂物

#### 原料中的夹杂物（包括木废料、废纸、废塑料、废橡胶、废玻璃、粒径不大于2mm的粉状物等其他物质）的质量与原料质量的比值应≤0.6%，其中夹杂和沾染的粒径不大于2mm的粉状物（灰尘、污泥、结晶盐、纤维末等）的质量与原料质量的比值应＜0.1%。

4.6 水分

水分宜符合表4的规定。

表4 水分

| 原料名称 | 水分 % |
| --- | --- |
| 铸件 | ≤0.3 |
| 铝块 | ≤0.4 |

4.7挥发物

挥发物含量宜符合表5的规定。

表5挥发物

| 原料名称 | 挥发物含量 % |
| --- | --- |
| 铸件 | ≤0.2 |
| 铝块 | ≤0.3 |

#### 4.8铝及铝合金量

#### 铝及铝合金量应符合表6的规定。

表6 铝及铝合金量

| 原料名称 | 铝及铝合金量 % |
| --- | --- |
| 铸件 | ≥98 |
| 铝块 | ≥91 |

4.9 金属总量

金属总量符合表7的规定。

表7金属总量

| 原料名称 | 金属总量 % |
| --- | --- |
| 铸件 | ≥99.3 |
| 铝块 | ≥99.1 |

4.10金属回收率

金属回收率应符合表8的规定。

表8金属回收率

| 原料名称 | 金属回收率 % |
| --- | --- |
| 铸件 | ≥95 |
| 铝块 | ≥92 |

5  试验方法

5.1 外观

目视检查原料外观质量。

5.2 尺寸

#### 铝块可以目测，必要时选择表2规定的筛网进行筛分，称量筛上物或筛下物的质量，计算铝块的筛分通过率（称量的质量/试样质量×100%），按表2 进行评判。

5.3 化学成分

原料化学成分分析可采用便携式快速检验设备进行检验，铝及铝合金的化学成分应采用或按照GB/T 7999、GB/T 20975（所有部分）的分析方法进行，仲裁分析应按GB/T 20975（所有部分）进行。

5.4 夹杂物

#### 5.4.1 仔细目测，手工挑出或筛出粒径不大于2mm的粉状沾污物（灰尘、污泥、结晶盐、金属氧化物、纤维末等），称量分离出的粉状沾污物质量，计算出粉状沾污物的质量与试样质量的比值。

#### 5.4.2继续挑出木废料、废纸、废塑料、废橡胶、废玻璃等夹杂物，必要时，将试样粉碎，将镶嵌在试样中的夹杂物机械分离。称量分离出的夹杂物总质量，计算出夹杂物的质量与试样质量的比值。

5.5 水分

试样水分的检测按照附录A的规定进行。取3个试样的平均值作为水分的测试结果。

5.6 挥发物含量

试样挥发物含量的检测按照附录A的规定进行。取3个试样的平均值作为挥发物含量的测试结果。

5.7 铝及铝合金量

#### 5.7.1 通过仔细目测后，用手工挑出金属铝及铝合金。必要时（如原料尺寸较大，或怀疑压包中含夹杂物），将试样粉碎，将镶嵌在试样中的金属铝及铝合金进行机械分离。

#### 5.7.2 称量分离出的金属铝及铝合金质量，通过计算挑选后金属铝及铝合金质量与试样质量的比值，确定试样的铝及铝合金量。

5.8 金属总量

#### 5.8.1 通过仔细目测后，用手工挑出金属铝及铝合金及其他金属，其他金属中不应含有铅、锡、锑、铋等对铝合金有害元素。必要时（如原料尺寸较大，或怀疑压包中含夹杂物），将试样粉碎，将镶嵌在试样中的金属铝及铝合金，其他金属进行机械分离。

#### 5.8.2 其他金属应采用便携式快速检验设备进行检验，并判定是否含有铅、锡、锑、铋等，鉴别是否为可利用金属。

#### 5.8.3 称量分离出的可利用金属总量，通过计算挑选出来的可利用金属质量与试样质量的比值，确定试样的金属总量。

5.9 金属回收率

#### 5.9.1 测定金属回收率试样称重，通过仔细目测后，用手工挑出各种金属。必要时（如原料尺寸较大，或怀疑压包中含夹杂物），将试样粉碎，将镶嵌在试样中的金属进行机械分离。

#### 5.9.2将挑出的金属称重，放入石墨坩埚里，在合适的炉子上熔化，并用2‰～4‰的精炼剂进行精炼，扒出铝液中浮渣。

#### 5.9.3熔化过程中熔体温度应控制在680℃～720℃，经充分搅拌后，可以使用合适的铸模进行铸造。

#### 5.9.4将铸造出来的锭坯称重，扒出的铝渣也同时称重，然后计算金属回收率（（锭坯质量+其他金属（不应含有铅、锡、锑、铋）质量+30%铝渣质量）/试样质量×100%）。

6  检验规则

6.1  组批

6.1.1 原料应成批提交检验，批重不限。

6.1.2 铸件由同类铸件构成。

6.1.3 每批铝块由相同尺寸规格、相同材料来源的原料组成。

6.2  批重

批重及批重偏差由供需双方协商确定。

### 6.3  检验项目及取样

### 6.3.1 检验项目

应对每批原料的外观、尺寸规格和夹杂物进行检验。其他检验项目由供方工艺保证，如需方对其他检验项目需要检验时，由供需双方协商，并在订货单（或合同）中注明。

### 6.3.2 取样规定

原料的取样应符合表9的规定。

表9 原料取样规定

| 检验项目 | 取样规定 | 要求章条号 | 试验方法章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 1.散装原料每批随机抽取10%试样； 2.如果采用袋或箱装原料，每批至少抽取10袋或箱，每袋或箱取样量约1/5，试样的选取应具有代表性。 | 4.2 | 5.1 |
| 尺寸 | 铝块按每批任选3袋或箱，每袋或箱取样量约1/5，试样的选取应具有代表性。 | 4.3 | 5.2 |
| 化学成分 | 1.铸件每批任选5件试样； 2.铝块按批任选3袋或箱，然后从每袋或箱中挑选出有代表性试样各2块； 3.如需要仲裁分析，按批任选3袋或箱，从每袋或箱原料中随机抽取至少100kg的试样，试样的选取应具有代表性，重熔后按GB/T 17432取化学成分分析试样。 | 4.4 | 5.3 |
| 夹杂物 | 1.铸件从每批中随机抽取至少100kg的试样，试样的选取应具有代表性； 2.铝块按每批任选3袋或箱，每袋或箱取样量约1/5，试样的选取应具有代表性。 | 4.5 | 5.4 |
| 水分 | 每批任取1袋（箱），从每袋（箱）随机选择三个不同的位置分别抽取1个试样，试样的选取应具有代表性，每个试样重5kg。挥发物应采用测定水分后的试样。 | 4.6 | 5.5 |
| 挥发物 |  | 4.7 | 5.6 |
| 铝及铝合金量 | 1.铸件从每批中随机抽取至少100kg的试样，试样的选取应具有代表性； 2.铝块按每批任选3袋或箱，每袋或箱取样量约1/5，试样的选取应具有代表性。 | 4.8 | 5.7 |
| 金属总量 |  | 4.9 | 5.8 |
| 金属回收率 | 随机抽取至少100kg试样，试样的选取应具有代表性 | 4.10 | 5.9 |

6.4  检验结果的判定

6.4.1 任意试样或任意一袋或箱铝块的外观不合格时，应逐件或逐袋或箱检验，合格者交货。

6.4.2 任意铸件试样或任意一袋或箱铝块尺寸检测不合格时，应从该批原料中另取双倍数量的试样进行重复试验。重复试验结果全部合格，则判该批产品合格。若重复试验结果中仍有试样尺寸不合格，则判该批产品不合格。

#### 6.4.3 任意试样化学成分分析结果不合格时，判该批不合格。

6.4.4 任意铸件试样或任意一袋或箱铝块夹杂物检测不合格时，判该批产品不合格。

6.4.5水分及挥发物检测结果不合格时，判该批产品不合格。

6.4.6 任意铸件试样或任意一袋或箱铝块铝及铝合金量检测不合格时，判该批产品不合格。

6.4.7 任意铸件试样或任意一袋或箱铝块金属总量检测不合格时，判该批产品不合格。

#### 6.4.8 金属回收率检测结果不合格时，判该批不合格。

7  包装、运输、贮存及质量证明书

7.1  包装

7.1.1 包装可用纸箱、铁箱、编织袋等多元化形式进行，或供需双方协商确定，并在合同中注明。

7.1.2 铝块宜装入不含内衬编织袋中，袋子应具有收口扎紧功能。编织袋尺寸：φ1m×1.2m。

7.1.3 包装物上应具有标识，标识应包含以下内容：

  - 材料名称（如：铝块ZAl）；

  - 尺寸规格；

  - 总重量；

  - 净重；

  - 铝及铝合金量；

  - 金属总量

  - 金属回收率；

  - 包装类型；

  - 材料来源；

  - 执行标准。

7.1.4 当需方对二维码或条形码等信息化标识有要求时，信息化标识内容应供需双方协商确定，并在订货单（或合同）中注明。

7.2  运输和贮存

运输、装卸、堆放过程中，严禁混入爆炸物、易燃物、垃圾、腐蚀物和有放射性物品，还应采取防水等措施。

7.3 质量证明书

每批原料应附有质量证明书，其上注明：

- 供方名称；

- 原料类别；

- 呈报量；

- 总质量；

- 净重；

- 夹杂物量；

- 预计铝及铝合金量；

- 预计金属总量；

- 预计金属回收率；

- 检验结果；

- 供方质监部门的检印；

- 本标准编号。

8  订货单（或合同）内容

订购本部分所列材料的订货单（或合同）内应包括下列内容：

a)	原料名称；

b)	原料的外观及尺寸规格；

c)	原料中的水分及挥发物；

d)	特殊化学成分要求；

e)	铝及铝合金量；

f)  金属总量；

g)	金属回收率；

h)	任何有效证明和控制文件；

i)	法律要求的装货证明；

j)	其他特殊要求；

k） 本标准编号。

附录A

（规范性附录）

水分、挥发物含量检测方法

A.1方法原理

将试样加热至固定温度并保温至恒重，测量质量损失计算水分、挥发物含量。

A.2检测设备或装置

A.2.1 干燥箱。

A.2.2 干燥盘。

A.2.3 高温炉：温度可控制在140±5℃、360℃±5℃。

A.2.4 称量设备：精确称量试样质量至0.1g。

A.3检测步骤

A.3.1 称量干燥盘（A.2.2）质量，记为M0。

A.3.2 将试样放入干燥盘（A.2.2）并摊平，试样堆放厚度不宜大于70mm，称量装有试样的干燥盘质量，记为M1。

A.3.3 将装有试样的干燥盘放入高温炉（A.2.3）中，干燥盘应放置在炉内架子上，不应与炉底、炉壁接触。将高温炉升温至140℃，并在140℃±5℃进行保温，保温时间宜为16h。

A.3.4 从高温炉中取出装有试样的干燥盘，放入干燥箱（A.2.1）并冷却至室温后，称量装有试样的干燥盘质量。

A.3.5 将装有试样的干燥盘放回高温炉（A.2.3）中，在140℃±5℃保温2h，重复A.3.4条。

A.3.6 A.3.4条和A.3.5条称量结果之差应不大于0.5g，否则应重复A.3.5条，直至前后两次称量结果之差不大于0.5g。将最后一次称量装有试样的干燥盘质量记为M2。

A.3.7 将试样（A.3.6）放回高温炉（A.2.3）中，同时高温炉升温至360℃，在360℃±5℃保温4h，重复A.3.4条。

A.3.8 重复A.3.7条，直至前后两次称量结果之差应不大于0.5g，将最后一次称量装有试样的干燥盘质量记为M3。

A.4 计算

A.4.1 根据式（A.1）计算试样的水分：

………………………………………（A.1）

式中：

W——试样水分，单位百分比（%）；

M0——干燥盘质量，单位千克（kg）；

M1——步骤A.3.2条中最后一次称量的试样及干燥盘质量，单位千克（kg）；

M2——步骤A.3.6条中最后一次称量的试样及干燥盘质量，单位千克（kg）。

A.4.2 根据式（A.2）计算试样的挥发物含量：

………………………………………（A.2）

式中：

H——试样挥发物含量，单位百分比（%）；

M0——干燥盘质量，单位千克（kg）；

M1——步骤A.3.2条中最后一次称量的试样及干燥盘质量，单位千克（kg）；

M2——步骤A.3.6条中最后一次称量的试样及干燥盘质量，单位千克（kg）；

M3——步骤A.3.8条中最后一次称量的试样及干燥盘质量，单位千克（kg）。

# Text boxes

××××-××-××实施

××××-××-××发布

再生铸造铝合金原料

renewable material for cast aluminum alloys

（征求意见稿2019.05）

中华人民共和国国家标准

ICS 77.150.10

H 61

GB/T×××××—20××