金属屋面防漏克星彩钢板防水卷材，专利ZL200920213683.3“天信牌”厂家直销13673593269

杭州天信防水材料有限公司的前身是国家大型企业（原杭州油毡厂）的基础上发展壮大起来的，是浙江省首家多彩玻纤瓦生产研发型企业，公司成立于1999年，已近20年的历史，主要产品有【沥青瓦】【油毡瓦】【玻纤瓦】【自粘防水卷材】【彩钢屋面专用防水卷材】【改性沥青防水卷材】【防水外墙涂料】等防水材料的生产厂家，总部在【杭州西湖科技园】，生产基地在【浙江省兰溪市灵洞省级建材园

★抗老化性能强：产品采用金属铝箔膜通过3年加速老化性能检测（在高温100℃​测试箱存放60天，再做物理性能检测）老化性高达35年以上（在没有人为，自然灾害等破坏的前提下）

★抗高温性能强：​​Ⅲ型材料耐高温可以达到100℃

★超强持粘性    ：粘结强度比常规自粘卷材提高一倍

★​隔热保温        ：超强的隔热保温效果

★节能，环保，安全​：特别适用不能动明火施工工程施工

施工工艺施工要求：
1、基面不得有积水，尘土，油污等现象；
2、彩钢瓦搭接处缝隙超过0.3Mm时要加固填嵌密实处理；
3、阴阳角，桩立面与平面阴角及垂直立面墙内角处，缝隙要进行处理；
4、清晨施工遇有露水时，需干燥后方可进行下一步作业；
5、冬季施工和旧彩钢施工时，基面须涂刷TXV-钢材界面专用处理剂（耐热80℃、低温-20℃）；
6、与水泥基面相接时，要求水泥基面坚固平整，施工时需刷基层处理剂。
施工工艺：
1.清理基面：
用拖布把彩钢瓦上的尘土擦去，如有铁锈必须清除，达到平整干净。
2.大面积施工：
A：先弹基准线，这样铺贴出的卷材整齐美观；
B：铺贴卷材时，对齐放正卷材与拟施工部位，由流水下坡方向开始铺贴，立墙面由立面下方向上铺贴；
C：排出空气，随卷材滚动压排卷材内空气，让卷材牢固粘贴；
D：在彩钢瓦搭接处和顶帽上，必须涂抹TXV-自粘性彩钢卷材封边处理剂（耐热80℃、低温-20℃）；
E：卷材的搭接边长8cm；
F：外露卷材短边搭接，卷材收头及异形部位等，应采取TXV-自粘性彩钢卷材封边处理剂（耐热80℃、低温-20℃）进行密封；
G：卷材覆盖钉帽时，不宜将卷材拉的太紧，要松开卷材，尽量使钉帽上方卷材不要受太大的力；
3.局部施工：
A：针对彩钢瓦搭接处、天沟、风机、采光井等局部施工，先涂刷TXV-自粘性彩钢卷材封边处理剂（耐热80℃、低温-20℃）；
B：再用金属铝箔面TXV-强力自粘彩钢屋面专用防水卷材进行局部铺贴；既用自粘卷材将屋面所有彩钢瓦搭接处、天沟、风机、采光井等重点部位铺贴；
C：钉帽处可将卷材裁成小块粘贴，对局部渗漏的旧屋面维修可采用局部施工进行铺贴；
施工注意事项：
1、卷材厚度推荐使用1.2mm或1.5mm；
2、屋面要求不得有灰尘，必须擦洗干净，若涂刷基层处理剂时，涂层不宜过厚；
3、不宜在冰冻、露水、大雾天气施工，基层潮气会产生鼓包，施工时材料与屋面必须顺延、贴平、压实，以便排除空气，否则会出现人为踩踏时易破裂现象，直接影响使用寿命；
4、刚施工完毕的防水层不宜揭开，该材料具有粘贴时间越久，粘结效果越牢固的特点，如果揭开2次以上，材料就会失去原有的性能效果，必须将新的卷材换上；
5、施工温度建议在5℃-35℃之间；
6、特别注意：施工人员必须穿平跟球鞋。

​​​杭州天信是一家集生产、销售及施工技术培训的公司，欢迎各建材经销商来厂参观指导，来电咨询，联系人：吕贝贝13673593269

公司网址：www.tianxin-cn.net

厂区图



今天主要介绍下我公司的专利防水卷材，抗老化抗老温100度，管用30年以上。一次装修保用终身

TXV强力自粘彩钢屋面专用防水卷材  （公司专利产品ZL201020032991.9）

执行标准：Q/TXV003-2011

金属屋面防漏克星彩钢板防水卷材，专利ZL200920213683.3“天信牌”厂家直销

强力自粘彩钢屋面专用防水卷材的产品特点：
采用特殊的化学共混改性沥青为基料，提高了自粘卷材的粘结性能和耐高温性能。高温指标达100℃，粘结强度较普通自粘卷材提高80%。并以金属铝箔为覆面，提高了隔热、抗老化、防水性能，大大延长彩钢瓦的使用寿命和彩钢屋面防水难题。

“野麦龙”自粘彩钢屋面专用防水卷材,是天信公司针对目前彩钢屋面渗水、生锈、隔热性差等现象，改进研发的产品（专利号ZL201020032991.9）。该产品执行标准Q/TXV003-2011,具有超强持粘性和抗老化性，,并重点解决了普通自粘卷材用于彩钢屋面防水时,其耐热性太低（一般为70°C）,易于溶化流淌的问题。超强的隔热性，简易的施工方式号称”创口贴“，这种新型产品的耐高温指标可高达100°C!该产品较普通自粘卷材的粘结强度提高了80%,上表面采用金属铝箔（金属粉制成），不但大大提高了防水年限还提供了保温隔热性能。产品主要颜色以银色和浅灰色主打，量大时也可按您的要求定制。

施工方法详见右图

以下是彩钢瓦屋面容易出现渗漏的一些个人看法：

1、生产和运输过程中的不慎造成的彩钢瓦的变形。

2、施工过程中，人体脚踩造成彩钢缝隙的加宽变形。

3、风、雨、特别是酸雨频发等外力的作用，造成彩钢瓦屋面长时间的颤动，使钉眼处及铁皮接缝处长时间的磨损，遇到雨水就生锈，然后就再磨损再生锈，越来樾严重。

4、彩钢屋面的施工工艺中大量使用玻璃胶进行粘结，玻璃胶属酸性材料，严重腐蚀彩钢瓦，形成渗漏。另外玻璃胶使用寿命短、经阳光照射变脆老化。

5、施工中自攻钉用力过大或自攻钉角度不正，造成橡胶垫破损。橡胶垫在太阳下老化快，很快就失去了防水功效。

6、屋面跨度大、坡度小，遇雨量大时会从瓦的接缝处形成倒灌漏水：屋面使用时间久了容易造成中间积水，中部重力加大，雨水次数越多变形越严重，甚至出现塌顶。

彩钢卷材采用干铺法

1.基面处理:将基层表面的突出物清理干净。

2.在基层表面均匀卫生干净。厚度以覆盖住基面为准。

3.将卷材对准基准线铺开6M长，用裁纸刀将隔离纸划开，将未铺开卷材的隔离纸从背面撕开，同时将未铺开卷材沿基准线慢慢向前推铺。边撕隔离纸边铺贴。铺好后再将未铺贴的6M卷材卷回依上述方法同样粘贴在基层上。然后用手压力向前，达到满粘贴。搭接粘贴下一副卷材时将卷材搭接部位的隔离纸揭起，将上层卷材对准搭接基准线粘贴在下层卷材上，粘贴牢固。

4.节点加强处理:节点处在大面卷材施工完毕后进行加强处理。收边、管口等薄弱处用防水密封胶。

福建金属屋面防漏克星彩钢板防水卷材，专利ZL200920213683.3“天信牌”厂家直销18557534665

本产品网址：http://www.cntrades.com/b2b/hztianxin/sell/itemid-142694817.html