| 厂家(产地)：苏州正浩工程塑料 | 牌号：450FC30 | 加工级别：注塑级 |
| --- | --- | --- |
| 特性级别：耐磨¦增强级 | 用途级别：填充级 | 销售方式：品牌经销 |
| 类型：标准料 | 拉伸强度：140 | 成型收缩率：0.03 |
| 规格级别：碳纤增强， 填充， 耐磨 挤出 | 密度：1.45 | 外观颜色：黑色 |
| 缺口冲击强度：13 | 吸水率：0.04 |  |

- PEEK/450FC30/苏州正浩工程塑料

- 生产企业：苏州正浩工程塑料

| ①原料描述部分 |
| --- |
| 规格级别 | 注塑, 挤出 | 外观颜色 | 黑色 |
| 该料用途 |  |
| 备注说明 | 30%碳纤、石墨增强，PTFE润滑，标准流动性 |

②加工条件

加工条件

③原料技术数据

| 性能项目 | 测试方法 | 测试条件 | 测试数据 | 数据单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 结晶 | 1.45 | g/cm3 |
|  | 吸水率 | ISO 62-1 | 24h, 23℃，3.2mm | 0.04 | % |
|  | 吸水率 | ISO 62-1 | 饱和, 23℃ | 0.3 | % |
|  | 成型收缩率 | ISO 294-4 | Along flow | 0.3 | % |
|  | 成型收缩率 | ISO 294-4 | Across flow | 0.7 | % |
|  | 熔体粘度 | ISO 11443 | 400℃ | 550 | Pa.s |
| 机械性能 | 拉伸强度 | ISO 527 | 断裂，23℃ | 140 | MPa |
|  | 拉伸强度 | ISO 527 | 断裂，125℃ | 95 | MPa |
|  | 拉伸强度 | ISO 527 | 断裂，175℃ | 55 | MPa |
|  | 拉伸强度 | ISO 527 | 断裂，225℃ | 45 | MPa |
|  | 拉伸强度 | ISO 527 | 断裂，275℃ | 35 | MPa |
|  | 断裂伸长率 | ISO 527 | 23℃ | 2.2 | % |
|  | 拉伸模量 | ISO 527 | 23℃ | 12500 | MPa |
|  | 弯曲强度 | ISO 178 | 23℃ | 230 | MPa |
|  | 弯曲模量 | ISO 178 | 23℃ | 11500 | MPa |
|  | 抗压强度 | ISO 604 | 23℃ | 170 | MPa |
|  | 抗压强度 | ISO 604 | 120℃ | 110 | MPa |
|  | Charpy缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | 23℃ | 12.0 | kJ/m2 |
|  | Charpy无缺口冲击强度 | ISO 179/1U | 23℃ | 95 | kJ/m2 |
|  | IZOD缺口冲击强度 | ISO 180/A | 23℃ | 13.0 | kJ/m2 |
|  | IZOD无缺口冲击强度 | ISO 180/U | 23℃ | 95 | kJ/m2 |
|  | 邵氏硬度 | ISO 868 | 23℃ | 113 |  |
| 热性能 | 熔点 | ISO 11357 |  | 343 | ℃ |
|  | 玻璃转化温度 | ISO 11357 |  | 143 | ℃ |
|  | 比热容 | DSC | 23℃ | 1.8 | kJkg1℃1 |
|  | 热膨胀系数 | ISO 11359 | Along flow below Tg | 15 | ppm℃1 |
|  | 热膨胀系数 | ISO 11359 | Average below Tg | 4 5 | ppm℃1 |
|  | 热膨胀系数 | ISO 11359 | Along flow above Tg | 20 | ppm℃1 |
|  | 热膨胀系数 | ISO 11359 | Average above Tg | 115 | ppm℃1 |
|  | 热变形温度 | ISO 75-f | 1.8 MPa | 315 | ℃ |
|  | 导热系数 | ISO/CD 22007-4 | 23℃ | 0.87 | Wm1℃1 |
|  | 连续使用温度 | UL 746B | 机械W/O冲击 | 240 | ℃ |
|  | 连续使用温度 | UL 746B | 机械W冲击 | 180 | ℃ |
|  | 阻燃性 | UL 94 | 0.75mm | V-0 |  |
|  | 灼热丝测试 | IEC 60695-2-12 | 2.0mm | 960 | ℃ |
|  | 氧指数 | ISO 4289 |  | 43 | %O2 |

PEEK材料具有以下特性：

1：耐高温性能：玻璃化温度高达143C，熔点为343C，经GF或CF填充后，热变形温度高达315C以上，美国UL认可的长期使用温度为260C
2：优异的机械性能：是所有的树脂中韧性和刚性结合最完美的材料，其强度和耐疲劳性甚至优于一些金属和合金材料。
3：阻燃性和低发烟性：不需要添加其他的阻燃成分即具有阻燃的特性，1.45mm厚度的试样即可以达到UL-94 V0的标准,而且发烟量明显低于其他品种的树脂。
4：耐化学药品性：除了高浓度浓硫酸等强氧化性酸的侵蚀，具有近似于PTFE树脂的耐化学品性，而且在各种化学试剂中能够完整地保留其机械性能，是极为优异的抗腐蚀材料。
5：自润滑性和耐磨性：PEEK树脂本身即具有优异的自润滑性和耐磨性，填充后的树脂摩擦系数可以低到0.15,而且磨耗量极低，是优异的轴承用材料。
6：耐水解性：在高温蒸汽和热水中长期浸泡仍能够保持良好的机械性能，是所有树脂中抗水解性能最好的品种。
7：尺寸稳定性：具有极低的吸水率和线性热膨胀系数，其制品在各种应用环境下有优异的尺寸稳定性。
8：经济性：具有低比重（纯树脂1.32）和加工方法多(注塑\挤出\模压\吹出\静电喷涂)的特点，并且易于复合改性，使材料
具有很好的经济实用性。
9：电性能和绝缘性能：在高温、高压、高速、高湿等环境下仍然具有优异的绝缘性和稳定的电性能。
10：耐辐照和耐侯性：对各种辐射具有优异的抵抗能力，可以经受高剂量的?、γ等射线的辐照并保持其各项特性，可以应用于各种恶劣环境。
11：高纯度、低挥发性和无毒性：PEEK树脂本身没有毒性，其分子结构非常稳定，不容易产生挥发物，提纯处理后的高纯度的树脂是优良的生化医疗材料。

应用领域：

在汽车零部件、半导体工业、航天工业、石化行业、机械工业、医疗行业、电子电器等等领域得到广泛的应用，用于制造：汽车制动系统零件、发动机零件、变速箱高温垫片、半导体用工具、LCD支架、晶片周转设备、IC测试设备零件、复印机分离爪、轴套等办公用品高温部件；特种机械齿轮、无油润滑轴承、压缩机阀片、密封圈、活塞环、阀门部件、高温传感器探头、特种电子连接器、分析仪器零件、特种电缆护套、人体骨骼、血透机零件、锂电池密封圈、集成电路薄膜、电熨斗、微波炉耐热零部件等等。